ОАО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ АВИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ДОКЛАД ПО ТЕМЕ:

«РАЗВИТИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ»

Докладчик: ген. директор ОАО «НИАТ», д.т.н., член-корр. РАН, О.С. Сироткин

Авторы: член-корр. РАН О.С. Сироткин,

И.В. Ухмылин (ОАО «НИАТ»),

к.т.н. Ю.М. Тарасов (ОАО «ОАК»)

Москва, 2014 г

В ОАО НИАТ были разработаны:

- технология послойного синтеза из листоых материалов;

- отечественный листовой материал, который дешевле американского более чем в 3 раза;

- экспериментальный образец установки модели УПС-800 с размерами стола 600х800 мм, которая может трансформироваться в другие виды технологий из листовых материалов (например, листовой керамики с термоклеем);

Образцы моделей, изготовленных на установке УПС-800 представлены на слайдах 1, 2 и 3, которые выполнены с точностью±0,1 мм.

Оснастка "формблок" для изготовления  эластичной средой деталей из листового материала "зашивка киля" ( договор с КБ "Сухого"), мастер-модель перчатки космического скафандра (договор с КБ "звезда", макет кронштейна (Работа с КБ "Сухого), изготовленные на отечественной установке послойного синтеза из отечественных листовых материалов  в 2002-2003 годы.

На установке АТК ПС второй разработанной технологии типа slm на созданной ОАО НИАТ установке  изготовлена из серийного  металлического порошка марки Х18Н9Т деталь "Ниппель". Порошок марки Х18Н9Т производится фирмой "Полема" (г. Тула).

Аддитивное производство стало способно на быстрое изготовление заготовок, создание готовых деталей, практически без технологической подготовки производства. Промышленность  в настоящее время движется в сторону "прямого цифрового производства". Примером этого является прямое цифровое производствокорпуса турбогенератора.

Интегральная деталь корпуса турбогенератора была спроектирована и изготовлена из 4-х деталей технологией SLM из алюминиевого порошка с моделированием геометрии технологией послойного синтеза из листовых материалов.

Отработанная на технологичность геометрия канальных отверстий (вместо лопаток) и как результат отработанная математическая модель с помощью технологии LOM на установке УПС-800, по которой в режиме цифрового производства на установке SLS изготовлена турбина, представленная на рисунке 6.

В настоящее время в ОАО НИАТ ведется работа  по договору с ФГУП ВИАМ по отработке технологии изготовления модельных образцов методом селективного лазерного спекания гранул нового высокопрочного жаропрочного сплава, на ПТК ПС со столом 320х320мм

В ОАО НИАТ развивается направление "Технология селективного лазерного спекания(SLS) из фенолоальдегидного силикатного алюминиевого порошка. На слайде 7 представлена деталь "стержень", спеченная из керамического порошка.   Начаты работы по получению керамических изделий  методом SLS из  алюмоборнитридной керамики и керамики на основе SLC.

Слайд 1. Оснастка "формблок"

Слайд 2. Мастер-модель перчатка космического скафандра

Слайд 3. Макет кронштейна

Слайд 4. Ниппель

Слайд 5. Интегральная деталь корпус турбогенератора

Слайд 6. Турбина

Слайд 7.Керамический стержень

ИННОВАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

«ПРЯМОЕ ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

ЦИФРОВЫЕ ДАННЫЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ «ПРЯМОГО» ПРОИЗВОДСТВА

ПРОДУКЦИЯ

Модуль ПТК

«CAD»

Модуль ПТК

«Песчаные формы»

Модуль ПТК

«Литье»

Модуль ПТК

«Мехобработка»

Модуль ПТК

«Контроль геометрии»

Модуль ПТК

«Неразрушающий контроль»

Песчаные формы

Отливки

ПРЯМОЕ ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПЕСЧАНО-ПОЛИМЕРНЫХ ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ

Назначение производственно-технологического комплекса

Технологический комплекс предназначен для прямого цифрового изготовления песчано-полимерных форм сложной геометрии для получения литых заготовок из алюминиевых и магниевых сплавов, сталей и чугунов, а также внутренних стержней для применения в кокильной оснастке. В отличие от традиционного производства, данный технологический комплекс позволяет в кратчайшие сроки изготавливать песчано-полимерные формы без использования модельной оснастки. Исходя из конкретных условий заказчика состав комплекса может меняться, обеспечивая потребности как научно-исследовательских учреждений, так и крупных промышленных предприятий.

Преимущества технологии:

Использование современных технологий проектирования, конструкторско-технологического инженерного анализа и компьютерной симуляции процесса заливки металла, позволяет проводить быструю корректировку конструкции отливок, литниково-питающих систем и литейных песчаных форм в процессе отработки технологии литья, обеспечивая уменьшение припусков, снижение веса отливок и повышение их качества. Песчаные стержни и формы не требуют дополнительной обработки и готовы к заливке металла сразу после изготовления.

В качестве исходных данных для технологического комплекса используются файлы в формате STL, которые генерируются непосредственно по математическим моделям CAD/CAM/CAE систем проектирования и инженерного анализа, без трудоёмкого проектирования и изготовления модельной и стержневой оснастки.

| CAD-модель формы (*.STL, *.CLI) |  |  | Песчано-полимерная форма |
| --- | --- | --- | --- |

Отсутствие ограничений, связанных с использованием формообразующей оснастки, позволяет проектировать и изготавливать стержни и формы любой сложности и конфигурации, с поднутрениями, без уклонов. Трудоёмкость всего цикла конструкторской и технологической подготовки производства металлических отливок сокращается в 3-10 раз. Благодаря возможности быстрой корректировки конструкции форм в процессе отработки  технологии литья, обеспечивается уменьшение припусков, снижение веса отливок и улучшение качества отливок.

Применение формовочных песков и смол, аналогичных используемым в литейной промышленности, позволяет изготавливать опытные образцы, малые серии, отрабатывать технологию литья для крупносерийного производства.

Система управления подачей песчаной смеси обеспечивает возможность частичной регенерации несвязанного песка и его повторного использования.

Отливка

Цифровое производство

Традиционное производство

3,84кг

8,28 кг

Песчаный стержень

Песчаный стержень

Цифровое производство

Традиционное производство

Изготовление на установке одновременно 8109 песчаных стержней

«Колесо»

Месячная программа – 20 000 шт.

8109 шт. -  стержней

за 24 часа

Изготовление на установке одновременно 64 верхних песчаных стержней

«Водяная рубашка головки блока цилиндров»

64 шт. -  стержней

за 24 часа

Верхний стержень

Изготовление на установке одновременно 275 нижних песчаных стержней

«Водяная рубашка головки блока цилиндров»

Нижний стержень

275 шт. -  стержней

за 24 часа

Изготовленные песчаные стержни литейной формы

Отливка

ПРЯМОЕ ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВЫЖИГАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ И ГИПСОВЫХ ФОРМ

Назначение технологического комплекса

Технологический комплекс предназначен для прямого цифрового изготовления выжигаемых моделей для керамических и гипсовых форм, модельной оснастки для формовки песчано-глинистых и холодно-твердеющих смесей, формообразующих элементов стержневых ящиков для ХТС и мастер-моделей для изготовления эластичных и жестких полимерных форм. В отличие от традиционного производства, данный технологический комплекс позволяет в кратчайшие сроки изготавливать выжигаемые модели и полимерные детали без использования оснастки.

Оборудование также может использоваться для изготовления демонстрационных экспонатов и моделей для отработки компоновочных решений.

Исходя из конкретных условий заказчика состав комплекса может меняться, обеспечивая потребности как научно-исследовательских учреждений, так и крупных промышленных предприятий.

Преимущества технологии:

Используемая технология обеспечивает изготовление в сжатые сроки выжигаемых моделей и полимерных деталей, отличающихся высокой точностью и прочностью непосредственно по CAD данным без применения оснастки.

| CAD-модель (*.STL, *.CLI) |  | Выжигаемая модель |
| --- | --- | --- |

Отсутствие ограничений, связанных с использованием формующей оснастки, позволяет проектировать и изготавливать металлические детали неограниченной сложности, с поднутрениями, без уклонов. Время на проектирование и подготовку производства металлических отливок сокращается в 2-5 раз.
Благодаря возможности быстрой корректировки конструкции отливок и форм в процессе отработки технологии литья, обеспечивается уменьшение припусков, снижение веса отливок и улучшение качества отливок.
Применение традиционных материалов и процессов изготовления керамических форм с использованием выжигаемых моделей, позволяет не только изготавливать опытные образцы металлических деталей, отрабатывать технологию литья заготовок этих деталей для серийного производств, но и использовать выжигаемые модели для серийного производства.

ПРЯМОЕ ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОТЛИВОК

ПО ВЫЖИГАЕМЫМ МОДЕЛЯМ

Выжигаемые модели для изготовления стальных отливок

Выжигаемые модели для изготовления чугунных отливок

Выжигаемые модели для изготовления алюминиевых отливок

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЛИТЬЯ Al, Mg СПЛАВОВ ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ И ГРАВИТАЦИОННОГО ЛИТЬЯ С ПОРЦИОННЫМ ДОЗИРОВАНИЕМ МЕТАЛЛА

ПРЯМОЕ ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ

Назначение технологического комплекса

Производственно-технологический комплекс предназначен для изготовления широкого спектра изделий для авиакосмической промышленности, машиностроения, автомобилестроения и медицины по технологии селективного лазерного плавления металлических порошковых материалов. Технология применяется в производстве следующих типов деталей уникальной конструкции:

- функциональные детали для работы в составе различных узлов и агрегатов;

- технические прототипы для обработки конструкции опытных изделий;

- формообразующие элементы пресс-форм для литья термопластов и легких материалов;

- формообразующие вставки для кокильного литья;

- формообразующие части штампов;

- протезы и имплантаты для хирургии и стоматологии.

Преимущества:

- сокращение времени и затрат при обработке конструкции изделий, при изготовлении единичных деталей или небольших серий деталей, благодаря возможности прямого изготовления по 3D CAD данным без применения оснастки;

- возможность изготовления изделий ос сложной внешней и внутренней геометрией;

- изготовление заготовок максимально близких по форме к конечной детали сокращает время и затраты на механическую обработку;

- возможность изготовления изделий по гибридной технологии, когда на основание, выполненное по традиционной технологии, наращивается сложный элемент с использованием технологии селективного лазерного плавления;

- изготавливаемые детали имеют практически 100% плотность, благодаря полному расплавлению исходного металлического порошка;

- физико-механические свойства материалов получаемых изделий сравнимы со свойствами этих материалов в существующем производстве.

Инновационный процесс изготовления

Технология обеспечивает изготовление точных металлических изделий со сложной внешней и внутренней геометрией непосредственно по математическим моделям CAD/CAM/CAE систем проектирования. Благодаря этому сокращается время и затраты при отработке конструкции изделий и изготовлении единичных деталей или мелких серий.

Отсутствие ограничений, связанных с использованием формообразующей оснастки, открывает новые возможности при конструировании и изготовлении деталей. Изделия могут иметь сложнейшие внутренние структуры, полости и системы каналов, не выполнимые традиционными способами.

Изготовление заготовок максимально близких по форме к конечной детали сокращает   время и затраты на механическую обработку.

Возможно изготовления изделий по гибридной технологии, когда на основание, выполненное по традиционной технологии, наращивается сложный элемент с использованием технологии селективного лазерного плавления.

Изготавливаемые детали имеют практически 100 % плотность, благодаря полному расплавлению исходного металлического порошка.

Физико-механические свойства материалов получаемых изделий сравнимы со  свойствами этих материалов в существующем традиционном производстве.

Формообразующая часть изготовлена по технологии селективного лазерного плавления

Материал: жаростойкая сталь

Материал: нержавеющая сталь

Материал: титановый сплав

Материал: алюминиевый сплав

Материал: жаропрочный сплав на Ni-основе

Материал: жаростойкая нержавеющая сталь с высоким содержанием хрома

Разработка технологий и специального технологического оборудования для аддитивного производства

В ОАО «НИАТ» начаты работы по разработке и созданию оборудования для производства деталей и изделий методами аддитивных технологий. Анализ существующих в настоящий момент времени установок ведущих мировых производителей (3D Systems, США; Concept Laser GmbH, Германия; Electro Optical Systems, Германия; SLM Solutions Gmbh, Германия; MTT Technologies Group, Великобритания; Phenix Systems, Франция и др.) показывает, что установки имеют недостаточно высокую производительность (до 35-70 см3/час), что особенно актуально при изготовлении крупногабаритных деталей. Например, в случае необходимости изготовления детали типа «Импеллер» диаметром 600 мм и высотой 400 мм для жидкостного ракетного двигателя потребуется до 3 часов для обработки лазерным лучом только одного слоя порошка, а на изготовление все детали в целом – до 6 месяцев, что абсолютно неприемлемо. В случае, если увеличить производительность изготовления детали в 10-15 раз, то время изготовления детали типа «Импеллер» составит 1,5-2 недели, что меньше времени изготовления по традиционным технологиям. С учетом таких показателей, как: коэффициент использования материала, однородность и мелкозернистость структуры, отсутствие необходимости использования дорогостоящего технологического обеспечения, - изготовления детали по аддитивной технологии становится значительно более выгодным, снижается себестоимость изготовления, резко сокращается технологическая подготовка производства.

При изготовлении крупногабаритных деталей (габариты более 400 х 400 х 400 мм) из окисляемых на воздухе порошковых материалов в промышленных условиях возникает необходимость автоматизации загрузки, выгрузки, транспортировки, подачи в рабочую зону, переработки и рассева в защитной атмосфере в замкнутом цикле. В случае создания полноценных производственных участков, включающих несколько установок аддитивного изготовления и имеющих единую систему подготовки и транспортировки порошковых материалов, оборот массы порошков может достигать нескольких тон в час, что является важной проблемой.

Проблема точного позиционирования лазерного луча, особенно важная при изготовлении крупногабаритных деталей, вызвана совокупностью причин: тепловым дрейфом системы сканирования; тепловыми деформациями механической части установки; силовыми деформациями, вызванными перемещением больших масс порошкового материала из системы подачи порошкового материла в рабочую зону в процессе изготовления детали.

Важным недостатком иностранных и отечественных установок является трудоемкость процесса юстировки ножа механизма разравнивания порошка относительно рабочей поверхности, на которой происходит послойное изготовление детали. Юстировка ножа механизма разравнивания порошка в современных установках происходит в ручном режиме при помощи микрометра и мерных плит, что требует от оператора высокой квалификации и большого количества времени.

Другой проблемой существующего оборудования является отсутствие контроля качества изготовления детали в режиме реального времени. В случае образования дефеков в очередном слое (например, инородного включения, непраплава, неоднородное и неравномерное нанесение слоя порошка и др.) дефекты закрываются последующими слоями и обнаруживаются только после окончательного изготовления детали. Исправить их уже невозможно.

В реальном производстве, часто возникает необходимость остановки процесса изготовления и проведения оперативной выгрузки больших масс порошка вместе с незаконченной деталью, после проводится дополнительная обработка (например, механическая) и оперативная установка незаконченной детали в установку вместе с большими массами порошка для продолжения процесса изготовления детали по аддитивной технологии. Например, это актуально при обнаружении дефекта в очередном обрабатываемом слое. Повторная установка незаконченной детали после снятия, с высокой точностью положения по линейным координатам и углам наклона практически невозможна. Также отсутствуют системы автоматического удаления и заполнения рабочей зоны порошком в защитной среде при оперативном снятии и установке незаконченной детали.

Все вышеперечисленные проблемы будут решены в разрабатываемом модельном ряде аддитивного оборудования, состоящем из автоматизированных высокопроизводительных технологических комплексов селективного лазерного плавления с многолазерной системой сканирования.

Конструкторские решения, заложенные в разрабатываемом модельном ряде оборудования, позволят производить его реконфигурирование и масштабирование, позволяя создавать на базе данного оборудования гибкие аддитивные производства (участки, цеха, заводы).

Решение выше перечисленных проблем будет осуществляться за счет следующих решений:

- Повышение производительности за счет применения нескольких (4 и более) сканирующих лазерных систем, работающих с лазерами большой мощности (не менее 2,5 кВт) и диаметром пятна лазерного луча до 2 мм. Наружные контуры обрабатываемого сечения будут сканироваться прецизионным лазерным лучом (100-150 мкм), а внутренние области будут «заштриховываться» широким лазерным лучом (до 2 мм).

- В оборудовании будут установлены высокоточные видеокамеры, работающие в различных спектрах, оптические маркеры, бесконтактные датчики температур и теплового поля. Разрабатываемое программное обеспечение позволит проводить компьютерный анализ видеоизображения и анализ показаний датчиков, что даст возможность провести синхронизацию и согласование работы нескольких лазеров, реализовать точное позиционирование лазерных лучей, управлять основными технологическими параметрами процесса (мощность лазера, диметр пятна лазерного луча и др.), а также проводить послойный контроль качества изготавливаемой детали. Компьютерный анализ видеоизображения даст возможность в автоматическом режиме проводить юстировку ножа механизма разравнивания порошка относительно рабочей поверхности, на которой происходит послойное изготовление детали.

- Разрабатывается система подготовки замкнутого оборота и переработки порошкового материала в защитной среде инертных газов.

- Разрабатывается система рекуперации и очистки инертных газов, система генерации азота.

Комплексы планируется выпускать в двух исполнениях:

- для изготовления деталей в среде инертных газов;

- для изготовления деталей в вакууме, в том числе с использованием как лазерного луча, так и электронного;

- для изготовления крупногабаритных деталей предусмотрена возможность перемещения сканирующей системы на линейных приводах;

- для изготовления среднегабаритных деталей (до 400 х 400 х 400 мм) и отработки технологических режимов предусматривается упрощенный вариант оборудования, имеющий минимальную стоимость.

В первую очередь планируется изготовить 2 опытных образца технологических комплексов:

- Четырех лазерный автоматизированного высокопроизводительного технологического комплекса селективного лазерного плавления с изменяемым рабочим пространством с максимальными габаритами 750 х 600 х 600 мм (длина х ширина х высота) для изготовления изделий из сплавов на основе Al, Ti, Ni, Mg и др. Защитная среда – инертный газ. Данный комплекс будет обладать полным объемом вышеперечисленных функций.

- Четырех лазерный автоматизированного высокопроизводительного технологического комплекса селективного лазерного плавления с изменяемым рабочим пространством с максимальными габаритами 400 х 400 х 400 мм (длина х ширина х высота) для изготовления изделий из сплавов на основе Ni, Co и др. Защитная среда – азот. Данный комплекс будет обладать минимально необходимым объемом вышеперечисленных функций.

В дальнейшем в ОАО «НИАТ» совместно с ФГУП «ВИАМ», ФГУП «ЦАГИ», ФГУП «ЦАМ» будут выполнены следующие работы.

будет разрабатывать другие виды сложного технологического оборудования работающего с применением аддитивных технолгий.

Многофункциональный многопортальный лазерный обрабатывающий центр для изготовления и обработки крупногабаритных деталей (до 32000 х 7000 х 7000 мм) из металлических сплавов.

Предназначен для:

Изготовления и обработки крупногабаритных деталей типа «Лонжерон», «Стрингер», «Корпус», «Кронштейн» и др. с применением технологий аддитивного производства и механической обработки из материалов - сплавы на основе Al, Ti, Ni, Mg и др.

Центр будет производить:

- аддитивное выращивание/наращивание деталей методом лазерной наплавки (англ. терм. «Direct metal deposition»);

- лазерное нанесение покрытий;

- лазерная резка;

- лазерная термообработка;

- лазерная полировка;

- лазерный контроль геометрии детали;

- механическая 5-ти координатная обработка.

Центр будет иметь:

- три портала;

- максимальная рабочая зона 32000 х 7000 х 7000 мм (L х B х H);

- каждый портал оснащен двумя суппортами с ползунами;

- система сменных лазерных и фрезерных головок;

- магазин сменных лазерных и фрезерных головок;

- система смены инструмента;

- магазин инструментов;

- лазерные системы;

- система подготовки и подачи расходных материалов (металлические порошки, проволока);

- система коррекции геометрии обрабатывающего центра и детали в режиме реального времени;

- герметичная защитная кабина.

Установка холодного газодинамического напыления.

Предназначена для

Изготовления и нанесения металлических покрытий на крупногабаритные детали типа «Корпус», «Кронштейн», «Труба», «Сопло», «Крыло» и др. с применением технологии холодного газодинамического напыления.

Материал деталей: сплавы на основе Al, Ti, Ni, Mg и др.

Установка будет производить:

- аддитивное выращивание/наращивание деталей методом холодного газодинамического напыления (англ. терм. «Cold Spray»);

- лазерное нанесение покрытий;

- лазерный контроль геометрии детали.

Состав установки:

- максимальная рабочая зона 4000 х 2000 х 1000 мм (L х B х H);

- сопловой блок установки;

- 5-ти координатная система перемещения соплового блока;

- 2-х координатный глобусный стол;

- система подачи металлических порошков;

- система сбора металлических порошков;

- система очистки атмосферы установки;

- герметичная защитная кабина;

- система коррекции геометрии обрабатывающего центра и детали в режиме реального времени;

- система оптической диагностики процесса холодного газодинамического напыления.

Установка электронно-лучевого плавления.

Предназначена для

Изготовления сложнопрофильных деталей типа «Корпус», «Кронштейн», «Труба», «Сопло», «Теплообменник», «Фильтр» и др. с высокими физико-механическими свойствами методом селективного лазерного плавления.

Материал деталей: сплавы на основе Al, Ti, Ni, Mg, Сo и др.

Установка будет производить:

- аддитивное выращивание деталей методом электронно-лучевого плавления (англ. терм. «Electron beam melting»).

Состав установки:

- максимальная рабочая зона 250 х 250 х 250 мм (L х B х H);

- система подготовки металлических порошков;

- система сбора металлических порошков;

- система подачи металлических порошков;

- система нанесения и разравнивания слоев металлических порошков;

- рабочая платформа с системой высокоточного вертикального перемещения;

- вакуумная камера;

- система подогрева рабочего пространства;

- электронно-лучевая пушка;

- система сканирования электронным лучом;

- система оптической диагностики процесса селективного лазерного плавления.

Установка электронно-лучевого плавления для изготовления и обработки крупногабаритных деталей (до 6000 х 3000 х 3000 мм).

Предназначена для

Изготовления крупногабаритных деталей типа «Корпус», «Кронштейн», «Труба», «Сопло» и др. с применением технологий аддитивного производства.

Материал деталей: сплавы на основе Al, Ti, Ni, Mg и др.

Установка будет производить:

- аддитивное выращивание/наращивание деталей методом электронно-лучевой наплавки;

- электронно-лучевая сварка;

- электронно-лучевая термообработка.

Состав установки:

- максимальная рабочая зона 6000 х 3000 х 3000 мм (L х B х H);

- один портал;

- портал оснащен двумя 5-ти координатными электронно-лучевыми пушками;

- 4-х координатный стол;

- система электронно-лучевых головок;

- магазин сменных электронно-лучевых головок;

- система подготовки и подачи расходных материалов (металлические порошки, проволока);

- система коррекции геометрии обрабатывающего центра и детали в режиме реального времени;

- вакуумная камера с внутренним габаритами 8000 х 4000 х 4000 мм (L х B х H):

- система оптической диагностики процесса изготовления детали.

Установка селективного лазерного спекания для работы с керамическими порошками.

Предназначена для

Изготовления сложнопрофильных деталей типа «Корпус», «Кронштейн», «Труба», «Сопло», «Теплообменник», «Фильтр» и др. с высокими физико-механическими свойствами методом селективного лазерного спекания из керамических порошков.

Материал деталей: различные виды керамики.

Установка будет производить:

- аддитивное выращивание деталей методом селективного лазерного спекания (англ. терм. «Selective laser sintering»).

Состав установки:

- максимальная рабочая зона 250 х 250 х 250 мм (L х B х H);

- система подготовки керамических порошков;

- система сбора керамических порошков;

- система подачи керамических порошков;

- система нанесения и разравнивания слоев керамических порошков;

- рабочая платформа с системой высокоточного вертикального перемещения;

- герметичная камера;

- система подогрева рабочего пространства;

- лазерная система;

- система сканирования лазерным лучом;

- система очистки и рекуперации защитных газов;

- система оптической диагностики процесса селективного лазерного спекания.

Установка селективного лазерного спекания для пластиковых материалов.

Предназначена для

Изготовления крупногабаритных сложнопрофильных деталей типа «Корпус», «Кронштейн», «Крыло» и др. методом селективного лазерного спекания из пластиковых порошков.

Материал деталей: полиамид, полистирол и др.

Установка будет производить

- аддитивное изготовление деталей методом селективного лазерного спекания (англ. терм. «Selective laser sintering»).

Состав установки:

- максимальная рабочая зона 1200 х 1200 х 500 мм (L х B х H);

- система подготовки пластиковых порошков;

- система сбора пластиковых порошков;

- система подачи пластиковых порошков;

- система нанесения и разравнивания слоев пластиковых порошков;

- рабочая платформа с системой высокоточного вертикального перемещения;

- герметичная камера;

- система подогрева рабочего пространства;

- лазерная система;

- система сканирования лазерным лучом;

- система очистки и рекуперации защитных газов;

- система оптической диагностики процесса селективного лазерного спекания.

Автоматизированный технологический комплекс для производства металлических порошков используемых в аддитивных производствах.

Предназначен для

Изготовление металлических порошкообразных материалов, применяемых в технологиях аддитивного производства.

Материал порошков: различные виды сталей, сплавы на основе Al, Ti, Ni, Mg, Сo и др.

Комплекс будет производить:

- изготовление металлических порошкообразных материалов, применяемых в технологиях аддитивного производства методом газовой атомизации.

Состав комплекса:

- система плавки металла в вакууме или инертном газе;

- система размельчения металла;

- система разделения частиц металлических порошкообразных материалов;

- вакуумная система или система генерации и рекуперации инертного газа.

- автоматизированная система контроля процесса изготовления металлических порошкообразных материалов.

Автоматизированный технологический комплекс для производства металлических заготовок.

Комплекс будет производить

Изготовление высококачественных металлических заготовок с высокой однородностью микро- и макроструктуры.

Материал заготовок: сплавы на основе Сu, Al-Si и др.

Комплекс предназначен для:

- изготовления высококачественных металлических заготовок с высокой однородностью микро- и макроструктуры методом распыления металла (англ. терм. «Spray forming»).

Состав комплекса:

- максимальные габариты заготовки 1000 х 400 х 400 мм (L х B х H);

- система плавки металла в инертном газе;

- система напыления расплавленного металла на подложку;

- система генерации и рекуперации инертного газа;

- 4-х координатный стол;

- автоматизированная система контроля процесса изготовления металлических порошкообразных материалов.

III  Создание региональных экспериментально-производственных

центров аддитивных технологий

С целью скорейшего внедрения аддитивных технологий в отраслях промышленности при минимальных затратах средств необходимо создать региональные экспериментально-производственные центры аддитивных технологий.

Центры должны быть созданы в регионах, имеющих развитую систему промышленных предприятий ключевых отраслей промышленности.

Центры будут представлять собой предприятия, имеющие мощную производственную базу, включающую в себя современное высокопроизводительное оборудование для аддитивных технологий, оборудование для подготовки производства и финишной обработки, научно-исследовательское и аналитическое оборудование

Центры будут укомплектованы высококвалифицированными специалистами.

Задачи центра - разработка технологий производства детали методами аддитивных технологий по заказам предприятий региона, изготовление опытных, мелкосерийных и серийных партий продукции, проведение испытаний, сертификация деталей и технологий.

Центры будут проводить обучение специалистов предприятий региона, внедрять аддитивные технологии на предприятиях, производить проектирование гибких производственных ячеек на основе аддитивных технологий для предприятий региона.

Сотрудники центра будут проводить технологический аудит предприятий региона и совместно с сотрудниками этих предприятий будут внедрять аддитивные технологии в Московском, Казанском, Уральском (Екатеринбург), Сибирском (Новосибирск) и Северном (Санкт-Петербург) регионах.

Эти центры охватят ведущие предприятия авиационной, космической, атомной, судостроительной, химической, нефтегазовой, оборонной и энергетической промышленности.

Для выполнения вышеуказанных задач в рамках подпрограммы «Развитие аддитивных технологий в авиационной отрасли» ОАО «НИАТ» совместно с ОАО «ОАК», ФГУП «ВИАМ», ФГУП «ЦАГИ», ФГУП «ЦАМ», ОАО ОКБ «Сухого», ОАО «Туполев», ОАО НПК «Иркут» будут выполнены следующие работы.

Проектирование и создание региональных экспериментально-производственных центров аддитивных технологий. (Московский, Казанский, Сибирский центры):

- проведение технологического аудита для внедрения аддитивных технологий. Разработка подкаталогов и классификаторов изделий, которые необходимо производить по аддитивным технологиям.

- выбор видов необходимого оборудования. Расчет производственных мощностей. Выдача технического задания на разработку строительной части проекта и инженерной структуры производственных объектов.

- разработка научно-производственной части проекта.

- разработка технико-экономического обоснования создания центра и бизнес-плана его деятельности.

- строительство центра аддитивных технологий. Производство и закупка оборудования. Проведение пуско-наладочных работ.

- запуск производства. Выпуск опытных изделий. Сертификация производства.