УДК 621.791

Создание композиционных деталей методом сочетания газотермического напыления с лазерной обработкой

Балдаев Л.Х.1, д.т.н., Новинкин Ю.А.1, Кривонос В.В.2, к.т.н., Филатов А.А.3, к.т.н.

1 (ООО «ТСЗП»)

2 (ОАО «ОАК»)

3 (ОАО «Компания «Сухой»)

Аннотация:

Рассматриваются особенности процесса формирования композиционных защитных покрытий путем газопламенного напыления с последующим лазерным оплавлением на образцах из сталей 09Г2С и 38ХН3МФА. Показано влияние режимов оплавления на характер возникающих дефектов, а также изменение микроструктуры зоны «покрытие-основа».

Ключевые слова:

формирование композиционных защитных покрытий, композиционные детали, лазерное оплавление, карбидные фазы.

Применение композиционных деталей находит все большее распространение в различных отраслях промышленности (авиация, нефтехимия, нефтедобыча, автомобилестроение и др.) [1]. Их применение обусловлено следующими особенностями, которые отличают их от изделий из чистых металлов и сплавов: сочетание прочности и жесткости, износостойкости и термостойкости и др. [2].

Созданию композиционных деталей уделяется множество работ [3, 4, 5, 6], при этом наибольшее применение находят методы, основанные на послойном нанесении материалов, функционально различающихся по свойствам (электрохимические, электрофизические), либо формируемых при воздействии различных источников нагрева.

В данной работе предлагается использование совмещенных процессов газопламенного напыления с последующим оплавлением поверхности лазерным излучением для формирования композиционных защитных покрытий, направленных на повышение ресурса деталей. Совмещение процессов напыления с последующим лазерным оплавлением позволяет повысить прочность соединения напыленного покрытия с основным металлом, что особенно актуально при ударных нагрузках на рабочие поверхности деталей, обеспечить гомогенность структуры, снизить шероховатость, повысить коррозионную стойкость и др.

Методика проведения исследований

Эксперименты проводились на плоских 100х50х3 мм и цилиндрических образцах Ø4,5 мм. Плоские образцы были изготовлены из стали 09Г2С, цилиндрические из 38ХН3МФА. На поверхность образцов предварительно наносилось два типа покрытия (табл.1) высокоскоростным газопламенным напылением, после чего осуществлялось оплавление поверхности непрерывным лазерным излучением, при этом в случае цилиндрического образца процесс оплавления осуществлялся с дополнительным вводом в ванну расплава частиц сферического карбида вольфрама (фракция 60-106 мкм). Толщина напыленного покрытия для плоского образца составляла 50 и 150 мкм, для цилиндрического 280 мкм.

Таблица 1.

Химический состав покрытий

| Тип покрытия | Fe | Cr | Ni | Со | B | Mn | Si | C | S | P | Мо | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | осно-ва | 13,3 | 5,6 | - | 3,0 | 0,3 | 2,6 | 2,08 | 0,001 | - | - | - |
| №2 | 0,6 | 29,1 | 1,2 | ос-но-ва | - | - | 1,1 | - | - | 0,06 | 0,12 | 4,7 |

Оплавление осуществлялось с помощью лазерного комплекса «Плакарт LDF6000». Лазер оснащен оптоволоконной системой перемещения излучения, обеспечивающей формирование пятна диаметром 2,0 мм с возможностью коаксиальной подачи порошкового материала, длина волны излучения 1,06 мкм, приведенное фокусное расстояние 12 мм.

Режимы оплавления подбирались таким образом, чтобы исключить коробление, а также образование трещин. После оплавления поверхность образцов подвергалась визуальному осмотру на наличие дефектов и последующим металлографическим исследованиям. Измерение микротвердости осуществлялось с помощью автоматического микротвердомера ZHVµ-AF (Zwick/Roell, Германия) с программным обеспечением.

Результаты исследований и их обсуждение

Визуальный осмотр

Результаты визуального осмотра поверхности выявили следующие характерные особенности, наблюдаемые для обоих типов образцов:

- оплавление, с формированием рельефа поверхности, который по мере повышения плотности мощности от 6242 до 8917 Вт/см2 (при R равном 0,72) переходит к более оплавленному состоянию (рис. 1, дорожки 1-5). Дальнейшее повышение плотности мощности излучения сопровождается полным оплавлением покрытий и глубоким проплавлением материала основы, что подтверждается результатами металлографических исследований. В связи с этим последующая отработка режимов осуществлялась таким образом, чтобы обеспечить минимальное перемешивание с материалом основы, для чего осуществлялось дополнительное варьирование фокусным расстоянием в сторону повышения расфокусировки;

Рис. 1. Внешний вид оплавленной поверхности газотермического покрытия при воздействии лазерного излучения

- увеличение расфокусировки при постоянном режиме термического воздействия и скорости сканирования приводит к сужению эффективной зоны оплавления вплоть до размеров меньших диаметра пятна излучения, что обеспечивает протекание процессов термообработки покрытия без его оплавления. Аналогичный эффект достигается при варьировании скорости перемещения источника лазерного излучения по поверхности при постоянных плотности мощности и фокусном расстоянии.

- толщина покрытия оказывает существенное влияние на характер оплавления, что было выявлено при отработке режимов для покрытия толщиной 50 мкм, для которого бездефектное оплавление соответствует плотности мощности 7133 Вт/см2 при расфокусировке 12 мм. Для покрытия толщиной 150 мкм при тех же условиях отмечается образование более дефектной оплавленной зоны с усадкой по периферии, что свидетельствует о жестком термоцикле для данной толщины покрытия. Дальнейшее увеличение расфокусировки с 12 до 24 мм обеспечивает незначительное уменьшение эффекта усадки по периферии валика (рис 2, дорожки 5-9), но при сохранении постоянства оплавленности покрытия по всей длине дорожки. При расфокусировке более 24 мм отмечает нарушение сплошности с образование дискретных зон оплавленного покрытия (рис. 2, дорожки 10-14).

Рис. 2. Внешний вид оплавленного покрытия при различных режимах оплавления

Стоит отметить, что уровень термических поводок на образцах при оплавлении напыленного покрытия ниже, чем при лазерной наплавке аналогичного материала покрытия при тех же условиях термического воздействия (рис. 3).

Рис. 3. Внешний вид цилиндрических образцов с функциональным защитным покрытием, нанесенным различными методами:

а – комбинированная обработка, напыление с последующим лазерным оплавлением с дополнительным вводом в ванну расплава частиц сферического карбида вольфрама; 
б – лазерная наплавка порошковым материалом (тип покрытия №2) со сферическим карбидом вольфрама

Это обусловлено наличием пористости в напыленном покрытии, а также окислов. Окислы напыленного покрытия имеют вторичный эффект в виде повышения поглощательной способности поверхности, что дает возможность понизить режимы воздействия при сохранении качества оплавленного слоя, либо исключить необходимость предварительного нанесения светопоглощающих покрытий [7].

Металлографические исследования

Результаты металлографических исследований свидетельствуют о том, что микроструктура неоплавленных покрытий плотная, пористость порядка 1-1,5 %, на границе раздела имеются локальные включения, что может быть связано с недостаточным качеством проведенной абразивно-струйной обработки перед нанесением покрытия. Последующее оплавление покрытия приводит к формированию литой мелкодисперной структуры с отсутствием оксидных включений. Причем минимальная дефектность оплавленного слоя отмечается на плоских образцах с толщиной 50 мкм при расфокусировке 3-12 мм. При отсутствии расфокусировки при плотности мощности излучения от 6242 до 7133 Вт/см2 в микроструктуре покрытия наблюдается неполное проплавление. Увеличение плотности мощности излучения более 7133 Вт/см2 приводит к полному оплавлению покрытия и материала основы, без образования пор и несплавлений (рис. 4).

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 4. Микроструктура напыленного покрытия №1 при последующем оплавлении лазерным излучении (исходная толщина покрытия 50 мкм) при различных режимах оплавления: а - при плотности мощности излучения от 6242 до 7133 Вт/см2; б - при плотности мощности излучения более 7133 Вт/см2

Микроструктура оплавленных плоских образцов при исходной толщине покрытия 150 мкм при изменении расфокусировки с 12 до 24 мм характеризуется следующими особенностями:

-при расфокусировке в 12 мм наблюдаются локальные включения по границе линии сплавления, формируемой при оплавлении покрытия и материала основы. Дальнейшее увеличение расфокусировки приводит к возрастанию количества локальных включений и отчетливому переходу от линии сплавления к границе раздела между оплавленным покрытием и материалом основы, наиболее заметное разделение отмечается при величине расфокусировки 24 мм. При величине расфокусировки 27 мм высота оплавленной части покрытия составляет порядка 75 мкм от общей высоты исходного покрытия (рис. 5), при этом микроструктура оплавленной зоны бездефектная, плотная, однако на поверхности наблюдается нарушение сплошности оплавленного валика. Микроструктура не оплавленной зоны покрытия при расфокусировке 27 мм характеризуется частичным отслоением от основы, дефектами в виде растрескиваний, что обусловлено уровнем напряжений при усадке оплавленной части.

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |

Рис. 5. Динамика изменения микроструктуры покрытия при лазерном оплавлении покрытия с различной расфокусировкой: а- 18 мм; б-24 мм; в-27; г-33 мм

При расфокусировке более 27 мм характер образующихся дефектов в виде растрескивания по неоплавленной зоне напыленного покрытия сохраняется, в данном случае это обусловлено свойствами материала покрытия.

Микроструктура покрытия цилиндрического образца при оплавлении совмещенном с подачей частиц сферического карбида вольфрама характеризуется однородностью (рис. 6), местами встречаются локальные поры, соизмеримые с размерами самих карбидов. Причем количество подаваемого карбида вольфрама должно быть в определенном диапазоне от 3 до 6 г/мин. Уменьшение количества вводимого карбида вольфрама при постоянном режиме оплавления приводит к тому, что частицы попадая в формируемую ванну расплава под действием гравитационных сил смещаются в зону ближе к линии сплавления.

Рис. 6. Микроструктура напыленного покрытия после оплавления лазерным излучением совмещенного с подачей частиц сферического карбида вольфрама

Произведенный замер микротвердости покрытий до и после оплавления показал, что:

- для покрытия типа №1 значение микротвердости в оплавленной зоне изменяется от 950 до 1090 HV,

- оплавление покрытия с вводом частиц карбида вольфрама сопровождается частичным разложение карбидных фаз, что видно по имеющимся выделениям вокруг частиц карбидов, микротвердость данной зоны 980-1101 HV при 2728 HV для зерна карбида, микротвердость оплавленного покрытия 1117 HV.

Результатом проведенных исследований явилось изготовление опытной партии толкателей Ø4,5 мм с композиционным покрытием сформированным комбинированием методов напыления с последующим оплавлением лазерным излучением, которые были переданы Заказчику для проведения испытаний.

Выводы

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что рассмотренный метод комбинированной обработки с применением газопламенного напыления с последующим оплавлением лазерным излучением имеет особенности, требующие дальнейшего изучения. Метод позволяет обеспечить повышение уровня свойств, применяемых материалов покрытий после газотермического напыления за счет уплотнения структуры, устранения пористости, повышения коррозионной стойкости, снижения шероховатости, а также формирование композиционной структуры. Это возможно при точном дозировании параметров излучения с учетом не только толщины, но и материала покрытия, для исключения жесткого термоцикла.

Чтобы расширить технологические окна метода при последующем оплавлении целесообразнее использование источника излучения с большим пятном воздействия, либо осуществлять предварительный подогрев поверхности до температур порядка 300 °С [7].

Литература

1. Д.А. Фарафонова Текущее состояние использования композитных материалов в промышленности Российской федерации // Всероссийская научно-практическая конференция «Бизнес-образование как инструмент инновационного развития экономики» 2013 г.

2. Кембер М.Л. Композиционные материалы, М.: Химия, 1999. С.41

3. Синебрюхов С.Л. Композиционные многофункциональные покрытия, сформированные на металлах и сплавах методом плазменного электролитического оксидирования: Дис. …докт.хим.наук / ИХ ДВО РАН В., 2013

4. Сафронова Е.А., Одинаев Е.О., Федоров В.А. Разработка технологии и оборудования для нанесения защитных композиционных покрытий способом плазменного напыления // Ползуновский альманах. 2011. №4/2. С.122-125

5. Климов А.К., Климов Д.А., Низовцев В.Е,, Уход П.А. Эффективность применения наноструктурных композиционных материалов и изделий из них в авиационной промышленности // Электронный журнал «Труды МАИ». №67.

6. Шкатов В.В., Шатов Ю.С., Щеренков И.С. Влияние дисперсных сверхтвердых частиц на морфологию поверхности и эксплуатационные свойства электролитических хромовых покрытий // Конденсированные среды и межфазные границы. №2. С.195-199.

7. Процессы формирования газотермических покрытий и их моделирование / А.Ф. Ильющенко, А.И. Шевцов, В.А. Оковитый, Г.Ф. Громыко. - Минск: Беларус. навука, 2011. - 357 с.