УДК 621.791

Разработка технологии прямого лазерного синтеза в производстве изделий обычного вооружения

Балдаев Л.Х., д.т.н., Герасимов Д.С.

adm@tspc.ru

ООО «Технологические системы защитных покрытий», г. Щербинка, Симферопольское шоссе, д. 19

Аннотация:

Рассматриваются современное состояние в области подкалиберных бронебойных снарядов. Описываются проблемы применения использования твердосплавных сердечников, их конструкция. Предлагаются спобобы  решения существующих проблем при изготовлении и применении данных боеприпасов путем использования современных аддитивных технологий.

Ключевые слова:

лазерные аддитивные технологии, детали из вольфрамовых сплавов,  бронебойный подкалиберный снаряд, сердечник, оболочка.

Основу современных сухопутных сил составляет бронетехника, представленная танками и боевыми машинами пехоты, вес которых уже перевалил соответственно за 70 тонн. В связи с этим преодоление броневой защиты представляет серьезную проблему для противотанковых боеприпасов, которые включают в себя бронебойные и кумулятивные снаряды, ракеты и реактивные гранаты с кинетической и кумулятивной боевыми частями, а также поражающие элементы с ударным ядром.

Среди них наибольшей эффективностью обладают бронебойные подкалиберные снаряды и ракеты с кинетической боевой частью. Обладая высокой бронепробиваемостью, они отличаются от других противотанковых боеприпасов своей высокой подлетной скоростью, малой чувствительностью к воздействию динамической защиты, относительной независимостью системы наведения оружия от естественных/искусственных помех и небольшой стоимостью. Более того, эти виды противотанковых боеприпасов могут гарантировано преодолевать систему активной защиты бронетехники, все в большей степени получающей распространение в качестве передового рубежа перехвата поражающих элементов.

В настоящее время на вооружение приняты только бронебойные подкалиберные снаряды. Стрельба ими ведется преимущественно из гладкоствольных орудий малого (30-57 мм), среднего (76-125 мм) и крупного (140-152 мм) калибров. Снаряд состоит из двухопорного ведущего устройства, диаметр которого совпадает с диаметром канала ствола, состоящего из разделяемых после вылета из ствола секций, и поражающего элемента – бронебойного стержня, в носовой части которого устанавливается баллистический наконечник, в хвостовой части – аэродинамический стабилизатор и трассирующий заряд.

В качестве материала бронебойного стержня используются керамика на основе карбида вольфрама (плотность 15,77 г/куб.см), а также металлические сплавы на основе урана (плотность 19,04 г/куб.см) или вольфрама (плотность 19,1 г/куб.см). Диаметр бронебойного стержня составляет от 30 мм (устаревшие модели) до 20 мм (современные модели). Чем выше плотность материала стержня и меньше диаметр, тем большее удельное давление оказывает снаряд на броню в точке её контакта с передним торцом стержня.

Металлические стержни обладают гораздо большей прочностью на изгиб, чем керамические, что очень существенно при взаимодействии снаряда со шрапнельными элементами активной защиты или метаемыми пластинами динамической защиты. При этом урановый сплав, несмотря на несколько меньшую плотность, имеет преимущество над вольфрамовым – бронепробиваемость первого больше на 15-20 процентов из-за абляционной самозатачиваемости стержня в процессе пробития брони, начиная со скорости соударения 1600 м/с, обеспечиваемой современными пушечными выстрелами.

Вольфрамовый сплав начинает проявлять абляционную самозатачиваемость, начиная со скорости 2000 м/с, что требует новых способов ускорения снарядов. При меньшей скорости передний торец стержня расплющивается, увеличивая канал пробития и уменьшая глубину проникновения стержня в броню.

Наряду с указанным преимуществом, урановый сплав обладает одним недостатком, он может вызывать вторичную радиацию, поражающую экипаж. Поэтому в арсенале бронебойных снарядов необходимо иметь модели со стержнями, изготовленными как из уранового, так и из вольфрамового сплавов, предназначенные для двух видов военных действий.

Урановый и вольфрамовые сплавы обладают также пирофорностью – возгоранием на воздухе нагретых частиц металлической пыли после пробития брони, что служит дополнительным поражающим фактором. Указанное свойство проявляется у них, начиная с тех же скоростей, что и абляционная самозатачиваемость. Ещё одним поражающим фактором является пыль тяжелых металлов, которая оказывает отрицательное биологическое воздействие на экипаж танков противника.

Ведущее устройство изготавливается из алюминиевого сплава или углепластика, баллистический наконечник и аэродинамический стабилизатор – из стали. Ведущее устройство служит для разгона снаряда в канале ствола, после чего оно отбрасывается, поэтому его вес должен быть минимизирован путем использования композитных материалов взамен алюминиевого сплава. Аэродинамический стабилизатор подвергается термическому воздействию со стороны пороховых газов, образующихся в процессе сгорания порохового заряда, что может повлиять на точность стрельбы, в связи с чем его выполняют из жаростойкой стали.

Бронепробиваемость кинетических снарядов и ракет определяется в виде толщины плиты гомогенной стали, установленной перпендикулярно к оси полета поражающего элемента, или под определенным углом. В последнем случае приведенная пробиваемость эквивалентной толщины плиты опережает пробиваемость плиты, установленной по нормали, за счет больших удельных нагрузок при входе и выходе бронебойного стержня в/из наклонной брони. При входе в наклонную броню снаряд образует характерный валик над каналом пробития. В процессе пробития брони стержень интенсивно стачивается и существенно сокращает свою длину. При выходе из брони он упруго изгибается и меняет направление своего движения.

Характерным представителем бронебойных артиллерийских боеприпасов является российский 125-мм выстрел раздельного заряжания 3БМ19, содержащая собственно подкалиберный снаряд 3БМ42М. Предназначен для использования в пушке 2А46М1 и более новых модификациях.

Керамический сердечник снаряда изготовлен из карбида вольфрама, помещенного в стальной защитный корпус, длина бронебойного стержня 570 мм, диаметр 22 мм. Вес бронебойного стержня 4,75 кг. Начальная скорость снаряда составляет 1750 м/с, бронепробиваемость на дистанции 2000 метров по нормали 650 мм гомогенной стали.

Последнее поколение российских бронебойных артиллерийских боеприпасов представлено 125-мм выстрелом раздельного заряжания 3ВБМ22, снаряжаемым подкалиберным снарядом  3ВБМ59 «Свинец-1» с бронебойным стержнем из вольфрамового сплава. Вес их увеличен до 5 кг за счет большей плотности материала стержня. Бронепробиваемость на дистанции 2000 метров по нормали можно оценить соответственно как 700 и 800 мм гомогенной стали.

При сравнении российского и американского подкалиберных снарядов последнего поколения, оснащенных бронебойными сердечниками из уранового сплава, видна разница в уровне бронепробиваемости, в большей степени обусловленная степенью удлинения их поражающих элементов. В последнем случае обеспечивается на четверть большая удельная нагрузка в точке контакта стержня и брони.

Препятствием к увеличению степени удлинения поражающего элемента и, следовательно, бронепробиваемости российских снарядов служит устройство автомата заряжания, впервые реализованное в 1964 году в советском танке Т-64 и повторенное во всех последующих моделях отечественных танков, которое предусматривает горизонтальное расположение снарядов в транспортере, диаметр которого не может превышать внутренней ширины корпуса, равной двум метрам. С учетом диаметра гильзы российских снарядов их длина при этом ограничивается величиной 740 мм, что на 182 мм меньше длины зарубежных  снарядов.

В целях достижения паритета с пушечным вооружением потенциального противника для нашего путем обеспечения современных требований по бронепробиваемости БПС относительная длина снаряда должна быть не менее 7, в связи с чем нуждается в пересмотре концепция построения и перспективы танка с более мощной танковой пушкой.

Необходимость значительного удлинения корпуса снаряда требует решения следующих научно-технических задач: прежде всего исследования поведения таких длинных стержней в типовых преградах, в том числе оснащенных динамической защитой (устойчивость при ударе, поперечная прочность и т. д.); установления ограничений на минимальный диаметр корпуса из условия надежного пробития снарядом вероятной брони перспективных зарубежных танков и обеспечения заданного запреградного действия.

С увеличением длины БПС усложняется обеспечение кучности боя. В данной комплексной проблеме из решения задачи о движении снаряда в стволе с учетом перемещений и деформаций самого ствола необходимо выделить исследования по выявлению факторов, определяющих начальные условия вылета снаряда из ствола (углы, угловые скорости и др.)

Кроме того, нужно определить влияние нестабилизированного полета снаряда в период  последействия (из-за обдува его пороховыми газами) и отделения секторов ведущего устройства пр. формирование условий последующего движения снаряда на траектории. Для визуализации указанных процессов и получения достоверной информации о поведении снаряда может быть использовав на современная регистрирующая кино-рентгеновская аппаратура, двухмерная съемка и др.

Для обеспечения устойчивого полета БПС с удлиненным корпусом необходим эффективный стабилизатор, создающий достаточный запас статической устойчивости и высокие частотные характеристики снаряда в полете при минимальном лобовом сопротивлении. Следует также учитывать отрицательное влияние сильно развитого стабилизатора на характеристики бронебойного действия сна ряда.

Удлинение снаряда потребует усиления прочности корпуса и ведущего устройства, для чего не обходимы:

- разработка специальных высокопрочных при динамическом нагружении материалов и технологий для изготовления деталей снарядов, снижении анизотропии этих материалов при изготовлении из них удлиненного корпуса, ведущего устройства стабилизатора;

- исследование поведения этих материалов в условиях динамического нагружения, уточнение на этой основе физической модели и расчетов указанных деталей па прочность.

Совершенствование расчетных моделей и разработка новых материалов особенно важны в связи с тем, что при удлинении снаряда обязательно возникнет необходимость увеличить длину веду щеп устройства, охватывающего корпус. Вследствие этого возможно увеличение массы снаряда, что потребует дополнительных затрат энергии па его разгон. Показателем совершенства конструкции БПС является отношение массы ведущего устройства в массе всего снаряда. У лучших отечественных снарядов оно составляет 39 % (у американского снаряда М-829 оно равно 42%). Следует отметить, что удлинение ведущего устройства улучшает центрование снаряда как при заряжании, так и при движении по стволу.

Таким образом, Приоритетным направлением развития танковых бронебойных подкалиберных снарядов является поиск новых конструкторских и материаловедческих решений, обеспечивающих максимальную длину срабатывающегося корпуса, что может повысить их бронепробиваемость.

Среди вышеперечисленных методов решения задачи повышенной бронепробиваемости, одними из наиболее существенных являются повышение плотности материала сердечника и повышение весового совершенствования  системы ведущее устройство-снаряд.

Что касается материала сердечника, то в настоящее время паспортная  плотность сердечника из вольфамовых сплавов отечественных и зарубежных серийных изделий составляет около 17.8 г/cм3 при максимально достижимой теоретической плотности вольфрама 19.3 г/cм3.

Благодаря своим специфическим свойствам, изготовление изделий из вольфрама представляет собой весьма нетривиальной комплекс технологических процессов. Непосредственно процесс получения вольфрама проходит через подстадию выделения триоксида WO3 из рудных концентратов и последующем восстановлении до металлического порошка водородом при температуре ок. 700 °C.

Из-за высокой температуры плавления вольфрама для получения компактной формы используются методы порошковой металлургии: полученный порошок прессуют, спекают в атмосфере водорода при температуре 1200—1300 °C, затем пропускают через него электрический ток. Металл нагревается до 3000 °C, при этом происходит спекание в монолитный материал. Для последующей очистки и получения монокристаллической формы используется зонная плавка.

Спекание изделий из однородных металлических вольфрамовых порошков производится при температуре ниже температуры плавления вольфрама. С повышением температуры и увеличением продолжительности спекания увеличиваются усадка, плотность, и улучшаются контакты между зернами.

Во избежание окисления спекание проводят в восстановительной атмосфере (водород, оксид углерода), в атмосфере нейтральных газов (азот, аргон) или в вакууме.

Высокотемпературное спекание («сварка») ведут при температуре 3000-3050C непосредственным пропусканием тока через штабик в сварочном аппарате.

Процесс ковки ведут на ротационной ковочной машине при температуре 1350C.

Дуговую плавку проводят в вакууме с расходуемым вольфрамовым электродом, спеченным из порошка и охлаждаемым медным тиглем - кристаллизатором.

Создание сердечника на основе сплава карбида вольфрама происходит согласно следующей последовательности. Порошки смешиваются в соответствующих пропорциях и гидростатически прессуются в цилиндрические заготовки. Каждая заготовка спекается в атмосфере водорода при температуре близ точки плавления сплава. Каленый сердечник несколькими методами подвергается дополнительной температурной обработке. В дальнейшем диаметр болванки механически уменьшается на радиально-обжимной машине. Степень снижения площади, составляющая примерно 12-25%, зависит от проекта и состава сплава. Штамповочный бланк затем подвергается фрезерованию. Критическими шагами, дающими представление о производственном процессе, являются спекание, горячая обработка и обжимка. Характеристики сердечника определяются, в первую очередь, условиями обжимки.   Затем из стержня вырезается форма длиной как у сердечника и нагревается в вакуумной печи до температуры растворения. Заготовки закаляются и выдерживают перед окончательной машинной обработкой.

Альтернативный метод получения металлического сердечника. В настоящий момент сердечник изготавливают из сплава  вольфрама методом спекания. Основными недостаткам данного метода является недостаточная прочность материала обусловленная размерами зерна и приводящая к повышенной хрупкости материала.

Известно, что в полете снаряд подвергается изгибающим нагрузкам. Имея удлинение боевой части порядка 30-40, сердечники, изготовленные из сплава на основе вольфрама, могут в процессе выстрела  достичь предела прочности и разрушиться. Наибольшему риску разрушения подвергаются изделия с моноблочным сердечником и сердечником, изготовленным из карбидов.

Компания ООО «ТСЗП» предлагает новую, уникальную технологию лазерного сплавления. При данной технологии происходит сплавление частиц материала.

Принцип формирования изделий при технологии лазерного сплавления частиц порошка заключается в послойном выращивании изделия, путем сваривания или сплавления порошкового материала.

Новый метод способствует уменьшению расхода материалов и повышению производительности, что очень важно при создании опытно-промышленных образцов и готовых деталей.

Принцип действия нового класса оборудования позволяет полностью решать проблему примесей и химических неоднородностей, которые присутствует в литых изделиях, при сохранении комплекса механических свойств на уровне литых изделий и деталей, обработанных давлением. Данным методом производства можно получать цельнометаллические детали, с уменьшенным размером зерна кристаллической решетки, что невозможно в практике обычного литейного производства. Метод выращивания изделия полностью компьютеризирован, и весь процесс проектирования и производства происходит с помощью специализированного программного обеспечения. Разработаны основные технологические этапы создания изделия путем лазерного сплавления.

Данный метод применим как для моноблочных сердечников, так и для стержней с оболочкой.

Еще одной проблемой при изготовлении бронебойных подкалиберных снарядов, является выбор материала, его толщина и метод соединения твердосплавного сердечника и его оболочки. С точки зрения бронепробиваемости вертикально расположенного листа гомогенной брони моноблочные снаряды являются безусловно более предпочтительными. Но вероятность поражения современных бронецелей выстрелом из танкового орудия по нормали в условиях современного боя минимальна. Тем более проблематичным является гарантированное пробитие многослойной разнесенной композитной брони моноблочным сердечником обладающим, к тому же повышенной хрупкостью, большим удлинением, тем более при встрече с целью под углом. В этом случае необходимо понять ряд факторов, учитывая которые  оболочка снаряда прямо или косвенно может обеспечить пробитие комплексных броневых защит при использовании сердечников с большим удлинением.

Гипотетически, оптимальным материалом для оболочки оперенного снаряда является тот, который может обеспечить его минимальную массу по отношению к массе сердечника. С другой стороны материал должен обладать достаточной жесткостью, для того что бы противостоять изгибающим нагрузкам воздействующим на удлиненный сердечник. Наиболее предпочтительным материалами для этого могут быть углеродные композиты или стеклопластики. Однако оболочки, выполненные из подобных материалов, обладают сравнительно большой толщиной, которая увеличивает сечение снаряда, вызывая его дополнительное торможение  и, соответственно падение скорости. Таким образом, рассматриваться должны также металлические и особенно титановые сплавы.

Немаловажным параметром влияющим на конечные  характеристики снаряда, является значение модуля упругости и собственной плотности оболочки. Некоторые данные позволяют полагать, что по данному параметру наиболее оптимальным будет применение оболочки из материала, близкого по физическим характеристикам к титановым  сплавам.

Немаловажным фактором, влияющим на характеристики снаряда является метод крепления оболочки к сердечнику. Оболочка современных боеприпасов должна выдерживать напряжение сдвига свыше 60 Мпа, при давлении в стволе до 6000Бар.

Среди методов соединения оболочки и сердечника основными являются адгезивный с обжатием, холодная радиальная ковка и электро-дуговая наплавка мартенситно-стареющих сплавов. Если первый способ  применим в основном для малых калибров, а второй до 30-35 мм автоматических пушек, то для крупных калибров наиболее перспективным является последний способ.

Здесь следует отметить, что несмотря на то, что наплавка мартенситными электродами обеспечивает сопротивление сдвигу до 55 Мпа при давлении в стволе 5000 Бар, данный метод применим для снарядов средних калибров. Изделия для калибров 120-150 мм, должны выдерживать большие нагрузки.

В данном случае,  применение    аддитивных технологий лазерного послойного синтеза  материала для изготовления оболочки вольфрамового стержня является достаточно многообещающей. Используя уникальные особенности процесса лазерной обработки материалов, такие как высокая энергетика, малая зона термовлияния, экстремально малая зона перемешивания, отсутствие предпосылок к оксидированию свариваемых материалов, можно обеспечить выращивание оболочки вольфрамового стержня из высокопрочных  сталей, а также титановых сплавов.

Таким образом, применение современных лазерных аддитивных технологий может быть достаточно перспективным в технологическом процессе изготовлении бронебойных подкалиберных снарядов с улучшенными тактико-техническими характеристиками.

Литература

1. М.А. Зленко, А.А. Попович, И.Н. Мутылина, Аддитивные технологии в машиностроении, Издательство политехнического университета, Санкт-Петербург, 2013, стр. 221;

2.	Jurrens K.K. Standards for the rapid prototyping industry // Rapid Prototyping Journal. 1999. V. 5, №4. P. 169–178.4;

3. Багров В.В., Голованов И.В., Куприянов Н.Л., Нефедов С.В., Петров А.Л., Саченко А.И., Шишковский И.В. Основы метода селективного лазерного спекания металполимерных порошковых композиций // Препринт ФИАН. №14. М., 1996. 19 с.;

4. Шишковский И.В., Лазерный синтез функциональных мезоструктур и объемных изделий, Москва, Физматлит,2009 стр 15-20;

5. Balos S., Nikacevic M., Ristic P., Leposava S Jacketed Long-Rod Penetrators: Problems and Perspectives, Scientific Techical Review, 2010 Vol.60, No 2, pp.70-75