УДК 621.7.002

Разделение технологических режимов лазерного спекания при формировании единичного спеченного слоя из металлического порошка

Сапрыкин А.А., к.т.н.; Сапрыкина Н.А., к.т.н.; Ибрагимов Е.А.

sapraa@tpu.ru

Юргинский технологический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», г. Юрга

Аннотация:

В работе приведена разработанная методика определения геометрического состояния спеченной поверхности с применением инструментального цифрового микроскопа. Представлены результаты экспериментальных исследований влияния технологических режимов лазерного воздействия на шероховатость спеченного слоя кобальтхроммолибденового порошка DSK-F75. Предложено разделение режимов формирования поверхности изделия и его внутреннего объема на черновой, получистовой и чистовой.

Ключевые слова:

селективное лазерное спекание, качество поверхности, порошковый металл.

Abstract:

The paper presents a developed technique for determining of a geometric condition of a sintered surface using an instrumental digital microscope. Results of experimental studies of effects of laser irradiation technological modes on roughness of the cobalt-chromium-molybdenum powder DSK-F75 sintered layer are represented. Differetiation of modes of product surface and its internal volume formation into rough, semi-finishing and finishing is proposed.

Keywords:

selective laser sintering, the surface quality, metal powder

Развитие технологии послойного синтеза в машиностроении направлено на внедрение новых порошковых материалов и определение технологических режимов лазерного воздействия. При изготовлении функционального объемного изделия на основе 3D-CAD модели важной задачей является формирование слоев на разных режимах [1, 6]. Изменение режимов спекания позволяет получать заданную шероховатость поверхности, которая является важным фактором при сцеплении смежных слоев.

Исследования проводились на оригинальной установке послойного лазерного спекания, позволяющей регулировать все технологические параметры процесса. Экспериментальная установка представляет собой технологический лазерный комплекс формирования поверхностей деталей сложной пространственной формы. Она включает в себя иттербиевый волоконный лазер ЛК–100–В (длина волны 1,07 мкм), трехкоординатный стол, персональный компьютер, систему ЧПУ, устройство засыпки порошка и оригинальное программное обеспечение (Рис. 1).

Рисунок 1 – Установка селективного лазерного спекания: 1- лазер, 
2- трехкоординатный стол, 3- персональный компьютер

Одним из материалов для проведения исследований был выбран порошок кобальтхроммолибденового сплава DSK-F75, который применяется как в медицине для изготовления стоматологических протезов, так и в машиностроении для создания изделий, функционирующих при высоких температурах. Сплав имеет хорошее сочетание механических свойств: предел пластичности 0,65 кН/мм2, плотность 8,4 г/см3 в сочетании с умеренной твердостью. Порошок DSK-F75 имеет номинальный размер частиц 0,1 мм, каплеобразную форму частиц, температуру плавления 1350-1450 0С. Химический состав: кобальт – 66,4%, хром – 28%, молибден – 3%, кремний, марганец, никель, углерод – менее 1 %.

Рассматривалось изменение шероховатости спеченного поверхностного слоя из порошка сплава DSK-F75 в зависимости от технологических режимов спекания – мощности лазерного излучения Р, скорости V, шага сканирования лазерным лучом слоя порошка и предварительной температуры подогрева порошкового материала t. Диаметр лазерного пятна был постоянным dп0,1 мм. Траектория перемещения луча лазера представлена на рисунке 2. Длина спеченного образца составляла 20 мм, ширина 10 мм.

Рисунок 2 – Траектория перемещения луча лазера

В результате поисковых экспериментов были определены режимы непрерывного лазерного воздействия, при которых спеченный образец не рассыпался, т.е. обладал некоторой механической прочностью [3]. Изменение мощности от 10 до 20 Вт позволило получить спеченный слой, обладающий некоторой механической прочностью, но наблюдалось появление коагуляции - скатывания расплавленного порошка в капли [4]. При мощности более 20 Вт увеличивалась величина коагулированных частиц, образцы имели рыхлую структуру и рассыпались. Препятствием образования прочного единичного слоя являлось и увеличение шага сканирования свыше 0,15 мм. Таким же препятствием являлось назначение скорости перемещения луча лазера менее 100 мм/мин, и более 300 мм/мин. Повышение температуры подогрева порошкового материала положительно сказывалось на прочности единичного слоя.

Измерение шероховатости на профилографе-профилометре АБРИС ПМ7 и на интерференционном микроскопе NEW VIEW не дали результатов из-за высокой пористости спеченных образцов, поэтому шероховатость определялась по следующей методике: на первом этапе были подготовлены поперечные и продольные шлифы единичного спеченного слоя, как показано на рисунке 3.

Рисунок 3 – Фотографии поперечных и продольных шлифов (х1)

Сечение единичного спеченного слоя осуществлялось поперек сканирования луча лазера, как показано на рисунке 4, а, вдоль перемещения луча лазера, как показано на рисунке 4, б.

а                                       б

а – поперечное, б – продольное

Рисунок 4 – Сечения единичного спеченного слоя

На втором этапе были получены фотографии поверхности при помощи микроскопа ИМЦ 100х50А и цифровой камеры,  рисунок 5.

Рисунок 5 – Фотографии спеченной поверхности кобальтхроммолибденового порошка DSK-F75 (х5), режимы СЛС Р=10 Вт, V=300 мм/мин, t=200 0С, S= 0,15 мм, спекание на воздухе

Далее в графическом редакторе поверхность спеченного слоя была обведена линией, которая и является профилограммой поверхности, как показано на рисунке 6. Для базового участка проведена средняя линия так, чтобы сумма площадей выступов, расположенных выше средней линии была приблизительно равна площади впадин, расположенных ниже средней линии. Затем определялось значение параметра Rz.

Рисунок 6 – Профилограмма спеченного поверхностного слоя

Проведение полного факторного эксперимента типа 24 позволило получить математическую зависимость шероховатости спеченного поверхностного слоя в зависимости от технологических режимов спекания [5]:

где Р – мощность излучения лазера, Вт; V – скорость перемещения луча лазера, мм/мин; S – шаг сканирования, мм; t – температура подогрева порошкового материала, 0С.

Графические зависимости, построенные по данной формуле, позволили выявить наиболее значимые параметры, влияющие на шероховатость спеченного слоя, а также пределы ее изменения за счет технологических режимов спекания. Повышение скорости перемещения луча лазера со 100 до 300 мм/мин позволяет уменьшить шероховатость с 560 до 425 мкм, при Р=10 Вт, S=0,1 мм, t=26 0C. Увеличение мощности в диапазоне от 10 до 20 Вт приводит к увеличению шероховатости спеченного поверхностного слоя с Rz425 до Rz625 при скорости 300 мм/мин, S=0,1мм, t=26 0C, рисунок 7, а и увеличению с Rz560 до Rz850 при скорости 100 мм/мин.

К уменьшению шероховатости спеченного поверхностного слоя с Rz560 до Rz450 при Р=10 Вт, как показано на рисунке 7, б приводит увеличение шага сканирования в диапазоне от 0,1 до 0,15 мм, при постоянной скорости V=100 мм/мин и температуре порошкового материала t=26 0C. При изменении мощности от 10 до 20 Вт, при S=0,1 мм шероховатость изменяется от Rz560 до Rz850 мкм. Таким образом, изменяя шаг сканирования можно изменять шероховатость.

а

б

а – зависимости Rz от Р и V, при s=0,1 мм,

б – зависимости Rz от P и S, при V=100 мм/мин

Рисунок 7– Зависимости шероховатости Rz спеченного кобальтхроммолибденового поверхностного слоя от режимов спекания, 
при t=26 0C

Данные графические зависимости показывают влияние технологических режимов лазерной обработки на  изменение шероховатости спеченного поверхностного слоя в значительных пределах [2]. Разделение режимов формирования поверхности изделия и его внутреннего объема на черновой, получистовой и чистовой, рисунок 8, позволит получить монолитный внутренний объем через межслойную прочность сцепления смежных слоев.

| V=100мм/мин, t=26 0C, S=0,1 мм; | V=100мм/мин, t=2000C, S=0,1мм; |
| --- | --- |
| V=100мм/мин, t=260C, S=0,15мм; | V=100мм/мин,t=2000C,S=0,15мм; |
| V=300мм/мин, t=260C, S=0,1мм; | V=300мм/мин, t=2000C,S=0,1мм; |
| V=300мм/мин, t=260C, S=0,15мм; | V=300мм/мин,t=2000C,S=0,15мм. |

Рисунок 8 – Режимы спекания кобальтхроммолибденового порошка

Для создания объемного изделия, после рассечения 3D-CAD модели на слои последовательно наносим порошковый материал, на получистовом режиме формируем поддерживающий контур, затем на черновом режиме осуществляем спекание внутри него (Рис. 9). Повышенная шероховатость спеченной поверхности, обеспечиваемая черновым режимом, положительно влияет на прочность сцепления слоев между собой. Заключительный проход по контуру на чистовом режиме обеспечивает оплавление порошка точно по контуру сечения и исключает возникшие неточности при предыдущих переходах – черновом и получистовом, одновременно обеспечивая заданное качество поверхности.

Рисунок 9 – Стратегия процесса спекания единичного слоя

Процесс повторяется до полного создания изделия. Далее спеченное изделие извлекается, а неспеченный порошок можно использовать повторно.

Направленное изменение свойств спеченного порошка путем разделения режимов обработки единичного слоя на чистовые для поверхности и черновые для основного объема приведет к повышению производительности процесса послойного лазерного синтеза без ухудшения качества поверхности изделия. Эмпирические зависимости дают возможность изменять толщину спекаемого слоя и шероховатость поверхности в значительных пределах, регулируя технологические режимы лазерной обработки.

Литература

- Gibson, I. B. Additive Manufacturing Technologies. Rapid Prototyping to Direct Digital Manufacturing / I. Gibson, D. W. Rosen, B. Stucker. – New York, USA, Springer, 2009. – 459 p.

- Saprykina N.A., Saprykin A.A. Improvement of surface layer formation technology for articles produced by layer-by-layer laser sintering // Applied Mechanics and Materials. - 2013 - Vol. 379. - p. 56-59

- Математическая теория планирования эксперимента / С. М. Ермаков [и др.]. – М.: Наука, 1983. – 39 с.

- Сапрыкина Н. А., Сапрыкин А. А., Яковлев В. И.Влияние механической активации металлических порошков на качество поверхностного слоя, полученного технологией послойного синтеза // Обработка металлов. – 2012. – № 4. – С. 108–110.

- Спиридонов А.А. Планирование эксперимента при исследовании технологических процессов.- М.: Машиностроение, 1981.-184с.

- Шишковский, И. В. Лазерный синтез функционально-градиентных мезоструктур и объемных изделий / И. В. Шишковский. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 424 с.