УДК 621.7

Влияние механической активации медного порошка на изменение физико-механических свойств изделий полученных методом СЛС

Сапрыкин А.А., к.т.н., Яковлев В.И., к.т.н., Ибрагимов Е.А., Бабакова Е.В.

Sapraa@tpu.ru

Юргинский технологический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», г. Юрга

Аннотация:

В работе приведены сравнительные результаты изменения предела прочности на сжатие медных образцов, изготовленных методом селективного лазерного спекания. Определены оптимальные технологические режимы процесса спекания образцов с точки зрения прочности. Показано влияние предварительной активации медного порошка на изменение пористости, предела прочности на сжатие образцов, а так же изменения насыпной плотности порошка.

Ключевые слова:

селективное лазерное спекание, медный порошок ПМС-1, коагуляция, механоактивация.

Abstract:

The paper presents the comparative results of the measurement of the compressive strength of copper samples, which are manufactured by selective laser sintering. The optimum technological conditions of the sintering process samples. Shows the influence pre-activation of a copper powder, which alters the porosity, the compressive strength of the samples as well as bulk density of powder.

Keywords:

selective laser sintering, copper powder ECP-1, coagulation, mechanical activation

В качестве сырья в технологиях селективного лазерного спекания/плавления (СЛС/П) используются порошковые материалы, либо их композиции. На сегодняшний день нет каких-либо общих требований к порошковым материалам в данной сфере. Зачастую компания, поставляющая оборудование СЛС/П сама изготавливает порошковые материалы под конкретные установки.

В связи с этим возникает задача поиска отечественных материалов пригодных для синтеза изделий технологией СЛС/П.

Порошок марки ПМС-1 (ГОСТ 4960-09) широко распространен в порошковой металлургии для производства спеченных изделий в автомобильной, металлургической, электротехнической (в том числе взамен фасонного проката), авиационной, машиностроительной промышленности для изготовления колец, втулок, подшипников, электрических контактов, электродов, щеток электрических машин и фильтров для тонкой очистки масел. Порошок данной марки достаточно распространен на территории Российской Федерации, легко доступен, имеет относительно не высокую стоимость. Однако, в ряде работ отмечено, что при применении порошка ПМС-1 в процессе селективного лазерного спекания проявляется эффект коагуляция, что плохо влияет на качество спекаемого изделия[1].

Для устранения эффекта коагуляции  было предложено провести предварительную механическую активацию порошка [2]. Процесс механоактивации сводится к внедрению точечных дефектов в структуру материала, накоплению дислокаций, увеличению площади поверхности контакта под действием внешних механических сил [3, 4].

Активацию порошка ПМС-1 проводили в планетарной шаровой мельнице. В водоохлаждаемый размольный стакан засыпали порцию порошка вместе со стальными шариками. Время активации порошка составило 1,5 и 3 минуты. Изменение насыпной плотности медного порошка в зависимости от времени активации определяли методом воронки в соответствии с ИСО 4490. Изменение размера и формы частиц активированного порошка регистрировались на металлографическом микроскопе МЕТАМ-РВ.

Из активированного и неактивированного порошков с помощью установки послойного лазерного спекания ВАРИСКАФ-100М изготавливали образцы кубической формы со стороной 10 мм. Рассматривалось изменение предела прочности на сжатие и изменение пористости медных образцов в зависимости от технологических режимов спекания. Интервалы изменения технологических режимов, а так же их предельные уровни приведены в табл. 1. Процесс спекания проходил в защитной газовой  среде аргона.

Таблица 1

Пределы и интервалы варьирования режимов

| Уровни и интервалы варьирования факторов | Мощность лазерного излучения, Вт | Скорость перемещения лазера, мм/мин | Шаг сканирования, мм | Температура порошка, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхний уровень "+" | 30 | 3000 | 0,2 | 300 |
| Нижний уровень "–" | 15 | 2000 | 0,1 | 26 |
| Интервал варьирования | 7,5 | 500 | 0,05 | 137 |
| Нулевой уровень | 22,5 | 2500 | 0,15 | 163 |

Стратегия сканирования лазерным лучом спекаемого слоя представлена на рис. 1.

Рис. 1. Изменение стратегии сканирования слоев

При спекании последующего слоя направление сканирования изменялось на 90° относительно предыдущему. Толщина слоя равнялась шагу сканирования.

Предел прочности на сжатие определялся с помощью настольной универсальной испытательной системы с двумя колоннами INSTRON 5966. При определении предела прочности необходимо рассматривать два случая, когда спеченные слои образцов при нагружении располагаются в горизонтальной и вертикальной плоскости относительно поверхности поршня. Схема нагружения образцов представлена на рис. 2.

а                                                    б

Рис. 2 Схема нагрузки образца:

а – слои в горизонтальной плоскости; б – слои в вертикальной плоскости

Пористость полученных образцов определялась методом взвешивания в соответствии с ИСО 2738.

Результаты и обсуждение

В результате предварительной механоактивации медного порошка наблюдается значительное увеличение его насыпной плотности до 40% (рис. 3).  Изменение структуры порошка изображено на рис. 4.

Рис. 3. Изменение насыпной плотности порошка ПМС-1

500μm

а    	                               б 	                                      в

Рис. 4. Структура порошка ПМС-1 до и после механоактивации:

а – не активирован, б – активация 1,5 мин, в – активация 3 мин

Из рис. 3. видно, что с увеличением времени активации порошка ПМС-1 увеличивается размер и количество крупных металлических конгломератов пластинчатой формы. Образованием последних можно объяснить и соответствующее увеличение насыпной плотности порошка.

По результатам работы [5] было определено, что наибольшей активности порошок ПМС-1 достигает при времени механоактивации 1,5 минуты.

Для определения оптимальных режимов спекания образцов проводился полнофакторный эксперимент типа 24 для каждого вида порошка.

При спекании неактивированного порошка во всех случаях наиболее прочные образцы получились только при предварительном подогреве порошка. Образцы спеченные при температуре 26 ºС получились хрупкими, предел прочности на сжатие составил от 0,2 до 5,8 МПа.

При подогреве  порошка до 300 ºС механическая прочность значительно увеличивается, в ряде случаев  на несколько порядков, до 60–90 МПа. Часть образцов не разрушились при испытании, предел прочности составил >105 МПа.

Пористость образцов составила от 13,3 до 39 %. Необходимо отметить, что наблюдается характерная зависимость увеличения прочности образцов с уменьшением их пористости. На рис. 5 и в табл. 2 приведены сравнительные данные для 8 образцов, спеченных на разных режимах при предварительном подогреве порошка до 300 °С.

Рис. 5. Изменение предела прочности и пористости образцов изготовленных из неактивированного порошка ПМС-1:

σгор. – слои при нагружении в горизонтальной плоскости;

σвер. – слои при нагружении в вертикальной плоскости

Таблица 2

Режимы спекания образцов из неактивированного порошка ПМС-1

| № опыта | Мощность лазерного излучения, Вт | Скорость сканирования поверхности, мм/мин | Шаг сканирова-ния, мм | σг, МПа | σв, МПа | Пористость, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 3000 | 0,2 | 44,90 | 55,94 | 28,17 |
| 2 | 15 | 3000 | 0,2 | 8,66 | 8,35 | 39,83 |
| 3 | 30 | 2000 | 0,2 | 61,25 | 90,24 | 23,90 |
| 4 | 15 | 2000 | 0,2 | 9,63 | 13,72 | 33,78 |
| 5 | 30 | 3000 | 0,1 | >104,3 | >104,3 | 13,27 |
| 6 | 15 | 3000 | 0,1 | 23,25 | 65,40 | 23,84 |
| 7 | 30 | 2000 | 0,1 | 89,18 | 70,47 | 16,20 |
| 8 | 15 | 2000 | 0,1 | 66,92 | >104,7 | 17,33 |

Из приведенных данных видно, что предел прочности при вертикальном расположении спеченных слоев образцов больше чем при горизонтальном, кроме опыта № 7. Так же видно, что в опытах с наибольшим значением предела прочности пористость минимальна. Необходимо отметить, что на режимах 5 и 8 существенно изменялся характер спекания порошка. Если на других режимах наблюдается образование пор по поверхности, то на режимах 5 и 8 происходит полное сплавление частиц порошка, наблюдается формирование температурного фронта, направление которого совпадает с направлением движения зоны спекания, поверхность получается без видимых пор.

Режим №5                                           Режим №8

Рис. 6. Образцы, спеченные из неактивированного порошка ПМС-1

При спекании активированного порошка ПМС-1 образцы, спеченные при температуре 26 ºС, также получились хрупкими, предел прочности на сжатие составил от 0,2 до 8,1 МПа, однако при мощности лазера W=30 Вт, скорости сканирования V=2000 и V=3000 мм/мин, шаге сканирования S=0,1 мм предел прочности в горизонтальной плоскости σгор. составил 83,28 МПа и 63,26 МПа соответственно. Необходимо отметить, что при нагружении образцы сжимались не разрушаясь, или разрушались частично.

При подогреве  порошка до 163 ºС механическая прочность образцов в горизонтальной плоскости σгор. значительно увеличивается до 105 МПа и более, однако все они деформировались с частичным разрушением. Прочность образцов в вертикальном сечении σвер. на порядок оказалась ниже и составила от 3 до 12 МПа.

Режим № 19                                                   Режим №6

Рис. 7 Деформация спеченных образцов изготовленных из активированного порошка ПМС-1

При спекании образцов при температуре порошка 300 °С прочность образцов в целом несколько ниже чем из неактивированного порошка, при чем большие значения предела прочности наблюдаются как в горизонтальной так и вертикальной плоскостях.

Рис. 8. Изменение предела прочности и пористости образцов изготовленных из активированного порошка ПМС-1:

σгор. – слои при нагружении в горизонтальной плоскости;

σвер. – слои при нагружении в вертикальной плоскости

Пористость образцов оказалась существенно выше, чем у образов из неактивированного порошка, и составила от 19,7 до 49 %. На рис. 8 и в табл. 3 приведены сравнительные данные для 8 образцов, спеченных на разных режимах при предварительном подогреве активированного порошка до 300 °С.

Таблица 3

Режимы спекания образцов из активированного порошка ПМС-1

| № опыта | Мощность лазерного излучения, Вт | Скорость сканирования поверхности, мм/мин | Шаг сканирова-ния, мм | σг, МПа | σв, МПа | Пористость, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 3000 | 0,2 | 45,12 | 13,86 | 36,38 |
| 2 | 15 | 3000 | 0,2 | 27,34 | 5,53 | 48,04 |
| 3 | 30 | 2000 | 0,2 | 56,83 | 19,47 | 32,46 |
| 4 | 15 | 2000 | 0,2 | 33,54 | 8,7 | 44,63 |
| 5 | 30 | 3000 | 0,1 | 45,5 | 100,57 | 22,54 |
| 6 | 15 | 3000 | 0,1 | 101,52* | 15,11 | 36,43 |
| 7 | 30 | 2000 | 0,1 | 86,68 | 102,48 | 19,69 |
| 8 | 15 | 2000 | 0,1 | 68,42 | 25,62 | 33,44 |

* - образец сжимался без разрушения

Из приведенных данных видно, что предел прочности образцов полученных из активированного порошка несколько меньше чем при использовании обычного порошка, однако характер разрушения этих образцов существенно изменяется. Если образцы из неактивированного порошка при нагружении крошились и раскалывались, то образцы из активированного порока при нагружении претерпевали значительную деформацию прежде чем разрушиться, либо не разрушались вовсе, особенно данный эффект наблюдался на режимах с температурой подогрева порошка 163 °С. Данная склонность к деформации связана с повышенной пористостью по всему объему образца. С пористостью также связан и низкий предел прочности образцов особенно при шаге сканирования S=0,2 мм. Так же видно, что в опытах с наибольшим значением предела прочности пористость принимает меньшие значения.

Процесс спекания образцов на режимах 5 и 7 сопровождался полным сплавлением поверхности образца,  однако боковая поверхность получалась пористой (рис. 9). Это можно объяснить тем, что разогрев порошка по периметру сечения не достаточен и соответственно происходит не сплавление, а спекание.

Режим №5                                                        Режим №7

Рис. 9. Образцы из активированного порошка, полученные на режимах 5 и 7

Выводы

Использование медного порошка марки ПМС-1 для синтеза изделий технологией селективного лазерного спекания возможно. Определены оптимальные режимы спекания порошка методом СЛС/П для получения предела прочности на сжатие более 105 МПа (ограничено возможностью измеряемого оборудования).

Как одним из способов уменьшения эффекта образования капель металла в следствии коагуляции, предложен метод предварительной механической активации порошка. Показан характер изменения структуры порошка и увеличение его насыпной плотности в зависимости от продолжительности активации порошка. В процессе спекания методом СЛС/П активированного порошка в образцах наблюдается значительная пористость, что в свою очередь приводит к уменьшению предела прочности материала. Однако  существенно увеличивается склонность образцов к пластической деформации при механическом нагружении.

Необходимо отметить, что существует ряд еще не решенных проблем при использовании порошка марки ПМС-1 в технологии СЛС/П. Например, неравномерное распределение порошка по поверхности при формировании нового слоя; окисленность поверхности частиц порошка при предварительном нагреве, даже в защитной газовой среде аргона.

Литература

1. А.А. Saprykin, N.А. Saprykina, V.I. Yakovlev, А.А. Popova, Influence of mechanical activation of metallic powders on quality of surface layer, synthesized layer-by-layer, Metalprocessing, 4 (2012) 108-111.

2. N.A. Saprykina, A.A. Saprykin, Improvement of surface layer formation technology for articles produced by layer-by-layer laser sintering, Applied Mechanics and Materials. 379(2013) 56-59.

3. Авакумов Е.Г. Механические методы активации в переработке природного и техногенного сырья / Е.Г.Авакумов, А.А.Гусев; Рос. акад. наук, Сибирское отд-ние, Ин-т хим. тв. тела и механохимии. – Новосибирск : Академическое изд-во «Гео», 2009. – 155 с.

4. Болдырев В.В. Механохимия и механическая активация твердых веществ // Успехи химии. – 2006. – №75. – С. 203-216.

5. A.А.Saprykin, Е.А. Ibragimov, V.I.Yakovlev, Influence of mechanical activation of powder on SLS process, Applied Mechanics and Materials Vol. 682 (2014) pp 143-147.