УДК 621.7.514.7

Опыт применения аддитивных технологий для объектов со свободной поверхностью

Абульханов С. Р., к.т.н.

mom@sgau.ru

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет) (СГАУ)

Аннотация:

В статье излагается опыт использования аддитивных технологий применительно к созданию физических прототипов пера лопатки газотурбинного двигателя, имплантата нижней челюсти человека, а также разъёмного имплантата позвонка, представляющего в сборе самозаклинивающуюся структуру. Особенностью рассматриваемых объектов является наличие свободных поверхностей, которые могут быть задано таблично (перо лопатки) или в случае, например, биологических объектов растровым изображением. Излагается методика построения 3d модели объектов со свободной поверхностью в условиях ограниченной информации о пропорциях и геометрических размерах реального объекта.

Ключевые слова:

свободная поверхность, аддитивные технологии, аэрокосмическая и медицинская промышленность.

Abstract:

The article works out some totals of application in a technique and medicine of additive technologies for development of prototypes of objects, having a surface of free forms.

Keywords:

free-form, additive technology, aerospace and medical industry

Введение

При разработке конструкции лопаток ГТД используют итеративные подходы к проектированию [1] или методы автоматизированного оптимального проектирования [2]. В обоих случаях поверхность пера лопатки может задаваться в сечениях координатами опорных точек в системе координат, связанной с лопаткой. Геометрические параметры сечений определяется расчётной аэродинамической формой [3], которая может корректироваться с учётом воздействия центробежных и газовых сил [4].

Современные CAD-системы обладают большим набором функциональных возможностей построения поверхностей свободных форм. Широко используется задание поверхности модели приданием каждой её точке координат в выбранном базисе. На множество точек натягивается поверхность, которая впоследствии может быть модифицирована и использована для моделирования. Координаты точек могут быть заданы либо на кривой (построение поверхности по сечениям, вращением, вытягиванием и т. д.), или таблицей, сформированной в результате предварительно проведённых вычислений.

Наличие 3d модели лопатки ГТД позволяет получить её сечения в любой плоскости. Это обстоятельство особенно важно при построении прототипа, используя аддитивные технологии.

Послойный принцип построения физического прототипа на 3d принтере предполагает, используя терминологию CAD-систем, построение поверхности по сечениям. Возможность получения произвольных сечений 3d модели детали позволяет свести к минимуму или исключить в конструкции прототипа различные элементы поддержки. Последнее обстоятельство особенно важно при построении прототипов объектов, имеющих поверхность свободной формы. В этом случае сложно сформировать технологическую базу, а также существуют сложности при выборе метода контроля соответствия геометрических параметров модели размерам детали, полученной в результате использования аддитивных технологий.

Помимо этого существуют проблемы с такими качественными параметрами поверхностного слоя, как шероховатость сформированной поверхности и операционный допуск на геометрические размеры «напечатанной» детали. Эти обстоятельства ставят перед технологом задачу определения наилучшего соотношения между себестоимостью такой детали и качественными параметрами её поверхностного слоя.

В данной статье рассматривается методика построения 3d моделей объектов, имеющих полностью или часть поверхности сложной формы. Кроме того построение твердотельной модели детали могло осуществляться в условиях, когда ограниченна информация о пропорциях и геометрических размерах реального объекта. При этом также может отсутствовать информация о внутренней структуре моделируемой детали, а именно о полостях в объёме лопатки ГТД или структурно-устойчивой кости скелета человека.

Постановка задачи

Точность, обеспечиваемая современными 3d принтерами, является приемлемой для изготовления пера лопатки ГТД [5]. По этой причине использование аддитивных технологий будет расширяться для изготовления лопаток газотурбинных двигателей с интегрированными охлаждаемыми профилями. Для получения прототипов турбинных лопаток  ГТД серии НК был использован 3d принтер фирмы Objet EDEN350. Твердотельная модель лопатки строилась по сечениям. На рис. 1 приведены различные проекции пера лопатки первой ступени, полученные в результате использования аддитивной технологии.

Рис. 1. Различные ракурсы турбинной лопатки первой ступени ГТД серии НК

В случае рассмотрения возможности использования аддитивных технологий применительно для изготовления составляющих имплантата позвонка следует учесть, что конструкция имплантата определяется планом оперативного вмешательства. Известно, что при эндопротезировании тазобедренного сустава сопрягаемые поверхности имплантата имеют допуск на геометрические размеры не менее 1 мкм [6-8]. Данные о необходимой точности изготовления поверхностей имплантата позвонка, имеющего анатомическую форму и соприкасающуюся с межпозвоночными дисками, автору неизвестны. Если исходить, что допуск на геометрические размеры таких контактирующих поверхностей также не превосходит 1 мкм, то это означает, что аддитивная технология в этом случае может быть использована, как предварительная технологическая операция. Финишная обработка поверхностей, контактирующих с межпозвоночными дисками, должна осуществляться путём снятия стружки. Такой допуск накладывает жесткие требования к используемому станочному оборудованию, а также к поверхностям сопряжения составляющих конструкции имплантата. Поверхности сопряжения деталей имплантата будут в этом случае технологическими базовыми при обработке поверхностей, соприкасающихся с межпозвоночными дисками. Помимо этого жесткие требования накладываются на модель имплантата:

- конструкция имплантата должна состоять из деталей, которые в сборе составляют самозаклинивающуюся структуру;

- конструкция имплантат должна быть полой для соответствия его веса весу разрушенного или поражённого позвонка, при этом прочностные характеристики имплантата должны соответствовать прочностным характеристикам здорового позвонка. Соответствие размеров и пропорций модели и реального позвонка обеспечивалось использованием методики, изложенной в [9]. Отдельным фрагментам поверхности шаблона позвонка (лопатки или челюсти) сообщались размеры и пропорции из доступных источников информации (таблица координат точек поверхности, растровые изображения фрагментов поверхности и т.д.).

На рис. 2 показана модель реального позвонка и две возможные конструкции его имплантата.

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |
| д | е |
| ж | з |

Рис. 2. Различные этапы моделирования конструкции имплантата позвонка: а-б – два вида позвонка телёнка; в-г – две возможные разъёмные конструкции имплантата позвонка, как самозаклинивающейся структуры; д-е – оптимизация элементов конструкции имплантата позвонка в программной среде ANSYS; ж-з – компоненты конструкции имплантата позвонка, полученные с помощью аддитивных технологий.

Получение прототипа имплантата нижней челюсти человека также было проведено с использованием аддитивных технологий. 3d модель челюсти была получена с помощью использования рентгенограмм. Твердотельная модель нижней челюсти выполнена полой внутри. Геометрические размеры внутренней полости выбирались таким образом, чтобы точечные экстремальные воздействия на челюсть не приводил к её разрушению. На рис. 3 показаны этапы создания и оптимизации 3d модели нижней челюсти человека.

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |
| д | е |

Рисунок 3. Различные этапы моделирования конструкции имплантата нижней челюсти человека: а-б – два различных ракурса модели челюсти; в – точечное нагружение модели челюсти в программной среде ANSYS; г – характер деформации модели челюсти при точечном нагружении (PY = 1000 Н); д-е – прототип нижней челюсти человека, полученный с помощью аддитивных технологий.

Заключение

- Использование аддитивных технологий целесообразно при построении прототипов объектов различной природы, имеющих свободную поверхность;

- Для минимизации количества технологических отверстий и поддержек или полного их исключения необходимо выбирать сечения модели детали с учётом технологических особенностей 3d принтера;

- Оптимизация размеров внутренних полостей прототипов, получаемых в результате использования аддитивных технологий, должны осуществляться комплексно, т.е. с учётом технологических возможностей 3d принтера, требуемых потребительских свойств, необходимых физико-технических характеристик детали;

- 3d модель детали, подлежащей прототипированию, должна быть выполнена с припуском на поверхностях, имеющих допуск на геометрические размеры, не обеспеиваемый 3d принтером;

- Конструкция прототипа должна иметь поверхности, которые могут быть после финишной обработки использованы, как технологические базовые поверхности.

Литература

- Стив Макконнелл. Влияние итеративных подходов на предварительные условия // Совершенный код = Code Complete. — Русская Редакция, Питер, 2005. — 896 с.

- Kossiakoff A., Sweet W. N., Seymour S. J., Biemer S. M. Systems Engineering Principles and Practice. — 2-е изд. — Hoboken, New Jersey: A John Wiley & Sons, 2011. — 599 с.

- Производство газотурбинных двигателей / В. В. Крымов, Ю. С. Елисеев, К. И. Зудин [под. ред. В. В. Крымова]. М.: Машиностроение / Машиностроение – Полет, 2002. – 376 c.

- Темис Ю. М., Якушев Д. А. Оптимальное проектирование формы лопатки компрессора  // Проблемы прочности и пластичности, вып. 73, 2011. – с. 141-149.

- Демин Ф. И. Технология изготовления основных деталей газотурбинных двигателей / Ф. И. Демин, Н. Д. Проничев, И. Л. Шитарев. – М.: Машиностроение, 2002 . – 328 с.

- Надев А. А. Эндопротезы тазобедренного сустава в России. / А. А. Надев, С. В. Иванников. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 177 с.

- Тихилов Р. М. Основы эндопротезирования тазобедренного сустава. (Пособие для врачей) / Р. М. Тихилов, В. М. Шаповалов, В. А. Аверкиев. // С. - П.: Профессионал, 2007. – 400 с.

- Прохоренко В. М. Первичное и ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава. / В. М. Прохоренко // Новосибирск: Новосибирский НИИТО, 2007. – 348 с.

- Абульханов С. Р. Построение цифровых моделей трущихся поверхностей в пакете трехмерного графического моделирования / С. Р. Абульханов, Ю. С. Стрелков // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 13, № 4(3), 2011. – с. 937–939.