УДК 544.032.65:621.373.826+004.942

Исследования ИПЛИТ РАН по моделированию лазерного спекания металлических порошков.

Хоменко М.Д.; Низьев В.Г.,д.ф.-м.н; Мирзаде Ф.Х. д.ф.-м.н; 
Гришаев Р.В. к.ф.-м.н

top20072007@rambler.ru

Институт проблем лазерных и информационных технологий, Российской Академии Наук

Аннотация:

В работе представлены результаты ИПЛИТ РАН по численному исследованию лазерного спекания одно- и двухкомпонентных порошков. Для моделирования кинетики фазовых превращений используется уравнение Колмогорова-Джонсона-Мейла-Аврами (KJMA), для систем с неоднородной скоростью нуклеации. Показано влияние сопряженных процессов переноса тепла и фазовых превращений, теплоотвода подложки на конечную микроструктуру наплавленного валика методом коаксиальной инжекции. Выявлено качественное различие поведения температуры на поверхности валика и в глубине подложки, приводящее к неоднородной микроструктуре конечного слоя. Рассчитана усадка для случая прямого спекания слоя двухкомпонентного порошка.

Ключевые слова:

лазерное спекание, численное моделирование, микроструктура, порошок силумина, усадка.

Abstract:

Results of ILIT RAS laser cladding modeling of one-, two-component powders are presented. Kolmogorov-Johnson–Mehl-Avrami (KJMA) model is used for phase change modeling with account of non-homogeneous temperature distribution of melt pool. Influence of self-consistent heat conduction and phase change processes as well as substrate boundary and insoluble impurity particles on final clad microstructure is analyzed. The difference in behavior of temperature in the depth and on the surface of built-up layer, which results in non-uniform microstructure, is shown. The obtained results have good agreement with known experimental data for AlSi40 functional graded materials produced by laser cladding. Shrinkage effect is investigated in the case of two-step laser cladding of two-component powder.

Keywords:

laser cladding, numerical modeling, KJMA, microstructure, AlSi40 powder, shrinkage effect

Введение

В настоящее время численному моделированию лазерного спекания (ЛС) металлических порошков уделяется повышенное внимание [1,2]. Для получения высококачественного конечного изделия необходим оптимальный выбор условий проведения технологического процесса. Огромное значение имеют, как параметры лазерного излучения (ЛИ) (мощность излучения, размер пятна фокусировки, временные характеристики, скорость сканирования луча), так и параметры потока частиц порошка (скорость потока, концентрация и размеры частиц, физические и химические свойства порошка). Эти параметры определяют качество и микроструктурные свойства наплавляемых слоев.

Температурный режим инжектируемых, в зону воздействия лазерного луча, частиц порошка, является важным параметром процесса [3], и может быть учтен при расчете тепловых полей в зоне спекания [4]. В последнее время в работах по моделированию СЛС [5,6] значительное внимание уделяется гидродинамике ванны расплава и ее влиянию на динамику температуры и наплавленного профиля. Несмотря на то, что СЛС технология исследуется давно, до сих пор недостаточное внимание уделено процессу кристаллизации  и микроструктуре синтезируемого материала. В существующих моделях кристаллизация учитывается по упрощенной схеме [7], а более сложные модели решаются несогласованно с температурным полем и профилем наплавленного слоя [8].

Целью настоящей работы является краткий обзор исследований ИПЛИТ РАН по моделированию ЛС одно- и двух компонентных металлических порошков, с учетом влияния сопряженных процессов переноса тепла и фазовых превращений (плавления/кристаллизации).

Физическая модель

Процесс ЛС с инжекцией порошка схематически показан на Рис. 1. При этом ЛИ, проходящее сквозь поток частиц, селективно поглощается и рассеивается движущимися частицами порошка, а также поглощается и рассеивается на поверхности металлической подложки. Коэффициент поглощения сферической частицы следует рассчитывать как интеграл по ее поверхности [9]:

|  | (1) |
| --- | --- |

где kF – усредненный по частице коэффициент поглощения излучения, равный отношению мощности, поглощенной частицей, к падающей на нее мощности ЛИ и является функцией комплексного показателя преломления частицы. Поглощенная частицами энергия тратится на их нагревание и расплавление и за вычетом потерь тепла на теплопроводность и радиационное охлаждение. Энергия, поглощенная поверхностью и перенесенная на поверхность частицами, расходуется на нагревание поверхностного слоя мишени (см. Рис 2.).

Основные уравнения

Для моделирования переноса тепла и движения свободной границы используется уравнения [10,11]:

|  | (2) |
| --- | --- |
|  | (3) |

где ,  и  - теплоемкость, теплопроводность и плотность среды соответственно,  L – теплота плавления  - массовая  доля жидкой фазы,  - расстояние от текущей точки до свободной границы, - скорость роста, действующая перпендикулярно границы металла, первое слагаемое отвечает за движение границы металла за счет инжекции частиц порошка,  - нормаль к поверхности,  - локальное гидродинамическое движение частиц жидкого металла, - эффективность захвата частиц поверхностью, - расход порошка,  - плотность порошка,  - диаметр струи порошка. Для слежения за свободной границей используется метод функции уровня [12]. В (1)-(2) учтено действие лазерного источника  и выделение/поглощение тепла вследствие фазового перехода. Здесь мы полагаем, что влияние течения жидкости можно учесть введением эффективной теплопроводности. Эффективная теплопроводность находится путем расчета числа Пекле по полученным из модельной гидродинамической задачи скоростям течения жидкости.

Уравнения (2)-(3) дополняются кинетическим уравнением KJMA, устанавливающим связь между объемными долями новой фазы и кинетическими характеристиками процесса кристаллизации (скорости нуклеации Jt и роста кристаллитов Gτ,t). Следует заметить, что в классической модели KJMA скорость нуклеации считается константой или зависящей только от времени. В данной работе она применяется для случая, когда зарождение новой фазы носит неоднородный характер, то есть, скорость нуклеации кристаллитов зависит от пространственной переменной (Jt=J(r,t)). Пространственная неоднородность процесса кристаллизации обусловлена неоднородностью распределения температуры в расплаве.

Если считать, что частицы появляются с начальным радиусом  r*, а затем растут со скоростью Gτ,t, следуя теории KJMA, объемная доля  закристаллизованной области равна:

| b(t)=1-exp⁡-σ0tJt(r*+τtG(τ,t)dτ)ndt | (4) |
| --- | --- |

Формула (4) проверена многочисленными численными экспериментами [13,14] по методу Монте-Карло. Выражение Зельдовича для скорости зародышеобразования  JT имеет вид [15]:

| JT=N0kBThexp-EakBTexp⁡-EG(T)kBT | (5) |
| --- | --- |

где kB – постоянная Больцмана, h - постоянная Планка, Ea – энергия активации, EGT – энергия Гиббса (работа образования устойчивого зародыша), T – температура, N0 – число мест зарождения вокруг примесных частиц [16]:

| Nget=4πrp2npΩ-2/3, | (6) |
| --- | --- |

где rp – радиус примесных частиц, а np их концентрация.

В случае гетерогенного зародышеобразования энергия Гиббса изменяется в зависимости от смачиваемости примеси [15, стp. 97]:

| EGgetT=Ψϕ EGT, | (7) |
| --- | --- |
| Ψϕ=1/4*1-cosϕ2(2+cos⁡ϕ) | (8) |

где  ϕ – угол смачиваемости нерастворимой примеси. Гетерогенная кристаллизация может происходить как на поверхности (n=2, σ=π), так и во всем объеме (n=3, σ=4π3).

В теории KJMA предполагается, что все виртуальные частицы, находящиеся в ячейке, растут с одинаковой скоростью в каждый момент времени. Полагая, что рост кристалла происходит по нормальному закону (путем присоединения атомов (или молекул) расплава к любым точкам атомарно-шероховатой поверхности межфазной границы), для скорости роста GT имеем выражение [15]:

| GT=d0kBThexp-EakBTexp-∆S∆TkBT, |  |
| --- | --- |

где ∆S=∆HNaTm – энтропия кристаллизации.

Алгоритм расчета

Расчетная область разбивается на изотермические участки в которых расчитывается объемная доля новой фазы. Скорость зародышеобразования и роста внутри каждой ячейки постоянна, и зависит только от времени, что позволяет использовать теорию KJMA в отступлении от ее изначальных посылов [17]. При этом для расчета новой фазы используется концентрация частиц, а не конкретный объем ячейки. Способ решения уравнения (4), в приближении среднего поля описан в [18] для однородной температуры кристаллизующеся системы.

Такой алгоритм позволяет получить распределение частиц по размерам для каждой термической истории, что и было проделано для всех кристаллизующихся областей ванны расплава. Алгоритм не учитывает коалесценцию частиц, что оправдано для металлов с большим значением энергии раздела фаз. Для параллельной реализации модели используется метод Якоби, который показал свою эффективность и масштабируемость. Предложенный метод позволил в допустимое время решать сложные самосогласованные уравнения теплопроводности и изменения фазы и проводить параметрические исследования ЛН на кластере ИПЛИТ РАН производительностью 3 ТФлопс.

Результаты расчетов

Для исследования микроструктуры рассмотрим динамику температуры в нескольких точках по глубине наплавленного слоя при ЛС порошка  силумина. Кинетические и тепловые параметры силумина взяты из [15,19,20]. Области на поверхности валика (точка 1) до кристаллизации охлаждаются медленней, чем те которые находятся в глубине. Это происходит за счет более сильного теплоотвода (за счет теплопроводности) в подложку по сравнению с воздушным и радиационным охлаждением валика на поверхности. Такое поведение температуры в валике характерно в экспериментах по синтезу градиентных материалов [21,22] методом СЛС, а рассчитанную микроструктуру можно сравнить с поперечным шлифом наплавленного валика.

В начале процесса кристаллизации появляется определенное число частиц. Это сопровождается выделением скрытой теплоты плавления, приводящей к повышению температуры. При этом скорость зародышеобразования снижается, и появление новых частиц приостанавливается. Далее кристаллизация происходит только за счет роста появившихся частиц. К концу процесса кристаллизации, когда выделение скрытой теплоты плавления уже не компенсирует теплоотвод, температура резко снижается, а скорость зародышеобразования вновь принимает ощутимые значения, достаточные для образования второй группы частиц. На рисунках 2-3 показаны распределения концентрации и объема частиц по размерам для четырех исследуемых точек. Синий соответствует начальной стадии, зеленый – промежуточной стадии, а красный - окончательному распределению частиц. На графиках виден бимодальный характер распределения частиц по размерам.

Из распределения концентрации и объема частиц по размерам можно рассчитать средний радиус частиц. Самым простым подходом здесь является использование суммарной концентрации частиц nΣ всех размеров. В случае поверхностного роста:

| rN=21πnΣ | (9) |
| --- | --- |

Такой подход оправдан при мономодальном распределении частиц по размерам.

В случае бимодального распределения частиц по размерам, можно либо использовать два средних радиуса для каждой группы частиц либо определить какой объем занимают частицы в среднем. Средневзвешенный по объему радиус можно рассчитать, зная долю, которую занимают частицы  определенных размеров:

| rV=1Nribi1Nbi=1Nπri3ni | (10) |
| --- | --- |

Заметим, что частицы субмикронного размера занимают объемную долю равную πr2n≈0 и не могут быть обнаружены в условиях реального эксперимента, так что их следует исключить из расчета среднего размера частиц. Результаты расчетов среднего радиуса по формулам (9) и (10), а также суммарное число частиц приведены в таблице 1.

Видно, что средний радиус частиц по мере удаления от поверхности вглубь наплавленного валика убывает, а их суммарное число, наоборот, возрастает. Это связано с различной динамикой температурного поля на поверхности и в глубине: с низкой скоростью охлаждения в первом случае и высокой во втором, а так же с влиянием скрытой теплоты плавления сильным в первом случае и слабым во втором.

На рисунке 4 показаны экспериментальные результаты из работы [21] для наплавки порошка AlSi40 на подложку из алюминия. По рис 4 видно, что при изменении глубины на 2500 мкм, средний размер частиц уменьшается с 50мкм до 10мкм. Эти результаты согласуются с результатами моделирования для расплава AlSi40. Поэтому можно говорить об адекватности использованной численной модели СЛС к эксперименту.

| Таблица 1 Cредние радиусы по глубине валика для силумина |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка | Глубина от поверхности валика, мкм | Средний радиус по числу частиц, мкм | Средневзвешенный радиус по объему, мкм | Эксперимент, мкм | Суммарная концентрация частиц расчет, nΣ, cm-2 |
| 1 | ~0 | 27 | 47 | 55 | 42703 |
| 2 | ~1000 | 19 | 28 | 30 | 88577 |
| 3 | ~1500 | 18 | 25 | 20 | 99648 |
| 4 | ~2500 | 16 | 22 | 10 | 116193 |

Для численного моделирования процессов теплопереноса при ЛС многокомпонентных порошков, в качестве объекта исследования, была выбрана двухкомпонентная (2К) смесь частиц, состоящая из легкоплавкой и тугоплавкой компонент. Расчетная модель ЛС в этом случае включает в себя уравнения неразрывности для фазовых насыщенностей компонентов, переноса энергии для двухфазной смеси и гидродинамики (в форме закона Дарси) [23].

Рассматривалось спекание 2К порошковой смеси Fe-Cu, в которой роль легкоплавкой компоненты играет частицы меди (TmeltCu=1350 K, 30% по объему), а тугоплавкой компоненты - частицы железа (TmeltCu=1798K, 40% по объему). Типичная расчетная сетка и распределение температуры, возникающие при моделировании ЛС порошковой смеси Fe-Cu в различные моменты времени показаны на рис.3. Эти рисунки демонстрируют эффект проседания тугоплавкого компонента смеси, к которому «привязана» квазилагранжева сетка.

На рис.4. приведены пространственные распределения объемных долей расплавленного легкоплавкого компонента (a), тугоплавкого компонента (б) и газа (в) на момент времени t=2.4с.

Заключение

Численно исследованы сопряженные процессы кристаллизации и теплопереноса,  а так же конечная микроструктура наплавленного слоя при ЛС с коаксиальной инжекцией однокомпонентных порошков. Показано различная динамика температурного поля на поверхности наплавленного валика и в глубине подложки, приводящая к неоднородной микроструктуре слоя. Установлен неоднородный характер распределения кристаллитов в спеченном слое (крупно- и мелко- масштабная микроструктура в верхней и нижней частях, соответственно). Такая неоднородность обусловлена тем, что поверхность валика охлаждается медленней (за счет конвекции газа и радиации), чем его внутренние участки (за счет теплопроводности в подложку). Полученные результаты качественно согласуются с экспериментальными данными по синтезу градиентного материала методом напекания порошка AlSi40 на подложку из алюминия.

Рассчитаны динамические кривые для фазовых насыщенностей компонентов (объемных долей расплавленного легкоплавкого компонента, тугоплавкого компонента и пористости) в процессе ЛС двухкомпонентного порошкового слоя.

Так же в ИПЛИТ РАН ведутся работы по исследованию напряженно деформационных состояний наплавленного валика при ЛС. Разработана модель расчета остаточных напряжений при спекании металлических порошков. В рамках поставленной задачи расчеты проводятся в два этапа: на стадии нагрева и при охлаждении. Так как лазерное воздействие приводит к нагреву порошка до высоких температур (вплоть до плавления), учтена зависимость модуля Юнга от температуры. Расчет остаточных напряжений после остывания проводится с учетом преднапряженного состояния сформировавшегося на стадии нагрева.

Работа выполнялась в рамках НИР по договору с ВИАМ № 11715-14-16 от 25 сентября 2014 г. (лот 2014-14-582-0001), программы Президиума РАН (направление №5), а так же проекта РФФИ офи_м № 14-29-10257.

Литература

| 1. | Gladush G.G., Smurov I. Physics of Laser Materials Processing. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2011. |
| --- | --- |
| 2. | Шишковский И.В. Лазерный синтез функциональных мезоструктур и объемных изделий. Москва: Физматлит, 2009. |
| 3. | Гришаев Р.В., Мирзаде Ф.Х., Хоменко М.Д., // Перспективные материалы, Т. 10, 2011. С. 135-142. |
| 4. | Гришаев Р.В., Мирзаде Ф.Х., Хоменко М.Д., // Перспективные материалы, Т. 14, 2013. С. 241-248. |
| 5. | He X., Mazumder J., // J. Appl. Phys., Vol. 101, 2007. P. 053113. |
| 6. | Wen S., Shin Y.C., // Journal of Applied Physics, Vol. 108, 2010. P. 044908. |
| 7. | Qi H., Mazumder J., and Ki H., // Journal of Applied Physics, Vol. 100, 2006. P. 024903. |
| 8. | Cao Y., Choi J., // J. Laser Appl., Vol. 18, No. 3, 2006. P. 245. |
| 9. | Низьев В.Г., Мирзаде Ф.Х., and Хоменко М.Д., "Влияние свойств порошка на баланс энергии излучения при коаксиальной лазерной наплавке," // Квантовая электроника, Vol. 9 , No. 44, 2014. pp. 885–890. |
| 10. | Mirzade F.K., Niziev V.G., Panchenko V.Y., Khomenko M.D., Grishaev R.V., Pityana S., and van Rooyen C., // Physica B: Condensed Matter, Vol. 423, 2013. pp. 69–76. |
| 11. | Гришаев Р.В., Мирзаде Ф.Х., Низьев В.Г., Панченко В.Я., Хоменко М.Д., // Физика и xимия обработки материалов, Т. 1, 2013. С. 12-23. |
| 12. | Osher S., Fedkiw R. Level Set Methods and Dynamic Implicit Surfaces. New York: Springer-Verlag, 2003. |
| 13. | Sessa V., Fanfoni M., and Tomellini M., // Physical Review B, Vol. 54, No. 2, 1996. pp. 836-841. |
| 14. | Ramos R.A., Rikvold P.A., and Novotny M.A., // Phys. Rev. B , Vol. 59, 1999. P. 9053. |
| 15. | Скрипов В.П., Коверда В.П. Спонтанная кристаллизация переохлажденных жидкостей. Москва: Наука, 1984. |
| 16. | Muller R., Zanotto E.D., and Fokin V.M., // Journal of Non-Crystalline Solids, Vol. 274, 2000. pp. 208-231. |
| 17. | Weinberg M.C., Birnie III D.P., and Shneidman V.A., "Crystallization kinetics and the JMAK equation," // Journal of Non-Crystalline Solids, Vol. 219, 1997. pp. 89-99. |
| 18. | Crespo D., Pradell T., "Evaluation of time-dependent grain-size populations for nucleation and growth kinetics," // Physical Review B, Vol. 54, No. 5, 1996. pp. 3101-3109. |
| 19. | Зиновьев В.Е. Теплофизические свойства металлов при высоких температурах. МОСКВА: МЕТАЛЛУРГИЯ, 1989. |
| 20. | Gale W.F., Totemeier T.C. Smithell's Metals Reference Book, (8th ed.). London: Elsevier, 2004. |
| 21. | Pei Y.T., De Hosson J.T.M., // Acta mater., Vol. 48, 2000. pp. 2617-2624. |
| 22. | Dinda G.P., Dasgupta A.K., and Mazumder J., // Surface & Coatings Technology , Vol. 206, 2012. pp. 2152–2160. |
| 23. | Низьев В.Г., Колдоба А.В., Мирзаде Ф.Х., Панченко В.Я., Повещенко Ю.А., and Попов М.В., // Математическое моделирование, Vol. 23, No. 4, 2011. pp. 90-112. |

x