УДК 621.373.826

Микроструктура при лазерном сплавлении металлических порошков

Фомин В.М.1, д.ф.-м.н., академик РАН; Маликов А.Г.1, к.т.н.; 
Оришич А.М.1, д.ф.-м.н.; Токарев А.О.2

fomin@itam.nsc.ru

1Институт теоретической и прикладной механики 
им. С.А. Христиановича СО РАН

2Сибирский государственный университет водного транспорта СГУВТ

Аннотация:

В работе рассматриваются исследования, проводимые в ИТПМ СО РАН лазерной наплавки никель-хромовых и железных порошков на стальную пластину с целью получения биметаллических износостойких покрытий.

Ключевые слова:

лазерная наплавка, микротвердость, износостойкость, СО2-лазер, биметалл, никель хромовые покрытия, Р6М5

Abstract:

The paper deals with research conducted at ITAM SB RAS laser welding nickel-chromium and iron powder on a steel plate in order to obtain bimetallic wear-resistant coatings.

Keywords:

laser cladding, micro-hardness, wear resistance, CO2-laser, bimetal, nickel chrome plating, R6M5

Введение

Лазерно-порошковая наплавка активно исследовалась в мире последние годы, как метод упрочнения поверхности, создания высокопрочного режущего инструмента, восстановление изношенных деталей и т.п.

В ИТПМ СО РАН, начиная с 1994 года, проводилось комплексное изучение структуры металла, формируемой при воздействии мощного излучения на порошки, механические свойства создаваемого наплавленного слоя, особенности сплавления разнородных материалов, создание композиционных структур, наращивание материалов, не свариваемых традиционными методами.

Новый этап в развитии лазерно-порошковой наплавки произошел благодаря достижениям в области лазерной техники, информационных технологий и широкой автоматизации процессов. Были созданы технологические лазеры, в частности волоконные, позволяющие непрерывное и импульсно-периодическое мощное излучение легко доставлять в любую точку сложной детали и фокусировать в малые размеры масштаба нескольких мкм. Современные компьютеры и программное обеспечение позволяют получать 3D чертеж детали и необходимый набор сечений для ее послойной наплавки. Современные станки обеспечивают перемещение луча и подачу порошка по заданной программе с микронной точностью.

Однако, как получение металлопорошковой композиции, так и процессы формирования и микроструктура наплавленного слоя остаются практически не исследованными. А именно от них зависят механические свойства создаваемых деталей, прочность, абразивная и ударная стойкость и т.п.,  фактически – эксплуатационные возможности продуктов новой инновационной технологии.

Современное состояние исследований по данной проблеме, основные направления исследований в мировой науке

Наиболее быстроразвивающимся методом аддитивного производства  является метод селективного лазерного плавления, когда процесс послойного нанесения порошка и локальное лазерное плавление разнесены во времени. Производятся машины для получения изделий методом аддитивных технологий (АТ), порошки с широким диапазоном характеристик.

В настоящее время нет полной ясности, как следует воздействовать на конкретный материал, чтобы получить изделие с приемлемой микроструктурой (размер зерна, текстура и т.д.) и механическими свойствами (прочность, твёрдость, остаточные напряжения и т.д.). В процессе АТ происходят сложные металлургические явления, которые сильно зависят от параметров обработки (типа лазера, размера пятна, лазерной мощности, скорости сканирования, шага сканирования, толщины слоя порошка) свойств материала и параметров порошков (химического состава, формы частиц, размера частиц и его распределения, сыпучести и плотности укладки порошка) [1].

Большинство исследований проводятся со сплавами на основе Fe, Ni, Ti. Актуальными являются исследования чистого Al и его сплавов. Проблемы – высокое отражение и теплопроводность, высокая окисляемость. Исследователям из Института лазерной техники им. Фраунгофера удалось получить методом АТ деталь из порошка Al-10Si-Mg c механическими свойствами как у отливки из жидкого расплава [2].

Исследуются также способы получения изделий при частичном плавлении многокомпонентных порошков, состоящих из различных металлов и сплавов. Порошок включает легкоплавкий компонент, который плавится полностью и является связующим для более тугоплавкого компонента,  частицы которого оплавляются частично и являются структурообразующими, например, Cu и CuSn [3].

Одним из основных направлений исследований является поиск способов получения плотных, или монолитных изделий. Повышение монолитности достигается повышением плотности лазерной энергии. Но при слишком высокой плотности энергии из-за высоких градиентов температуры образуются поры и трещины. Монолитные структуры получаются в достаточно узком окне параметров по плотности мощности [4-5].

Общим эффектом для всех разновидностей АТ является измельчение зерна из-за быстрого охлаждения и недостаточного времени для роста зерна. Рост зерна является направленным, но вместо дендритов наблюдаются ячеистые структуры [6]. Направленность роста зёрен и не стационарность процесса приводят к тому, что полученные методом АТ структуры имеют более или менее выраженную анизотропию.

При исследовании механизмов формирования структуры изделий значительное внимание уделяется изучению сфероидизации – дробления наплавленного валика на шарики из-за высоких температурных градиентов и капиллярной нестабильности. Выявлены различные механизмы сферидизации [6-7]. Один из предложенных методов борьбы со сфероидизацией основан на управлении формой лазерного импульса [8-9]. Выявлено изменение характерного размера микроструктуры от направления выращивания детали, что связано с условиями охлаждения вследствие теплопроводности [10].

Ещё одна проблема – нестабильность процесса АТ из-за флуктуации лазерных параметров, изменения состава защитной атмосферы. Сообщалось о связанных с этим изменениях  структуры образца и его свойств по объёму образца [11]. Количественные требования к стабильности характеристик процесса к настоящему времени не сформулированы.

Авторы [12] изучили изменение механических свойств Ti-6Al-4V аналог титанового сплава ВТ5 за счёт образования микроструктур при лазерном плавлении. При изготовлении деталей методом лазерного плавления прочность на растяжение выше, чем при горячей обработке, но пластичность ниже. Последующая термообработка вызывает повышение пластичности, но уменьшает плотность. Стабилизация микроструктуры приводит к повышению пластичности.

Со сплавами на основе Fe много работали, но прогресс пока скромный. Основными проблема, являются окисление и сфероидизация. В настоящее время работа с железными сплавами находится на стадии поисков возможности создания монолитных изделий.

Основное направление исследований в области АТ в мировой науке [13]. Расширение номенклатуры применяемых металлических порошков исследования химических и физических свойств, способа изготовления с определёнными заданными механическими характеристиками, а так же изготовление композиционных порошков на основе Fe, Ni, Ti, Al, Cu и Mg. Разработка и проектирование новых материалов с применением различных методов: нанофазность, аморфность, функционально- градиентность структур. Создание базы данных основных характеристик технологического процесса. Изучение металлургических процессов для улучшения микроструктуры. Определение основных физических и химических металлургических механизмов, ответственных за изменения микроструктуры и механических свойств. Теоретическое моделирование процесса, термодинамики и кинетики поведения расплава в неравновесной расплавленной ванне так же имеет особое значение. Массоперенос и течение жидкости, зарождение и рост кристаллов, плавления и перемешивание являются ключевых механизмами данного процесса, тем самым позволяя создавать микроструктуру соответствии с предъявляемыми требованиями к производимым изделиям.

Как видно из вышеизложенного, цель данной работы, а именно оптимизация процесса лазерной наплавки металлических сплавов на основе Fe и Ni с исследованием микроструктуры создаваемой наплавки находятся в русле актуальных исследований.

Оплавление самофлюсующихся покрытий, непрерывным СО2-лазером и упрочнение никель-хромовых самофлюсующихся сплавов карбидом вольфрама

Регулирование параметров высококонцентрированного лазерного излучения при обработке позволяет задавать величину плотности мощности и пятна нагрева в весьма широких пределах. В данных исследованиях в качестве технологического оборудования использовался автоматизированный лазерный технологический комплекс (АЛТК), созданный в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН на базе СО2–лазера мощностью 2 кВт с конвективным охлаждением рабочих газов.

Наплавку никель-хромового ПГ-СР3 износостойкого покрытия производили на оптимальных режимах процесса. Мощность лазерного излучения 1,65 кВт. Луч лазера сканировал по поверхности с частотой 62 Гц, скорость движения луча составляла 3,2 м/с, размах сканирования 5 мм. При этом скорость подачи заготовки составляла 1,2 м/мин.

В результате теплового воздействия порошковый сплав полностью расплавляется и сплавляется с основой, образуя покрытие. Структура полученного покрытия дендрито-ячеистая (рис.1). Тонко дифференцированная эвтектическая составляющая выделяется по границам дендритных ячеек. Выделения отдельных первичных карбоборидов не наблюдается. По данным [14] твёрдый раствор имеет параметры, свидетельствующие о повышении концентрации в нём растворённых элементов. Это косвенно подтверждается в данной работе повышением микротвёрдости твёрдого раствора на 10 – 12 % по сравнению с твёрдостью, получаемой при объёмной термической обработке.

Рис. 1 Структура покрытия ПГ-СР3, оплавленного лучом СО2 – лазера

При испытании наплавленного самофлюсующегося сплава ПГ-СРЗ не наблюдалось охрупчивающего влияния сетки карбоборидов по границам дендритных ячеек. Было установлено, что увеличение доли твёрдых фаз в наплавленном покрытии снижает сопротивление ударно-абразивному изнашиванию. Структурные исследования показали, что это связано с выкрашиванием фрагментов покрытия по хрупкой карбидной сетке, выделившейся по границам дендритных ячеек. Однако, учитывая высокую твёрдость покрытия можно ожидать высокой его износостойкости при работе в массе абразивных частиц и трении о закреплённый абразив. С учётом этих данных были составлены композиции наплавочных материалов из самофлюсующегося никель-хромового сплава ПГ-10Н-01 и карбида вольфрама, который вводили в виде тонкодисперсного порошка и в виде сфероидизованных частиц релита – плавленого карбида вольфрама.

Оскольчатая форма зёрен дроблёного литого карбида вольфрама благоприятна для использования его при упрочнении режущего инструмента. Однако при работе с ударными, циклическими нагрузками такие включения способствуют возникновению микротрещин и выкрашиванию износостойкой наплавки. Поэтому исследована технологическая возможность получения износостойкого покрытия из смеси порошкового самофлюсующегося сплава со сферическим релитом. Частицы релита преимущественно сферической формы имеют диаметр 53- 83 мкм. Порошковая шихта составлялась из 55% самофлюсующегося порошкового сплава ПГ-10Н-01 (С-0,4%; Si –2,6%; B-2,0%; Cr-13,5%; Ti-0,1% Ni- основа) с добавлением 45% релита. Шихту укладывали на основу из стали 65Г (0,63% С; 1,1% Мn; 0,32% Si) с помощью специального дозатора - кристаллизатора.

При плавлении Ni-Cr-B-Si-С сплава частицы релита остаются твёрдыми. Поверхность частиц карбида вольфрама растворяется в расплавленном никель - хромовом сплаве. Происходит взаимная диффузия компонентов, увеличивается количество карбидной эвтектики и мелких карбидов при последующей кристаллизации (рис. 2, а,б). Будучи тяжелее расплава, частицы релита опускаются к поверхности основы. На границе с основой образуется эвтектика с участием железа. При этом происходит термореактивное растворение основы стали с образованием лунок под частицами релита, что улучшает сцепление покрытия с основой (рис. 2, в). Частицы релита имеют весьма высокую твёрдость. Микротвёрдость, определённая на приборе ПМТ-3 при нагрузке на индентор 50 г., составила Н50 = 32,36 ГПа. Для сравнения, микротвердость основы (сталь 65Г), закалённой при лазерной обработке на мартенсит составляет Н50 = 10,7 ГПа.

| а | б | в |
| --- | --- | --- |
| Рис. 2 Структура покрытия после оплавлением лазера. а,б, средняя часть наплавленного слоя д – зона сплавления |  |  |

Износостойкость полученного композиционного покрытия оценивали при трении о жёстко закреплённый абразив в соответствии с требованиями ГОСТ 17367-71. Одновременно испытывали образцы покрытия, полученные лазерной наплавкой износостойкого сплава ПГ-10Н-01, и наплавкой порошковой быстрорежущей инструментальной стали Р6М5 – ПМ (0,84%С;0,48%Si; 0,50% Mn; 3,90%Cr 6,1%W; 1,9%V; Мо-4,9%;). Появления трещин, отколов, выкрашивания наплавки во время испытаний не наблюдалось. Результаты испытаний приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Состав покрытия | Твёрдость | Vизноса , 10-7, кг/с |
| --- | --- | --- |
| ПГ - 10Н - 01 | HRCэ 45 - 48 | 25,0 |
| Р6М5 - ПМ | HRCэ 66 | 15,6 |
| ПГ - 10Н - 01 – 55 % ,Релит – 45 % | Н50=32,36 ГПа | 4,9 |

Из приведённых данных следует, что износостойкость сплава ПГ - 10 Н - 01 при трении о жёстко закреплённый абразив увеличилась в 5 раз за счёт дополнительного упрочнения релитом сферическим и более чем в 3 раза превышает износостойкость быстрорежущей стали.

Лазерная наплавка быстрорежущей стали.

Исследована технологическая возможность изготовления биметаллического материала с матрицей из низколегированной стали и рабочими поверхностями из быстрорежущей стали Р6М5 методом лазерной наплавки.

Возможности повышения эксплуатационных свойств быстрорежущих сталей за счет их легирования, очевидно, исчерпаны. Перспективным представляется путь совершенствования технологии за счет управления процессами кристаллизации быстрорежущей стали [15-17]. Скорость нагрева поверхности деталей лучевыми методами, в частности лучом лазера, такова, что очерёдность фазовых переходов в процессе расплавления структурных составляющих износостойких сплавов меняется. Эта особенность лазерной обработки представляет интерес в связи с возможностью совместить в одном технологическом процессе получение композиционного биметаллического материала и его термическую обработку [18-19]. Карбиды, вследствие более низкой теплопроводности плавятся позднее твёрдорастворной составляющей. Это даёт возможность использовать лазерное излучение для дробления сеток карбидов и карбидов эвтектик и эвтектоидов.

В работах [15-16] при исследовании процессов кристаллизации стали Р6М5 установлено, что повышения пластичности литой быстрорежущей стали можно добиться, увеличивая скорость охлаждения при кристаллизации. При этом в ее структуре уменьшается количество феррита и скелетной эвтектики, а также снижается химическая неоднородность аустенита. При кристаллизации со скоростью охлаждения 103-105 °С/с получают сталь Р6М5 со структурой, включающей метастабильный высоколегированный аустенит, мартенсит и тонкодисперсные выделения карбидов. Такая сталь имеет повышенную твердость [17].

В литературе сообщается о разных способах введения присадки в зону воздействия лазерного пучка. Достаточно технологично введение струи присадочного порошка в ванну оплавляемого металла [20], однако коэффициент использования порошка при этом ограничивается 40 %.

Способ введения порошка в виде шликерной обмазки многими авторами признан самым универсальным [20-21], однако отмечается существенное (на ~ 50 %) колебание толщины проплавленного слоя вследствие выноса продуктов сгорания клеевой связки, которая экранирует излучение.

В данной работе в качестве присадки использовали порошок из стали типа Р6М5, который распределялся перед лазерной обработкой на поверхности основы без какого-либо связующего с помощью специального дозатора-кристаллизатора. Основой служили листовые заготовки в виде диска толщиной 2 мм, изготовленные методом лазерной резки из стали 65Г после полной закалки и отпуска на твердость 45 HRC.

Исходный порошок с частицами диаметром до 150-170 мкм имеет структуру, характерную для порошковой стали, полученной методом распыления жидкой фазы - дендриты твердых растворов с дисперсными выделениями карбидов.

Взаимодействие основного и наплавленного металла происходит, главным образом, по границам аустенитных зерен. Оплавленные зерна при охлаждении становятся центрами роста дендритных кристаллов наплавки (рис. 3). При увеличении толщины порошкового слоя, подвергаемого лазерной обработке, глубина проплавления основы уменьшается. При толщине обрабатываемого слоя более 2 мм появляются не сплавившиеся с основой участки, разделенные с ней пленкой окислов.

| Рис. 3 Металлографический анализ однослойной наплавки стали Р6М5. | Рис.4 Инфильтрация наплавленного слоя Р6М5 в основу 65Г. |
| --- | --- |

Основа в зоне лазерного влияния (ЗЛВ) приобретает структурную неоднородность (рис.4), которая является следствием неполной закалки стали 65Г, имеющей в данном случае строчечное распределение карбидов.

Измерение микротвердости структурных составляющих ЗЛВ показаны на рис. 5. Микротвердость основы с исходной структурой - троостит отпуска, составляет 5 ГПа. В процессе лазерной обработки те участки основы, которые нагреваются ниже температуры аустенизации, испытывают отпуск и твердость их снижается до 3,5 ГПа. По краям ЗЛВ аустенит образуется в первую очередь вокруг карбидов. Эти участки аустенита, имеющие концентрационную неоднородность, при последующем охлаждении превращаются в аустенитно-мартенситную смесь с микротвердостью от 6 до 9 ГПа (светлые участки на рис.4). На границе с наплавкой температура ЗЛВ обеспечивает гомогенизацию аустенита и последующую его закалку на мартенсит с микротвердостью 11 ГПа.

| Рис. 5 Изменение микротвердости по сечению. | Рис. 6 Структура карбидной фазы при лазерной обработке наплавленного покрытия Р6М5. |
| --- | --- |

Структура наплавляемой стали Р6М5 имеет дендритное строение (рис. 3). В сечениях ветвей дендритов высоколегированного аустенита располагаются кристаллы мартенсита. Карбиды выделились в междендритном пространстве в виде эвтектических колоний, а также цепочками отдельных частиц, которые местами образуют сплошной каркас. Микротвердость аустенито-мартенситной смеси в зоне сплавления с основой составляет 9,48 - 10,1 ГПа, а в средней части и на поверхности - 10,1 - 10,9 ГПа.

Толщина полученного покрытия определяется назначением и видом наплавки. При необходимости наращивания покрытия возможна наплавка в несколько слоев. Толщина повторного и последующих слоев выбиралась около 80% от глубины проплавления стали Р6М5. Нижние слои при послойной наплавке попадают в ЗЛВ. Выбранный режим повторного лазерного воздействия на ранее наплавленную сталь Р6М5 обеспечивает благоприятные изменения в распределении карбидов.

Изменение структуры наплавленной стали Р6М5 во фронте движения лазерного луча и после повторной лазерной переплавки представлены на рис. 6. Во фронте переплавленного участка наблюдается увеличение травимости, обнаруживаются микропоры, имеются неметаллические включения. После переплавки карбидная эвтектика дробится на отдельные частицы. Общее количество карбидной фазы уменьшается. Одновременно увеличивается легированность твёрдого раствора.

Лазерная наплавка в несколько проходов приводит к оплавлению сетки карбидов, разделяющихся на отдельные частицы (рис. 7 а), происходит коагуляция и растворение карбидов. Это, в свою очередь, увеличивает легированность аустенита, образующегося при последующей кристаллизации.

Рис. 7. Строение карбидной фазы наплавленного покрытия Р6М5 при лазерной наплавке в несколько проходов. а – средняя часть покрытия, б- зона сплавления.

В металле основы имеет место повторная закалка. Твердость мартенсита составляет 8,740 ГПа. Получают развитие диффузионные процессы в зоне сплавления (рис.7 б). Твердость ячеек дендритов изменяется незначительно и составляет 9,4 - 10,1 ГПа.

Послойным наращиванием удалось получить наплавленный слой толщиной до 8-10 мм без каких-либо макродефектов с твердостью 63 - 64 HRC. После стандартного трехкратного отпуска при 560°С твердость наплавленной стали Р6М5 увеличивается до 66 - 67 HRC.

Заключение.

Результаты исследования показали технологическую возможность наплавки быстрорежущей стали типа Р6М5 на низколегированную сталь с помощью лазерного излучения. Регулирование термических циклов лазерной наплавки позволяет получить наплавленную быстрорежущую сталь со структурой высоколегированной аустенитно-мартенситной смеси с дисперсными включениями карбидов толщиной до 10 мм, то есть фактически создать биметаллические структуры.

Износостойкость наплавленного лазером самофлюсующегося Ni-Cr-B-Si-С сплава при трении о жёстко закреплённый абразив увеличилась в 5 раз за счёт дополнительного упрочнения релитом сферическим и более чем в 3 раза превышает износостойкость быстрорежущей стали.

Релит сферический можно рекомендовать в качестве компонента износостойких покрытий и наплавок для деталей, работающих в условиях абразивного износа: бурового инструмента, рабочих органов землеройных, строительных и дорожных машин, глиномесов, деталей металлургического оборудования и др.

Литература

- J. P. Kruth, X. Wang, T. Laoui and L. Froyen: Assem. Autom., 2003. Vol.23, P.357–371.

- E. Brandl, U. Heckenberger, V. Holzinger and D. Buchbinder: Mater. Des., 2012. Vol.34. Р.159–169.

- D. D. Gu, Y. F. Shen, et al: J. Alloys Compd, 2007. №438. Р.184–189.

- J. P. Kruth, G. Levy, et al: CIRP Ann., 2007. 56. Р. 730–759;

- B. Vandenbroucke and J. P. Kruth: Rapid Prototyping J., 2007. 13. Р.196–203.

- D. D. Gu and Y. F. Shen: Mater. Des., 2009, 30. Р.2903–2910.

- D. D. Gu and Y. F. Shen: J. Alloy Compd, 2007. №432. P. 163–166.

- K. A. Mumtaz and N. Hopkinson: J. Mater. Process Technol., 2010, 210, 279–287;

- K. Mumtaz and N. Hopkinson: Rapid Prototyping J., 2009, 15, 96–103

- W. Hofmeister, M. Griffith and  et al: OM, 2001, 53, 30–34

- H. M. Wang,S. Q. Zhang and X. M. Wang: Chin. J. Lasers, 2009, 36, 3204–3209

- L. Facchini, E. Magalini, P. Robotti, A. Molinari, S. Ho¨ges and K. Wissenbach: Rapid Prototyping J., 2010, 16, 450–459.

- D.D. Gu, W. Meiners, K. Wissenbach, R. Poprawe Laser additive manufacturing of metallic components: materials, processes and mechanisms.I nt. Mater. Rev., 57 .2012. P. 133–164.

- Клименов В.А. и др. Исследование структуры и фазового состава плазменного покрытия на основе никелевого сплава после воздействия лазерного излучения // ФХОМ. 1996. №2. С.68 – 77.

- Нижниковская П. Ф., Калинушкин Е. П., Аршова Е. В., Якушев С. С. Влияние скорости охлаждения на механизм и кинетику фазовых превращений при затвердевании W - Мо-быстрорежущих сталей // МиТОМ. 1987. № 9. С. 7 - 11.

- Нижниковская П. Ф., Калинушкин Е. П., СнаговскийЛ. М., Демченко Г. Ф. Формирование структуры быстрорежущих сталей при кристаллизации // МиТОМ. 1982. № 11. С. 23 - 30.

- Озерский А. Д., Фишмайстер X., ОслонЛ., Попова Г. А. Структура быстрорежущих сталей при больших скоростях затвердевания // МиТОМ. 1984. № 3. С. 19 - 24.

- Андрияхин В. М. Процессы лазерной сварки и термообработки. М.: Наука, 1988. 176с.

- Садовский В. Д., Счастливцев В. М., Табатчикова Г. И. и др. Лазерный нагрев и структура стали. Свердловск. 1985. 100 с.

- Технологические лазеры: Справочник. Т. 1 / Под ред. Г. А. Абильсиитова. М.: Машиностроение, 1991. 432 с.

- Архипов В. Е., Аблаев А. А., Гелетин И. В. и др. Особенности лазерной наплавки при различных способах подачи порошка // Сварочное производство. 1992. № 3. С. 4 - 6.