УДК: 678.01.53:537.87:623.62:620.22:661.66

Влияние диспергированных в связующем углеродных нанотрубок на свойства эпоксинанокомпозита

Меркулова Ю.И.1, Кондрашов С.В.1, Дьячкова Т.П.2, Мараховский П.С.1,  Юрков Г.Ю.1

yuliya-merkulova@inbox.ru

1ВИАМ, г.Москва

2ТГТУ, г.Тамбов

Введение.

Анализ развития науки и технологий показывает, что в мире активно развиваются и продолжают свое развитие в будущем следующие группы материалов: интеллектуальные материалы, интерметаллиды, нанокристаллические и аморфные материалы и др. Эти материалы с улучшенными служебными характеристиками необходимы  для создания изделий авиа- и космической техники [1].

Разработка связующих для полимерных композиционных материалов с требуемым уровнем реологических и прочностных свойств является весьма  актуальной задачей. Для получения связующих с высокими эксплуатационными и прочностными свойствами используют модификаторы различной природы [2]. В настоящее время широкое распространение получили углеродные нанотрубки. Это связано с широкими возможностями использования углеродных нанотрубок, а именно регулирования свойств материалов без изменения их состава за счет проявления размерных эффектов, которые влияют на электронные, термические, механические, электрические, магнитные и др. свойства[3-7].

Теоретические и экспериментальные исследования показывают, что величина модуля упругости и прочности УНТ составляет около 1ТПа и 150 ГПа соответственно [8]. В зависимости от их атомной структуры углеродные нанотрубки могут проявлять как металлическую (105 -106 С/м) так и полупроводниковую проводимость 10 С/м [9]. Теоретические оценки теплопроводности УНТ дают величину 6000-2500Вт/мK [10]. Кроме того, углеродные нанотрубки обладают плотностью 1,3-1,4 г/см3, удельной поверхностью до 1000м2/г, высоким аспектным соотношением (более 1000). Такая комбинация, теоретически, делает углеродныенанаотрубки идеальным наполнителем для получения  нанокомпозитов сочетающих высокие физико- механические и функциональные свойства (электро- и теплопроводность, экранирование и поглощение электромагнитных волн (ЭМВ) радиодиапазона).

Однако, несмотря на более чем двадцатилетнюю историю исследований, посвященных разработке получения нанокомпозитов на основе УНТ,их потенциал раскрыт не полностью [11].

Одной из ключевых проблем приготовления нанокомпозитов является равномерное распределение нанотрубок по объему полимерной матрицы. Высокая удельная поверхность УНТ, с одной стороны обеспечивает эффективное перераспределение нагрузки по матрице композита при малых концентрациях нанонаполнителя, с другой затрудняет разрушение исходных агломератов и способствует реагрегации предварительно диспергированных УНТ. Оставшиеся или вновь образовавшиеся агрегаты,  приводят к ухудшению свойств нанокомпозитов [12 - 14].

В ряде работ было исследовано влияние технологических параметров смешения и функционализации УНТ  на характер  агрегатов в эпокcидных олигомерах [15,16]. Однако систематические исследования влияния показателей качества нативных УНТ на качество дисперсий и свойства нанокомпозитов полученных из этих дисперсий авторам данной работы неизвестны.  Целью настоящей работы явилось исследование влияния показателей качества исходного сырья -нативных углеродных нанотрубок (степень дефектности, термостабильность, наличие аморфной фазы, морфология) на свойства карбоксилированных и амидированныхнанотрубок, полученных из этого сырья, однородность дисперсии амидированныхнанотрубок в эпоксидном олигомере, свойства эпоксинанокомпозитов полученных из этих дисперсий.

Помимо фундаментальной составляющей, актуальность работы обусловлена необходимостью обоснованного выбора параметров УНТ для входного контроля исходного сырья, при серийном изготовлении связующих, модифицированных функционализированными нанотрубками.

Объекты исследования.

В работе использованы четыре экспериментальные партии углеродных нанотрубок, полученных в ООО «Нанотехцентр» (г. Тамбов)CVD-методом на катализаторах Fe/Со и Fe/Co/Mo из пропан-бутановой смеси, содержащей 72-85 масс.% С3Н8. Изменение состава углеводородного сырья и использованного катализатора позволило получить нативные УНТ с различными характеристиками.

В дальнейшем УНТ подвергали функционализации, которая осуществлялась следующим образом:

- ковалентное присоединение карбоксильных групп осуществляли путем окисления в концентрированной азотной кислоте. На 1 г УНТ бралось 50 мл концентрированной азотной кислоты (65%-ной). Процесс осуществлялся в колбе с обратным холодильником при температуре 110С в течение 10 часов. По окончании обработки, функционализированные УНТ («ФУНТ-СООН») отделяли от избытка кислоты отстаиванием и центрифугированием;

- для получения амидированных УНТ ( «ФУНТ-СОNH2») карбоксилированные УНТ помещали в трубчатый лабораторный реактор, предназначенный для газофазнойфункционализации, нагревали до 250С и пропускали через их слой при этой температуре газообразный аммиак в течение 5 часов[17].

Для изготовления дисперсии УНТ/эпоксидный олигомер (концентрат) использовали способ смешения с использованием трехвалковой мельницы EXAKT 80E по режиму:зазор между валками 60:30 мкм – 1 раз; зазор 30:15 мкм – 1 раз; зазор 5:5 мкм – 3 раза. Содержаниенанотрубок в концентрате составило 1,5 масс. %.

Для приготовления эпоксинанокомпозита необходимое количество концентрата смешивали с эпоксидным олигомером в химическом реакторе с помощью верхнеприводной лабораторной мешалки в течение 10 мин. Затем  в полученный расплав добавляли аминный отвердительв эквимолярном соотношении и перемешивали в течение 10 мин. Приготовленную композицию разливали в формы и отверждали в диапазоне температур от 100 до 160°С в течение 6 часов.Конечная степень конверсии (по данным из ДСК-кривых отвержденных образцов) составила 93-95%.

Результаты и их обсуждение

В таблице 1. приведены контролируемые параметры экспериментальных партий нативных УНТ, которые были использованы в настоящей работе.

Таблица 1

Свойства нативных УНТ

| Наименование экспериментальной партии УНТ | «Т-1» | «Т-2» | «Т-3» | «Т-4» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Катализатор CVD-процесса | Fe/Co | Fe/Co | Fe/Co | Fe/Co/Mo |
| Массовая доля металлоксидного катализатора в нативных неочищенных УНТ, % | 2,5 | 2,0 | 2,7 | 3,0 |
| Насыпная плотность, г/л | 11-12 | 11-12 | 20-25 | 9-10 |
| Значение D/G, рассчитанное по спектрам КР для нативных УНТ | 0,801 | 0,650 | 0,913 | 0,549 |

Степень дефектности поверхности УНТ, может быть охарактеризована соотношением высоты пиков D/G на спектрах комбинационного рассеяния (КР). Полоса G (при 1500-1600 см-1) характеризует наличие атомов углерода в sp2-состоянии, которыми образованы правильные графеновые слои УНТ. Интенсивность полосы D (при 1250-1450 см-1) обусловлена наличием атомов углерода в состоянии sp3-гибридизации [18], которыми образованы как аморфные включения в объеме материала, так и в поверхностном слое УНТ [19]. Так как D-полосу связывают с наличием дефектов в графитовых плоскостях, поэтому отношениеинтенсивностей полос D/G характеризует соотношение в анализируемом образце количества материалов с разупорядоченной и упорядоченной структурой [20].

Как следует из приведенных результатов нативные углеродные нанотрубки можно расположить в рядпо мере уменьшения их дефектности:

«Т-3» > «Т-1» > «Т-2» > «Т-4».

На рис.1 представлены ТГА- ДСК кривые для нативных УНТ разных экспериментальных партий. Характер этих кривых показывает, что термостабильность образцов также зависит от условий синтеза.

Рис. 1. ТГА- и ДСК-кривые нативных углеродных нанотрубок экспериментальных партий «Т-1» (1), «Т-2» (2), «Т-3» (3) и «Т-4» (4)

Наименее термостабильными оказываются УНТ «Т-3» (температура максимума тепловыделения на ДСК-кривой – Tmax– составляет 500С), далее в порядке увеличения термостабильности следуют УНТ «Т-1» (Tmax= 510С), «Т-2», «Т-4» (Tmax= 530С). Сравнение данных КР спектроскопии и ТГА- ДСК ананализа показывает , что степень дефектности углеродных нанотрубок коррелирует сихтермостабильностью.

На рис. 2 представлены ПЭМ-изображения использованных УНТ. Анализ распределения УНТ по толщинам (выборка 50 объектов в каждой партии) показывает, что распределение диаметров УНТ «Т-1» , «Т-2» и Т-3 имеют унимодальный характер с максимумом 14-17 нм. Максимум распределения УНТ «Т-4» смещен в сторону больших размеров 17-20 нм. Для распределения диаметров УНТ «Т-2» максимум уширяется и лежит в интервале 11-25 нм. Кроме того, около 7% УНТ «Т-2» имеют диаметр более 35 нм.

| (а) | (б) |
| --- | --- |
| (в) | (г) |

Рис 2. ПЭМ-изображения нативных углеродных нанотрубок экспериментальных партий «Т-1» (а), «Т-2» (б), «Т-3» (в) и «Т-4» (г).

На рис 3 приведенытипичные ИК-спектры карбоксилированных и амидированных углеродных нанотрубок.

| (а) | (б) |
| --- | --- |

Рис. 3. ИК-спектры карбоксилированных (а) и амидированных (б) УНТ «Т-1»

На ИК-спектрах (рис. 3а) УНТ, окисленных в азотной кислоте, присутствуют полосы поглощения при 1627,8 см-1, относящиеся к колебаниям С=О-связи в карбоксильной группе, и при 3445,1 см-1, относящихся к колебаниям связи О-Н в гидроксиле.

Качественный состав поверхностных функциональных групп после высокотемпературной обработки карбоксилированныхнанотрубок в аммиаке также определен с помощью ИК-спектров (рис.3б), на которых отсутствует полоса поглощения, соответствующая гидроксильной группе, но появляются пики, характерные для связей C-N (1286 и 1125 см-1) и 
N-H (1464 и 742 см-1).

Степень превращения карбоксильных групп в амидные оценивали по остаточному количеству определенных титриметрически карбоксильных групп в составе подвергнутых обработке в аммиаке предварительно окисленных УНТ.

В таблице 3 приведены величина отношения  D/G, степень функционализации УНТ карбоксильными группами, а так же доля карбоксильных групп превратившихся в амидные после второй ступени функционализации для  карбоксилированных и амидированных углеродных нанотрубок различных типов.

Таблица 3

Характеристики функционализированныхнанотрубок различных экспериментальных партий

| Наименование экспериментальной партии УНТ | «Т-1» | «Т-2» | «Т-3» | «Т-4» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень функционализации УНТ карбоксильными группами после первой ступени функционализацииDf, ммоль/г | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 0,5 |
| Значение D/G, рассчитанное по спектрам КР для карбоксилированных УНТ | 0,884 | 0,944 | 1,046 | 0,97 |
| Доля карбоксильных групп превратившихся в амидные (по данным титриметрии после второй ступени функционализации) % | 75 | 80 | 70 | 65 |
| Значение D/G, рассчитанное по спектрам КР для амидированных УНТ | 1,076 | 0,926 | 1,019 | 0,810 |

Как видно из приведенных данных, максимальная степень функционализации (Df), достигнутая в результате окисления, характерна для УНТ «Т-3». По мере уменьшения Df следуют карбоксилированные УНТ экспериментальных партий «Т-1», «Т-2» и «Т-4».

Анализ количества остаточных карбоксильных групп после высокотемпературной обработки аммиаком показывает, что при выбранных условиях большая часть карбоксильных групп преобразуется в амидные. Различия в степени превращения карбоксилированных УНТ различных партий имеются, но они не столь существенны.

На рис 4 приведены ТГА- ДСК кривые карбоксилированных и амидированных УНТ.

| (а) | (б) |
| --- | --- |

Рис. 4. ТГ- и ДСК-кривые карбоксилированных (а) и амидированных (б) УНТ экспериментальных партий «Т-1» (1), «Т-2» (2), «Т-3» (3) и «Т-4» (4)

Приведенные результаты показывают, что после функционализации характер ТГ- и ДСК-кривых изменяется: наблюдается два участка падения массы. Первый участок, наблюдающийся при температурах от 350 до 500 °С, может быть объяснен отщеплением функциональных групп. Потеря массы на втором участке при температуре выше 500 °С объясняется деструкцией углеродных нанотрубок. ТГ и ДСК-кривые амидированных УНТ отличаются от аналогичных кривых для карбоксилированных и нативныхнанотрубок, что подтверждает изменение химического состава поверхности при высокотемпературной обработке окисленных материалов в аммиаке. С увеличением дефектности исходных углеродных нанотрубок происходит расширение температурного интервала, в котором происходит деструкция функционализированныхнанотрубок.

На рис. 4 приведены результаты исследования разбавленных концентратов эпоксидная смола/ амидированные УНТ методами оптической микроскопии.

| (а) | (б) |
| --- | --- |
| (в) | (г) |

Рис 4. Микрофотографии разбавленных концентратов эпоксидная смола/ амидированные УНТ «Т-1» (а), «Т-2» (б), «Т-3» (в) и «Т-4» (г). Расстояние между отрезками масштабной сетки – 20 мкм

Как видно из приведенных фотографий концентраты на основе амидированных УНТ типа «Т-1» и «Т-3» содержат единичные агрегаты размерами до 30 и 40 мкм в поперечнике соответственно и многочисленные агрегаты размерами 5-10 мкм. В дисперсиях амидированных УНТ «Т-2» и «Т-4» максимальные размеры единичных агломератов не превышают 15 мкм. Относительно многочисленны агломераты 2-5 мкм, причем, в дисперсии на основе УНТ «Т-2» они встречаются чаще. Таким образом, можно говорить о корреляции между диспергируемостью УНТ в смоле и их первоначальной дефектностью.

На рис.5 приведены результаты ТМА анализа эпоксинанокомпозитов на основе приготовленных концентратов.

Рис. 5. Температурные зависимости модуля и тангенса угла механических потерь для ненаполненного полимера (1) и эпоксинанокомпозитов на основе амидированных УНТ «Т-1» (2), «Т-2» (3), «Т-3» (4) и «Т-4» (5). Концентрация функционализированных УНТ в нанокомпозитах - 0,75% от массы эпоксидного олигомера

В таблице 1 приведены термомеханические характеристики (температура стеклования Тg, определенная по положению пика тангенса угла механических потерь) и физико- механические характеристики (σ - предел прочности, Е - модуль упругости при изгибе и h - стрела прогиба) для исследованных эпоксинанокомпозитов.

Таблица 1

Физико- механические и термомеханические свойства эпоксинанокомпозитов

| № образца | Экспери-менталь-ная партия УНТ | Концентрация, % | Тg, °С | σ, МПа | Е, МПа | h,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(исх) | - | - | 182 | 108±13 | 2880±240 | 5,15 |
| 2 | «Т-1» | 0,75 | 178 | 107±9 | 2890±290 | 5,18 |
| 3 | «Т-2» | 0,75 | 176 | 124±12 | 3360±200 | 5,29 |
| 4 | «Т-3» | 0,75 | 180 | 108±12 | 2770±230 | 5,50 |
| 5 | «Т-4» | 0,75 | 176 | 124±16 | 3140±490 | 5,59 |

Как видно из рис. 5, введение амидированых УНТ уменьшает температуру стеклования эпоксинанокомпозита по сравнению с исходным образцом, однако величина этого сдвига определяется типом используемых УНТ.Если в случае использования амидированныхУНТ типа «Т-1» и «Т-3» сдвиг составляет 2 и 4°С соответственно, то для УНТ типа «Т-2» и «Т-4» сдвиг температуры составляет 6°С. Возможно, уменьшение температуры стеклования эпоксинанокомпозита в сравнении с исходным образцом вызвано увеличением вязкости системы, что ведет к снижению скорости отверждения, нарушению стехиометрии реакции и, как следствие, уменьшению частоты сшивки сетчатого полимера.

В результате исследования физико-механических характеристикэпоксинанокомпозитов (таблица 1) было установлено, что увеличение модуля упругости и предела прочности по сравнению с исходным образцом составляет: 16% и 14% для УНТ «Т-2» и 9% и 14% для УНТ «Т-4». Для амидированных трубок «Т-1» и «Т-3» свойства эпоксинанокомпозитов в пределах погрешности остаются без изменения. Увеличение физико-механических характеристик может быть связано с увеличением содержания амидных групп в УНТ «Т-2» и «Т-4» по сравнению с УНТ «Т-1» и «Т-3» за счет усиления межфазного взаимодействия, а также с диспергируемостью УНТ всех типов в эпкосидной смоле и их первоначальной дефектностью.

Заключение

В ходе проведенных исследований было установлено, что степень дефектности исходных нативных углеродных нанотрубок влияет на свойства как полученных функционализировнных нанотрубок, так и на свойства разбавленных концентратов эпоксидная смола/амидированные УНТ. С увеличением дефектности исходных нативныхнанторубок происходит расширение температурного интервала, в которых происходит деструкция функционализированныхнанотрубок, а также происходит увеличение степени функционализации карбоксильными группами после первой стадии окисления.Увеличение дефектности нативныхнанотрубок приводит к увеличение размеров многочисленных агрегатов в дисперсиях эпоксидная смола/амидированные УНТ, как следствие,  приводящее к ухудшению физико-механических характеристик эпоксинанокомпозитов на их основе.

*Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 13-03-12039 офи_м

**Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках Соглашения о предоставлении субсидии №14.595.21.0002 от 22.08.2014 г., уникальный идентификатор № RFMEFI59514X0002, с использованием оборудования ЦКП «Климатические испытания ФГУП «ВИАМ»».

Литература

- Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» // Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3 – 33;

- Мухаметов Р.Р., Ахмадиева К.Р., Ким М.А., Бабин А.Н. Расплавные связующие для перспективных методов изготовления ПКМ нового поколения// Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 260-265;

- Раков Э.Г. Углеродные нанотрубки в новых материалах // Успехи химии. 2013. №82 (1). С. 27 – 47;

- Каблов Е.Н., Кондрашов С.В., Юрков Г.Ю. Перспективы использования углеродсодержащих наночастицв связующих для полимерных композиционных материалов // Российские нанотехнологии. 2013. №3 - 4. Том 8. С. 28 – 46;

- Каблов Е.Н. Нанотехнологии – основа создания авиакосмических материалов XXI века // Инновации. 2007. №12. С. 67 – 70;

- Гуняев Г.М., Каблов Е.М., Алексашин В.М. Модифицирование конструкционных  углепластиков наночастицами // Российский химический журнал. 2010. Т. LIV. № 1. С. 5 – 11;

- Чурсова Л.В., Ким М.А., Панина Н.Н., Швецов Е.П.Наномодифицированноеэпоксидное связующее для строительной индустрии////Авиационные материалы и технологии. 2013. №1. С. 40-47;

- QianD., WagnerG.J, LiuW.K, Yu M.F, Ruoff R.S. Mechanics of carbon nanotubes //Applied Mechanics Reviews. 2002. № 55. P. 495–533;

- Ebbesen T. W., Lezec H. J., Hiura H., Bennet  J. W., Ghaemie H. F., Thio T.Electrical Conductivity of Individual Carbon Nanotubes //Nature London.1996. № 382/6586. P. 54–56;

- Berber S., Kwon Y. K., Tomanek, D. Unusually High Thermal Conductivity of Carbon Nanotubes // Physical Review Letters. 2000. № 84.P. 4613–4616;

- Grady, Brine P.Carbon Nanotube-Polymer Composites: Manufacture, Properties, and Applications. Wiley. August 2011;

- Troung V.T., Tsang  K. M. C., Keough S. J., St John N. G. Effect of Sonication on the Mechanical Properties of Poly Vinyl Alcohol // Carbon Nanotube Composites.2006.№6415. Р. 641-503;

- БогатовВ.А., Кондрашов С.В., Мансурова И.А., Минаков В.Т. // Авиационныематериалыитехнологии. 2012. №S. С. 353 – 359;

- Акатенков Р.В., Алексашин В.М.,  Аношкин И.В., Бабин А.Н., Богатов В.А., Грачев В.П., Кондрашов С.В., Минаков В.Т., Раков Э.Г. Критерий эффективности использования функциализованных углеродных нанотрубок для улучшения физико-механических свойств эпоксидных смол //Авиационные материалы и технологии. 2010. №3. С. 22-27;

- Jing Li, Peng Cheng Ma, Wing Sze Chow, Chi Kai To, Ben Zhong Tang, Jang-Kyo Kim.Correlations between Percolation Threshold, Dispersion State, and Aspect Ratio of Carbon Nanotubes //Advanced  Functional Materials. 2007. № 17. Р. 3207–3215;

- Anson W. K., Ma, Francisco Chinesta, Malcolm R. Mackley, Amine Ammar.The rheological modelling of carbon nanotube (CNT) suspensions in steady shear flows //International Journal of Material Forming. 2008.Vol. 1. Issue 2. P. 83–88;

- ДьячковаТ.П., ДружининаВ.Н. Газофазноеамидированиеуглеродныхнанотрубок // Современныепроблемынаукииобразования. 2014. №6. http://www.science-education.ru/120-15853.

- A.M. Keszler, L. Nemes, S.R. Ahmad, X. Fang .Characterisation of carbon nanotube materials by Raman spectroscopy and microscopy – A case sudy of multiwalled and singlewalledsamples  // Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. 2004. Vol. 6.  №4. Р. 1269 – 1274;

- K.A.Wepasnick, B.A. Smith, J.L. Bitter, D.H. Fairbrother. Chemical and structural characterization of carbon nanotube surfaces // Analytical andBioanalitical Chemistry. 2010. Vol. 396. P. 1003 – 1014;

- Удовицкий В.Г. Методы оценки чистоты и характеризации свойств углеродных нанторубок// ФИП. 2009. Т.7. №4. С. 351 – 373.