УДК 536.21

Математическое моделирование температурных полей при отверждении толстостенной плиты стеклопластика

Баринов Д.Я.; Майорова И.А.; Мараховский П.С.; Зуев А.В., к.т.н.; 
Куцевич К.Е, к.т.н.; Н.Ф. Лукина, д.т.н.

admin@viam.ru

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов»

Аннотация:

Предложена физическая модель отверждения полимерных композиционных материалов (ПКМ). С использованием численных методов построена математическая модель, описывающая протекающие при отверждении процессы. Проведено исследование теплофизических свойств (теплоемкость, мощность тепловыделений, температуропроводность и теплопроводность, плотность, коэффициент линейного расширения) препрега стеклопластика при отверждении методами термического анализа, построены температурные зависимости. С использованием полученной математической модели произведен расчет температурных полей, возникающих в плите стеклопластика при его отверждении в прессе, получены значения перегревов срединного слоя плиты по отношению к поверхностному. Выполнено сравнение значений температур, полученных при моделировании, и полученных при отверждении образцов. Проведено исследование модуля упругости и температуры стеклования стеклопластика и установлено влияние перегрева слоев на механические характеристики стеклопластика.

Ключевые слова:

математическая модель, полимеры, отверждение, теплофизические свойства.

Abstract:

A physical model of curing of polymer composite materials (PCM) has been proposed. Using numerical methods, a mathematical model describing the processes during curing has been described. A study of thermal properties (heat capacity, power of heat, thermal diffusivity and thermal conductivity, density, coefficient of linear expansion) of fiberglass prepreg during curing by methods of thermal analysis has been investigated, temperature dependences has been built. Using the resulting mathematical model the temperature fields arising in fiberglass plate during curing in the press has been calculated, the overheating of the core layer of plate against the surface has been given. A comparison of temperature values obtained by the simulation and obtained by curing the samples has been given. A study of the elastic modulus and the glass transition temperature fiberglass was made and the influence of overheating layers on mechanical characteristics of fiberglass has been given.

Keywords:

mathematical model, polymers, curing, thermal properties

Введение

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) на основе термореактивных связующих находят широкое применение в авиа- и ракетостроении [1]. Благодаря низкой плотности и высокой удельной прочности и жесткости, эти материалы используются наравне со сталями, алюминиевыми и титановыми сплавами, а в некоторых областях и превосходят их по свойствам [2,3].

Процесс отверждения ПКМ протекает с интенсивными выделениями теплоты вследствие реакции полимеризации. В совокупности с низкой теплопроводностью полимера это приводит к значительному росту температуры в толстостенных изделиях. Перепады температуры, возникающие по толщине заготовки, приводят к образованию неоднородной структуры материала, короблению, зарождению и развитию трещин. Распределение температурных полей в изделии определяется совокупностью кинетических свойств материала и температурно-временным режимом отверждения [4,5].

Для тонкостенных заготовок возможен экспериментальный подбор режима отверждения, связанный с проведением множества исследований. В случае толстостенных деталей экспериментальное определение режима становится значительно более трудоемким и дорогостоящим. В связи с этим возникает необходимость математического моделирования процесса отверждения ПКМ с целью дальнейшей оптимизации температурно-временных режимов отверждения.

Поставленная задача решалась рядом исследователей, как в нашей стране, так и за рубежом. В работах [4-8] авторами проводится математическое моделирование режимов отверждения стекло-, угле- и органопластиков. В [9] рассмотрено моделирование отверждения плиты с элементами жесткости. Для решения поставленной задачи авторами был применен метод конечных элементов.

Целью работы является математическое моделирование температурных полей, возникающих в плите стеклопластика на основе клеевого эпоксидного связующего и стеклянной ткани марки Т-10 толщиной 20 мм при его отверждении в прессе [10-12].

Обоснование математической модели отверждения ПКМ

Для анализа нестационарных процессов теплообмена в телах любой геометрической формы используется метод элементарных балансов [13].Объект исследования разбивается на ячейки, в пределах которых теплофизические характеристики материала (теплопроводность, удельная теплоемкость, плотность) и температура постоянны.

В основу метода элементарных балансов заложено решение нестационарного уравнения теплового баланса для элементарной ячейки (1). Уравнение содержит компоненты, определяющие различные виды передачи тепловой энергии: теплопроводность, конвекция, излучение, объемные и поверхностные распределенные источники и стоки теплоты.

,						(1)

где:

- конвективный поток к свободной поверхности ячейки, Вт;

- тепловой поток излучением к свободной поверхности ячейки, Вт;

- тепловой поток теплопроводностью из i-й смежной ячейки, Вт;

- внутреннее объемное тепловыделение, Вт;

- поверхностное тепловыделение, Вт;

- удельная теплоемкость, ; - плотность, ; - объем ячейки, м3; - температура рассматриваемой ячейки, К; - коэффициент теплоотдачи, ; - температура окружающей среды, К; - площадь действия конвективного потока для рассматриваемой ячейки, м2; - постоянная Стефана-Больцмана, ; - степень черноты поверхности ячейки; - площадь поверхности излучения рассматриваемой ячейки, м2; - теплопроводность между рассматриваемой и i-й смежной ячейками, ; - расстояние между центрами рассматриваемой и i-й смежной ячеек, м; - температура i-й смежной ячейки, К; - площадь контакта с i-й смежной ячейкой, м2; - мощность объемных тепловыделений, ; - мощность поверхностных тепловыделений, ; - площадь действия поверхностных тепловыделений для рассматриваемой ячейки, м2;  - время, с.

Результирующее уравнение теплового баланса в общем виде:

(2)

Вводится преобразование:

,									(3)

где  - приращение времени между (k+1)-й и k-й итерациями.

Выражение (2) с учетом (3) преобразовывается к результирующему уравнению теплового баланса:

(4)

Для упрощения вводятся коэффициенты:

;

;

;

;

,										(5)

Тогда (5) с учетом (4) преобразуется к виду:

,			(6)

Уравнение (6) является основным при анализе температурных полей. Необходимо уточнить, что коэффициенты ,,,, являются переменными, зависящими от расположения элементарной ячейки в модели, момента времени и ее теплофизических и геометрических свойств. Температурное поле в объекте исследования определяется уравнением (6) для каждой ячейки.

Уравнение (6) преобразуется к виду:

(7)

При этом 								(8)

Максимальное допустимое приращение времени  определяется из условия сходимости метода (8).

Плита исследуемого стеклопластика представляет собой тело простой геометрической формы без отверстий и утолщений (рис. 1).

Рассматривается квазиодномерная задача моделирования температурных полей в плите при ее отверждении. Это обуславливается низким термическим сопротивлением контакта отверждаемой заготовки и нагревателей пресса, а также предположением о незначительности потерь тепла через торцы плиты. Уравнение (6) в этом случае примет вид:

,								(9)

Основные допущения при анализе плиты:

- Тепловой контакт нагревателей пресса и заготовки идеальный.

- Плиты нагревателей пресса не обладают тепловой инерцией.

- Отсутствует теплообмен верхней и нижней поверхностей, температура определяется температурно-временным режимом.

- Отсутствует теплообмен на торцах плиты. Эти поверхности считаются теплоизолированными.

- Особенности области контакта матрицы и наполнителя не рассматриваются.

- Теплофизические свойства материала являются осредненными и одинаковыми для всех точек плиты.

Так как теплообмен на торцах не учитывается и теплофизические свойства материала плиты одинаковы, то температурное поле в любом сечении, ортогональном плоскости плиты, идентично. Для дальнейшего анализа выбрана область единичной ширины, содержащая срединное сечение плиты (элемент). При этом следует заметить, что геометрия плиты и ее температурное нагружение являются симметричными относительно центральной точки выбранного элемента. В связи с этим дальнейшее моделирование относится к четверти элемента.

Основные допущения при построении математической модели:

- Теплофизические свойства материала зависят только от температуры.

- Мощность тепловыделений зависит только от времени.

- Отсутствует теплообмен на внутренних поверхностях элемента сечения в силу симметрии. Эти поверхности считаются теплоизолированными.

Указанные допущения, принятые для поверхностей элемента являются граничными условиями для модели.

Рассматриваемая плита состоит из шести слоев (рис. 1). Внешний слой толщиной 2 мм имеет номер 1, средний – №2, внутренний толщиной 6 мм - №3. Разбиение выбранного элемента плиты на элементы было выполнено в соответствии со схемой расположения слоев при формовании. Для контроля температур между слоями размещались термопары. Значения температур выводились на самописец.

Рис. 1. Схема плиты исследуемого стеклопластика

Начальная температура всех точек плиты принимается равной 25°С.

Температура верхней поверхности элемента соответствует использованной при отверждении плиты программе нагрева, которая задается ступенчатым режимом (рис. 2, табл. 1).

Сегмент охлаждения связан с отключением нагрева в связи с регистрацией роста температуры внутренних слоев плиты вследствие активной экзотермической реакции.

Рис. 2. Температурная программа нагрева

Таблица 1

Температурная программа отверждения стеклопластика

| № | Тип сегмента | Температура, °С | Скорость нагрева, К/мин | Время выдержки, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Динамический | 25-120 | 2 | - |
| 2 | Изотермический | 120 | - | 60 |
| 3 | Динамический | 120-160 | 2 | - |
| 4 | Изотермический | 160 | - | 5 |
| 5 | Динамический | 160-165 | 2 | - |
| 6 | Динамический | 165-158 | -0,2 | - |
| 7 | Динамический | 158-175 | 2 | - |
| 8 | Изотермический | 175 | - | 180 |

Методика эксперимента

Для моделирования отверждения необходимо определить зависимости плотности, удельной теплоемкости и теплопроводности от температуры, а также значение мощности тепловыделения реакции отверждения. Экспериментальное исследование проводилось на оборудовании фирмы Netzsch Gerätebau GmbH., Германия.

Определение теплоемкости и мощности тепловыделения реакции отверждения

Изменение теплоемкости и мощностей тепловыделения было получено с использованием метода дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) на приборе DSC 204 F1 Phoenix [14-18]. Исследование проводилось в алюминиевых тиглях. Образцы представляли собой диск диаметром 5 мм и толщиной 2 мм. Масса образцов составляла 14 мг.

Экспериментальное исследование состояло из трех этапов. На первом тигель с образцом препрега линейно нагревался со скоростью 10 К/мин до температуры 300°С в среде аргона, при этом регистрировался сигнал ДСК [14]. На следующем этапе по этой же температурной программе исследовался образец отвержденного стеклопластика. В обоих случаях была определена теплоемкость методом отношений [15]. В случае исследования препрега значение теплоемкости является эффективным, содержащим слагаемое, характеризующее мощность тепловыделения согласно (10-12) [4].

(10)

(11)

,										(12)

где  - значение удельной мощности тепловыделения, .

Третий этап состоял в отверждении образца препрега в приборе DSC 204 F1 в соответствии с температурной программой отверждения стеклопластика в прессе для получения мощности тепловыделений при отверждении [16,17].

Определение температуропроводности и теплопроводности

Зависимость температуропроводности от температуры была получена методом лазерной вспышки на установке LFA 457 MicroFlash [19]. Измерение проводилось в среде гелия при нагреве до 220°С со скоростью 1К/мин. Образцы имели форму диска диаметром 12,7 мм и толщиной 1,5 мм, покрыты слоем графита толщиной 3 мкм с целью создания однородных оптических свойств поверхности образца.

Температурная зависимость теплопроводности препрега при отверждении была получена расчетным методом на основании зависимости (13).

,									(13)

где  – температуропроводность, м2/с.

Определение плотности и относительного удлинения

Изменение плотности препрега при линейном нагреве была получено по результатам экспериментального исследования изменения его массы и относительного удлинения [20,21]. При исследованиях использовались синхронный термоанализатор. STA 449 F1 Jupiter для проведения термогравиметрического анализа и термомеханический анализатор TMA 202 для определения относительного удлинения. Плотность определялась как отношение массы образца к его объему:

,						(14)

где:

- начальная масса, кг;

- начальная длина, м;

- начальная плотность, ;

- относительная масса;

- относительное удлинение.

Следующим этапом было определение области расстеклования стеклопластика. Для этого были проведены исследования образцов, вырезанных из слоев 1,2,3 отвержденного стеклопластика. Измерения проводились методом динамического механического анализа (ДМА) на установке DMA 242 C [22]. Образцы представляли собой брусок длиной 50 мм, шириной 10 мм и толщиной 2 мм. Испытания проводились при нагреве со скоростью 5К/мин от 30°С до 200°С в среде аргона при частоте осциллирующей нагрузки 1 Гц.

Результаты эксперимента

Результаты определения теплоемкости неотвержденного и отвержденного образцов стеклопластика приведены на рис. 3 (зависимости 1, 2). Относительная погрешность измерения составляет ±3%.

Рис. 3. Результаты измерения удельной теплоемкости

Вычисление теплоемкости препрега на основании эффективной теплоемкости препрега и теплоемкости отвержденного материала осуществляется по правилу аддитивности [4-8]. Предполагается, что теплоемкости линейно зависят от степени превращения ПКМ. Степень превращения принимается линейно изменяющейся от 0 до 1 и интервале температур от начала до конца экзотермического эффекта (рис. 3). Следует заметить, что теплоемкости неотвержденного и отвержденного образцов до температуры начала экзотермического эффекта отличаются на постоянную величину. Можно записать:

,		(15)

где:

- теплоемкость неотвержденного материала, ;

- теплоемкость отвержденного материала, ;

- степень превращения ПКМ.

Таким образом, при линейном изменении степени превращения ПКМ в области экзотермического эффекта, зависимость теплоемкости препрега при линейном нагреве имеет вид (рис 3, зависимость 1).

Результаты определения мощности внутреннего тепловыделения представлены на рис. 4.

Рис. 4. Мощность внутреннего тепловыделения при отверждении.

Кривая имеет 3 наложенных друг на друга пика. Первый пик приходится на 4-й сегмент, второй – границу 5 и 6 сегментов, третий – на 6 сегмент. Начало интенсивного роста тепловыделения приходится на сегмент нагрева с 120°С до 160°С. Максимальное значение расположено в конце сегмента нагрева до 165°С (рис. 2).

Результат определения температуропроводности препрега представлен на рис. 5.

Рис. 5. Температурная зависимость температуропроводности препрега

Результаты определения относительного удлинения образца препрега представлены на рис. 6. Относительная погрешность измерения составляет ±3%.

Рис. 6. Температурная зависимость относительного удлинения препрега.

До температуры 50°С имеет место линейное расширение препрега как твердого тела. После происходит снижение вязкости связующего, его размягчение и частичное вытекание. При этом относительное удлинение образца резко уменьшается (рис. 6, зависимость 2). На участке от 110°С до 160°С относительное удлинение препрега изменяется с постоянной скоростью. При температурах выше 160°С происходит полимеризация образца, что характеризуется подъемом на зависимости относительного удлинения от температуры.

Вследствие постоянства массы и объема образца в интервале температур 20°С-220°С, плотность препрега при отверждении считается постоянной.

Результат расчета теплопроводности представлен на рис. 7.

Рис. 7. Температурная зависимость теплопроводности препрега.

Результаты измерения комплексного динамического модуля упругости при трехточечном изгибе представлены в табл. 2. Относительная погрешность измерения составляет ±3%.

Таблица 2

Результаты измерения температуры стеклования и модуля упругости материала слоев 1-3 на установке DMA 242 C.

| № слоя | Температура стеклования, °С | Модуль упругости (при 40°С), ГПа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 131 | 25,5 |
| 2 | 129 | 16,4 |
| 3 | 135 | 13,8 |

Результаты моделирования

В результате моделирования были получены изменения температур слоев по толщине плиты в процессе отверждения, разности температур наружного и серединного слоев плиты и градиенты температуры по толщине плиты для слоев (рис. 8-10). Максимальное значение температуры в центре плиты достигается на 144 минуте выполнения режима отверждения (в момент достижения максимального тепловыделения экзотермической реакции отверждения), при этом температура составила 196,3°С. Также в этой области имеют место большие разности температур поверхностного и серединного слоев плиты (33,8°С, рис. 9) и градиенты температуры слоев (7,2 К/мм, рис. 10).

Рис. 8. Изменение температур в плите при отверждении препрега

Рис. 9. Разность температур поверхностного и серединного слоев плиты

Рис. 10. Градиенты температур в слоях плиты

Обсуждение результатов

В результате расчета была получена максимальная температура серединного слоя, которая составила 196,3°С. В процессе отверждения температуры внутренних слоев контролировались термопарами с выводом данных на самописец. Максимальная температура по результатам анализа термограмм равнялась 195°С. Кривые распределения температур внутренних слоев коррелируют друг с другом с погрешностью менее 0,7%.

Температура стеклования образцов, вырезанных из разных слоев, отличается незначительно (±3°С), в то время как значение модуля упругости слоя 3 в два раза ниже значения модуля слоя 1 (табл. 2). По абсолютной величине отличие составляет 11,7 ГПа. Такое значительное отклонение результатов связано с интенсивным ростом температуры в слоях 2 и 3 при отверждении. Перегрев внутренних слоев оказал влияние на формирование внутренней структуры материала при полимеризации, и, как следствие, падение механических характеристик материала. Для более детального описания процессов формирования структуры необходимо проведение дополнительных исследований.

Влияние перегрева внутренних слоев на механические свойства ПКМ показываем важность расчета температурно-временных режимов отверждения с целью минимизации разности температур по толщине толстостенной плиты.

Выводы

Была предложена физическая модель отверждения препрега, учитывающая протекающие процессы.

Разработана математическая модель, описывающая температурные поля в плите при ее отверждении.

Было проведено экспериментальное исследование теплофизических характеристик препрега. В результате исследования были получены температурные зависимости эффективной теплоемкости неотвержденного препрега и теплоемкость отвержденного стеклопластика, получена зависимость теплоемкости препрега от температуры при линейном нагреве. Определена мощность внутренних тепловыделений вследствие экзотермической реакции отверждения препрега при отверждении по режиму. Получены зависимости массы, относительного удлинения и плотности препрега от температуры при нагреве. Исследована температуропроводность и теплопроводность препрега при линейном нагреве.

В результате расчета были получены зависимости температуры слоев стеклопластика от времени в ходе отверждения.

Было показано влияние перегрева внутренних слоев на механические свойства материала.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках Соглашения о предоставлении субсидии №14.595.21.0002 от 22.08.2014г., уникальный идентификатор № RFMEFI59514X0002, с использованием оборудования ЦКП «Климатические испытания ФГУП «ВИАМ»».

Литература

- Глава 11. Композиционные материалы. В кн.: История авиационного материаловедения. ВИАМ – 80 лет: годы и люди /Под. общ. ред. Е.Н. Каблова. М.: ВИАМ. 2012. С. 349 – 380.

- Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 7–17.

- Каблов Е.Н. Материалы для изделия «Буран» – инновационные решения формирования шестого технологического уклада //Авиационные материалы и технологии. 2013. №S1. С. 3–9.

- Дмитриев О.С., Кириллов В.Н., Мищенко С.В., Дмитриев С.О. Оптимизация режима отверждения изделий из полимерных композитов на основе клеевых препрегов //Клеи, герметики, технологии. 2009. №5. С. 17–24.

- Дмитриев О.С., Мищенко С.В., Дмитриев А.О., Кириллов В.Н. Тепломассоперенос и кинетика отверждения полимерного композиционного материала при автоклавном вакуумном формовании изделий //Инженерная физика. 2010. №9. С. 3–12.

- Дмитриев О.С., Мищенко С.В., Шаповалов А.В., Кириллов В.Н. Математическое моделирование процесса отверждения изделий из полимерных композиционных материалов методом вакуумного автоклавного формования в технологическом пакете //Вестник ТГТУ. 2001. Т. 7. №1. С. 7–19.

- Дмитриев О.C., Кириллов В.Н., Кавун Н.С., Зуев А.В. Определение оптимальных режимов отверждения толстостенных изделий из полимерных композитов //Тепловые процессы в технике. 2013. №10. С. 467–475.

- Дмитриев О.С., Мищенко С.В., Дмитриев А.О., Кириллов В.Н. Измерительно-вычислительная система для исследования свойств клеевых препрегов и расчета режимов отверждения ПКМ на их основе //Клеи, герметики, технологии. 2009. №6. С. 22–28.

- Three-dimensional Cure Simulation of Stiffened Thermosetting Composite Panels. / Y. Guangquan [et al] // Journal of Materials Science & Technology. – 2010. – Vol. 26, No. 5. – P. 467 – 471.

- Дементьева Л. А., Сереженков А. А., Лукина Н. Ф., Куцевич К. Е. Свойства и назначение композиционных материалов на основе клеевых препрегов //Труды ВИАМ. 2014. №8. Ст. 06 (viam-works.ru).

- Вавилова М.И., Кавун Н.С. Свойства и особенности армирующих стеклянных наполнителей, используемых для изготовления конструкционных стеклопластиков //Авиационные материалы и технологии. 2014. №3. С. 33–37.

- Дементьева Л.А., Сереженков А.А., Лукина Н.Ф., Куцевич К.Е. Клеевые препреги и слоистые материалы на их основе //Авиационные материалы и технологии. 2013. №2. С. 19–21.

- Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача: Учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. М.:Энергоиздат.1981. 416 с.

- ISO 11357-1:2009 Plastics. Differential scanning calorimetry (DSC). Part 1: General principles.

- ISO 11357-4:2014 Plastics. Differential scanning calorimetry (DSC). Part4: Determination of specific heat capacity.

- ISO 11357-5:2013 Plastics. Differential scanning calorimetry (DSC). Part 5: Determination of characteristic reaction-curve temperatures and times, enthalpy of reaction and degree of conversion.

- ASTM E 2160-04 (2012). Standard Test Method for Heat of Reaction of Thermally Reactive Materials by Differential Scanning Calorimetry (DSC).

- Антюфеева Н.В, Комарова О.А., Павловский К.А., Алексашин В.М. Опыт применения калориметрического контроля реакционной способности препрега КМУ-11ТР //Труды ВИАМ. 2014. №2. Ст. 06 (viam-works.ru).

- ASTM E1461-13 Standard Test Method for Thermal Diffusivity by the Flash Method.

- ASTM E228-11 Standard Test Method for Linear Thermal Expansion of Solid Materials With a Push-Rod Dilatometer.

- ISO 11358-1:2014 Plastics. Thermogravimetry (TG) of polymers. Part 1: General principles.

- ASTM D7028-07e1 Standard Test Method for Glass Transition Temperature of Polymer Matrix Composites by Dynamic Mechanical Analysis (DMA).