Исследование технологий применения металлоплакирующих смазочных материалов в методах охватывающего поверхностного пластического деформирования инструментом с регулярной микрогеометрией.

Козлов А.Ю., Щедрин А.В.

t-5511@yandex.ru

Университет машиностроения «МАМИ», кафедра «Автоматизированные станочные системы и инструменты»

Как показывает системный анализ технологических объектов [1]- применение инструмента с регулярным микрорельефом и современных металлоплакирующих смазочных материалов  позволяет синтезировать инновационные методы охватывающего поверхностного пластического деформирования  (волочение, редуцирование, калибрование и др.) [2,3].

В работе [4] представлены результаты поисковых экспериментальных исследований метода охватывающего поверхностного пластического деформирования (ОППД) в условиях самовозбуждаемого противодавления металлоплакирующих смазочных материалов по канавкам регулярного микрорельефа рабочей поверхности инструмента  (патент РФ №2063861).

Для получения дополнительной информации проведены комплексные исследования.

На рис.1. представлена конструкция приспособления для ОППД в условиях противодавления металлоплакирующих смазок ,которое состоит из толстостенного цилиндра 1, имеющего полость 2 для смазочно-охлаждающей технологической среды (СОТС).

В верхней части цилиндра 1 установлена деформирующая фильера 3, рабочий канал которой упрочнен регулярным микрорельефом (на рис.1 не показан), представляющий собой систему канавок и выступов правильной геометрической формы. При проталкивании через фильеру 3 заготовки 4 в полости цилиндра создается необходимое давление СОТС, в результате чего она течет по канавкам регулярного микрорельефа рабочего канала фильеры.

В качестве образцов-заготовок использовали цилиндрические штоки 4 (рис.1) из стали 40Х (223НВ) с номинальной длиной обрабатываемого участка 20 и 60 мм. Заготовки обрабатывались шлифованием с точностью размера  до 0,02мм, получая шероховатость поверхности Raз=0,329-0,714мкм.

В качестве  обрабатывающего инструмента (аналогично работам[2,4]) для сопоставимости результатов применяли деформирующие фильеры из инструментальной стали 9ХС (58-61HRС) с параметрами: диаметр рабочего канала 20+0,03мм; ширина калибрующей ленточки 5мм; углы рабочего и обратного конусов 50. Рабочий канал  инструмента упрочнялся регулярным микрорельефом  в виде однозаходных винтовых канавок радиусом 1,5 мм с шагом 0,5 мм, с глубиной Гк на участке калибрующей ленточки  6,5 и 10 мкм. Продольная профилограмма калибрующей ленточки  фильеры (Гк=10 мкм) представлена на рис.2. Регулярный микрорельеф (РМР) выполняли на токарном станке, используя алмазный выглаживатель.

Рис.2. Продольная профилограмма калибрующей ленточки фильеры, упрочненной регулярным микрорельефом.

В качестве смазочного материала использовали минеральное масло    И-40 с добавлением металлоплакирующей медьсодержащей присадки  «Валена», которая реализует «эффект безызносности при трении Гаркунова-Крагельского» [5,6].

Содержание присадки по объёму С варьировали от 0 до 50%. Номинальную абсолютную деформацию iн  заготовки на диаметр варьировали от 0,05 до 0,25 мм с шагом 0,05 мм . Скорость ОППД 0,05м/мин.

На рис.3 представлена общая графическая зависимость  удельного усилия обработки qД от фактической абсолютной деформации iф и содержания присадки без противодавленияСОТС. При этом для обработки без присадки (С=0%) использовали фильеру с РМР, у которой глубина его канавок  составляла 10мкм, при содержании присадки 10, 20 и 50% использовали фильеру с глубиной канавок РМР 6,5 мкм. Дополнительно при обработке без присадки наблюдалась интенсивная адгезия обрабатываемого материала на поверхностях рабочего канала фильеры, что приводило к резкому увеличению усилия обработки.

Рис.3.Зависимость удельного усилия ОППД от абсолютной фактической деформации и содержания присадки (обработка без противодавления СОТС): 1 - С=0%; 2 – С=10%; 3 – С=20%; 4 – С=50%.

Как следует из сопоставления графических силовых зависимостей-по мере увеличения содержания  присадки усилие обработки уменьшается. При этом полностью отсутствует образование адгезионного нароста на рабочих поверхностях инструмента. Такой эффект по аналогии с работами [2,3] объясняется образованием на рабочих поверхностях инструмента слоя сервовитной медной пленки, обладающей феноменальными физическими свойствами: полное исключение прямого контакта заготовки и инструмента; пластифицирование поверхностного слоя заготовки («эффект Ребиндера»); снижение коэффициента граничного трения  до условий жидкостного трения.

Данные частные графические зависимости можно представить в аналитическом виде(Н/мм):

qдС=0%, Гк=10 мкм=-35+4624,39iф;  qдС=10%, Гк=6,5 мкм=119,81+2713,5iф;qдС=20%, Гк=6,5 мкм=104,6+2747,55iф;qдС=50%, Гк=6,5 мкм=100,6+2482,49iф;  (1)

Совместный анализ графических (рис.3.) и аналитических зависимостей (система (1)) показывает, что при содержании присадки 10 и 20%  эффект по снижению усилия обработки примерно одинаков и в диапазоне iф=0,1-0,2 мм составляет в среднем от 9 до 26% соответственно, а при содержании присадки С=50% в этом же диапазоне i ф усилие обработки  снижается на 18-32% . При этом порядок цифр энергосилового эффекта говорит  о новом феномене- его  существенном росте по мере увеличения степени деформации обрабатываемой заготовки. Это связано с наблюдаемым изначально увеличением толщины медной сервовитной пленки на поверхности рабочего канала фильеры по мере увеличения  содержания металлоплакирующей присадки в базовом масле.

На следующем этапе исследований производилось ОППД в условиях самовозбуждаемого противодавления  металлоплакирующей СОТС.

На рис.4 показана общая графическая зависимость удельного усилия обработки qд от абсолютной фактической деформации iФ, содержания присадки «Валена» и технологии применения смазочного материала.

Данные частные зависимости аналогично аналитически имеют вид (Н/мм):

qдС=10%, Гк=6,5мкм=328,77+1447,7iф;qдС=20%, Гк=6,5мкм=134,05+2848,39iф;   (2)

Рис.4. Зависимости удельного усилия ОППД от абсолютной фактической деформации, содержания присадки и технологии применения СОТС.

- Обработка без противодавления СОТС, С=0%

- Обработка с противодавлением СОТС, С=10%

- Обработка с противодавлением СОТС, С=20%

Как показал совместный анализ аналитических зависимостей (системы (1)и (2)) по сравнению  с ОППД  без присадки и противодавления обработка в условиях противодавления металлоплакирующих  СОТС  позволяет в диапазоне iф=0,125-0,2 мм в среднем уменьшить удельное усилие на 8,8-23,9%.  При этом наиболее оптимальной обработкой является вариант  с противодавлением  при содержании присадки 10% . Это объясняется минимальным коэффициентом регрессии при величине абсолютной деформации iф (первое выражение системы (2)).

Дополнительно, как и в предыдущем случае на рабочем канале фильеры образовалась медная сервовитная пленка.

На рис.5  приведены зависимости параметра шероховатости Rад обработанной поверхности  от iф, анализ в которых показал, что ОППД  в условиях противодавления металлоплакирующих смазок исключает адгезию, повышает качество обработки. Еще более убедительно это подтверждают зависимости рис.6 коэффициента уточнения по параметру шероховатости Ку(Ra)=(Ra3/Raд)) [2,3]от фактической абсолютной деформации iф, где Ra3 иRaд- параметры шероховатости поверхностей соответственно заготовки и полученной в результате ОППД детали. Анализ данной зависимости показывает следующее: при обработке с противодавлением  СОТС  с 10% присадки исходная шероховатость  поверхности уменьшается  до 9 раз; при  обработке с противодавление  СОТС с 10 и 20% присадки наибольшее значение Ку(Ra) наблюдается в диапазоне  iф =0,1-0,13 мм, а дальше уменьшение Ку(Ra) связано с передеформированием, наличием сервовитной пленки определенной толщины, локализующей часть деформации и интенсификации  «эффекта Ребиндера».

Рис.5.Зависимость параметра шероховатости обработанной поверхности от абсолютной фактической деформации, содержания присадки и технологии применения СОТС:

- Обработка без противодавления СОТС, С=0%

- Обработка с противодавлением СОТС, С=10%

- Обработка с противодавлением СОТС, С=20%

Рис.6. Зависимость коэффициента уточнения по параметру шероховатости обработанной поверхности от абсолютной фактической деформации, содержания присадки и технологии применения СОТС:

- Обработка без противодавления СОТС, С=0%

- Обработка с противодавлением СОТС, С=10%

- Обработка с противодавлением СОТС, С=20%

После построения объемных профилей образцов-деталей (рис.7), полученных ОППД, можно сделать анализ размерной геометрической точности и остаточных деформаций.

Рис.7. Характерные профили образцов-деталей (ОППД с противодавлением СОТС, С=10%)

а) iф=0,091мм; б) iф=0,132мм; в)  iф=0,148мм; г)  iф=0,223мм;

Рис.8. Зависимость поля рассеяния диаметра образцов-деталей ΔДД от абсолютной фактической деформации, содержания присадки и технологии применения СОТС:

- Обработка без противодавления СОТС, С=0%

- Обработка с противодавлением СОТС, С=10%

- Обработка с противодавлением СОТС, С=20%

Как следует из сравнения формы профилей и зависимостей (рис.8,9) размерная точность ∆дд[2,3] (рис.8) в большей мере зависит от отклонения профиля продольного сечения (рис.9б), чем от овальности (рис.9а). В свою очередь, отклонение профиля продольного сечения определяется краевыми эффектами в начале  (н.о.) и конце обработки (к.о.) в виде фаски смятия переднего торца образца-заготовки и упругого волнообразного восстановления заднего торца.

Из зависимости рис.8 видно, что при iф>0,15 мм за счет противодавления металлоплакирующей СОТС можно на 10-20% повысить размерную точность получаемых изделий. Это связано как с отсутствии адгезии, так и с меньшими деформационными искажениями исходных заготовок в результате меньших усилий ОППД.

Определив с помощью профилей  образцов-деталей (рис.7) их средний диаметр и сравнив его с диаметром рабочего канала  фильеры по калибрующей ленточке, получим общую зависимость  средней остаточной диаметральной деформации  ∆В (рис.10.)

Анализ этой зависимости показывает, что средняя остаточная деформация наружной поверхности образцов-деталей, имеет положительный знак, т.е. средний диаметр  получаемых изделий больше диаметра рабочего канала фильеры.

Рис.9. Зависимости средней овальности (а) и среднего отклонения профиля продольного сечения (б) образцов-деталей от абсолютной фактической деформации, содержания присадки и технологии применения СОТС:

- Обработка без противодавления СОТС, С=0%

- Обработка с противодавлением СОТС, С=10%

- Обработка с противодавлением СОТС, С=20%

Рис.10. Зависимости средней остаточной диаметральной деформации образцов-деталей от абсолютной фактической деформации их заготовок, содержания присадки и технологии применения СОТС:

- Обработка без противодавления СОТС, С=0%

- Обработка с противодавлением СОТС, С=10%

- Обработка с противодавлением СОТС, С=20%

В качестве дополнительного элемента были исследованы параметры очага деформации при ОППД без противодавления СОТС (рис.11-13) При этом резкое различие в форме и размерах очага деформации наблюдается в области iф≈0,15мм.

Рис.11. Очаг деформации при ОППД без противодавления СОТС (С=10%, вертикальное увеличение 1000, горизонтальное увеличение 8):

а) iф=0,053 мм; б) iф=0,1 мм; в) iф=0,14 мм; г) iф=0,206 мм

Рис.12. Очаг деформации при ОППД без противодавления СОТС (С=20%, вертикальное увеличение 1000, горизонтальное увеличение 8):

а) iф=0,046 мм; б) iф=0,1 мм; в) iф=0,15 мм; г) iф=0,193 мм

Таким  образом выполненные исследования расширяют информационную  базу для системного проектирования инновационных методов ОППД [4,7].

Литература

- Щедрин А.В. и др. Трибология как фундаментальная основа системного проектирования  конкурентоспособных технологических объектов// Ремонт, восстановление, модернизация. 2009. №4. С 15-20.

- Щедрин А.В., Гаврилов С.А., Ерохин В.В. и др. Повышение качества и производительности методов комбинированной обработки инструментом с регулярной микрогеометрией поверхности на основе применения металлоплакирующих смазок// Упрочняющие технологии и покрытия. 2011. №8. С.21-25.

- Гаврилов С.А. Совершенствование процесса  поверхностного пластического деформирования  на основе применения  металлоплакирующих смазочных материалов //Трение и смазка в машинах и механизмах. 2013. №4. С. 33-39.

- Гаврилов С.А., Щедрин А.В. Совершенствование  технологии применения металлоплакирующего кондиционера в методах комбинированной обработки// Вестник машиностроения. 2012. №6. с 75-78.

- Гаркунов Д.Н., Крагельский И.В.  Эффект избирательного переноса при трении (эффект безызносности)// диплом №41. Открытия в СССР 1957-1967гг. М.: ЦНИИПИ, 1968. С. 52,53.