УДК  669.295.5:621.9.018.5

Поверхностное упрочнение деталей из титанового сплава c использованием эффекта быстрой кристаллизации

Гавзе А.Л., к.т.н., Чусов С.Ю.

ns_n42@tplants.com

ОАО «НИИ стали» г Москва, Россия

Аннотация

В работе приведены результаты исследований структуры и свойств образцов и деталей после их упрочнения с применением метода поверхностного микролегирования за счёт использования искровых разрядов различной мощности. Установлено что образующиеся в структуре быстрозакалённые аморфно-кристаллические прослойки обладают повышенной вязкостью, что позволяет проводить интенсивную поверхностную пластическую деформацию упрочнённых микролегированием поверхностей и таким образом повышать антифрикционные характеристики образцов и деталей без ухудшения их выносливости в условиях циклического нагружения.

Ключевые слова:

поверхность, упрочнение, электроискровое легирование, износостойкость, разрушение, циклическое нагружение.

Abstract

The paper presents results of the study of the structure and properties of samples and components after their hardening by surface microalloying method using electric sparks of different power. It is found that fast-quenched amorphocrystalline layers originating in the structure possess increased viscosity that allows performing intensive surface plastic strain of surfaces being hardened by microalloying and enhance in this way friction proof properties of samples and components with no loss of their durability in conditions of load cycling.

Keywords:

Surface, hardening, electro spark alloying, durability, degradation, load cycling.

Основными недостатками сплавов на основе титана, ограничивающими их широкое использование в машиностроении, являются их низкая износостойкость, склонность к схватыванию и налипанию и высокие значения коэффициентов трения в узлах с фрикционными нагрузками. Введение в зону трения известных смазочных материалов не улучшает работоспособности узлов трения, а в ряде случаев увеличивает износ титановой детали. Такое поведение титановых сплавов может быть объяснено их повышенной склонностью к «водородному износу», вызываемому водородным охрупчиванием. Источниками наводораживания являются углеводороды, выделяющиеся при разложении смазки или материала сопряжённой детали (в случае изготовления указанной детали из полимерных материалов) под действием повышенных давления и температуры в зоне фрикционного контакта [1].

Существующие методы поверхностного упрочнения титановых сплавов, используемые для улучшения их антифрикционных характеристик, имеют ряд существенных недостатков. Так, при химико-термической обработке для получения упрочненных слоёв глубиной ~ 100 мкм необходим нагрев и выдержка в области высоких температур, при которых происходит рост зерна в сплавах, значительно ухудшаются их механические свойства, а также наблюдается коробление и изменение их геометрических размеров. Применение электродуговой наплавки связано с образованием значительной зоны термического влияния, что резко снижает циклическую прочность и увеличивает склонность к хрупкому разрушению и короблению деталей. При нанесении покрытий газотермическим напылением трудно обеспечить достаточно надёжное сцепление материала покрытия с титановой деталью, что ограничивает  их использование в тяжелонагруженных узлах трения, претерпевающих ударные нагрузки. В связи с вышесказанным, значительный интерес вызывают способы модифицирования поверхностных слоёв титановых деталей за счёт их микролегирования с использованием концентрированных энергетических потоков.

Среди указанных способов модифицирования наиболее доступным, с точки зрения простоты оборудования и предъявляемых требований к технологическому процессу, является метод электроискрового легирования (ЭИЛ). Метод ЭИЛ обеспечивает упрочнение поверхностей воздействием быстрого нагрева и охлаждения локальных участков деталей под влиянием концентрированного потока энергии низкотемпературной плазмы периодических электроискровых разрядов [2-5]. При этом происходит микролегирование этих участков из-за переноса в канале разряда материала анода (инструмента) на катод (упрочняемую деталь) и взаимодействия с атмосферными газами.

Метод позволяет решать следующие технологические задачи:

-упрочнять приповерхностные слои конструкционных материалов на основе железа, титана, алюминия путем перенесения на их поверхности материала электрода-инструмента, изготовленного из любых электропроводных элементов, соединений и сплавов;

-изменять в заданном направлении химический и фазовый состав поверхности;

-восстанавливать геометрические размеры деталей машин и инструментов с одновременным упрочнением их поверхности;

-подготавливать поверхности для других методов обработки.

В настоящей работе приведены некоторые результаты исследований, полученные в ходе отработки технологии поверхностного упрочнения с использованием метода ЭИЛ деталей из титанового сплава ВТ3-1, работающих в условиях сложнонапряженного состояния и воздействия интенсивных циклических и фрикционных нагрузок.

С применением установок электроискрового легирования (ЭИЛ) различной мощности типа «ЭФИ» и «Элитрон», призводства Опытного завода ИПФ АН МССР г.Кишинёв, и электродов из твёрдых сплавов Т15К6, ВК8, стали 30ХГСА, молибдена и титанового сплава ВТ3-1 при различных технологических режимах получены упрочнённые слои на образцах и деталях из титановых сплавов и проведено исследование их структуры, фазового состава, некоторых физико-механических характеристик и оценка износостойкости при трении скольжения  в условиях  лабораторных и натурных испытаний.

Исследование структуры и фазового состава упрочнённых слоёв проводили методами металлографического и рентгеновского фазового анализа.

Исследование структуры при оптическом увеличении выявило различия в особенностях формирования поверхностных слоёв, связанные с изменением скорости охлаждения расплавленных микрообъёмов при увеличении мощности искровых разрядов. Показано, что нетравящийся «бесструктурный» слой, образующийся при затвердевании расплава с наибольшей скоростью охлаждения, располагается непосредственно на поверхности при малых мощностях разрядов. При увеличении мощности разрядов на поверхности возникает сильно травящийся слой с микродендритным строением. «Бесструктурный» слой при этом располагается между сильно травящимся слоем и зоной термического влияния, структура которой у двухфазных (α-β)-титановых сплавов - α'-мартенсит. На растровом микроскопе РЭМ-200 проведено фрактографическое исследование разрушенных при изгибе упрочнённых образцов диаметром 8мм. Выявлен вязкий характер разрушения бесструктурного подслоя, затвердевающего с наибольшей скоростью охлаждения из жидкого состояния и оказывающего тормозящее действие на развитие микротрещин. Данные рентгеноструктурного анализа указывают на аморфно-кристаллическое состояние бесструктурного слоя [ 6 ].

Испытания износостойкости и оценку антифрикционных свойств проводили на машинах типа МИ по схеме «ролик - частичный вкладыш» с применением в качестве смазки масла МС-20. Результаты испытаний для двух практически важных пар трения при удельной нагрузке в зоне контакта 5МПа (титановый сплав-бронза и титановый сплав-текстолит) приведены на рис.1 и 2.

Исследование износостойкости образцов с покрытиями, полученными при ЭИЛ, в различных парах трения выявило резкое (на 2-3 порядка) снижение интенсивности изнашивания роликов из титанового сплава, существенное повышение износостойкости сопряжённых колодок и снижение коэффициента трения.

Поверхностное легирование с применением ЭИЛ, особенно на режимах  повышенной мощности, приводит к ухудшению выносливости образцов и деталей при циклическом нагружении, что связано с понижением чистоты поверхности (увеличение шероховатости) и появлением растягивающих поверхностных остаточных напряжений.

Рисунок 1. Результаты испытаний пар трения титановый сплав – бронза

Рисунок 2. Результаты испытаний пар трения титановый сплав – текстолит

С целью устранения указанного недостатка образцы и детали после проведения ЭИЛ подвергали поверхностной пластической деформации (ППД) методами обкатки стальными роликами и виброобработки стальными шариками. Материал роликов и шариков - сталь ШХ15 с твёрдостью 62-64НRC. Обкатку микролегированных поверхностей проводили при нагрузках до 9.8 кН с использованием универсального однороликового приспособления по ГОСТ 16345-70 и трёхроликового устройства с роликами диаметром 30мм и радиусом рабочей части 5мм при различных скоростях вращения упрочняемой детали и величинах подачи инструмента. Виброобработку проводили на установке ЦВМ-2. Возможность проведения интенсивной поверхностной пластической деформации при обкатке, по всей вероятности, связана с повышенной деформационной способностью быстро закалённого бесструктурного слоя.

На рис.3 приведены результаты определения средних (по 8-10 образцам) значений долговечности образцов из сплава ВТ3-1 с различной обработкой поверхности, подвергнутых циклическому кручению (симметричный цикл τмах=±250 МПа) на установке МЦК после различных режимов поверхностной обработки.

Рисунок 3. Усталостная долговечность образцов из сплава ВТ3-1

Установлено, что обкатывание легированного слоя за счёт понижения параметра шероховатости Rа (в 10-20 раз), деформационного упрочнения и создания остаточных поверхностных сжимающих напряжений  приводит к увеличению износостойкости сопряжённых деталей и повышает долговечность образцов и деталей в условиях усталостного нагружения. Виброобработка микролегированных образцов приводит к повышению их долговечности, но в гораздо меньшей степени, чем обкатывание стальными роликами.

На основании проведенных исследований по влиянию ЭИЛ и ППД на характеристики упрочняемых поверхностей выбраны технологические режимы комплексного упрочнения поверхностей осей балансиров подвески из титанового сплава ВТ3-1, включающего ЭИЛ электродами из твёрдого сплава ВК8 и обкатку стальными роликами. Для проведения сравнительных эксплуатационных испытаний балансиры с упрочнёнными осями подвески были установлены на правый борт военно-гусеничной машины лёгкой категории по массе. На левый борт машины были установлены неупрочнённые балансиры. После пробега 3000 и 7000 км проводили замеры величин износа осей и текстолитовых втулок. Результаты замеров, приведенные на рис.4, подтвердили результаты проведенных лабораторных испытаний и послужили основанием для внедрения процесса упрочнения в серийное производство изделий.

Рисунок 4  Результаты эксплуатационных испытаний деталей

Выводы

- Исследованы особенности структурного состояния упрочненных слоёв, полученных при электроискровом легировании поверхности образцов из титанового сплава ВТ3-1.

- Металлографический анализ выявил различия в особенностях формирования структуры поверхностных слоёв, связанные с изменением скорости охлаждения расплавленных микрообъёмов.

- Данные рентгеноструктурного анализа указывают на наличие смешанного аморфно-кристаллического состояния слоёв, охлаждение которых происходит с наибольшей скоростью. Расположение указанных слоёв по глубине упрочнённого слоя зависит от мощности искровых разрядов.

- Выявлен вязкий характер разрушения указанных слоёв, с которым связана возможность осуществления интенсивной пластической деформации при обкатывании упрочнённых ЭИЛ поверхностей образцов и деталей.

- Установлено, что применение поверхностной пластической деформации с использованием обкатки значительно  понижает параметр шероховатости поверхностей, подвергнутых ЭИЛ, что увеличивает износостойкость сопряжённых трущихся деталей.

- В ходе лабораторных и натурных испытаний показана возможность повышения долговечности и надёжности смазываемых узлов трения, включающих детали из титанового сплава, и конструктивной прочности самих титановых деталей, при использовании поверхностного микролегирования электрическими разрядами с последующим модифицированием поверхности поверхностной пластической деформацией обкаткой стальными роликами.

Литература

- Фрейдлин М.Г., Гаркунов Д.Н., Гавзе А.Л., Легкодух А.М. Влияние фазового состава на антифрикционные свойства титановых сплавов при трении со смазкой. //В сб.:Исследование водородного износа. М., «Наука».,1977, с. 67-71.

- Иванов Г.П. Технология электроискрового упрочнения  инструментов и деталей машин. М.: Машгиз, 1961. 303 с.

- Самсонов Г.В., Верхотуров А.Д., Бовкун Г.А., Сычев В.С. Электроискровое легирование металлических поверхностей. Киев: Наукова думка, 1976. 220 с.

- Гитлевич А.Е., Михайлов В.В., Парканский Н.Я., Ревуцкий В.М. Электроискровое легирование металлических поверхностей. Кишинев: Штиинца, 1985. 196 с.

- Иванов В.И., Бурумкулов Ф.Х. Состояние и развитие электроискровых технологий и оборудования в России и за рубежом. // Труды ГОСНИТИ, 2012, т.109, часть 2, с.127-139.

- Гавзе А.Л., Легкодух А.М., Фрейдлин М.Г., Бродская Р.М. Структурные особенности слоёв, полученных при электроискровом легировании титановых сплавов.// Электронная обработка материалов, №2, 1986 г., с 26-28.