УДК 548

Кристаллы для оптических фильтров УФ диапазона

Маноменова В.Л., к. х. н., Руднева Е.Б., к. ф.-м. н., Волошин А.Э., д. ф.-м. н.

manomenova.vera@mail.ru

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова Российской академии наук (ИК РАН)

Аннотация:

С целью создания новых кристаллических материалов для высокоэффективных оптических УФ фильтров впервые были определены условия, позволяющие выращивать кристаллы Rb2Ni(SO4)26H2O, Cs2Ni(SO4)26H2O, K2Co(SO4)26H2O хорошего структурного совершенства и впервые получены крупные монокристаллы этих соединений. Разработаны собственные методики роста известных ранее кристаллов α-NiSO46H2O, K2Ni(SO4)26H2O и (NH4)2Ni(SO4)26H2O.

Спектральные характеристики выращенных кристаллов α-NiSO46H2O, Me2Ni(SO4)26H2O (Me  NH4, K, Rb, Cs) и K2Co(SO4)26H2O позволяют успешно использовать их в качестве материалов для оптических фильтров УФ диапазона. Результаты термоаналитических исследований полученных кристаллов показали, что наибольшей термической устойчивостью обладают кристаллы Rb2Ni(SO4)26H2O и Cs2Ni(SO4)26H2O.

Выбраны оптимальные материалы для оптических фильтров УФ диапазона. Подобраны условия выращивания кристаллов α-NSH, CNSH и KCSH с размерами не менее 9511540 мм3 и максимальным пропусканием в интервале длин волн 240÷280 нм не ниже 0,85 см-1. Разработаны две модели солнечно-слепых объективов, на базе которых в ЗАО «НТЦ «Реагент» создан многофункциональный УФ детектор «Корона».

Ключевые слова:

рост кристаллов, солнечно-слепая технология

Abstract:

The crystal materials based on simple and complex sulphates of transition metals were created. They show high transmition in the 240÷290 nm band and low one in the visible band and have elevated thermal stability. They used as high performance UV optical filters in devices based on solar blind technology.

Keywords:

Crystal growth, solar blind technology

Введение.

Важной особенностью спектрального диапазона длин волн 200÷300 нм является то, что излучение Солнца в этой области практически полностью поглощается озоновым слоем Земли. Поэтому использование данной «солнечно-слепой» области спектра (при подавлении излучения в других диапазонах видимой и УФ областей) дает уникальную возможность создания нового класса высокочувствительных приборов дистанционного анализа и диагностики за счет практически нулевого уровня фоновых шумовых помех. Это позволяет достигать чрезвычайно высоких значений коэффициента усиления, обеспечивая исключительную чувствительность регистрирующей аппаратуры. Данная технология, получившая название солнечно-слепой, в настоящий момент интенсивно развивается в мире (главным образом в США, Израиле, ЮАР и Великобритании).

Типичными объектами наблюдения приборов солнечно-слепой технологии являются электрический разряд и пламя, поскольку именно они имеют заметную составляющую излучения в интервале 250÷280 нм. Этим определяется и круг применений приборов: они используются для дистанционной инспекции линий электропередачи, экологического мониторинга земных и водных пространств, анализа загрязнений углеводородного сырья, диагностики онкологических заболеваний, в системах защиты техники и опасных производств от террористических атак и др.

Принципиально необходимым элементом таких устройств является эффективный зонный фильтр, прозрачный в области 200÷300 нм и непрозрачный в других диапазонах. Ранее в качестве УФ фильтров наиболее часто использовались фильтры на основе стекол. К недостаткам этих фильтров относится пропускание на длинах волн от 300 до 500 нм и от 700 до 1500 нм, а также размытые края полос пропускания, что существенно снижает их эффективность при применении в приборах солнечно-слепой технологии.

В настоящее время основными материалами для солнечно-слепых фильтров являются кристаллы -NiSO46H2O, K2Ni(SO4)26H2O и (NH4)2Ni(SO4)26H2O, запатентованные в США и КНР. Спектральные характеристики этих кристаллов близки, так как обусловлены, главным образом, свойствами комплекса [Ni·6H2O]2+. При этом, однако, температура начала разложения (дегидратации) этих кристаллов не превышает +100 C, поэтому повышение термической устойчивости материалов для солнечно-слепых фильтров имеет особую важность.

Основанием для начала данной работы явилась необходимость создания элементной базы для отечественных приборов солнечно-слепой технологии. Целью работы являлось создание кристаллических материалов на основе простых и сложных сульфатов переходных металлов с высоким коэффициентом пропускания в интервале длин волн 240÷290 нм и низким в видимой области спектра, в том числе обладающих повышенной термической устойчивостью, для высокоэффективных оптических фильтров УФ диапазона.

Методики исследований. В работе рост кристаллов из низкотемпературных водных растворов осуществлялся методами снижения температуры раствора и изотермического испарения растворителя в кристаллизационных установках, разработанных в СКБ ИКАН.

Термоаналитические исследования образцов проводились с использованием Синхронного термоаналитического комплекса STA 449F1 Jupiterв Pt/Rh тиглях при атмосферном давлении в токе аргона со скоростями нагрева 0,12, 1,0 и 5,0 K/мин.

Рентгеноструктурный анализ выращенных монокристаллов выполнялся с помощью дифрактометров ENRAF-NONIUSCAD-4F с точечным детектором (монохроматическое излучение MoKα, кристалл-монохроматор – графит) и Xcalibur S производства фирмы Oxford Difffraction (MoKα-излучение), оборудованного двумерным CCD-детектором. Массивы интенсивностей дифракционных отражений, полученные на дифрактометре, были обработаны программой Cris Alis Pro и подготовлены для дальнейшего расчета в программах Jana 2000 и Jana 2006.

Исследования химического состава кристаллических образцов проводились на масс-спектрометре JMS-01-BM2 с двойной фокусировкой электрическим и магнитным полями, в качестве детектора использовались фотопластинки ILFORD Q-Plate.

Исследования реальной структуры кристаллов проводились методом однокристальной проекционной рентгеновской топографии по Лангу с использованием двукристального топографического спектрометра (ДТС) производства СКБ ИКАН.

Для исследования спектральных характеристик образцов в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра использовались автоматические двулучевые спектрофотометры Cary 300 UV-Vis и Cary 5000 UV-Vis-NIR.

Экспериментальная часть. До начала наших исследований наилучшими зонными фильтрами для солнечно-слепой области спектра считались кристалл гексагидрата сульфата никеля –α-NiSO4·6H2O (α-NSH), а также некоторые его производные: двойные сульфаты аммония-никеля – (NH4)2Ni(SO4)2·6H2O (ANSH) и калия-никеля – K2Ni(SO4)2·6H2O (KNSH) [1-3]. Эти кристаллы имеют сходные спектры пропускания в диапазоне 200-1200 нм, которые характеризуются высоким (до 0,9 см-1) коэффициентом пропускания в области 220-300 нм, средним по интенсивности (порядка 0,4 см-1) пиком пропускания в районе 500 нм и слабым (менее 0,1 см-1) пиком в районе 800 нм. Преимуществами кристаллов двойных сульфатов никеля-калия и никеля-аммония перед кристаллом сульфата никеля являются их большая термическая устойчивость, меньшая хрупкость и менее выраженная спайность, что облегчает их обработку и повышает надежность приборов. К недостаткам двойных сульфатов следует отнести их малую растворимость в воде и, как следствие, медленную скорость роста, и сравнительно высокую дефектность кристаллов.

Эффективность пропускания кристаллов α-NSH в УФобласти в диапазоне 200-280 нм превышает 0,80 см-1. Однако у фильтров на основе сульфата никеля имеется ряд недостатков: низкая термостабильность (температура начала дегидратации Tdeg+73 C), высокие гигроскопичность и спайность этих кристаллов существенно ограничивают возможности их использования; кроме того α-NSH имеет паразитические пики в области 500 и 850 нм, которые необходимо подавлять.

В ходе работы были определены условия кристаллизации соединений α-NiSO46H2O, Me2Ni(SO4)26H2O (MeNH4, K, Rb, Cs) и K2Co(SO4)26H2O на основе анализа фазовых диаграмм, измерений температурных зависимостей растворимости и плотности растворов, изучения влияния пересыщения, pH растворов и содержания примесей на структурное совершенство кристаллов. Используя полученные результаты, была разработана методика скоростного (до 8 мм/сут) выращивания кристаллов α-NSH [4], а также – лабораторные методики выращивания кристаллов (NH4)2Ni(SO4)2·6H2O и K2Ni(SO4)2·6H2O. В результате были получены монокристаллы ANSH и KNSH высокого оптического качества, пригодные для изготовления оптических элементов размером до 50×50×30 мм.

Впервые были выращены монокристаллы сульфата рубидия-никеля–Rb2Ni(SO4)26H2O (RNSH) и цезия-никеля – Cs2Ni(SO4)26H2O (CNSH) хорошего структурного совершенства с высоким коэффициентом оптического пропускания в солнечно-слепой области спектра размером до 403030 мм (Rb2Ni(SO4)2∙6H2O) и 506016 мм (Cs2Ni(SO4)2∙6H2O) [5, 6].

Была уточнена структура кристаллов RNSH и CNSH, а также определена термическая устойчивость этих кристаллов.

Ввиду близости свойств атомов Ni и Co, также были выращены и впервые исследованы оптические свойства кристалла K2Co(SO4)2∙6H2O (KCSH).

Фотографии выращенных кристаллов представлены на рисунке 1. Их спектры пропускания в интервале длин волн 200-1000 нм даны на рисунке 2; для кристалла Cs2Ni(SO4)26H2O спектральные характеристики были получены впервые.

В диапазоне 200÷1200 нм спектральные характеристики исследованных никелевых сульфатов α-NiSO4∙6H2O и MeI2Ni(SO4)26H2O (MeINH4, K, Rb, Cs) имеют общий вид, обусловленный наличием в структуре этих кристаллов шестиводного никелевого комплекса. Для них характерны три области прозрачности: в ультрафиолетовой, видимой и ближней ИК областях спектра. Частотные диапазоны пропускания и положения максимумов у всех исследованных кристаллов близки. Также близки значения интенсивностей пиков пропускания в области ближнего ультрафиолета, при этом в видимой области кристалл α-NSH обладает минимальным пропусканием.

Кристалл K2Co(SO4)2·6H2O в интервале длин волн 200÷1200 нм также обладает полосчатым спектром и пригоден для изготовления солнечно-слепых фильтров: максимальное пропускание образцов KCSH в УФ области не уступает кристаллам сульфатов никелевого семейства [7].

Исследование спектральных характеристик кристаллов в интервале длин волн 1200÷3000 нм показало, что единственным кристаллом, непрозрачным в данном диапазоне, является α-NSH.

Характер спектров пропускания позволяет использовать все исследованные кристаллы в качестве фильтров в УФ области спектра. Лучшими оптическими свойствами обладает кристалл α-NSH, имеющий самое высокое пропускание в УФ области и низкое – в видимой и ближней ИК областях.

Рисунок 1 Внешний вид выращенных кристаллов сульфатов никеля и кобальта

Рисунок 2 Оптические спектры пропускания выращенных кристаллов сульфатов никеля и кобальта, толщина образцов – 10 мм

В результате проведенных термоаналитических исследований было обнаружено, что кристаллы α-NSH и KCSH заметно уступают кристаллам никелевого ряда двойных солей в термостабильности, при этом самой высокой термической устойчивостью обладают кристаллы CNSH и RNSH (таблица 1), что очень важно для повышения надежности и стабильности работы аппаратуры.

Таблица 1

Значения температуры дегидратации (Тdeg)монокристаллических образцов, скорость нагрева – 5,0 K/мин

| Кристалл | α-NSH | KNSH | ANSH | RNSH | CNSH | KCSH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тdeg, С | +79 | +100 | +97 | +109 | +107 | +86 |

Для разработки технологий необходимо было выбрать оптимальные для дальнейшего применения кристаллы. По совокупности критериев оптических свойств, термической устойчивости и технологичности в качестве перспективных материалов УФ фильтров были выбраны кристаллы α-NSH, CNSH и KCSH.

При разработке технологий выращивания кристаллов были проведены исследования: дефектной структуры кристаллов α-NSH, CNSH и KCSH, вхождения примесей, влияния pH раствора, ориентации затравки, подбирались режимы перемешивания растворов. Ввиду высокой вязкости растворов α-NSH, возникла необходимость в разработке особой методики их фильтрации при подготовке кристаллизаций.

Разработанные технологии выращивания кристаллов α-NSH, CNSH и KCSH позволяют достигать значения нормальных скоростей роста граней до 3,4 мм/сут, 2,8 мм/сут и 1,0 мм/сут соответственно. С их применением получены монокристаллы: α-NiSO46H2O размерами до 14014090 мм3; Cs2Ni(SO4)26H2O размерами до 12014055 мм3; K2Co(SO4)26H2O размерами до 9511540 мм3. Технология роста кристалла Cs2Ni(SO4)26H2O была запатентована [8].

Рентгено-топографические исследования показали, что выращенные кристаллы Me2Ni(SO4)26H2O (MeK, Rb, Cs) и K2Co(SO4)26H2O, обладают высоким структурным совершенством: отсутствуют блоки и двойники; плотность ростовых дислокаций не превышает 102 см-2, отсутствуют проявления зонарной неоднородности.

С целью совершенствования оптических свойств материалов проведены исследования по получению эпитаксиальных композиций KCSH/KNSH и смешанных кристаллов KCNSH. Впервые были выращены образцы таких кристаллов и измерены их оптические свойства [9, 10].

Такие материалы имеют существенно меньшее паразитное пропускание в оптическом диапазоне по сравнению с индивидуальными кристаллами. Однако их недостатком является высокая хрупкость, что на данном этапе не позволяет использовать их в качестве материала для оптических фильтров. Тем не менее, данная разработка является уникальной в мировой практике, и в перспективе ожидается достижение практически значимых результатов.

Для подбора режимов полировки и сравнительной оценки свойств была измерена микротвердость некоторых из разработанных нами кристаллов: α-NSH, ANSH, CNSH [11, 12]. Твердость кристалла α-NSH существенно ниже, а CNSH – заметно выше, чем у широкоизвестного кристалла KDP. Это потребовало разработки новых технологий полировки, индивидуальных для каждого кристалла. Подбирались абразивные материалы, полировочные растворы, время выполнения операций. В результате были разработаны технологии абразивной оптической полировки для всех выбранных к производству кристаллов. Был организован участок оптической обработки кристаллов сульфатов, способный производить оптические фильтры размером до 40×40 мм3 в количествах до 1000 штук в год. В настоящее время в России технологией полировки таких кристаллов обладает только ИК РАН.

Необходимым условием обеспечения высокой чувствительности аппаратуры является обеспечение максимально возможного соотношения сигнал-шум. Это потребовало разработки ряда мер по подавлению паразитного входящего излучения, а также рассеянного в пределах оптической системы прибора.

Поскольку ключевым элементом подобных приборов является объектив, содержащий УФ фильтр, В ИК РАН совместно с ЗАО «НТЦ «Реагент» были разработаны два солнечно-слепых объектива [13, 14].

Первый объектив использует в качестве оптического фильтра кристалл α-NSH или CNSH [13]. Данная конструкция обеспечивает широкую фильтрацию до 10-16.

Позднее был создан солнечно-слепой объектив на основе двух кристаллических фильтров, в котором существенно улучшено подавление фонового излучения [14]. Первый фильтр – кристалл α-NSH или CNSH, a второй – кристалл KCSH. Комбинация двух фильтров позволяет обеспечить полную фильтрацию излучения в диапазоне спектра от 0,32 мкм до 1,00 мкм и на порядок снизить уровень фонового излучения, что позволило создать и внедрить в производство монофотонный УФ детектор «Корона» с уникальными эксплуатационными характеристиками, не имеющими аналогов в мире.

УФ детектор «Корона» может эффективно использоваться для дистанционной диагностики ЛЭП, дистанционной диагностики очагов пожаров, в системах защиты военной техники от реактивных снарядов и ракет.

Система мониторинга на базе монофотонных фотоприемников УФ диапазона позволяет провести визуализацию предаварийного состояния оборудования и дистанционную регистрацию утечки тока, включая анализ временной пульсации тока. Аппаратура способна работать в дневное время в условиях наличия солнечной радиации. Фильтрация фоновых излучений позволяет без помех регистрировать участки утечки тока. Аппаратура полностью замещает импортные аналоги и по большинству параметров превосходит их при существенно меньшей стоимости. Более того, качественно новые возможности УФ детектора «Корона», связанные с его высокими чувствительностью и временным разрешением, позволяют реализовать новые подходы к диагностике промышленных объектов (таблица 2).

Таблица 2

Сравнение характеристик УФ детектора «Корона» и аналогов

| Наименование параметра | Характеристики приборов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Филин-6М» | DayCor II | CoroCAM IV | «Корона» |
| Производитель | ЦНЭТ (Россия) | OFIL (Израиль) | CSIR (ЮАР) | Реагент (Россия) |
| Коэффициент шумоподавления | нет данных | 10-10 | 10-10 | 10-18 |
| Коэффициент усиления яркости света, не менее | 20000 | нет данных | нет данных | 106 |
| Минимальное время накопления, с | Аналоговая система | 0,02 | 0,02 | 10-6 |
| Максимальное время накопления, с | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 18000 |
| Масса, кг | 2 | 5,5 | 3 | 3 |

Выводы:

# - на основании проведенных исследований комплексом физико-химических методов: определены условия выращивания кристаллов Rb2Ni(SO4)26H2O, Cs2Ni(SO4)26H2O и K2Co(SO4)26H2O и впервые получены монокристаллы этих соединений оптического качества с размерами более 253020 мм3; усовершенствованы методики выращивания описанных в литературе кристаллов α-NiSO46H2O, K2Ni(SO4)26H2O и (NH4)2Ni(SO4)26H2O и получены кристаллы размерами свыше 607045 мм3 с коэффициентом пропускания до 0,89 см-1 в солнечно-слепой области спектра;

- на основании проведенных рентгенотопографических исследований установлены общие особенности реальной структуры кристаллов Me2Ni(SO4)26H2O (MeK, Rb, Cs) и K2Co(SO4)26H2O: отсутствие блоков и двойников, низкая (~ 102 см-2) плотность дислокаций, слабая зонарная неоднородность;

- впервые изучена термическая устойчивость монокристаллов Rb2Ni(SO4)26H2O, Cs2Ni(SO4)26H2O, K2Co(SO4)26H2O. Установлена относительная термическая устойчивость кристаллов α-NiSO46H2O, Me2Ni(SO4)2∙6H2O и K2Co(SO4)26H2O. Показано, что наибольшей термической устойчивостью обладают кристаллы Rb2Ni(SO4)26H2O и Cs2Ni(SO4)26H2O;

- изучены оптические спектры пропускания кристаллов α-NiSO46H2O, Me2Ni(SO4)26H2O (Me  NH4, K, Rb, Cs) и K2Co(SO4)26H2O в интервале 200÷3000 нм, причем для кристаллов Cs2Ni(SO4)26H2O и K2Co(SO4)26H2O  впервые. Установлено, что все исследованные кристаллы имеют высокое пропускание в солнечно-слепой области спектра и могут использоваться в качестве материалов для оптических фильтров УФ диапазона;

# - разработаны технологии выращивания кристаллов:

- α-NiSO46H2O со скоростью роста граней до 3,4 мм/сут, размерами до 14014090 мм3; Cs2Ni(SO4)26H2O со скоростью роста граней до 2,8 мм/сут, размерами до 12014055 мм3; K2Co(SO4)26H2O со скоростью роста граней до 1,0 мм/сут, размерами до 9511540 мм3;

- на основе оптических фильтров из кристаллов сульфатов переходных металлов разработаны и запатентованы две модели солнечно-слепого объектива на основе кристаллов α-NiSO46H2O, Cs2Ni(SO4)26H2O и K2Co(SO4)26H2O;

- разработанные кристаллы для оптических фильтров УФ диапазона и солнечно-слепые объективы на их основе внедрены в производство УФ детектора «Корона» в ЗАО НТЦ «Реагент».

Литература

- Youping H., Genbo S., Xianchun Y., Zhengdong L. Growth of α-nickel sulfate hexahydrate for ultraviolet filters. // J. Crys. Growth. 1996. V. 169. P. 193-195.

- Youping H., Jianrong C., Genbo S., Zhuang X., Guohui L. Growth of potassium nickel sulfate hexahydrate (KNSH) crystal and its characterization. // J. of Cryst. Growth. 2001. V. 233. P. 809-812.

- Genbo S., Zhuang X., Youping H., Zhengdong L. Ammonium nickel sulfate hexahydrate crystal: a new ultraviolet light filter. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2002. V. 35. P. 2652-2655.

- Маноменова В.Л., Руднева Е.Б., Волошин А.Э., Соболева Л.В. и др. Выращивание кристаллов -NiSO46H2O скоростным методом. // Кристаллография. 2005.Т. 50. С. 937-942.

- Руднева Е.Б., Маноменова В.Л., Малахова Л.Ф., Волошин А.Э., Смирнова Т.Н. Кристалл Cs2Ni(SO4)2·6H2O (CNSH): выращивание и некоторые свойства. // Кристаллография. 2006.Т. 51. С. 372-375.

- Маноменова В.Л., Руднева Е.Б., Малахова Л.Ф., Фурманова Н.Г., Волошин А.Э., Смирнова Т.Н. Выращивание и некоторые свойства кристалла Rb2Ni(SO4)2·6H2O (RNSH). // Кристаллография. 2007.Т. 52. С. 949-954.

- Дятлова Н.А., Маноменова В.Л., Руднева Е.Б., Гребенев В.В., Волошин А.Э. Оценка влияния некоторых условий выращивания кристаллов K2Co(SO4)2·6H2O на их функциональные свойства // Кристаллография. 2013. Т. 58. № 5. С. 737.

- Волошин А.Э., Руднева Е.Б., Маноменова В.Л., Родионов И.Д., Родионов А.И. Монокристалл гексагидрата сульфата цезия-никеля, способ его выращивания и применения в качестве фильтра ультрафиолетового излучения. Патент на изобретение RU 2357020 от 01.09.2006 г.

- Григорьева М.С., Волошин А.Э., Руднева Е.Б., Маноменова В.Л., Хаханов С.Н., Шкловер В.Я. Изучение механизмов образования дефектов в бикристаллических композициях K2Ni(SO4)26H2O/K2Co(SO4)26H2O, полученных из водных растворов.// Кристаллография. 2009. Т.54. В. 4. С.679-687.

- Васильева Н.А., Григорьева М.С., Гребенев В.В., Волошин А.Э. Выращивание  и некоторые свойства смешанных кристаллов K2(NixCo(1-x)(SO4)2·6H2O // Кристаллография. 2013. Т. 58. № 4. С. 630.

- Сизова Н.Л., Маноменова В.Л., Руднева Е.Б., Волошин А.Э. Анизотропия микротвердости и разрушения кристалла (NH4)2Ni(SO4)2·6H2O (ANSH) // Кристаллография. 2007. Т.52. С.915.

- Сизова Н.Л., Волошин А.Э., Маноменова В.Л., Руднева Е.Б., Ломов А.А. Анизотропия микротвердости и разрушения кристалла Cs2Ni(SO4)2·6H2O. // Кристаллография. 2012. Т. 57. С. 466-470.

- Волошин А.Э., Руднева Е.Б., Маноменова В.Л., Родионов И.Д., Родионов А.И. Солнечно-слепой объектив. // Патент на изобретение RU 2417388 от 24.11.2006 г.

- Волошин А.Э., Руднева Е.Б., Маноменова В.Л., Родионов И.Д., Родионов А.И. Солнечно-слепой объектив. Патент на полезную модель RU 92206 от 21.10.2009 г.