Ресурсосберегающая технология лазерной сварки высокопрочных сталей

Алешкин А.Н., Левшаков В.М.,к.т.н., Стешенкова Н.А., 
Цибульский И.А.,к.т.н., Афанасьев Н.А.

АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»

Актуальной задачей, стоящей перед специалистами судостроительной отрасли в последние годы, является разработка отечественных образцов технологического оборудования и высокоэффективных технологий изготовления и ремонта корпусных конструкций, с целью комплексного переоснащения производств судостроительных предприятий РФ, осуществляемого в рамках реализации программы импрортозамещения.

Основной технологией судокорпусного производства является сварка, однако существующие сварочные технологии (многопроходная ручная и автоматизированная дуговая сварка в среде защитного газа либо под флюсом), применяемые на судостроительных предприятиях для изготовления крупногабаритных и ответственных конструкций из высокопрочных сталей, не позволяют достичь механических характеристик металла сварного шва и околошовной зоны, сравнимых с параметрами основного металла. Требуемые характеристики достигаются за счет увеличения объема наплавленного металла - создания усиления сварного шва, что приводит к большому расходу сварочных материалов и высоким энергозатратам.

Кроме того, металлоконструкции, изготовленные с применением традиционных технологий, отличаются высоким уровнем сварочных деформаций, в связи с этим около 25% трудоемкости постройки корпуса занимают операции правки. Снижение материалоемкости и трудоемкости сварочных работ играет особую роль при изготовлении морской техники из высокопрочных сталей, в частности при изготовлении прочного корпуса (ПК) подводных лодок (ПЛ). В настоящее время данная технология реализуется автоматами типа «Вертикаль-С» и «Вертикаль-Н», которыми осуществляется сначала сварка в щелевую разделку конструкции, затем наплавочной головкой производится формирование усиления на внешних сторонах сварного соединения, с применением многопроходной сварки (рис. 1).

Рисунок 1 – Макрошлиф поперечного сечения сварного шва выполненного дуговой многопроходной сваркой

Скорость формирования сварного соединения толщиной 100 мм составляет 0,0025 м/мин. В связи с очень низкой производительностью существующей технологии и ряда вышеуказанных недостатков была поставлена задача разработки высокопроизводительной технологии сварки ответственных конструкций из высокопрочных сталей толщиной свыше 
40 мм для обеспечения повышение качества, повышения производительности процесса, получения прочностных характеристик зоны сварного соединения на уровне основного металла, оптимизации расхода сварочных материалов и автоматизации процесса.

Решением поставленной задачи может стать применение технологии гибридной лазерно-дуговой сварки (ЛДС). По сравнению с традиционными дуговыми способами, преимуществами ЛДС являются более высокая скорость процесса, высокое качество сварного шва, минимальная зона термического влияния, невысокий расход сварочных материалов и небольшие термические деформации, которые существенно сокращаются благодаря низким значениям погонной энергии процесса (в несколько раз меньше, чем при сварке традиционными дуговыми способами).

В силу специфики сборочных операций при изготовлении ПК ПЛ, сварка может производиться только в вертикальном положении. Сварка горизонтальным лучом лазера добавляет ряд технологических вопросов, таких как: выбор направления сварки (на спуск или на подъем), удержание жидкой сварочной ванны от выливания, возможность ведения стыковой сварки без скоса кромок при обеспечении легирования металла шва за счет присадочного материала и др. Одной из причин, ограничивающих толщину свариваемых листов при стыковой сварке на весу за один проход, является вес жидкого металла сварочной ванны, который уже не компенсируется поверхностным натяжением. В этом случае металл стекает, что, как правило, приводит к образованию периодически повторяющихся капель с обратной  стороны конструкции и неудовлетворительному формированию шва с лицевой стороны. Исключение образования такого дефекта, обусловленного количеством жидкого металла в сварочной ванне, может быть достигнуто за счет его минимизации, что реально достигается при повышенных скоростях сварки. Так при сквозном проплавлении металла толщиной около 14 мм для избегания каплеобразования скорость сварки должна быть не ниже 
1,8 м/мин [1]. При скоростях ниже 1,0 м/мин жидкий металл выливается из сварочной ванны, что делает невозможной сварку без дополнительных приспособлений. Поэтому дальнейшие эксперименты по исследованию проплавляющей способности лазерно-дугового источника проводились при скорости сварки, обеспечивающей сохранение металла в зоне плавления.

В ходе экспериментов по сварке на спуск и на подъем (рис. 2) отмечено, что положение дугового источника существенно влияет на процесс формирования сварного шва.

а			         б

Рисунок 2 – Кадры высокоскроростной съемки сварочной ванны:

а – ЛДС на спуск, б – ЛДС на подъем

Удовлетворительное формирование сварного шва наблюдается в том случае, когда силовое воздействие дуги направлено против действия силы тяжести. При сварке на подъем образуется неровный валик, происходит выливание металла из ванны. При сварке на спуск сварной шов имеет правильную форму.

Основываясь на полученных результатах исследования, за базовую схему было решено принять ту, при которой впереди идет дуга, образующая неглубокую ванну, лазерный луч, следуя за дугой, расплавляет кромки и способствует проникновению металла в зазор, формируя узкий и глубокий сварной шов.

При сварке конструкций толщиной от 20 мм и выше, в дополнение к высокой  скорости процесса, важную роль начинает играть величина зазора между свариваемыми кромками. Так в ходе экспериментальных исследований была определена оптимальная величина зазора для толщин свыше 20 мм, которая лежит в диапазоне от 1,2 до 1,6 мм. При меньших значениях наблюдается стекание жидкого металла с лицевой стороны, при полном отсутствии формирования шва с обратной.

На рисунке 3 представлена фотография макроструктуры сварного шва, выполненного ЛДС горизонтальным лучом на спуск на высокопрочной стали толщиной 20 мм, сварка производилась встык, без разделки кромок, с зазором 1,3 мм между свариваемыми кромками.

Рисунок 3 – Макроструктура поперечного сечения сварного шва Pл = 15 кВт, 
U = 29,4 B, I = 372 A, Vсв = 1,7 м/мин, Vп.п. = 11 м/мин.

Рисунок 4 – Автомат ЛДС

Для апробации технологии гибридной ЛДС применительно к изготовлению реальных корпусных конструкций АО «ЦТСС» был разработан и изготовлен Автомат для гибридной лазерно-дуговой вертикальной сварки (рис. 4), позволяющий осуществлять сварку конструкций высотой до 3,2 м и толщиной свыше 40 мм. Новаторское техническое решение, заложенное в конструкции автомата, защищено патентом РФ №151703 от 19.03.2015 г.

На автомате для вертикальной гибридной сварки был проведен комплекс работ по отработке технологии сварки корпусных конструкций из высокопрочной стали толщиной 48 мм с Х-образной разделкой кромок (рис. 5а). Величина притупления составляла 24 мм, угол разделки от 15˚ до 20˚.

а				        б

Рисунок 5 – внешний вид образца (а) и макроструктура поперечного сечения сварного шва (б) Рл= 16 кВт, U= 31,7 В, I= 416 А, Vсв= 1,2 м/мин, Vп.п.= 15,4 м/мин.

Сварка притупления осуществлялась гибридной лазерно-дуговой сваркой за один проход. Все сварные соединения имели сквозные проплавления без видимых дефектов (рис. 5б) и были подвергнуты комплексу механических испытаний. В результате испытаний на статическое растяжение все образцы разорвались по металлу шва при значениях предела прочности выше 985 МПа (рис. 6а)

а				        б

Рисунок 6 – Образцы из высокопрочной стали после механических испытаний:

а – испытание на статическое растяжение, б – измерение микротвердости

Средняя ударная вязкость образцов с надрезами, прошедших испытания на ударный изгиб при температуре +20°С, находится в диапазоне 180-220 Дж/см2. Твердость по Виккерсу HV5 образцов в точках по линии сплавления и в зоне термического влияния на 5-10% превышала значения твердости на основном металле (рис. 6б). Полученные результаты испытаний образцов  подтверждают их высокие прочностные характеристики, что доказывает эффективность предлагаемой технологии гибридной сварки применительно к изготовлению конструкций из высокопрочных сталей.

Применение технологии ЛДС при изготовлении ПК ПЛ, за счет перехода к использованию узкой Х-образной разделки и, как следствие,  уменьшения количества присадочного материала, достигается снижение материалоемкости более чем в 2,5 раза, по сравнению с традиционными технологиями сварки.

Несмотря на то, что гибридная лазерно-дуговая сварка является сложным многопараметрическим процессом, и ее реализация на промышленном уровне связана с определенными техническими сложностями, а также существенными капитальными вложениями,  результаты выполненных работ доказали ее актуальность для судостроительной отрасли.

Литература

- В.К. Букато Н.А. Носырев, Н.А. Афанасьев, А.Г. Жмуренков Гибридная лазерно-дуговая сварка большой толщины, сборник трудов XIII молодежной научно-технической конференции, с 418-426