УДК 669.295

Роль EBSD-анализа в создании материалов со специальными свойствами

Леонов В.П., д.т.н., Козлова И.Р., Петров С.Н., к.т.н., Пташник А.В.

mail@crism.ru

ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» ГНЦ РФ, г. Санкт-Петербург

Аннотация

Исследовано влияние полученных методом EBSD ориентационных характеристик структурных составляющих образцов из титановых сплавов с различными типами структуры на особенности механизма деформации, определяющие свойства поликристаллического материала

Ключевые слова:

титановые сплавы, структура, свойства, EBSD-анализ

Abstract:

It is studied the influence of orientation characteristics making by EBSD-method of titanium alloys specimens with various structure types on deformation mechanism, which determines the properties of polycrystalline material

Ke words:

titanium alloys, structure, properties, EBSD-analysis

Введение

Современные отрасли судостроения, машиностроения и атомной энергетики предъявляют высокие требования к качеству полуфабрикатов и деталей, в первую очередь к физико-механическим и эксплуатационным свойствам. В общем, свойства в определенной степени зависят от структуры. Для титановых сплавов практически все их физико-механические свойства являются структурно-чувствительными, т.е. напрямую зависят от их структурного состояния, при этом титановые сплавы, особенно двухфазные, имеют широкий спектр различных структур [1]. В связи с этим параметр структуры является одним из важнейших критериев качества титановых материалов и при разработке или выборе титанового сплава с определенными свойствами весьма актуально учитывать структурный фактор.

В целом информация о зеренной структуре поликристаллического материала включает в себя как морфологию отдельных структурных элементов, так и оценку их кристаллогеометрических параметров. Появление метода автоматического анализа картин дифракции обратно рассеянных электронов (метода EBSD) открыло новые возможности исследования структуры [2-4]. Суть метода заключается в изучении пространственного распределения локальных ориентировок отдельных кристаллитов. Таким образом, EBSD-анализ позволяет исследовать связь структуры со свойствами поликристалла за счет получения обширной информации о кристаллографической ориентации структурных элементов, что весьма актуально при изучении пластической деформации, фазовых превращений, рекристаллизации, механизмов деформации и разрушения. Преимущество метода заключается в большой статистической выборке результатов, поскольку многие характеристики структуры имеют статистическую природу, а также в возможности исследования ориентировок по длине границ и получения массива разнообразной информации в результате одного сканирования [4]. Такая ориентационная микроскопия позволяет более детальное выявление границ зерен и субзерен и, соответственно, измерение такой важной характеристики зеренной структуры как разориентировка на границах соседних кристаллитов (спектр разориентировок границ зерен - СРГЗ).

Многообразие типов структур титановых сплавов обусловлено многообразием физических процессов, участвующих в формировании структуры в процессе деформации. Поэтому классификация структур титановых сплавов основана на определенном физическом принципе, а именно - на состоянии первичной альфа-фазы, обусловленном условиями ее формирования. В структуре титановых сплавов первичная альфа-фаза может присутствовать как в деформированном состоянии, т.е. ее формирование происходит в процессе деформации с образованием глобулей, так и в недеформированном состоянии, здесь ее формирование происходит в процессе полиморфного превращения с получением закономерно пластинчатой морфологии [5]. Таким образом, предельными типами структур титановых сплавов являются пластинчатая - исходная, не подвергшаяся деформации альфа-фаза и глобулярная – деформированная и полностью рекристаллизованная альфа-фаза (рис.1).

| а) глобулярная | б) пластинчатая |
| --- | --- |

Рис.1 – Предельные типы структур титановых сплавов

Именно эти типы структуры определяют диапазон изменения механических свойств, при этом их влияние на свойства противоположно. В основном разная чувствительность свойств к типу структуры определяется особенностями протекающих процессов деформации и разрушения. В данной работе исследованы полученные методом EBSD ориентационные характеристики различных элементов глобулярных и пластинчатых структур титановых сплавов, показано, что их различие приводит к различным особенностям механизма деформации и, в конечном счете, к различию в свойствах материала.

Материалы и методика исследования

Материал для исследования - однофазные и двухфазные титановые сплавы, имеющие противоположные типы структуры:

Глобулярная структура - однофазный сплав – образец 1

двухфазный сплав – образец 2

Пластинчатая структура - однофазный сплав – образец 3

двухфазные сплавы – образцы 4, 5

Бимодальная структура – двухфазный сплав – образец 6

Исследование зеренной структуры титановых сплавов проводили методами оптической и ориентационной микроскопии. Металлографические исследования проводили с помощью светового металлографического микроскопа «UNIMETSERIESMR», оснащенного цифровой камерой EPSON 3100Z. Микрошлифы вырезаны в поперечном направлении, структура металла выявлена травлением в растворе плавиковой кислоты. Исследования методом EBSD проведены с помощью растрового двулучевого электронно-ионного микроскопа Quanta 200 3DFEG, укомплектованным высокоразрешающей камерой Hikary. Суть метода заключается в получении для каждой анализируемой точки дифракционной картины обратного рассеяния электронов, автоматическое индицирование которой задает тип и ориентацию кристаллической решетки каждого микрообъема. Анализ проводили на гладко полированной поверхности микрошлифов автоматическим сканированием «от точки к точке», т.е. ориентировка кристаллитов определяется дискретно в определенных точках, задаваемых сеткой и шагом сканирования. Корректный шаг сканирования, исходя из анализа металлографических изображений, назначен 0,15-0,2 мкм. Полученные данные обрабатывали в различных режимах с помощью программного пакета TSL OIManalysis 5.

Экспериментальная часть

Обработка массива EBSD-данных в режиме IQ представлена в виде карты распределения коэффициента качества дифракционных картин, являющейся функцией степени кристалличности. Границы выделены черным цветом - здесь отсутствует дифракция электронов в связи с сильной искаженностью решетки. Для получения ориентационной информации полученный массив данных обрабатывали в режиме IPF – картирование ориентировок отдельных кристаллитов и режиме grains and boundaries–картирование структурных элементов и границ. Ориентационные карты цветокодированны в соответствии со стандартным стереографическим треугольником, образуемого тремя главными направлениями на стандартной проекции кристалла, построенным для альфа-титана (рис.2).

Рис. 2 – Стандартный стереографический треугольник для альфа-титана.

На рис.3-8 представлены результаты исследования методами традиционной металлографии (а,б) и методом EBSD.

| а) 30 х 40 мкм | б) | в) шаг 0,15 мкм | г) |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 3 -  Образец 1 с глобулярной структурой: электронная микроскопия (а), оптическая микроскопия (б), карта качества+карта границ (в) и карта ориентировок (г).

| а) 43 х 60 мкм | б) | в) шаг 0,15 мкм | г) |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 4- Образец 2 с глобулярной структурой - электронная микроскопия (а), оптическая микроскопия (б), карта качества+карта границ (в) и карта ориентировок (г).

Карты качества образцов с глобулярной структурой воспроизводят более фрагментированное изображение структуры по сравнению с изображениями, полученными оптической и растровой электронной микроскопией. Наличие развитой субструктуры подтверждается локальными градиентами кристаллографических ориентировок в виде плавных цветовых переходов внутри структурных составляющих, выявленных оптической микроскопией.

| а) 31,1 х 57 мкм | б) | в) шаг 0,15 мкм | г) |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 5 - Образец 3 с пластинчатой структурой - электронная микроскопия (а), оптическая микроскопия (б), карта качества+карта границ (в) и карта ориентировок (г).

| а) 81,4х90,6 мкм | б) др. участок | в) шаг 0,2 мкм |  |
| --- | --- | --- | --- |

Рис.6 – Образец 4 с пластинчатой структурой - электронная микроскопия (а), оптическая микроскопия (б), карта качества+карта границ (в) и карта ориентировок (г).

| а) 52,2х80,5 мкм | б) др. участок | в) шаг 0,2 мкм |  |
| --- | --- | --- | --- |

Рис.7 - Образец 5 с пластинчатой структурой - электронная микроскопия (а), оптическая микроскопия (б), карта качества+карта границ (в) и карта ориентировок (г).

Карты качества образцов с пластинчатой структурой идентичны изображениям, полученным методами оптической и растровой электронной микроскопии - субструктура отсутствует. При этом на ориентационных картах пакеты пластин имеют одинаковую кристаллографическую ориентировку и окрашены одним цветом.

| а) фрагмент | б) | в) 77х53 мкм, | г) шаг 0,15 мкм |
| --- | --- | --- | --- |

Рис.8 – Структура образца 6, полученная при помощи электронного микроскопа - фрагмент (а), оптического микроскопа (б) и и методом EBSD (в).

Бимодальная (глобулярно-пластинчатая) структура представляет собой пластинчатую матрицу с распределенным в ней небольшим количеством глобулей. Карта качества бимодальной структуры полностью идентична изображениям, полученным при помощи оптического и электронного микроскопа: субструктура отсутствует как в пакетах пластин, так и в глобулях, что подтверждается отсутствием градиента ориентировок на ориентационных картах. Пластины в пределах пакета также имеют единую ориентировку.

Таким образом, метод EBSD воспроизводит структуру на основе ее кристаллографических параметров. При этом исследуемые глобулярные структуры имеют большее количество структурных элементов по сравнению с результатами металлографического анализа, за счет выявленного методом EBSD наличия развитой субструктры. В исследуемых образцах с пластинчатой структурой по результатам EBSD-анализа количество структурных элементов, наоборот меньше: программное обеспечение OIM распознает пакет пластин как единую структурную составляющую вследствие отсутствия разоринетировки между пластинами в пределах одной колонии. Ранее в работе [6] было установлено, что пластины альфа-фазы, расположенные в пределах одной колонии, разоринетированы друг относительно друга на малые углы (0±2)о, причем векторы разориентировки скомпенсированы так, что в целом по колонии разориентировка не накапливается.

Анализ карт границ подтверждает фрагментацию исследуемых структур глобулярного типа - в них значительна доля МУГ, в образцах с пластинчатой структурой доля МУГ незначительна.

Одной из важнейших характеристик зеренной структуры поликристаллического материала является спектр разориентировок границ зерен - СРГЗ. Границы зерен представляют собой самостоятельную структурную характеристику, которой можно управлять с целью улучшения свойств поликристалла. По полученному массиву EBSD-данных построены гистограммы распределения углов разориентировки как на границах альфа и бета фаз (рис.9), так и между частицами альфа-фазы (рис.10).

| Образец 1 | Образец 2 | Образец 3 |
| --- | --- | --- |
| Образец 4 | Образец 5 | Образец 6 |

Рис. 9 - Гистограммы распределения границ по углу разоринетировки между альфа и бета фазами в исследуемых образцах.

Анализ спектра разориентировок на границах фаз отражает особенности кристаллографической симметрии решеток ОЦК и ГПУ в титановых сплавах в процессе полиморфного превращения: угол разориентировки в большинстве случаев составляет 45 (от 40 до 50) град, что соответствует ориентационному соотношению Бюргерса.

| Глобулярные структуры Образец 1; Образец 2. |
| --- |
| Пластинчатые структуры |  |  |
| Образец 3 | Образец 4 | Образец 5 |
|  |  | Образец 6 - бимодальная структура |

Рис. 10 – Гистограммы распределения границ по углу разоринетировки между между частицами альфа-фазы в исследуемых образцах.

Соотношение между БУГ и МУГ на приведенных гистограммах сопоставимо с их соотношением на картах границ. Максимальная доля МУГ в образце 2 с глобулярной структурой, что соответствует наличию развитой субструктуры. Ярко выраженные максимумы в диапазоне БУГ на представленных гистограммах - 60 и 90 градусов присутствуют в образцах с пластинчатой структурой, а также в образце с бимодальной структурой (поскольку бимодальная структура равноценна пластинчатой структуре - матрица из пакетов пластин вторичной альфа фазы с небольшим количеством глобулей). В образцах с глобулярной структурой вид указанных гистограмм более сглаженный и охватывает весь диапазон разориентровок.

Таким образом, EBSD-анализ позволяет исследовать топологические аспекты элементов структуры и принципы связанности элементов, относящиеся к их ориентации. В исследуемых образцах из титановых сплавов посредством EBSD-анализа выявлено различие пластинчатых и глобулярных структур по спектру угла разориентировок в альфа-фазе. В образцах с пластинчатой структурой углы разориентировки между пакетами пластин имеют дискретный характер и характеризуются ограниченным числом вариантов разориентировок, в образцах с глобулярной структурой – распределение ориентировок хаотично и охватывает весь спектр возможных разориентировок. Дискретность углов разориентировки в пластинчатой структуре обусловлена тем, что ее формирование происходит в процессе полиморфного превращения с выполнением ориентационного соотношения. В результате наличия размерного и ориентационного соотношения между решетками альфа и бета фаз возможно получение 12 независимых кристаллографических ориентировок альфа-фазы в исходном бета-зерне, при этом геометрически отличных ориентировок бывает не более 5-6 [1]. Таким образом, разориентировки соседних колоний альфа-фазы в исследуемых пластинчатых структурах соответствуют определенным вариантам ориентационной связи с исходной бета-фазой, т.е. каждая колония образовалась из отдельного зародыша альфа-фазы, связанного с материнской бета-фазой своим вариантом ориентационного соотношения с отсутствием разориентировок внутри колоний. Формирование глобулярной структуры происходит в процессе деформации, поэтому глобули хаотично разориентированы и спектр их разориентировок охватывает весь возможный диапазон. Такая топология структуры оказывает определенное влияние на свойства материала, зависящие, в частности, от механизма и пути распространения трещины. Известно, что механизм деформации титановых сплавов обусловлен типом структуры [1]. Независимо от типа структуры деформация в титановых сплавах начинается путем скольжения. В глобулярной структуре реализуется тонкое скольжение в пределах отдельных глобулей альфа-фазы с незначительным смещением (менее 0,1 мкм). Достаточно хаотичная разориентировка глобулей между собой обеспечивает разнонаправленность следов скольжения. По мере повышения степени деформации накапливается неравномерность деформации отдельных зерен и развиваются межзеренные деформационные процессы: на стыках участков, претерпевших деформацию, возникают поры, также хаотически распределенные в зоне разрушения, в результате их слияния образуются мелкокристаллические извилистые трещины. В пластинчатой структуре на ранних стадиях деформации реализуется грубое скольжение со значительным вертикальным смещением (до нескольких микрон), что служит механизмом проявления повышенной микрнеоднородности деформации, приводящей к преждевременному зарождению трещины. Возникновение грубого скольжения связано с кристаллогеометрическими особенностями полиморфного превращения при котором отдельные колони пластин имеют одинаковую ориентировку по отношению к исходному бета-зерну. Поскольку пластины внутри колонии однонаправленны и одинаково кристаллографически ориентированы, то полосы скольжения бесперпятственно их пересекают. При этом прямолинейность линий скольжения и неизменность их направления в работе [8] объясняют тем, что преимущественные системы скольжения в альфа-фазе параллельны системам скольжения в бета-фазе. Препятствием служат границы колоний и исходных бета-зерен, т.е. границы, разделяющие области с различной кристаллографической ориентировкой. Возникновение и слияние пор на этих полосах приводит к образованию прямолинейных острых трещин молниеобразной формы. В результате образуется грубокристаллический неровный излом. На рис. 10 представлена схема разрушения титановых сплавов с разными типами структуры.

| а) глобулярная |  |  | б) пластинчатая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рис.10 Геометрические особенности процесса деформации титановых сплавов с различными типами структуры

Из представленной схемы видно, что в глобулярной структуре траектория распространения трещины достаточно ровная вдоль хаотически разориентированных частиц относительного небольшого размера, что облегчает процесс распространения трещины. Распространение трещины в пластинчатой структуре характеризуется резким изменением направления ее движения при встрече препятствий в виде границ колоний достаточно крупного размера по сравнению с частицами в глобулярной структуре. В результате трещина распространяется с сильным ветвлением, что делает процесс ее распространения более энергоемким за счет увеличения общей длины трещины.

Различные механизмы зарождения и распространения трещины в глобулярной и пластинчатой структурах обусловлены различиями в кристаллографических характеристиках их структурных составляющих. Ориентированное расположение альфа-пластин в пластинчатой структуре, приводящее к реализации деформации определенным кристаллографическим плоскостям с образованием грубых полос скольжения приводит к раннему зарождению трещин, при этом более высокое сопротивление развитию трещины обусловлено наличием препятствий в виде границ альфа-колоний и бета-зерен. В результате трещина многократно меняет направление своего движения и ветвится, что тормозит ее развитие.. тормозит ее развитие. В глобулярной структуре скорость распространения трещины более высокая за счет более «гладкой» поверхности ее распространения, обусловленной большей хаотичностью распределения ориентировок составляющих ее глобулей, а также их меньшим размером по сравнению с размером пакета пластин, играющего роль зерна в пластинчатой структуре.

Таким образом, определенные методом EBSD различные кристаллогеометрические параметры исследуемых глобулярных и пластинчатых структур объясняют различие в механизме их деформации, обуславливающим, в свою очередь, различие в свойствах.

Выводы и рекомендации

Известно, что для создания материала из титановых сплавов со специальными свойствами необходимо определенным образом регламентировать его структуру. Показано, что многообразие типов структур титановых сплавов проявляется не только в различной морфологии элементов их структуры, но также и в различных их ориентационных характеристиках. Различие в ориентационных характеристиках, выявленных методом EBSD как на границах, так и во внутризеренном строении в исследуемых образцах с глобулярной и пластинчатой структурами, предопределяет различные особенности механизма их деформации, и, в результате, различные свойства. Таким образом, при создании или выборе материала из титановых сплавов с заданными свойствами, необходимо учитывать такой фактор, как ориентационные характеристики структурных составляющих. Хаотичное разориентированные частицы относительно небольшого размера в глобулярной структуре обеспечивают более высокое сопротивление зарождению трещины, что предпочтительно при кратковременных нагрузках при невысоких температурах с высоким уровнем переменных и низким уровнем статических напряжений. Упорядоченные кристаллогеометрические характеристики пакетов пластин в пластинчатой структуре обеспечивают более высокое сопротивление развитию трещины, что необходимо при повышении температуры и длительности испытаний с понижением уровня переменных и повышением уровня статических нагрузок.

Литература

- Полуфабрикаты из титановых сплавов – серия: Титановые сплавы (под.ред. Аношкина Н.Ф.). М.: Металлургия, 1979.

- С.Ю. Миронов, В.Н.Даниленко, М.М.Мышляев, А.В.Корнева. Анализ пространственного распределения ориентировок элементов структуры поликристаллов, получаемого методами просвечивающей электронной микроскопии и обратно рассеянного пучка электронов в сканирующем электронном микроскопе // Физика твердого тела, 2005, том 47, вып.7.

- Метод дифракции отраженных электронов в материаловедении. Под ред. А.Шварца, М.Кумара, Б.Адамса, Д.Филда, М., Техносфера, 2014, 559 с.

- В.Н.Даниленко, С.Ю.Миронов, А.Н.Беляков, А.П.Жиляев. Применение EBSD-анализа в физическом материаловедении // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. №2, 2012, том 78.

- М.Я.Брун, Г.В.Шаханова. О структуре титановых сплавов и параметрах, определяющих ее многообразие // Титан, 1993, №1, с.24-29.

- Е.В.Нестерова, В.В.Рыбин, В.В.Обуховский. Особенности пластинчатого строения малолегированных псевдо-альфа спалавов титана // ФММ, т.48, вып.3, 1979, с. 563-574.

- Н.З. Перцовский, Г.В. Шаханова, М.Я. Брун, А.Б. Ноткин. О влиянии бета-фазы на пластичность двухфазных титановых сплавов // ФММ, 33:887-890, 1972.

- Н.З. Перцовский, Г.В. Шаханова, М.Я. Брун. Особенности деформации и пластичность двухфазных титановых сплавов с пластинчатой структурой // ФММ, 36:154-161, 1973.