УДК 621.763:366.624

Климатическая стойкость композиционных строительных материалов в натурных условиях эксплуатации

Низина Т.А., д.т.н., Селяев В.П.д.т.н., Низин Д.Р., Артамонов Д.А.

nizinata@yandex.ru

ФГПОУ ВПО Мордовский государственный университет имени 
Н.П. Огарева

Аннотация:

приведены результаты исследования  колориметрических характеристик защитно-декоративных полимерных покрытий на основе эпоксидных связующих, экспонированных в условиях воздействия натурных климатических факторов. Получены коэффициенты уравнений, описывающих изменение цветовых различий в зависимости от длительности экспонирования и актинометрических параметров

Ключевые слова:

защитно-декоративные покрытия, деградация, полное цветовое различие, насыщенность цвета, эпоксидные связующие

Abstract:

evaluated changes in the decorative characteristics of epoxy composites during natural climatic impact based on "Statistical analysis of the color components of coatings" software.

Keywords:

protective and decorative coatings, degradation, total color difference, color saturation, epoxy binders.

Несмотря на все попытки мирового сообщества приостановить загрязнение биосферы, негативное влияние, оказываемое на все стороны жизни человека со стороны окружающей среды, продолжает неуклонно расти. Отражение сложившейся ситуации в строительной отрасли характеризуется повышением скорости деградационных процессов поверхностных и глубинных слоев строительных изделий и конструкций.

Рост негативного влияния окружающей среды приводит к необходимости защиты зданий и сооружений с целью увеличения их долговечности. Повышение сопротивления строительных конструкций агрессивным воздействиям, как правило, осуществляется путем нанесения на их поверхность защитных покрытий на основе полимерных связующих.

К настоящему времени изучено влияние широкого спектра агрессивных сред на состояние композиционных строительных материалов, однако, как правило, анализ их влияния производится по отдельности. Работ, посвященных исследованию комплексного воздействия агрессивных сред на стойкость строительных материалов, изделий и конструкций, особенно в условиях натурного воздействия, к сожалению, достаточно мало.

В первую очередь это связано с определенными сложностями при проведении количественной оценки интенсивности климатических воздействий из-за отсутствия автоматических станций контроля климатических факторов, а также с длительностью проведения натурных испытаний для получения значимых результатов. Кроме того, в лабораторных условиях достаточно сложно  воспроизвести абсолютно все климатические факторы, тем или иным образом оказывающие деструктивное влияние на строительные изделия и конструкции. Поэтому особенно ценными являются результаты длительных натурных испытаний материалов, позволяющих наиболее точно оценить процессы, протекающие в структуре строительных изделий и конструкций в процессе  эксплуатации.

В рамках реализации Программы развития Мордовского государственного университета им Н.П. Огарева на 2010–2019 гг. в конце 2013 года была приобретена автоматическая станция контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСК) и создан испытательный полигон для проведения исследований образцов строительных материалов, изделий и конструкций в натурных условиях. АСК позволяет автоматически фиксировать метеорологические (температура, относительная влажность воздуха, атмосферное давление, скорость и направление ветра, осадки), экологические (концентрации загрязняющих веществ – оксид углерода, озон, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, сероводород, аммиак и т.д.) и актинометрические (суммарная солнечная радиация и ультрафиолетовое излучение диапазонов А (320-400 нм) и В (280-320 нм)) параметры в круглосуточном режиме с частотой 20 и 10 минут, соответственно.

В ходе проведения экспериментальных исследований натурным испытаниям подвергались составы эпоксидных композиционных материалов, разрабатываемых в качестве защитно-декоративных покрытий бетонных оснований строительных конструкций. Известно, что одним из существенных недостатков покрытий на основе полимерных связующих является их низкая стойкость к действию климатических факторов [1–6]. Процесс старения полимерных материалов в естественных условиях происходит при одновременном действии нескольких факторов: температуры воздуха, относительной влажности, кислорода и др. Различное сочетание этих факторов существенно зависит от климатической зоны, а их действие носит непостоянный характер в течение длительного времени эксплуатации. Однако их влияние на деструкцию полимера в значительной степени зависит от инициируемых солнечным светом фотохимических превращений. Именно поэтому считается, что преобладающими в процессе старения полимерных покрытий в природных условиях  являются фотохимические реакции под действием УФ-составляющей солнечного света в интервале длин волн 300400 нм.

Помимо физико-механических свойств полимерных покрытий под действием климатических факторов происходит изменение и декоративных характеристик, существенное снижение которых, как правило, свидетельствует  об интенсивном протекании деградационных процессов. Поэтому декоративные параметры полимерных композитов, оцениваемые по их внешнему виду, цвету и блеску, можно отнести к показателям качества защитно-декоративных покрытий, по изменению которых в процессе эксплуатации можно судить о скорости протекания процессов деградации.

В качестве объектов исследования использовались составы защитно-декоративных покрытий на основе: эпоксидной смолы ЭД-20 (ГОСТ 10587-84), модифицированной эпоксидной смолы Этал 247 (ТУ 2257-247-18826195-07), а также смолы ЭД-20 в сочетании с активным разбавителем эпоксидных смол Этал-1. Экспонирование образцов в натурных климатических условиях  проводилось на открытой площадке эколого-метеорологической лаборатории ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» в течение 14 месяцев с 1.03.2014 по 30.04.2015 г. Для каждого из исследуемых составов параллельно исследовалось по 5 образцов. Сканирование образцов выполнялось с помощью полноцветного планшетного сканера Epson Perfection V330 Photo с разрешением 2400 dpi. Размер сканируемого участка составлял 20×20 мм, что позволяло на каждом образце проводить анализ 18892 пикселей.

Для оценки изменения декоративных характеристик защитно-декоративных покрытий под действием агрессивных факторов был разработан программный комплекс «Статистический анализ цветовых составляющих лакокрасочных покрытий» [7]; методика исследования  приведена в работе [2, 8 – 10].  Для реализации математической модели использовался язык программирования Borland Delphi 7, поддерживаемые операционные системы - Windows 2000/XP/7. Для оценки CMYK-составляющих (голубой, пурпурной, желтой и черной) и яркости используется цветовая  палитра из 256 цветов.

Количественное описание цветового различия по насыщенности выполнялось путем сравнения исследуемого состава с абсолютно белым, имеющим максимальную плотность распределения (fX=100%) при X=255 [2]:

,                                        (1)

где Xpi –   уровень цветовой   составляющей,   изменяющийся от 0 до 255;

f(Xpi) –  плотность распределения.

Цветовая насыщенность покрытия в целом по 4-м цветовым составляющим и яркости  определялась по формуле:

ECMYKH=SC2+SM2+SY2+SK2+SH2,                                    (2)

где SC, SM, SY, SK и SH – цветовое различие по насыщенности  для голубой, пурпурной, желтой, черной составляющих и яркости.

Для оценки комплексного изменения цветовых характеристик полимерных композитов в процессе старения на основе данных, полученных с помощью метода прямого сканирования, использовались полное цветовое различие (с учетом яркости) и цветовое различие (без учета яркости), определяемые по формулам:

∆ECMYKH=(∆SCt)2+(∆SMt)2+(∆SYt)2+(∆SKt)2+(∆SHt)2,               (3)

∆ECMYK=(∆SCt)2+(∆SMt)2+(∆SYt)2+(∆SKt)2,                        (4)

где  ∆SCt ,  ∆SMt , ∆SYt , ∆SKt , ∆SHt – изменение цветового различия по насыщенности в процессе экспонирования соответственно для голубой, пурпурной, желтой, черной составляющих и яркости:

∆SCt=SCt=0-SCt;  ∆SMt=SMt=0-SMt;  ∆SYt=SYt=0-SYt;

∆SKt=SKt=0-SKt;  ∆SHt=SHt=0-SHt.

Графические зависимости, описывающие изменение декоративных характеристик эпоксидных композитов в зависимости от длительности экспонирования представлены на рис. 1. Анализ полученных данных показал, что наибольшей стабильностью цвета обладают составы  на основе эпоксидной смолы ЭД-20 с содержанием разбавителя Этал-1 в количестве 0 и 10% от массы связующего. Для состава на основе эпоксидного связующего Этал-247 наблюдается наибольшее изменение декоративных характеристик в процессе экспонирования в условиях воздействия натурных климатических факторов.

Учитывая существенное изменение интенсивности актинометрических параметров в зависимости от времени года (рис. 2), при построении математических моделей в качестве варьируемых факторов необходимо использовать не только длительность экспонирования, но и актинометрические параметры.

Рис. 1. Изменение полного цветового различия эпоксидных композитов

в зависимости от длительности экспонирования

в условиях воздействия климатических факторов

Графические кривые, описывающие изменение цветовых различий ∆ECMYKH и ∆ECMYK  в зависимости от суммарной дозы солнечной радиации, приведены на рис. 3. Для описания полученных экспериментальных данных использовалась экспоненциальная зависимость:

∆Еt=∆Emax(1-exp-α∙Xβ,                                      (5)

где  ∆Emax, α, β – коэффициенты уравнения, зависящие от состава исследуемого композита;  X – переменный фактор, отождествляемый в зависимости от вида анализируемых кривых с длительностью экспонирования (t, сутки), суммарной солнечной радиацией (Q, МДж/м2) или суммарным ультрафиолетовым излучением диапазона А (UA, МДж/м2), В (UB, кДж/м2).

а)

б)

в)

Рис. 2. Изменение актинометрических параметров (а – суммарная солнечная

радиация; б – суммарное ультрафиолетовое излучение диапазона А;

в – суммарное ультрафиолетовое излучение диапазона В)

в зависимости от месяца года

Рис. 3. Изменение полного цветового различия эпоксидных композитов

в зависимости от суммарной солнечной радиации при экспонировании

в условиях воздействия климатических факторов

Числовые значения коэффициентов уравнения (5), описывающего влияние актинометрических параметров и длительности экспонирования в натурных условиях, на декоративные характеристики эпоксидных композитов приведены в таблице 1. Полученные значения коэффициентов детерминации для всех исследуемых составов превышают 0,95, что свидетельствует  достаточной надежной оценке получаемых результатов.

С момента разработки ПК «Статистический анализ цветовых составляющих лакокрасочных покрытий» были проведены многочисленные исследования изменения цветовой насыщенности защитных покрытий на основе акриловых, эпоксидных, уретановых, эпоксиуретановых и  других видов связующих. Экспериментально подтверждено, что получение достоверной информации о декоративных характеристиках защитно-декоративных покрытий возможно лишь на основе статистического анализа  результатов экспериментальных исследований.

Таблица 1

Значения коэффициентов уравнения (5), описывающего влияние

актинометрических параметров и длительности экспонирования в натурных условиях, на декоративные характеристики эпоксидных композитов

| Вид эпоксидного связующего | Коэффициенты уравнения | Значения коэффициентов уравнения (5) в зависимости от варьируемых факторов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t | Q | UA | UB |
| Полное цветовое различие (с учетом яркости) |  |  |  |  |  |
| ЭД-20 | α | 94,8 | 1248,2 | 78,1 | 353,9 |
|  | β | 0,887 | 0,943 | 0,951 | 0,803 |
|  | ∆Emax | 0,247 | 0,235 | 0,247 | 0,235 |
|  | R2 | 0,954 | 0,959 | 0,959 | 0,959 |
| 10% Этал-1 + 90% ЭД-20 | α | 33,1 | 197,2 | 25,9 | 75,4 |
|  | β | 0,676 | 0,692 | 0,697 | 0,582 |
|  | ∆Emax | 0,233 | 0,198 | 0,233 | 0,198 |
|  | R2 | 0,956 | 0,959 | 0,959 | 0,959 |
| 25% Этал-1 + 75% ЭД-20 | α | 123,6 | 1938,1 | 100,3 | 502,3 |
|  | β | 0,955 | 1,008 | 1,016 | 0,856 |
|  | ∆Emax | 0,358 | 0,357 | 0,358 | 0,357 |
|  | R2 | 0,971 | 0,977 | 0,977 | 0,978 |
| Этал 247 | α | 185,7 | 7811,5 | 203,0 | 1663,2 |
|  | β | 1,113 | 1,248 | 1,262 | 1,078 |
|  | ∆Emax | 0,604 | 0,522 | 0,604 | 0,522 |
|  | R2 | 0,986 | 0,990 | 0,990 | 0,991 |
| Цветовое различие (без учета яркости) |  |  |  |  |  |
| ЭД-20 | α | 84,2 | 1029,9 | 70,9 | 305,9 |
|  | β | 0,853 | 0,911 | 0,919 | 0,776 |
|  | ∆Emax | 0,247 | 0,235 | 0,247 | 0,235 |
|  | R2 | 0,951 | 0,957 | 0,957 | 0,957 |
| 10% Этал-1 + 90% ЭД-20 | α | 27,9 | 174,1 | 22,6 | 66,7 |
|  | β | 0,671 | 0,695 | 0,700 | 0,586 |
|  | ∆Emax | 0,233 | 0,198 | 0,233 | 0,198 |
|  | R2 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 |
| 25% Этал-1 + 75% ЭД-20 | α | 92,8 | 1089,9 | 76,2 | 320,8 |
|  | β | 0,859 | 0,905 | 0,912 | 0,768 |
|  | ∆Emax | 0,358 | 0,357 | 0,358 | 0,357 |
|  | R2 | 0,964 | 0,971 | 0,971 | 0,972 |
| Этал 247 | α | 168,9 | 6627,2 | 177,4 | 1405,4 |
|  | β | 1,111 | 1,237 | 1,250 | 1,066 |
|  | ∆Emax | 0,604 | 0,522 | 0,604 | 0,522 |
|  | R2 | 0,986 | 0,990 | 0,990 | 0,991 |

Разработанный программный комплекс и методика оценки изменения показателей качества поверхности защитно-декоративных покрытий  рекомендуется к использованию при изучении влияния агрессивных факторов на декоративные характеристики  строительных композитов, в том числе с учетом влияния интенсивности актинометрических параметров.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 13-08-97172.

Литература

1. Павлов И. Н. Старение пластмасс в естественных и искусственных условиях. – М.:  Химия,  1982. – 220 с.

2. Низина Т.А. Защитно-декоративные покрытия на основе эпоксидных и акриловых связующих. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2007. –   258 с.

3. Селяев В.П., Низина Т.А., Ланкина Ю.А. Оценка изменения декоративных свойств  защитных покрытий под действием УФ-облучения // Вестник Мордовского ун-та. – 2008. – № 4. – С. 128-133.

4. Результаты натурных испытаний полимерных композиционных материалов на основе эпоксидных связующих / Д.Р. Низин, Д.А. Артамонов, А.Н. Чернов, Т.А. Низина // Огарёв-online. Раздел «Технические науки». 2014. – Спецвыпуск. – Режим доступа: http://journal.mrsu.ru/arts/rezultaty-naturnykh-ispytanijj-polimernykh-kompozicionnykh-materialov-na-osnove-ehpoksidnykh-svyazuyushhikh.

5. Климатическая стойкость полимерных композиционных материалов на основе эпоксидных связующих / Т.А. Низина, В.П. Селяев, Д.Р. Низин, Д.А. Артамонов // Региональная архитектура и строительство. – 2015. – №1. – С. 34–42.

6. Кириллов В.Н., Старцев О.В., Ефимов В.А. Климатическая стойкость и повреждаемость полимерных композиционных материалов, проблемы и пути решения / Авиационные материалы и технологии: юбилейный науч.-технич. сб. (приложение к журналу «Авиационные материалы и технологии»). – М.: ВИАМ. – 2012. – С. 412-423.

7. Статистический анализ цветовых составляющих лакокрасочных покрытий / В. П. Селяев, Т. А. Низина, Н. О. Зубанкова, Ю. А. Ланкина // Свидетельство  об  официальной регистрации программы для ЭВМ № 2006610820 от 28.02.2006 г. в Роспатенте по заявке № 2005613472 от 29.12.2005 г.

8. Селяев В. П., Низина Т.А., Зубанкова Н.О. Использование метода прямого сканирования для оценки  изменения цветовых характеристик лакокрасочного покрытия под действием климатических факторов  // Вестник отделения строительных наук, выпуск 8. – Москва, 2004. – С. 355–361.

9. Селяев В.П., Низина Т.А., Зубанкова Н.О. Методика обобщенной оценки декоративных характеристик лакокрасочных покрытий на основе компьютерных технологий // Известия ВУЗов. Строительство. 2008, №  6. – С. 40–45.

10. Селяев В.П., Низина Т.А., Егунова Е.А. Метод компьютерного экспресс-анализа декоративных характеристик защитных покрытий // Вестник МГСУ, 2012. – №1. – С. 153 – 158.