УДК 539.3

Мультимасштабное моделирование наполненных полимерных композиций

Люкшин Б.А., д.т.н., Иванов А.А., Туев В.И., д.т.н.

lba2008@yandex.ru

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

Аннотация

Предлагается алгоритм оценки прочностных свойств армированных полимерных систем, основанный на анализе напряженно-деформированного состояния представительного объема материала. В работе представлены результаты такого анализа для четырех масштабных уровней. На первом из них материал рассматривается как гомогенная среда с эффективными  характеристиками, на втором во внимание принимается наличие армирующих включений, на третьем уровне явным образом учитывается наличие межфазных слоев, наконец, на четвертом уровне во внимание принимается наличие структурных надмолекулярных образований в полимерной матрице. Последовательная детализация позволяет сделать физически обоснованные прогнозы опасных состояний материала с точки зрения разрушения. Это связано с возможностью обнаружить и оценить такие явления, характерные для неоднородных сред, как локализация деформаций и концентрация напряжений

Ключевые слова:

компьютерное моделирование, армированные полимерные системы, анализ напряженно-деформированного состояния, анизотропия элементов структуры, локализация деформаций, концентраторы напряжений

Abstract

The algorithm of the estimation of the strength properties of the reinforced polymeric systems, based at the analysis of the stress-strained state of the representative volume of material is proposed. Work presents the results of this analysis for four scale levels. On the first of them the material is considered as homogeneous medium with the effective characteristics, on the second into consideration is taken the presence of the reinforcing starts, at the third level is explicitly considered the presence of separation layers finally at the fourth level into consideration it is taken the presence of structural supramolecular formations in the polymeric matrix. Sequential detailing makes it possible to make the physically substantiated forecasts of the dangerous states of material from the point of view of destruction. This is connected with the possibility to reveal and to estimate such phenomena, characteristic for the inhomogeneous media as localization of deformations and stress concentration

Keywords

computer simulation, the reinforced polymeric systems, the analysis of the stress-strained state, the anisotropy of the structural elements, localization of deformations, stress concentrators

Использование полимеров для создания изделий различного назначения оказывается зачастую неэффективным. Улучшение их свойств, прежде всего деформационно-прочностных, достигается путем использований армирующих включений в виде компактных частиц или волокон.

Отказ изделий связан с разрушением материала, которое может быть обусловлено, в частности, тем, что армирующие добавки, или включения, играют двоякую роль. С одной стороны, они могут существенно улучшать свойства, играя роль несущих элементов в композите. С другой стороны, включения являются концентраторами напряжений. В окрестности включений напряжения значительно отличаются от средних значений, что может привести вначале к локальному, а затем и к общему для конструкции разрушению. Масштаб включений, как правило, отличается от масштаба изделия на несколько порядков. Поэтому при расчете параметров напряженно-деформированного состояния (НДС) изделия задачи обычно решаются в предположении, что материал является однородным, и при анализе можно использовать так называемые эффективные характеристики. С точки зрения определения средних значений напряжений и деформаций такой подход представляется вполне правомерным. Однако хорошо известное утверждение «прочность является структурно-чувствительной характеристикой» отражает тот факт, что для оценки прочности материала недостаточно использовать как средние по изделию значения напряжений и/или деформаций, так и осредненные эффективные характеристики.

Чтобы учесть структуру материала и оценить влияние включений на деформационно-прочностные характеристики изделия, предлагается следующий алгоритм оценки прочностных свойств, заключающийся в анализе НДС на нескольких уровнях.

1. На макроуровне (на уровне изделия в целом) изделие рассматривается как однородный материал с эффективными (осредненными) деформационно-прочностными характеристиками.

2. Зоны, в которых на первом уровне анализа параметры НДС достигают максимальных значений, рассматриваются с учетом наличия явным образом армирующих включений в однородной матрице. При этом на границах расчетной области (зоны экстремальных напряжений, или представительного объема как части этой зоны) ставятся условия нагружения, полученные для соответствующих зон на макроуровне.

3. Следующий уровень анализа связан с учетом межфазных слоев, возникающих в окрестности армирующих частиц. К этому же уровню можно отнести исследование НДС композиции, наполненной армирующими частицами разных размеров, особенно когда эти размеры отличаются на нескольких порядков.

4. Наконец, сама по себе полимерная матрица является неоднородной. Для большинства полимеров определенная их часть образует регулярные структуры – кристаллиты, а остальной объем остается аморфным. Для кристаллитной структуры и аморфной фазы деформационно-прочностные свойства различны, и это можно отразить при моделировании соответствующего материала.

Расчеты проводились на примере стальной подложки и «однородного» полимерного покрытия триботехнического назначения из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) при действии на поверхности покрытия распределенной и сосредоточенной нормальной сжимающей и касательной нагрузок, имитирующих нагрузки, характерные для узлов трения. Определение параметров НДС проводится на основе соотношений механики деформируемого твердого тела в плоской постановке методом конечных элементов [1]. В расчетной области наблюдается неоднородность полей деформаций и напряжений, что связано с наличием рельефа подложки.

В покрытии выделяются области, где напряжения и/или деформации являются экстремальными – за счет конкретного способа приложения нагрузки, рельефа подложки и т.д. Из наиболее опасных, с точки зрения прочности зон, «вырезается» область, которая снова подвергается анализу НДС. Масштаб «вырезанной» области выбирается таким образом, чтобы он был соизмерим с размером включений, что позволяет учесть форму, расположение, размер и свойства включений на конечно-элементной сетке [1]. Этот объем подвергается действию нагрузок, которые отражают собой сложный характер НДС, определенного на первом уровне анализа. Воздействие внешней нагрузки учитывается заданием граничных условий с использованием линейных аппроксимаций, чтобы получить недостающие значения в любой точке границы расчетной области. Пример задания граничных условий иллюстрируется на рис. 1.

Рис. 1. Граничные условия на 3 этапе

Результаты расчетов получаются в виде детальных распределений параметров НДС с учетом наличия реальных элементов структуры, рис. 2. В итоге получаются не осредненные по объему, а реальные распределения деформаций и напряжений, и прогноз прочности на основе этих распределений становится более корректным и достоверным.

Расчеты показали, что для материала, наполненного включениями компактной формы, максимальные нормальные и касательные напряжения, интенсивности деформаций и напряжений в выделенном элементе покрытия увеличиваются в несколько раз по сравнению с гомогенной средой.

Напряжения, возникающие на границе матрица-включение, значительно больше, чем в выделенном для анализа объеме однородного покрытия. Это может привести к возникновению локального разрушения.

Рис. 2. Поверхность распределения интенсивностей напряжений при нагружении наполненной полимерной композиции и соответствующие изолинии

Зона контакта включений с матрицей представляет особый интерес в смысле прочности, т.к. всплески напряжений, их экстремальные значения сосредоточены здесь. В этой зоне, как правило, возникает межфазный слой, свойства и геометрия которого могут значительно повлиять на возникновение локальных и далее развитие глобальных разрушений. Вокруг каждого включения отчетливо выражены всплески напряжений. Анализ НДС окрестности включения с учетом дополнительных структурных образований в виде межфазных слоев – это уже третий уровень моделирования [4].

Одной из наиболее важных характеристик полимерных материалов, в частности полиолефинов, является степень кристалличности: соотношение доли кристаллической («кристаллитной») и аморфной фаз. Однако степень кристалличности практически не влияет на его эффективные деформационно-прочностные характеристики [5]. Тем не менее, использование полимерных композиций триботехнического назначения показало, что износостойкость получаемых материалов значительно отличается в пользу композиций с большей степенью кристалличности.

Аморфная фаза моделируется средой с изотропными свойствами. Кристаллическая фаза имеет анизотропные свойства, вдоль упорядоченной структуры модуль упругости меньше, чем поперек упаковки ламелей. Для расчета свойства аморфной фазы заданы как эффективные свойства СВМП при комнатной температуре.

Объяснить различие эксплуатационных свойств покрытий триботехнического назначения можно с учетом характера работы материала в зоне нагрева. Для полимеров характерно значительное изменение свойств материала c изменением температуры. При нагревании меняются свойства в первую очередь и в большей мере аморфной фазы, т.к. она менее упорядочена.

Увеличение степени кристалличности приводит к тому, что в расчетной области кристаллическая фаза играет роль своего рода силового каркаса, в результате уменьшаются экстремальные значения деформаций при равной степени нагружения. Это объясняет тот факт, что повышение степени кристалличности приводит к уменьшению локальных деформаций в матрице и резкому уменьшению износа в условиях трибонагружения.

Выводы

1.  Разработанные и реализованные модели позволяют проводить оценку прочности материала на разных уровнях анализа – от макроуровня, отвечающего детали в целом, до уровня, учитывающего наличие надмолекулярных структур в полимерной матрице.

2.  Набор моделей представляет собой систему, в которой каждая следующая модель позволяет учитывать в соответствующем масштабе наличие новых структурных элементов, которые на предыдущем уровне либо не принимаются во внимание, либо заменяются средой с осредненными характеристиками.

3.  Реализация моделей и анализ получаемых с их использованием результатов позволяют понять механизмы, приводящие к разрушению композитного материала под нагрузкой, и выработать рекомендации по улучшению деформационно-прочностных макрохарактеристик композиции.

Литература

- Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. М.: Мир, 1979.  392с.

- Люкшин Б.А., Панин С.В., Бочкарева С.А., Люкшин П.А., Матолыгина Н.Ю., Осипов Ю.В.. Компьютерное конструирование наполненных полимерных композиций. Томск: Томский государственный университет  систем управления и  радиоэлектроники, 2007. 216с.

- Люкшин Б.А., Герасимов А.В., Кректулева Р.А., Люкшин П.А. Моделирование физико-механических процессов в неоднородных конструкциях.  Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2001.  272с.

- Анохина Н.Ю., Бочкарева С.А., Люкшин Б.А., Люкшин П.А., Панин С.В. Оценка адгезионного взаимодействия фаз композиционного материала по кривой напряжения-деформации // Механика композиционных материалов и конструкций. 2010. Т. 16, №1, С.97-105.

- Панин С.В., Корниенко Л.А., Пирияон С., Иванова Л.Р., Шилько С.В., Плескачевкий Ю.М., Орлов В.М. Антифриционные нанокомпозиты на основе химически модифицированнного СВМПЭ. Часть 1, Механические и триботехнические свойства химически модифицированнного СВМПЭ  //  Трение и износ, 2011, Т. 32, № 3, С. 271-276