УДК 620.193.21

Коррозивность атмосферы климатических испытательных станций Тропического центра и некоторых районов Вьетнама

Карпов В.А., д.т.н., Михайлова О.Л., к.т.н., Ковальчук Ю.Л., к.б.н., 
Авдеев Ю.П., к.т.н.

wtc-karpov@rambler.ru

ФГБУН Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва

Аннотация

Проведены исследования  скорости коррозии углеродистой стали, меди, цинка, алюминия на климатических испытательных станциях совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра.  По ИСО 9223 дана оценка степени коррозивности их атмосферы. Проведена оценка коррозивности  атмосфер некоторых районов севера, юга и центра Вьетнама

Ключевые слова

Коррозия, коррозивность атмосферы, климатическая станция,  агрессивность атмосферы

Abstract

The investigations of the dynamics of the corrosion rate of carbon steel, copper, zinc, aluminum on the climatic test stations of the joint Russian-Vietnamese Tropical Research and Technology Centre. According to ISO 9223 it was established the degree of corrosivity of the atmosphere. It was estimated the corrosivity of atmospheres of of the north, south and central areas of Vietnam

Keywords

Corrosion, сorrosivity of atmospheres, climatic station, corrosion aggression of the atmosphere

Введение

Последние годы отмечается бурное развитие торгово-промышленного сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии. Опыт применения техники и новых материалов  в этом регионе показал, что не всегда соблюдаются заявленные гарантийные сроки их службы. Это происходит  из-за специфических климатических условий  тропического региона: высокие влажность и температура воздуха, интенсивные осадки, наличие в атмосфере аэрозолей  хлоридов, которые во время тайфунов и тропических штормов заносятся вглубь материка.

Лабораторные методы испытаний материалов и изделий не позволяют воспроизвести все воздействующие климатические факторы. Поэтому  во всех промышленно-развитых странах натурным климатическим испытаниям уделяется большое внимание. Более того, в соответствии со стандартами, действующими в этих странах, именно  натурные климатические испытания являются арбитражными.

В 1987 году на основании Межправительственного соглашения между СССР и СРВ был создан совместный Российско-Вьетнамский научно-исследовательский и технологический центр (Тропический центр). Приоритетной задачей работы Тропического центра является исследование тропикостойкости и биостойкости материалов и изделий техники, разработка научно-практических рекомендаций  как в  области  их создания,   так и создание средств  защиты материалов от воздействия агрессивных факторов тропического климата.

Работы по оценке стойкости материалов к воздействию климатических факторов проводятся  на климатических испытательных станциях, расположенных на севере   (до 2012 года в г. Ханое ,затем в пригороде Ханоя - станция Хоа Лак), юге ( станция Кон Зе) Вьетнама  и на острове Че в бухте Дом Бай Южно-Китайского моря ( станция Дом Бай).

При анализе полученных результатов испытаний, в соответствии с международной практикой проведения подобных исследований, необходимо провести оценку мест экспозиции  материалов  и технических изделий с точки зрения  коррозивности атмосферы. Согласно ISO 8044 (Corrosion of metals and alloys- Basic terms and definitions) термин "коррозивность"- это способность среды вызывать коррозию в данной коррозионной системе. На сегодняшний день в России действует ГОСТ 9.039-74 ЕСЗКС. «Коррозионная агрессивность атмосферы», который устанавливает соответствие типа атмосферы по уровню ее загрязненности диоксидом серы и аэрозолями хлоридов (см таблицу 1).  Однако этот стандарт устарел и практически не используется, поскольку в нем не  установлена связь условий хранения или типа атмосферы с непосредственной характеристикой процесса коррозии – его скоростью.

Таблица 1.

Характеристика основных типов и состава атмосфер по ГОСТ 9.039

| Тип атмосферы | Выпадение мг/(м2сут) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Двуокись серы | Хлориды |
| Условно чистая | не более 20 | Не более 0,3 |
| Городская | 20-60 | Не более 0,3 |
| Промышленная | 60-250 | Не более 0,3 |
| Приморская (I-II) | не более 20 | 0,3-30 |
| Морская | не более 20 | 30-300 |
| Приморская городская (I-II) | 20-60 | 0,3-30 |
| Приморская(I-II) -промышленная(I-II) | 60-250 | 0,3-250 |

Для классификации типов атмосферы с точки зрения воздействия на металлы обычно применяют международный стандарт ИСО 9223-92. В 2012 году этот стандарт был доработан и дополнен  с учетом многочисленных экспериментальных данных международных и национальных программ испытаний металлов и материалов на различных континентах.

Стандарт ISO 9223-2012 (Corrosion of metals and alloys. Corrosion of atmospheres Classification, determination and estimation) устанавливает шесть категорий коррозивности атмосферы: очень низкая (С1), низкая (С2), средняя (С3), высокая (С4), очень высокая (С5), экстремальная (СХ) (Табл.2).  В стандарте 1992 года таких категорий было пять.  Кроме того, международный стандарт ИСО 12944 «Paints & Varnishes - Corrosion Protection of Steel Structures by protective paint systems (parts 1-8) (1998)  для характеристики условий эксплуатации применительно к выбору защитных покрытий разделили категорию С5 на две подкатегории:  С5-1 – очень высокая, промышленный климат и С5М – очень высокая , морской климат.

Согласно  стандарту ИСО 9223-2012,  определение  коррозивности атмосферы для данной территории должно проводиться по климатическим  и аэрохимическим показателям:  продолжительности увлажнения поверхности (τ), скорости оседания хлоридов (S) и диоксида серы (Р), а также по скорости коррозии стандартных металлических образцов за 1 год экспозиции ( табл. 2). Стандартными образцами согласно обновленного ИСО 9226-2012 являются металлические пластины из основных конструкционных металлов: стали, алюминия, меди и цинка.

Таблица 2

Категории коррозивности атмосферы по скорости коррозии металлических образцов  в соответствии с ИСО 9223-2012

| Скорость коррозии | Категория коррозивности атмосферы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 | СХ |
| стали, г/м2 в год мкм в год | R≤10 r ≤1,3 | 10< R ≤200 1,3< r ≤25 | 200< R ≤400 25< r ≤50 | 400< R ≤650 50< r ≤80 | 650< R <1500 80< r ≤200 | 1500< R <5500 200< r ≤700 |
| цинка, г/м2 в год мкм в год | R≤0,7 r ≤0,1 | 0,7< R ≤5 0,1< r ≤0,7 | 5< R ≤15 0,7< r ≤2,1 | 15< R ≤30 2.1< r ≤4,2 | 30< R <60 4,2< r ≤8,4 | 60< R <180 8,4< r ≤25 |
| Скорость коррозии меди, г/м2 в год мкм в год | R ≤0,9 r ≤0,1 | 0,9< R ≤5 0,1< r ≤0,6 | 5< R ≤12 0,6< r ≤1,3 | 12< R ≤25 1,3< r ≤2,8 | 25< R <50 2,8< r ≤5,6 | 50< R <90 5,6< r ≤10 |
| Скорость коррозии алюминия | Отс. | 0,6< R | 0,6< R ≤2 | 2< R ≤5 | 5< R ≤10 | 10< R |

Этот способ определения коррозивности атмосферы является наиболее экономичным поскольку не требует затрат на измерение метеопараметров, с другой стороны, более достоверным, поскольку отражает реальный процесс коррозии металла и влияние даже небольшого защитного слоя образовавшихся окислов. Для разных типов атмосфер (сельская морская, промышленная) возможны одинаковые категории, одинаковые потери, но защитные свойства окисных пленок-разные . В качестве примера можно привести данные, полученные  сотрудниками Института физической химии и электрохимии РАН. Так, например, для Москвы,τ=3226=τ4, Р=51=Р2, S=0,62=S.  В соответствии с ИСО 9223 можно охарактеризовать коррозивность  атмосферы Москвы по отношению к углеродистой стали как высокую  как высокую, с другой стороны скорость коррозии стали в Москве r = 240…280 г/м2 год [1], что соответствует С=С3 (табл. 2)-  средней коррозивности атмосферы.

Цель работы

Целью настоящей работы было определение степени коррозивности атмосферы климатических испытательных станций (КИС) Тропического центра.

В таблице 3 представлены их основные  климатические и аэрохимические  показатели. Климатические характеристики станции  
Кон Зе  привести пока не можем, поскольку она начала работу только  осенью 2014 года.

Таблица 3

Географические и климатические (среднегодовые) данные периода наблюдений  мест испытаний

| Наименование показателей | Ханой1 | Хоа Лак | Дам Бай |
| --- | --- | --- | --- |
| Расположение площадок | Расположена в жилом районе г. Ханоя | 30км. От г. Ханоя , 22º 45' северной широты, 105º48' восточной долготы. Удаленность от моря ≈ 100 км. | На острове Че в заливе Нячанг, 12 0 14 северной широты, 109 0 11 восточной долготы. |
| Температура воздуха, 0С -среднегодовая - среднегодовая минимальная, - среднегодовая максимальная | 24,1 21,5 28,5 | 24,5 20,8 29,8 | 27,4 25,0 30,9 |
| Количество осадков, среднегодовое, мм | 1692 | 1716 | 1099 |
| Суммарная солнечная радиация, МДж/м2 | 3488 | 3338 | 6976 |
| Скорость выпадения хлоридов, мг/ (м2сут) | 7,5-(S1) | 9,7 (S1) | 90-56.6 ( S1-S2) |
| Скорость выпадения S02, мг/( м2сут) | 5,2(P1) | 2,2(P1) | 3,9 (P1) |
| рН осадков апрель-май июнь-август сентябрь-ноябрь | 5,5-6,5 4,1-6,8 6,6-7,1 |  | 6,7-7,0 5,4-6,8 5,6-6,1 |
| Содержание хлоридов в осадках, мг/л апрель-май июнь-август сентябрь-ноябрь | 0,4 0,05 0,6 | - | 2,0 3,5 4,2 |
| Содержание сульфатов в осадках, мг/л апрель-май июнь-август сентябрь-ноябрь | 1,9 3,5 Отс. | - | 3,1 3 2,2 |
| Содержание нитратов в осадках, мг/л апрель-май июнь-август сентябрь-ноябрь | - 0,9 0,5 | - - - | 1,3 3,0 1,8 |
| Относительная влажность воздуха, % -среднегодовая -среднегодовая минимальная, -среднегодовая максимальная, | 75,4 59,2 92,0 | 79,4 59,6 92,8 | 82,5 72,7 89,5 |
| Время увлажнения поверхности, ч/год | 5368 (τ4) | 5754(τ5) | 5951(τ5) |
| Коррозивность атмосферы по климатическим характеристикам | С3 | С4 | С4-С5 |

1 Примечание:   станция закрыта с 2012 г.

Согласно ГОСТ 9.039, КИС Хоа Лак относится к  приморской атмосфере, хотя расстояние до моря составляет около 100 км. Такое явление можно объяснить тем, что повышенное содержание хлоридов обусловлено тропическими тайфунами, которые в воздушных потоках заносят  аэрозоли морской воды  вглубь материка.

В соответствии с приведенными в таблице 3 климатическими характеристиками мест испытаний, коррозивность испытательный станций в г. Ханое и Хоа Лак  по международному стандарту ИСО 9223 в отношении черных и цветных металлов соответствует среднему уровню (С3- С4). Поскольку на этих станциях, и фоновая концентрация сернистого газа, а концентрация хлоридов выше 3 мг/м2сутки.

КИС Дам Бай  из-за высокого содержания хлоридов можно классифицировать в соответствии с ГОСТ 9.039, как морскую, а по ИСО 9223  коррозивность  ее атмосферы  по отношению к черным и цветным металлам С4- С5 (высокая - очень высокая ).

Методика испытаний

Точную оценку коррозивности испытательных станций мы проводили, исследуя скорость коррозии основных конструкционных металлов  по методике международного стандарта ИСО 9226. В качестве объектов исследования были выбраны  пластины размером 100х150х1,5 мм из следующих материалов:  углеродистая сталь Ст 3; алюминий А5 с содержанием алюминия 99,5%; медь М-1 и цинк ЦАО с содержанием основного металла 99,5%.

Перед экспозицией пластины готовили в соответствии с ГОСТ 9.909: зачищали от поверхностной коррозии при помощи абразивных шкурок, затем обезжиривали органическими растворителями, сушили в сушильном шкафу, затем охлаждали в эксикаторе до температуры 23-250С и взвешивали с точностью до 0,2 мг. После  обработки пластины устанавливали на  атмосферных стендах. Угол наклона стендов на юг  к горизонту составлял 450.  Для крепления пластин на стендах применяли фарфоровые изоляторы (рис. 1). Определение скорости выпадения  хлоридов проводили методом «влажной свечи»,  а диоксида серы адсорбционным методом на щелочных пластинах в соответствии с ИСО 9225.

Образцы в Ханое и Хоа Лаке были выставлены на испытания в ноябре, а на площадке Дам Бай – в мае. Через  год образцы  снимали с испытаний, удаляли продукты коррозии химическим травлением по методике ГОСТ 9.907 и определяли среднюю потерю массы  образца на единицу площади и коррозионные потери в  мкм/ год.  В таблице 4 приведены результаты годичных испытаний основных металлов на климатических испытательных станциях Тропического центра.

Рис. 1 Внешний вид стендов с металлическими образцами.

Обсуждение результатов эксперимента

Таблица 4

Годовая скорость коррозии стандартных образцов на климатических испытательных станциях Тропического центра

| Металл | Потеря массы г/ м2 /коррозия, мкм в год на КИС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ханой | Хоа Лак | Дам Бай |
| Сталь Ст 3 | 327,7/42,0 | 216/27,7 | 401/51,0 |
| Медь М-1 | 10,3/1,2 | 13,6/1,5 | 16,4/1,83 |
| Цинк ЦАО | 4,5/0,6 | 10,3/1,4 | 33,0/4,6 |
| Алюминий А5 | 0,08/0,03 | 0,46/0,17 | 0,77/0,28 |

Таким образом, согласно стандарту ИСО 9223 (таблица 2) по скорости коррозии конструкционных металлов коррозивность атмосфер климатических испытательных станций Тропического центра соответствует следующим категориям (см. таблицу 5).

Таблица 5.

Категории коррозивности атмосферы КИС Тропического центра

| Металл | Ханой | Хоа Лак | Дам Бай |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь Ст 3 | Средняя | Средняя | Высокая-средняя |
| Медь М-1 | Средняя | Высокая | Высокая |
| Цинк ЦАО | Низкая-средняя | Средняя | Высокая |
| Алюминий А5 | Низкая | Низкая | Средняя |

Установлено также, что  коррозивность, определяемая по степени загрязнения атмосферы, не совпадает с реальной скоростью коррозии.

Своеобразное географическое расположение Вьетнама с протяженностью в 1650 км с севера на юг (от 80 30/ до 23022/ северной широты) вдоль Южно-Китайского моря, наличие хоть и невысоких  (от 400 до 1000 м над уровнем моря) горных хребтов, занимающих четыре пятых площади страны,  и низменностей в дельтах реки Меконг и Красной реки, морского побережья, имеющего многочисленные заливы и острова, оказывает существенное влияние на  коррозивность атмосферы.

Нами  совместно с Военно-техническим институтом Вьетнамской народной армии  с июня 2012 года были проведены аналогичные годовые исследования  в 8-ми представительных районах Вьетнама, отражающих разнообразие климата этой страны (рис.2, табл. 6-7) [2-3]. При этом проводились метеонаблюдения с фиксацией следующих показателей: температура и относительная влажность воздуха, продолжительность увлажнения поверхности образцов ( количество часов с относительной влажностью воздуха больше 80%), скорость выпадения хлоридов  и S02 в мг/ м2сут. Подготовка образцов и исследование их состояния после испытаний проводилась аналогичным образом.

Оценка коррозивности атмосферы проводилась также согласно международному стандарту ИСО 9223 ( табл. 8).

Хошимин

Плейку

Да Нанг

Тхань Хоа

Ха Тай

О. Бак Лонг Ви

Иен Бай

Тхай Бинь

Рис.2. Места проведения исследования коррозивности атмосферы.

Результаты исследований приведены в таблицах  6-7.

Таблица 6.

Результаты метеонаблюдений

| Место наблюдений | Среднегодовая температура воздуха, 0 С Среднегодовая температура воздуха, 0 С | Среднегодовая температура воздуха минимальная, 0 С | Среднегодовая температура воздуха максимальная, 0 С | Среднегодовая относительная влажность, % | Среднегодовая отно-сительная влажность минимальная, % | Среднегодовая отно-сительная влажность максимальная, % | Время увлажнения поверхности образцов, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ха Тай | 24,6 | 22,0 | 27,8 | 81,7 | 63,8 | 94,3 | 5468 |
| Тхай Бинь | 24,0 | 21,6 | 26,8 | 86,5 | 65,1 | 95,8 | 6541 |
| Иен Бай | 23,7 | 21,1 | 27,5 | 87,9 | 68,5 | 98,2 | 6764 |
| Бак Лонг Ви | 22,6 | 17,9 | 28,8 | 85,3 | 64,1 | 96,8 | 6017 |
| Тхань Хоа | 25,6 | 22,3 | 32,0 | 82,1 | 55,4 | 96,8 | 5347 |
| Да Нанг | 26,8 | 24,3 | 30,8 | 80,4 | 62,3 | 92,9 | 5051 |
| Плейку | 23,0 | 19,3 | 28,3 | 79,6 | 56,6 | 94,4 | 5261 |
| Хошимин | 29,8 | 25,1 | 38,7 | 72,9 | 40,7 | 93,9 | 3884 |

Таблица 7.

Аэрохимические показатели атмосферы

| Место наблюдений | Скорость выпадения хлоридов, мг/ м2сут. / категория по ISO 9223 | Скорость выпадения S02, мг/ м2сут. / категория по ISO 9223 |
| --- | --- | --- |
| Ха Тай | 22,28 / S1 | 10,78 / P1 |
| Тхай Бинь | 43,06 / S1 | 6,41 / P0 |
| Иен Бай | 17,41 / S1 | 6,22 / P0 |
| Бак Лонг Ви | 62,14 / S2 | 8,65 / P0 |
| Тхань Хоа | 17,01 / S1 | 7,02 / P0 |
| Да Нанг | 59,37 / S1 | 18,44 / P1 |
| Плейку | 25,94 / S1 | 7,56 / P0 |
| Хошимин | 24,29 / S1 | 19,43 / P1 |

Таблица 8.

Годовые массопотери / категория коррозивности по коррозионным потерям/категория коррозивности по параметрам атмосферы согласно ИСО 9223

| Место наблюдений | Потеря массы г/ м2 / категория по коррозионным потерям/ категория по параметрам атмосферы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сталь | Медь | Алюминий | Цинк |
| Ха Тай | 261,8 / С3/С3 | 7,4 /С3/С4 | 2,10 /С4/С3 | 14,1 /С3/С3 |
| Тхай Бинь | 309,4 /С3/С3-С4 | 10,6 /С3/С4 | 0,55 /С2/С4 | 16,8 /С4/С3-С4 |
| Иен Бай | 163,4 /С2/С2-С3 | 6,6 /С3/С3 | 0,67 /С3/С4 | 8,6 /С3/С3-С4 |
| Бак Лонг Ви | 918,9 /С5/С5 | 47,4 /С5/С5 | 7,42 /С5/С5 | 22,7 /С4/С4-С5 |
| Тхань Хоа | 174,5 /С2/С3 | 49,5 /С5/С5 | 3,93 /С4/С3 | 9,1 /С3/С3 |
| Да Нанг | 655,1 /С4/С3 | 20,4 /С4/С3 | 4,49 /С4/С3 | 18,1 /С4/С4 |
| Плейку | 94,2 /С2/С3 | 11,1 /С3/С3 | О,83 /С3/С3 | 6,6 /С3/С3 |
| Хошимин | 205,4 /С3/С3 | 16,6 /С4/С3 | О,08 /С2/С3 | 11,6 /С3/С3 |

Выводы

Таким образом, можно заключить, что  категория коррозивности атмосферы Вьетнама по международному стандарту ИСО 9223 в отношении черных  металлов относится к категории С3 для континентальных районов, а для прибрежных- С4-С5.  По отношению к цветным металлам она несколько выше (табл. 8). Климатические станции Тропического центра Хоа Лак и Дам Бай  достаточно полно отражают особенности климата континентальных и приморских районов СРВ. (Табл.5 и 8)

Полученные экспериментальные данные коррозионных потерь,  могут быть использованы в дальнейшем  для долгосрочного прогнозирования долговечности и работоспособности изделий и техники, а также для выбора эффективных средств и методов их защиты от коррозии.

Литература

1. Михайловский Ю.Н. Атмосферная коррозия металлов и методы их защиты.- М: Металлургия.-1989 г.-102 с.

2. Le Thi Hong Lien, Pham Thi San, Hoang Lam Hong Corrosion mapping of carbon steel in non-coastal areas of Vietnam-  //International Corrosion  Engineering Conference. -24-27 Oct.- 2010.-Hanoi.-Vietnam.- Science and Technics Publishing House.-2010.- Р 10.

3. Nguen Duc Hung   Characterization of atmospheric corrosion and metal protection in Vietnam .- //International Corrosion  Engineering Conference. -24-27 Oct.- 2010.-Hanoi.-Vietnam.- Science and Technics Publishing House.-2010.- Р 1.