Анализ поведения в климатических условиях перспективных теплозащитных высокотемпературных углерод-углеродных и углерод-керамических композиционных материалов, применяемых в теплонапряженных конструкциях ракетных двигателей

Копылов А.В., к.т.н., Тихомиров М.А., СтиринЕ.А., Мухранский В.М., Федоров Д.Ю.

alexcopylov@mail.ru

Акционерное общество «Машиностроительное конструкторское бюро «Искра» имени Ивана Ивановича Картукова» (АО «МКБ «Искра»), г. Москва

Аннотация

Совершенствование ракетных двигателей «воздух-поверхность», «воздух-воздух» можно достичь за счет внедрения как в охлаждаемые, так и в неохлаждаемые теплонапряженные корпусные детали, расположенные на внешнем контуре летательных аппаратов и испытывающие воздействие внешней среды, перспективных высокотемпературных композиционных материалов – углерод-углеродные, углерод-керамические, поведение которых при длительной эксплуатации и длительном хранении во всем спектре климатики (влажность, соляной туман, биоповреждения, атмосферные осадки и т.д.)не исследовалось

Ключевые слова:

климатические условия, углерод-углеродные и углерод-керамические композиционные материалы, теплонапряженные конструкции, ракетные двигатели

Abstract

Improved rocket engines "air-surface", "air-air" can be achieved by introducing as in cooled and uncooled heat-stressed body parts, located on the outer contour of the aircraft and experiencing the impact of the environment, promising high temperature composites – carbon-carbon, carbon-ceramic whose behavior during long-term operation and long-term storage in the whole spectrum of climatici (humidity, salt fog, biodeterioration, atmospheric deposition etc.) were not investigated

Key words:

climatic conditions, carbon-carbon and carbon-ceramic composite materials, heat-stressed structures, rocket engines

Реальным и эффективным направлением совершенствования ракетных двигателей (РД) для ракет типа «воздух-поверхность», «воздух-воздух», будет являться широкое внедрение в неохлаждаемые теплонапряженные корпусные детали, расположенных на внешнем контуре летательных аппаратов (ЛА) и работающих при интенсивном нагреве, перспективных неметаллических высокотемпературных композиционных материалов (КМ) с керамическими теплозащитными покрытиями (ТЗП) толщиною 100÷150 мкм, таких как углерод-углеродные КМ (УУКМ) и углерод-керамические КМ (УККМ) с покрытиями, как карбид, нитрид кремния и т.д.

При широком использовании УУКМ, УККМ, как вне охлаждаемых, так и в охлаждаемых (рис.1 а-г) [1] теплонапряженных конструкциях двигателей ЛА можно получить преимущества перед конструкциями из металлов и других материалов, которые заключаются в:

- высокой удельной прочности и удельной жесткости (рис. 2) [2];

- существенном снижении веса (рис.3) [3] теплонапряженной конструкции за счёт относительно невысокой плотности ≈ 1,5…2,2 г/см3 по сравнению с 4,5÷8 г/см3 у металлов и в итоге улучшении тяговых характеристик двигателей ЛА (рис.4) [3];

- регулирование физико-механических свойств КМ в разных направлениях с помощью изменения угла наклона волокна к продольной образующей корпуса при намотке корпуса и ориентация волокна по направлению воздействия максимальной нагрузки;

- высокая теплостойкость в условиях воздействия внешнего теплоподвода аэродинамического (кинетического) нагрева и высокотемпературной струиизнутри со стороны проточного тракта РД.

Основным недостатком УУКМ, УККМ при их использовании в теплонапряженных конструкциях РД может являться в процессе эксплуатации частичное или полное повреждение хрупкого керамического ТЗП, так как без него температурный предел эксплуатации углеродной составляющей подложки из УУКМ, УККМ в воздушной (окислительной) среде составляет 350÷400°С, выше которого углеродный компонент УУКМ, УККМ подвергается термоокислительной деструкции, что приводит к существенному снижению прочности УУКМ, УККМ и дальнейшему их разрушению.

Поведение корпусных деталей РД из высокотемпературных УУКМ, УККМ, применявшихся ранее только в деталях проточного тракта РД и не контактировавших с внешней средой, не было исследовано при длительной эксплуатации и длительном хранении в сложных климатических условиях, что определяет актуальность темы исследования.

Цель – разработка рекомендаций и мероприятий по исследованию поведения высокотемпературных углеродсодержащих КМ в климатических условиях.

Под воздействием в климатических условиях будем понимать воздействие следующих основных факторов:

- наличие морского (соляного) тумана - рН кислотность;

- длительное воздействие влажного климата (субтропики) и повышенных температур;

- длительное воздействие солнечной радиации;

- длительное воздействие плесени, приводящее к биоповреждениям (проверяется испытаниями на грибостойкость по пятибальной шкале) и преждевременному старению;

- атмосферные осадки.

Особенности структуры УУКМ, УККМ – повышенная пористость углерода, приводящая к частичной газопроницаемости изделия, гигроскопичное связующее в сочетании сданными факторами климатического воздействия могут оказать отрицательное влияние на физико-механические и физико-химические характеристики изделий из УУКМ, УККМ.

В частности, на основе опыта использования изделий из полимерных КМ - углепластики, стеклопластики, повышенные температура и влажность окружающей среды, как в процессе длительного хранения изделий из УУКМ, УККМ, так и в процессе их длительной эксплуатации, могут оказывать:

- отрицательные воздействия на полимерное связующее деталей из УУКМ, УККМ, например, фенол-формальдегидное, поглощающее влагу из воздуха (гигроскопичность) и с течением времени может изменить свою структуру, что приведет к изменению механических свойств;

- набухание полимерного связующего при абсорбировании влаги из окружающей среды вызывает возникновение дополнительных структурных напряжений [4], что может привести к суммарному разупрочнению связи на всех границах раздела полимерное связующее (матрица) – волокно и в итоге к растрескиванию связующего. Также может возникнуть коробление конструкции из УУКМ, УККМ и другие механические эффекты;

- также как и в случае с углепластиком (рис. 1) УУКМ, УККМ, изготовленные на основе углепластиковой заготовки (углепластикового передела), предположительно могут быть гальванически несовместимы с металлическими крепежными элементами из дюралюминия Д16 (Al-Cu-Mg-Mn) или фиксирующими фланцами из стали, например КВК, и могут образовать при повышенной влажности гальваническую пару, что является причиной возникновения гальванической коррозии на поверхности металла [5].

Рис. 1. Градуировочная шкала, где показано сравнение относительно нулевого потенциала водорода значений гальванических потенциалов Uг [В] углепластика и металла (значения проставляются, начиная от положительных потенциалов к наиболее отрицательным), где:

а - эпоксидный углепластик Uг ≈0,075В; б - Д16 Uг≈ -0,675В (значение электродного потенциала Д16 берётся по аналогу -  неплакированный сплав Al 2024); в - магний Uг≈ -1,65В.

В данном случае под гальванической несовместимостью углепластика, УУКМ, УККМ с металлами (сталь, алюминиевые сплавы) понимается различие электродных (гальванических или электрохимических) потенциалов, представленных в электрохимическом ряде активности. При наличии влаги (конденсат, дождевая вода), характеризующие сложные климатические условия, образуется гальваническая пара металл-углепластик (окислительно-восстановительная пара) и коррозия является электрохимической (э/х), так как вода является электролитом. Разные значения гальванических потенциалов Uг или электродвижущей силы (ЭДС) углепластика (УУКМ, УККМ) Uг ≈0,075В и Д16 Uг≈-0,675В (см. рис.5) указывают на то, что в гальванической паре (углепластик─дюралюминий) углепластик, обладающий более положительным потенциалом 0,075В по отношению к стандартному водородному потенциалу, будет катодом (окислитель), а Д16, обладая более отрицательным -0,675В, будет анодом (восстановитель), который при электрохимической реакции отдает положительно заряженные ионы в систему углепластик-влага (электролит) и растворяется в ней, т.е. корродирует.

Все перечисленные выше обстоятельства требуют провести разработку рекомендаций и мероприятий по фундаментальным исследованиям модельных образцов из УУКМ, УККМ с покрытиями в различных климатических условиях, основываясь на предыдущих результатах ВИАМ (рис. 6-8), НИИ «Графит», ЦАГИ, предприятий ближнего зарубежья по исследованию неметаллов:

- испытания на влагосодержание (влагопоглощение);

- испытания на водостойкость;

- испытания на тропикостойкость, используя климатическую камеру тропиков, необходимо провести для выявления влияния тропиков, где самая наивысшая интенсивность одновременного воздействия температуры, влажности, атмосферных осадков, на адгезионную прочность на границе раздела углеродных волокон и углеродной или керамической матрицы УУКМ, УККМ, также клеевых соединений разнородных деталей требуется проведения испытаний;

- после климатических испытаний в условиях открытого (рис. 2 а, б) и закрытого стенда необходимо провести электронно-микроскопические исследования структуры КМ (рис. 3 а-в);

Рис. 2 Установки ВИАМ по климатическим испытаниям в условиях:

а) открытого стенда при испытании конструкции головного обтекателя, стенка которого выполнена трёхслойной с внешними слоями из углепластика; б) закрытого стенда при ускоренных климатических испытаниях

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |

Рис. 3. Фото внешней поверхности и микрофотография структуры монослоя углепластика КМУ-4 после климатических испытаний на старение в течении 3 лет в г. Батуми (Грузия):

а) Фото внешней поверхности монослоя углепластика; б) микрофотография структуры монослоя углепластика в условиях открытого стенда (2000кратное увеличение); в) микрофотография структуры монослоя углепластика в условиях под навесом (2000 кратное увеличение)

- также необходимо разрабатывать математическую модель поведения деталей РД из УУКМ, УККМ в сложных климатических условиях, основываясь на аналогичные математические модели и эмпирические зависимости ЦАГИ по расчету напряжений несущих панелей ЛА из углепластика с ТЗП от диффузии влаги при больших сроках службы во всем спектре климатики.

В частности, в трудах Мишулина И.Б. ЦАГИ [5] представлена инженерная методика оценки градиентов концентрации влаги при ее диффузии через слои из КМ (рис. 4), характеризующие поле концентраций влажности по толщине панели из КМ с ТЗП, а также вызванных этими градиентами напряжений и прогибов в условиях совместного воздействия влажности и повышенных температур на композиционную трехслойную сотовую панель ЛА с обшивками из углепластика.

Теплозащитное покрытие

Несущий слой №1 из 2 слоев углепластика КМУ-4э и одного слоя органопластикаСВМ

Сотовый заполнитель

Несущий слой №2из

2 монослоев углепластика КМУ-4э и одного слоя органопластика СВМ

Рис.4 Послойный анализ распределения (градиент) влаги по толщине трехслойной сотовой панели, где обшивки из углепластика

Расчету полей напряжений, необходимых для оценки прочности конструкции в климатических условиях, должен предшествовать расчет концентраций влаги и полей температур. Процесс кинетики абсорбции влаги в полимерные КМ описывается дифференциальным уравнением Фика. При этом скорости процессов диффузии влаги в полимерные КМ весьма малы, поэтому изменение физико-механических свойств по объему конструкции в течение длительного времени имеет нестационарный характер и может развиваться в процессе всего срока службы изделия [5]. Распространение тепла в конструкцию из полимерных КМ описывается дифференциальным уравнением Фурье.

Концентрации влаги в отличии от температуры имеет более нестационарное распределение по слоями имеет относительно большие перепады на слое ТЗП и в несущих углеродных монослоях. Разрывы концентрации влаги вдоль поперечного (трансверсального) направления по координате z при переходе от одного углеродного монослоя к другому обусловлены различием в предельной насыщаемости углеродных КМ слоях (рис. 5).

Рис. 5. Распределение (градиент) температуры и концентрации влаги по толщине трехслойной панели из полимерных КМ (углепластик)

В задаче диффузии влаги в трехслойной пластине с ТЗП обозначим коэффициент диффузии углеродного материала несущих слоев через D, связующего слоя - через D'', ТЗП - через D'. В данной расчетной модели принято, что распределение концентрации влаги по толщине слоев линейно. Под относительной концентрацией влаги понимается отношение массы влаги к массе сухого материала в определенном объеме. Закон распределения (градиент) концентраций влаги по толщине слоев тогда представлены зависимостями (1-3) [4]:

сн(1,2)=с1,2+ξ1,2ω1,2                                                                                        (1)

сз=с''+ξ''ω''                                                                                                  (2)

ст=с'+ξ'ω'                                                                                                     (3)

сн(1,2)- концентрация влаги на несущих слоях №1 и №2; сз-концентрация влаги заполнителя;ст- концентрация влаги ТЗП; с1,2, с'',с'- концентрации влаги средних поверхностей слоев; ω1,2, ω'', ω'  - градиенты концентрации по толщине слоев.

Специфика условия массообменного контакта слоев заключается в том, что в отличии от задачи теплопроводности, концентрация влаги не является потенциалом и ставить условия равенства концентраций на границах слоев недопустимо. Данные по распределению температуры и концентрации влаги по толщине позволяют провести расчет напряжений и деформаций в слоях панели.

Суммарные напряжения по нормали σx от термовлажностных факторов в несущих слоях определяются из выражения (4) [4]:

max σx=σxc+σxT                                                                                            (4),

где σxc - напряжение от абсорбционного набухания, σxT- напряжение от температурного расширения.

Для расчета напряжений и прогибов несущей панели из УУКМ, УККМ необходимо использовать данные по диффузионным и механическим характеристикам монослоев из углеткани и составить базу данных по массоемкости Сm, коэффициенту объемного набухания, модулю упругости и т.д. В качестве примера приведена табл. 1.

Таблица 1

Диффузионные и механические характеристики монослоев из углеткани для панели из углепластика КМУ-4э

| Характеристики | Несущий слой №1 из двух монослоев углеткани | Несущий слой №2 из двух монослоев углеткани | ТЗП |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина, мм | 0,45 | 0,45 | 35 |
| Массоемкость, Сm | 2,5 | 2,5 | 1,2 |
| Коэффициент диффузии D, м2/с | 2·10-13 | 2·10-13 | 6·10-11 |
| Коэффициент объемного набухания на 1% относительной влажности | 1,5·10-3 | 1,5·10-3 | _____ |
| Модуль упругости, кг/мм2 | 8500 | 8500 | _____ |

Нормальное напряжение от абсорбционного набухания, определяющееся по зависимости (5) [4], при с0 = 0 составило                           σxc=7,65 кгмм2: σxc=Eβ cα+ψcβ-c0                                                                                                (5)

Нормальное напряжение в слоях из углепластика от температурного расширения составило σxT= 1,3 кг/мм2. Как показало исследование [4] напряжения от набухания σxc углепластиковых несущих обшивок ЛА при длительном хранении превалирует над напряжениями от температурного расширенияσxT.

Эмпирически выяснено, что длительное воздействие климатических факторов на углепластик приводит к снижению его разрушающих напряжений на сжатие на 20-30 %, т.е. в целом необходимо ввести коэффициент запаса прочности по влиянию климатической среды на панель из углепластика при хранении, равный 1,5- 1,6.

Вычисление при короблении суммарного прогиба в панели ЛА из углепластика шириной a=500 мм может достигать 2,5 мм при заданных значениях безразмерных коэффициентов r, α, β. Как и в случае напряжений, прогиб от набухания связующего wc = 1,8 мм превалирует над прогибом от температуры wT = 0,7 мм, определяющиеся по эмпирическим зависимостям (6), (7) [4]:

wc= βсβa28r=1,8 мм                                                                                     (6)

wT= αTβ8r=0,7 мм                                                                                       (7)

Необходимо выполнить построение безразмерных прогибов и напряжений панели из КМ с ТЗП, возникающих под влиянием тепломассопереноса от параметров диффузии влаги, в частности, от коэффициента диффузии D' и концентрации влаги с (рис. 6).

Рис. 6. Зависимости безразмерных прогибов и напряжений от параметров диффузии влаги

Выводы

- провести исследование поведения УУКМ, УККМ в климатических условиях требует многостороннего подхода в кооперации с ведущими материаловедческими и научно-исследовательскими предприятиями, в частности ВИАМ, НИИ Графит, ЦАГИ, позволяющих провести испытания над образцами из УУКМ, УККМв условиях открытого и закрытого стендов;

- необходимо исследовать в климатике предполагаемую гальваническую пару корпусные детали РД из УУКМ, УККМ- металлические элементы (крепежные элементы) без и с гальваническими антикоррозионными покрытиями, основываясь на результатах исследования гальванической пары углепластик - металл, применяемых ранее в несущих конструкциях ЛА при повышенных температурах и влажности, атмосферных осадках;

- провести исследование распределения (градиенты) температур и концентрации влаги по толщине корпусных теплонапряженных конструкций РД из УУКМ, УККМ, основываясь на математической модели ЦАГИ по расчету панели из углепластика с ТЗП при термовлажностном климатическом воздействии, применяя законы Фика и Фурье, с целью определения поля напряжений, в частности нормальных напряжений по слоям УУКМ, УККМ, и суммарного прогиба в процессе хранения и эксплуатации;

- провести исследование по влиянию факторов климата и микологической среды (воздействие плесени) на изменение служебных характеристик корпусных деталей РД из УУКМ, УККМ в процессе хранения;

- моделирование влияния различных климатических факторов, как по отдельности, так и в совокупности, на характеристики корпусных деталей РД из УУКМ, УККМ и прогнозирование их поведения в процессе эксплуатации, определение их остаточного теплового ресурса (наработки);

- создание и развитие баз данных по характеристикам климатической и микологической стойкости (грибостойкость) для УУКМ, УККМ;

- проведение тепловлажностных испытаний при заданных температуре и влажности, в том числе в камере, имитирующей суточные изменения температуры и влажности в условиях тропиков;

- ускоренные испытания образцов из УУКМ, УККМ в камере светопогоды SUNTEST XXL+;

- проведение исследования образцов из УУКМ, УККМ при отрицательных температурах до -60°С (северное исполнение).

Литература

1. Применение высокотемпературных композиционных материалов в низкоэмиссионных камерах сгорания большого ресурса. Презентация на НТС ОАО «Авиадвигатель», г. Пермь, 16.10.2009.

2. Нанотехнологии, углерод и новые композиционные материалы.           Презентация МГУ имени М.В. Ломоносова – ЗАО «Институт новых углеродных материалов и технологий», г. Москва, 2011.

3. Лебедев И. К. Эксплуатационная долговечность элементов авиаконструкций из композиционных материалов. Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук. Специальность: 05.22.14 – «Эксплуатация воздушного транспорта». М.: МГТУ ГА, 2011.

4. Мишулин И.Б. Расчет трехслойных пластин с обшивками из полимерных композиционных материалов, находящихся в условиях повышенной влажности.-издательский отдел ЦАГИ, руководящие технические материалы ЦАГИ, 1989, вып. 11, «Проектирование, расчет и испытания конструкций из композиционных материалов».

5. Комаров Г.В. Соединения деталей из полимерных материалов: Учебное пособие. - СПб.: Профессия, 2006.