УДК 620.193.21

Обобщенный коэффициент коррозионной стойкости деформируемых алюминиевых сплавов

Курс М.Г.

KursMG@viam.ru

ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, ГЦКИ им. Г.В. Акимова

Аннотация:

Для разработки методики проведены натурно-ускоренные испытания деформируемых алюминиевых сплавов 1370Т1, 1424Т1, В-1461Т1, 1913Т, В-1341Т1, В96ц3пчТ12, 1441Т1, В-1469Т1 в течение 4х лет под навесом ГЦКИ ВИАМ им. Г.В. Акимова с ежедневным нанесением раствора морской соли.

На основе анализа результатов испытаний разработана методика расчета интегрального коэффициента коррозионной стойкости, позволяющего оценить по 7-бальной шкале сопротивление материала коррозионному разрушению по скорости коррозии, глубине и характеру межкристаллитной коррозии, глубине питтинговой коррозии, а также по площади коррозионных поражений и диаметру коррозионных очагов

Ключевые слова:

коррозия, алюминиевые сплавы, интегральная оценка, натурно-ускоренные испытания, показатели коррозионной стойкости

Abstract:

The calculation procedure of generalized coefficient of corrosion resistance, allowing the evaluation of resistance of material to corrosive attack on the seven-point scale on the strength of the most significant and sensitive parameters of corrosion resistance, is given

Keywords:

corrosion, aluminum alloys, integral estimate, full-scale accelerated tests, coefficients of corrosion resistance

Введение

Проведение климатических испытаний для обеспечения безопасности и защиты от коррозии в наше время относится к приоритетным стратегическим направлениям развития материалов и технологий [1-2]. Данные по коррозионной стойкости материалов ввиду разнородности своей природы и способов оценки представляют собой довольно сложный набор данных в части определения общего коррозионного состояния материала, т.к. показатели коррозионной стойкости обладают различной значимостью и вносят различный вклад в общую картину коррозионного состояния материала. На сегодняшний день оценка коррозионного состояния материала состоит в получении значений отдельных параметров, выраженных в численном виде, при этом отсутствуют какие-либо индексы/коэффициенты, характеризующие общее коррозионно-активное состояние материала, которые позволили бы в наиболее полной мере охарактеризовать искомую величину с учетом наиболее значимых и информативных критериев.

Целью данной работы является анализ результатов натурно-ускоренных испытаний, а также данных многолетней экспозиции на климатический станции умеренно теплого климата с разработкой методики расчета интегрального коэффициента коррозионной стойкости алюминиевых сплавов, включающего в себя наиболее значимые и чувствительные к изменению агрессивности коррозионного воздействия параметры, характеризующие коррозионно-активное состояние материала.

1. Методика эксперимента и материалы для испытаний.

Исследованиям коррозионной стойкости материалов при испытаниях натурно-ускоренными методами посвящен ряд работ [3-7]. Для разработки методики проведение испытаний осуществлялось именно натурно-ускоренным методом, т.к. он позволяет за более короткий срок (1-2 г.) оценить максимум коррозионного разрушения алюминиевых сплавов по сравнению с испытаниями в открытой атмосфере с необходимыми сроками экспозиции не менее 3-5 лет. Кроме того, результаты данных испытаний позволяют прогнозировать поведение материалов в жестких эксплуатационных условиях [8-9].

В настоящей работе проведение натурно-ускоренных испытаний осуществлялось в ГЦКИ ВИАМ им. Г.В. Акимова [10], представляющим умеренно теплый климат, характеризующийся повышенным содержанием хлоридов в атмосфере. Для проведения испытаний были определены следующие условия:

- установка образцов в горизонтальном положении на стенде под навесом климатической станции;

- экспозиция образцов без облива и с обливом раствором морской соли  в концентрации 5 г/л. Облив осуществлялся методом распыления мелкодисперсного раствора морской соли с помощью пульверизатора 1 раз в день в вечернее время [11];

- общий срок экспозиции составил 4 года с промежуточными съемами после 3, 6 мес., 1, 2 лет.

Для испытаний были применены листы деформируемых алюминиевых сплавов 1424Т1, В-1341Т1, В96ц3пчТ12, 1913Т3, 1441Т1, В-1461Т1, В-1469Т1, 1370Т1 толщиной ~ 2 мм. Данные сплавы рекомендуются к применению в широкой номенклатуре изделий авиационной техники от элементов обшивки до силового набора, а также в изделиях автомобильной промышленности, гидроавиационного назначения и др.[12-16].

2. Результаты испытаний и обсуждение.

  - Оценка внешнего вида поверхности образцов.

Время появления первых очагов коррозии при испытаниях с обливом для всех сплавов составило 2-5 сутки после начала испытаний. Для образцов без облива первые коррозионные очаги появились на 10 сутки.

Площадь коррозионных поражений при испытаниях с обливом для всех сплавов, кроме 1424 и В-1341 (30 и 60% соответственно), уже после 3-х месяцев испытаний составляла ~ 90-95% с образованием плотного слоя продуктов коррозии. После 1 года натурно-ускоренных испытаний было определено количество осажденных хлоридов на поверхности образцов алюминиевых сплавов, данные представлены в Таблице 1 в сопоставлении с максимальным размером коррозионных очагов и процентом поражения поверхности. При испытаниях с обливом количество хлоридов на поверхности в 2-4 раза больше по сравнению с образцами без облива.

Таблица 1.

Количество хлоридов на поверхности образов в сопоставлении с размером коррозионных очагов после 1 года испытаний

| Сплав | % поражения поверхности и max Ø коррозионных очагов, мм |  | Количество осажденных хлоридов на поверхности образца, мг/м2сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Без облива | Облив 5 г/л | Без облива | Облив 5 г/л |
| 1424 | 30% Ø 2 мм | 30% Ø 2 мм | 1,43 | 5,08 |
| В-1469 | 95% Ø 2 мм | 90% Ø 6 мм | 9,82 | 17,2 |
| В-1461 | 97% Ø 4 мм | 98% Ø 5 мм | 4,52 | 17,22 |
| 1441 | 97% Ø4 мм | 97% Ø 4мм+ РСК 3-4 балл | 1,94 | 8,72 |
| В-1341 | 20% Ø 1,5 мм | 55% Ø 3 мм | 1,43 | 3,21 |
| 1370 | 30% Ø 2 мм | 96% Ø 3 мм | 3,83 | 16,2 |
| 1913 | 25% Ø 1,5 мм | 95% Ø 3 мм | 1,43 | 4,77 |
| В96ц3пч | 95% Ø3 мм | 97%Ø4 мм | 2,9 | 9,69 |

Таким образом, увеличение диаметра коррозионных поражений способствует большему удержанию хлоридов на поверхности образца.

Полученные результаты подтверждают выводы, полученные в работе [17] при испытаниях алюминиевых сплавов в КСТ: для сплавов с большим содержанием меди (В-1461, 1370, 1441, В96ц3пч, В-1469) характерно образование большего количества питтингов при большем радиусе очагов по сравнению со сплавами, содержащими малое количество меди (1424, 1913 и В-1341).

2.2. Исследование динамики развития скорости коррозии.

Снижение скорости коррозии со временем обуславливается образованием слоя продуктов коррозии на поверхности образца, который препятствует доступу активной среды к поверхности. При испытаниях образцов с обливом площадь коррозионных поражений уже после 3-х месяцев испытаний составляет до 95% площади поверхности (диаметр коррозионных очагов достигает 10 мм) с образованием плотного слоя продуктов коррозии, затрудняющих доступ кислорода к поверхности образца, результатом чего становится снижение скорости коррозии (Рис. 1). При испытаниях без облива площадь коррозионных поражений после 1 года испытаний составляла около 50% площади поверхности с гораздо меньшим диаметром коррозионных очагов (≤ 1 мм), т.е. поверхность остается более доступной воздействию коррозионно-активных компонентов, в результате чего скорость коррозии продолжает расти.

а

б

Рис.1. Изменение скорости коррозии образцов алюминиевых сплавов в процессе натурно-ускоренных испытаний: а – без облива, б – с обливом.

При испытаниях без облива отмечается влияние метеопараметров атмосферы на характер кривой Vкорр, в частности продолжительности увлажнения поверхности и количества выпадения хлоридов (Рис. 2). Отличие характера кривой для сплава В-1469 связано с отличием времени его выставления (зимний период) по сравнению с другими сплавами (выставлены в мае).

Рис. 2. Суммарная  продолжительность увлажнения поверхности и количество выпадения хлоридов в первый год проведения испытаний.

2.3. Оценка склонности сплавов к межкристаллитной коррозии.

Торможение роста глубины МКК с продолжительностью испытаний связано с затруднением протекания электрохимического растворения по границам зерен по мере удаления от поверхности вглубь образца. При этом максимальная глубина, которой может достичь МКК для конкретного сплава зависит от степени равновесности его структуры и от разницы потенциалов между структурными составляющими сплава.

На сплавах 1424 и 1913 за период проведения испытаний МКК обнаружено не было. При испытаниях без облива после 2х лет экспозиции глубина МКК продолжает  расти для сплава1370, для остальных сплавов не меняется. При испытаниях с обливом наблюдается торможение роста МКК после 6 месяцев для сплавов В-1469, В-1341, В-1461, для сплавов 1370 и 1441 наблюдается продолжение роста МКК (Рис. 3).

а

б

Рис.3. МКК образцов алюминиевых сплавов в процессе натурно-ускоренных испытаний: а – без облива, б – с обливом.

2.4. Результаты измерения питтинговой коррозии.

Алюминиевые сплавы склонны к питтинговой коррозии, которая может достигать значительной глубины и являться концентратором напряжений при приложении нагрузки к образцу. При оценке питтинговой коррозии алюминиевых сплавов важное значение имеет не только глубина питтинга, но и объемный фактор, а также процент пораженной поверхности образца. Среди исследованных сплавов наименьшие значения глубины питтинга были обнаружены на сплаве 1424Т1, средние значения для В-1341Т1 с локальным характером, для остальных сплавов наблюдаются значительные поражения поверхности при глубине ~ 200-400 мкм. В отличие от скорости коррозии и глубины МКК, для всех сплавов наблюдается рост глубины питтинга в течение всего периода испытаний (Рис. 4). Скорость роста питтинга сокращается с продолжительностью испытаний.

а

б

Рис.4. Глубина питтинга образцов алюминиевых сплавов в процессе натурно-ускоренных испытаний: а – без облива, б – с обливом.

При испытаниях без облива характерна зависимость от метеопараметров атмосферы, аналогично скорости коррозии, которая нивелируется при испытаниях с обливом, – рост питтинга более равномерный. В период испытаний с 3 по 6 месяцы, характеризующийся наименьшей продолжительностью увлажнения и количеством выпадающих хлоридов, роста питтинга практически не происходит.

2.5. Оценка изменения механических свойств материалов.

В процессе экспозиции произошло значительное увеличение потерь относительного удлинения практически для всех сплавов. Потери σв и σ0,2 увеличились в 1,5-2 раза за период экспозиции с 1 по 4 г. (Рис.5).

Рис.5. Потери механических свойств алюминиевых сплавов после 1 года (а) и после 4х лет (б) натурно-ускоренных испытаний.

Потери МЦУ достигают значительных величин уже после 1 года испытаний, а после 2х лет составляют ~ 80-95% (Рис. 6).

Рис. 6.   Потери малоцикловой усталости образцов алюминиевых сплавов после 1 и 2х лет натурно-ускоренных испытаний.

2.6. Расслаивающая коррозия.

Из восьми исследованных сплавах РСК была зафиксирована лишь на двух. На сплаве 1441 уже после 6 мес. испытаний с обливом был обнаружен 3 балл РСК; после 4х лет экспозиции РСК составила 8-9 балл с множественными вспучиваниями и отслоениями по торцам.

Для сплава В96ц3пч РСК была зафиксирована после 2 лет экспозиции с обливом раствором в конц. 5 г/л, – 5 балл. После 4 лет испытаний РСК составляла 8 балл с расслоениями по торцам и диаметром вспучиваний до 2 мм.

3. Интегральный коррозионный коэффициент.

3.1. Методика расчета интегрального коррозионного коэффициента.

На основе анализа натурно-ускоренных испытаний и многолетних данных по климатической стойкости алюминиевых сплавов разработана методика расчета интегрального коэффициента коррозионной стойкости алюминиевых сплавов. Предлагается градация коррозионной стойкости алюминиевых сплавов после проведения натурной климатической экспозиции или ускоренных и имитационных испытаний по 7-бальной шкале по совокупности результатов измерения скорости коррозии, глубины и характера межкристаллитной коррозии, глубины питтинговой коррозии, а также площади корр. поражений и диаметру корр. очагов.

Анализ внешнего вида поверхности образцов с определением площади пораженной поверхности, а также диаметра коррозионных поражений проводят с помощью оптического микроскопа или визуальным методом. Измерение глубины питтинговой коррозии проводят по ГОСТ 9.908-85 [18] неразрушающими методами контроля, либо с помощью изготовления металлографического шлифа. Значения факторов глубины и площади поражения приняты как равнозначные. Коэффициент общей коррозии «П» выбирают в соответствии с Таблицей 2.

Таблица 2.

Градация значений глубины питтинга.

| Площадь коррозионных поражений, максимальный диаметр коррозионного очага* |  | Глубина питтинга, мкм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0÷50 | 50÷100 | 100÷250 | 250÷400 | > 400 |
| I | <10% ОК, Ø1-1,5 мм | П1 | П1 | П2 | П3 | П3 |
| II | 15-30% ОК, Ø1,5-3 мм | П1 | П2 | П2 | П3 | П4 |
| III | 35-50% ОК, Ø 2-5 мм | П2 | П2 | П3 | П4 | П4 |
| IV | 55-75% ОК, Ø 3-7 мм | П2 | П3 | П3 | П4 | П5 |
| V | >80% ОК, Ø > 5-8 мм | П3 | П3 | П4 | П5 | П5 |

* при максимальном диаметре коррозионного очага меньше/больше соответствующей площади поражения, проводить уменьшение/увеличение на 1 позицию.

Оценку скорости коррозии проводят путем измерения массы образцов на аналитических весах с точностью до 0,0001 г. до и после испытаний, вычисления проводят по ГОСТ 9.913-90 [19]. Коэффициент скорости коррозии «С» выбирают в соответствии с Таблицей 3.

Таблица 3.

Градация значений скорости коррозии материала.

| Коэффициент Vкорр | Величина скорости коррозии, г/м2сут |
| --- | --- |
| С1 | 0÷0,01 |
| С2 | 0,01÷0,03 |
| С3 | 0,03÷0,05 |
| С4 | 0,05÷0,07 |
| С5 | > 0,07 |

Оценку глубины и характера распространения межкристаллитной коррозии проводят по ГОСТ 9.021-74 [20] с помощью металлографического микроскопа с точностью до 0,01 мм. При градации учитывается большее значение глубинного фактора. Коэффициент МКК «М» выбирают в соответствии с Таблицей 4.

Таблица 4.

Градация значений глубины межкристаллитной коррозии.

| Характер распространения МКК по краю микрошлифа (с одной стороны)* |  | Глубина МКК, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0÷0,1* | 0,1÷0,25 | 0,25÷0,4 | > 0,4 |
| I | МКК отсутствует | М1 | - | - | - | - |
| II | Единичные очаги МКК (3-5 шт.) | - | М1 | М2 | М3 | М4 |
| III | Очаги МКК в общей сложности занимают менее половины протяженности края микрошлифа | - | М1 | М2 | М3 | М4 |
| IV | Множественные очаги МКК | - | М2 | М3 | М4 | М5 |
| V | Непрерывное распространение МКК по всему краю микрошлифа | - | М2 | М3 | М5 | М5 |

* при глубине МКК меньше/больше соответствующего характера распространения МКК, проводить уменьшение/увеличение на 1 позицию

Расшифровка индексов коэффициентов С, П и М следующая: 1 – минимальный, 2 – низкий, 3 – средний, 4 – высокий, 5 – повышенный.

Вычисление интегрального коэффициента коррозионной стойкости «Ккс» проводят с помощью Таблиц 5 и 6. Оценку склонности сплава к расслаивающей коррозии проводят в соответствии ГОСТ 9.904-82 [21]. В Таблице 7 представлена расшифровка значений Ккс.

Таблица 5.

Суммарный индекс скорости коррозии и глубины питтинга Х.

|  | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П1 | Х1 | Х1 | Х2 | Х2 | Х2 |
| П2 | Х2 | Х2 | Х2 | Х3 | Х3 |
| П3 | Х3 | Х3 | Х4 | Х4 | Х5 |
| П4 | Х4 | Х4 | Х4 | Х5 | Х5 |
| П5 | Х4 | Х4 | Х5 | Х5 | Х5 |

Таблица 6.

Интегральный коррозионный коэффициент Ккс*

|  | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| М2 | 2 | 2 | 2-3 | 3 | 3 |
| М3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| М4 | 4 | 4 | 5 | 5-6 | 6 |
| М5 | 5 | 5-6 | 6 | 7 | 7 |

* При наличии расслаивающей коррозии выше 5 балла индекс Ккс уменьшить на 1 единицу.

Таблица 7.

Расшифровка индекса интегрального коррозионного коэффициента Ккс

|  | Коррозионная стойкость материала |
| --- | --- |
| Ккс 1 | Высокая |
| Ккс 2 | Повышенная |
| Ккс 3 |  |
| Ккс 4 | Средняя |
| Ккс 5 | Пониженная |
| Ккс 6 |  |
| Ккс 7 | Низкая |

3.2. Оценка коррозионной стойкости алюминиевых сплавов в пересчёте на интегральный коррозионный коэффициент.

В таблице 8 представлены значения параметра Ккс для алюминиевых сплавов, прошедших натурно-ускоренные испытания в течение 1, 2 и 4 лет с нанесением раствора морской соли в концентрации 5 г/л.

Таблица 8.

Интегральный коррозионный коэффициент алюминиевых сплавов после 1, 2 и 4х лет натурно-ускоренных испытаний без облива и с нанесением раствора морской соли в конц. 5 г/л.

| Сплав | Интегральный коррозионный коэффициент Ккс |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 год навес, без облива | 2 года навес, без облива | 4 года навес, без облива | 1 год навес + облив 5 г/л | 2 года навес + облив 5 г/л | 4 года навес + облив 5 г/л |
| 1424 | К1 | К1 | К1 | К1 | К1 | К2 |
| В-1469 | К4 | К4 | К4 | К4 | К4 | К4 |
| В-1461 | К3 | К2-3 | К4 | К4 | К4 | К4 |
| 1370 | К3 | К4 | К5-6 | К5 | К5-6 | К5-6 |
| 1441 | К4 | К4 | К4 | К5-6 | К5-6 | К7 |
| В-1341 | К1 | К2 | К2-3 | К2 | К2-3 | К2-3 |
| В96ц3пч | К4 | К4 | К4 | К4 | К5 | К5 |
| 1913 | К2 | К2 | К2 | К2 | К2 | К2 |

Таким образом, наибольшей коррозионной стойкостью по совокупности коррозионных потерь обладают сплавы 1424, В-1341 и 1913, средней – В-1469, В-1461, В96ц3пч, низкой – 1370 и 1441.

Как видно из Таблицы 8, параметры Ккс при испытаниях с обливом, рассчитанные после 1 года испытаний, далее не изменяются ввиду торможения развития коррозионных процессов. Исключение составляет сплав В96ц3пч, для которого расслаивающая коррозия получила свое развитие только к 2 годам испытаний с обливом и к 4 годам испытаний без облива. Максимальные значения коррозионных характеристик для сплавов были достигнуты в течение 1го года испытаний. При испытаниях в свободном состоянии и после 4х лет сохраняется тенденция продолжения развития коррозионных процессов для сплавов 1370, В96ц3пч и В-1461, а для остальных сплавов уровень коррозионного разрушения не изменяется.

Данные по общей коррозионной стойкости образцов коррелируют с градацией по коэффициенту Ккс. Для сплавов 1424, В-1341 и 1913 характерен наименьший диаметр коррозионных поражений и седиментация хлоридов, что обуславливало их меньшую подверженность коррозии, – коэффициент Ккс для этих сплавов 1 – 2. Несмотря на то, что для сплавов 1441 и 1370 характерны средние значения удержания хлоридов на поверхности образца, по результатам обобщенной оценки коррозионной стойкости эти сплавы признаны наименее коррозионностойкими среди остальных ввиду высоких значений глубины МКК, а также значительной РСК для сплава 1441.

Выводы.

- Проведены натурно-ускоренные испытания восьми перспективных алюминиевых сплавов под навесом в условиях умеренно теплого климата и нанесением растворов морской соли в течение 4х лет.

- Оценка точности и чувствительности параметров коррозионной стойкости материалов при проведении климатических испытаний позволила выявить параметры, обладающие наибольшей информативностью и значимостью: скорость коррозии, глубина и характер межкристаллитной коррозии, глубина питтинговой коррозии, площадь коррозионных поражений и максимальный диаметр коррозионного очага.

- На основе анализа результатов натурно-ускоренных испытаний в течение 4 лет разработан метод расчета интегрального коррозионного коэффициента, представляющего собой обобщенную оценку наиболее значимых параметров коррозионной стойкости по 7-бальной шкале. Применение метода позволит проводить сравнительную оценку алюминиевых сплавов при испытаниях в различных условиях, послужит обоснованием применения материалов в изделиях АТ и может быть учтено в расчетах припуска на коррозию при проектировании конструкций ЛА.

- Проведен расчет коэффициентов Ккс для испытываемых материалов и последующая градация сплавов по коррозионным потерям. Наибольшей коррозионной стойкостью после 1 года испытаний обладают сплавы с малым содержанием меди, – 1424, В-1341 и 1913 (К1, К2 и К2), средней – В-1641, В-1469 и В96ц3пч (К4), наименьшей – 1370 и 1441 (К5-К6).

Литература

- Каблов Е.Н., Старцев О.В., Медведев И.М. Обзор зарубежного опыта исследований коррозии и средств защиты от коррозии //Авиационные материалы и технологии. 2015. №2. С. 76–87.

- Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3–33.

- Каримова С.А., Жиликов В.П., Михайлов А.А., Чесноков Д.В., Игонин Т.Н., Карпов В.А. Натурно-ускоренные испытания алюминиевых сплавов в условиях воздействия морской атмосферы //Коррозия: материалы, защита. 2012.  № 10. С. 1-3.

- Синявский В.С., Калинин В.Д., Александрова Т.В. Новый метод ускоренных коррозионных испытаний алюминиевых сплавов // Технология легких сплавов. 2013. № 2.С. 89-93.

- Семенычев В.В. Коррозионная стойкость образцов сплава 1201 в морских субтропиках// Коррозия: материалы, защита. 2015. №3. С. 1-5.

- Панченко Ю.М., Стрекалов П.В., Чесноков Д.В., Жирнов А.Д., Жиликов В.П., Каримова С.А., Тарараева Т.И. Зависимость коррозионной стойкости сплава Д16 от засоленности и метеопараметров приморской атмосферы //Авиационные материалы и технологии. 2010. №3. С. 8–13.

- Семенычев В.В. Коррозионная стойкость листов сплава Д16ч.-Т в морских субтропиках //Труды ВИАМ. 2014. №7. Ст. 08 (viam-works.ru).

- Курс М.Г., Каримова С.А. Натурно-ускоренные испытания: особенности методики и способы оценки коррозионных характеристик алюминиевых сплавов //Авиационные материалы и технологии. 2014. №1. С. 51–57.

- Курс М.Г., Каримова С.А., Махсидов В.В. Сравнение коррозионной стойкости деформируемых алюминиевых сплавов при натурно-ускоренных климатических испытаниях // Вопросы материаловедения. 2013. № 1(73). С. 182-190.

- Каблов Е.Н., Старцев О.В., Медведев И.М., Панин С.В. Коррозионная агрессивность приморской атмосферы. Ч.1. Факторы влияния (обзор) // Коррозия: материалы, защита. 2013. № 12. С. 6-18.

- ММ 1.595-591-444-2012. Проведение климатических испытаний образцов и элементов конструкций с обливом морской водой или растворами морской соли.

- Антипов В.В., Сенаторова О.Г., Ткаченко Е.А., Вахромов Р.О. Алюминиевые деформируемые сплавы //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 167–182.

- Хохлатова Л.Б., Колобнев Н.И., Оглодков М.С., Михайлов Е.Д. Алюминийлитиевые сплавы для самолетостроения //Металлург. 2012. № 5. С.31-35.

- Антипов В.В., Колобнев Н.И., Хохлатова Л.Б. Развитие алюминийлитиевых сплавов  и многоступенчатых режимов термической обработки //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 183–195.

- Клочков Г.Г., Грушко О.Е., Попов В.И., Овчинников В.В., Шамрай В.Ф. Структура, технологические свойства и свариваемость листов из сплава В-1341 системы Al-Mg-Cu //Авиационные материалы и технологии. 2011. №1. С. 3–8.

- Рябов Д.К., Колобнев Н.И., Самохвалов С.В., Махсидов В.В. Влияние предварительного естественного старения на свойства сплава 1913 в искусственно состаренном состоянии //Авиационные материалы и технологии. 2013. №2. С. 8–11.

- Жиликов В.П., Каримова С.А., Лешко С.С., Чесноков Д.В. Исследование динамики коррозии алюминиевых сплавов при испытании в камере солевого тумана (КСТ) //Авиационные материалы и технологии. 2012. №4. С. 18–22.

- ГОСТ 9.908–85. Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости.

- ГОСТ 9.913–90. Единая система защиты от коррозии и старения. Алюминий, магний и их сплавы. Методы ускоренных коррозионных испытаний.

- ГОСТ 9.021–74.Единая система защиты от коррозии и старения. Алюминий и сплавы алюминиевые. Методы ускоренных испытаний на межкристаллитную коррозию.

- ГОСТ 9.904–82. Единая система защиты от коррозии и старения. Сплавы алюминиевые. Метод ускоренных испытаний на расслаивающую коррозию.