УДК 620.169.1

Влияние климатических факторов на электрорадиоизделия отечественного производства при их длительном хранении

Курьяков Р.А., Журиков Р.Н., Шакуров А.В., к.т.н.

Kuryakov_roman@mail.ru

Филиал ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России, Московская область, 
г. Мытищи

Аннотация

В статье рассматривается влияние климатических факторов на сохраняемость электрорадиоизделий отечественного производства при их длительном хранении в различных климатических зонах, в том числе в условиях тропического климата. Проводится анализ степени коррозионного поражения электрорадиоизделий и возможных причин отклонений их параметров от норм технических условий и отказов

Ключевые слова

Электрорадиоизделия, сохраняемость, климат, коррозия.

Abstract

The article discusses the influence of climatic factors on the persistence components domestic production during their prolonged storage in different climatic zones, including the tropical climate. The analysis of the degree of corrosion damage components and possible causes of deviations of parameters from the norms of technical specifications and bounce

Keywords

Electronics, persistence, climate, corrosion.

Введение

Климатические факторы, воздействующие на электрорадиоизделия (ЭРИ) радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) образцов вооружений и военной и специальной техники (ВВСТ), являются одними из важнейших внешних факторов, оказывающих существенное влияние на качество функционирования, надежность и сохраняемость ЭРИ.

Уникальные характеристики современных образцов ВВСТ являются результатом использования в их конструкции, как специальных конструкционных материалов, так и высокопроизводительной и надежной РЭА и ЭРИ. Надежность РЭА и ЭРИ является основным показателем боеготовности любого образца ВВСТ и, следовательно, должна быть очень высокой во всех условиях его применения.

Одной из составляющих надежности РЭА и ЭРИ является стойкость к внешним воздействующим факторам (ВВФ) окружающей среды. При эксплуатации и хранении ВВСТ на входящие в ее состав РЭА и ЭРИ воздействует целый комплекс наиболее агрессивных ВВФ: температура, повышенная влажность, биологические факторы (плесневелые грибы, грызуны и т.п.), солнечная радиация и т.д. [1].

Анализ данных по эксплуатации ЭРИ в составе РЭА образцов ВВСТ зарубежных стран в условиях тропического климата, показывает, что основной урон им наносится именно воздействием агрессивных ВВФ.

Испытания военной техники, проводимые США в условиях тропического климата Панамских джунглей, показали, что, в среднем
через 4 года эксплуатации, РЭА образцов ВВСТ выходит из строя за счет коррозионного и микробиологического поражения входящих в её состав ЭРИ. При эксплуатации в джунглях наблюдались частые случаи выхода из строя изоляторов, конденсаторов и целых электронных устройств.
Причем было отмечено, что особенно сильно на работоспособность изделий влияют грибы, если они развиваются в местах монтажа, металлических контактах, изоляции ЭРИ. Обнаружено, что плесневые грибы, появившиеся на ряде элементов, снижают сопротивление
изоляции до 80% [2].

В условиях теплого и влажного климата Японии плесневые грибы образуются почти на всех изделиях промышленной продукции электрооборудовании, оптических и измерительных приборах.

Эксплуатация электронной техники в условиях влажных и морских тропиков (побережье тропических морей в юго-восточной Азии) показала, что резисторы, конденсаторы, обмотки электромоторов, полупроводниковые приборы поражались плесневыми грибами; при этом наблюдалась коррозия металлов и разрушение пластмасс.

Наблюдения за состоянием изделий из пластмасс в Бразилии показали, что прочность пластмасс в условиях тропического влажного климата определяется суммой таких свойств материалов: как
влаго- и теплостойкость и устойчивость к обрастанию плесневыми грибами. Хранение изделий из пластмасс в плотно упакованных ящиках образует теплый и влажный микроклимат разрушительного
действия, а плесень приводит полимерные материалы в практически
абсолютную негодность [3].

На сегодняшний день общая тенденция по увеличению сроков хранения и эксплуатации ЭРИ отечественного производства и, вместе с тем, широкая география районов их применения в составе РЭА образцов ВВСТ, включающая районы с тропическим и субтропическим климатом, существенно увеличивает вероятность появления их отказов вследствие агрессивного воздействия ВВФ.

Таким образом, задача защиты ЭРИ от воздействия климатических ВВФ в настоящее время занимает важное место в решении проблем повышения сохраняемости и эксплуатационно-технической надежности РЭА и ВВСТ в целом.

Одним из путей решения указанной задачи, в целях повышения боеспособности ВВСТ в условиях тропического климата, является, в первую очередь, проведение исследований по изучению климатической стойкости ЭРИ, комплектующих данную технику.

Исследования влияния климатических факторов на ЭРИ отечественного производства

С 1983 г. ФГУ «22 ЦНИИИ Минобороны России» (в настоящее время – Филиал ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России) регулярно проводятся исследования по изучению влияния климатических факторов на сохраняемость и коррозионную стойкость ЭРИ.

В настоящее время исследования проводятся на 3-х КИС на территории Российской Федерации в городах:

– Мончегорск, Сочи – неотапливаемое хранилище;

- Мытищи – отапливаемое хранилище;

Также с 2012 г. возобновлены исследования на КИС Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра, находящихся за пределами Российской Федерации, – в городах Нячанг и Ханой.

Стоит отметить, что объем исследованных ЭРИ и анализ данных, полученных при их исследовании, уже сегодня позволяет сделать предварительные выводы по влиянию климатических факторов на сохраняемость и коррозионную стойкость различных типов ЭРИ.

Так на указанных выше КИС проводятся испытания на сохраняемость на следующих типах изделий, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Типы изделий, исследуемых на сохраняемость и коррозионную стойкость

| Тип ЭРИ | Количество исследуемых типов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Год изготовления (закладки на хранение) |  |  |
|  | 1983 | 2002 | 2012 (СРВ) |
| Полупроводниковые приборы | 3 | 5 | 1 |
| Резисторы | 2 | 6 | 6 |
| Конденсаторы | 3 | 4 | 4 |
| Реле | 1 | 2 | 2 |
| Дроссели | 0 | 1 | 1 |
| Переключатели | 1 | 3 | 3 |
| Соединители | 1 | 4 | 4 |
| Трансформаторы | 1 | 1 | 1 |
| Микросхемы интегральные | 2 | 8 | 4 |
| Всего типов | 14 | 34 | 26 |

В 2010 году были получены данные по состоянию ЭРИ при их хранении в различных климатических районах в различных вариантах упаковок.

Оценка коррозионной стойкости ЭРИ проводилась
по ГОСТ 27597 (Изделия электронной техники. Метод оценки коррозионной стойкости). В соответствии с ГОСТ 27597 для оценки коррозионного поражения ЭРИ были выбраны следующие критерии, представленные в таблице 2.

Таблица 2

Критерии коррозионного поражения ЭРИ

| Критерии коррозионного поражения ЭРИ (в соответствии с ГОСТ 27597) | Условное обозначение критерия |
| --- | --- |
| Потускнение (потеря блеска) детали ЭРИ | А |
| Изменение цвета покрытия детали ЭРИ | Б |
| Разрыхление покрытия детали ЭРИ | В |
| Коррозия детали ЭРИ с образованием оксидообразных продуктов | Г |
| Коррозия детали ЭРИ с образованием солеобразных продуктов | Д |

При этом если поверхность детали ЭРИ не имеет видимых поражений, то оценочный балл каждого вида поражения детали ЭРИ
равнялся 10, если поверхность детали ЭРИ имеет 100%
поражения – равнялся 1.

При оценочном балле менее 4 исследуемое ЭРИ считалось не выдержавшим испытания на коррозионную стойкость.

Так при проведении анализа исследуемых ЭРИ после 27 лет хранения (год закладки 1983) было установлено следующее:

- полностью не выдержали испытания на коррозионную стойкость
9 из 14 типов ЭРИ, а именно резисторы СП5-22, С5-14В, конденсаторы К50-29, К76-П1, полупроводниковые приборы диоды 2А202А, 3А707А, трансформаторы ТИМ-124, соединители 2РМД, переключатели ПГ-3. Все исследуемые ЭРИ хранились в картонной упаковке изготовителя (вариант упаковки ВУ-2) и без нее в условиях неотапливаемого хранилища на КИС городов Сочи и Мончегорска;

- полностью выдержали испытания 3 из 14 типов ЭРИ, находящиеся на хранении на КИС городов Сочи и Мончегорска, а именно полупроводниковые приборы (диоды) 2А102А, хранившиеся в герметичных полиэтиленовых кассетах (вариант упаковки ВУ-5); реле РПС45, хранившиеся в герметичной пенопластовой коробке (вариант упаковки ВУ-7) и конденсаторы К10-17, хранившиеся в свинцовом запаянном контейнере (вариант упаковки ВУ-8) и 2 из 14 типов ЭРИ, находящиеся на хранении на КИС города Мытищи в условиях отапливаемого хранилища, а именно микросхемы интегральные 133ЛА3 и 542НД3, хранившиеся в полиэтиленовых и целлофановых герметичных ячейках (вариант упаковки ВУ-5).

Стоит отметить, что при анализе, указанных выше ЭРИ, было отмечено, что правильный подбор упаковок позволяет замедлять коррозионные процессы на деталях ЭРИ. Однако, анализ конденсаторов К50-29, К76-П1 и резисторов С2-34, С5-14В, СП5-22, хранившихся в упаковке изготовителя из картона, и без упаковки показал, что исследуемые ЭРИ практически одинаковую степень коррозионного поражения.

Обобщенные данные о коррозионной стойкости металлических покрытий деталей ЭРИ после 27 лет хранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

Обобщенные данные о коррозионной стойкости металлических покрытий деталей ЭРИ после 27 лет хранения

| Покрытие – подслой– основной металл | Вид коррозионного поражения (по ГОСТ 27597) | Оценочный балл коррозионной стойкости |
| --- | --- | --- |
| Золото-никель | Г | 2 |
| Серебро-никель-медь | Д | 2 |
| Серебро-бронза | Г | 2 |
| Серебро-латунь | Г | 1 |
| Никель-латунь | Г | 1 |
| Припой О-Ви-никель-медь | Г | 1 |
| Припой О-Ви-латунь | Г | 1 |
| Светлый отжиг-сплав НК29 | Д | 3 |
| Платиновая паста-палладий | А | 9 |

Как видно из таблицы 3 из 12 типов металлических покрытий, примененных в исследуемых типах ЭРИ, минимальные коррозионные поражения имеют детали, выполненные из палладия с покрытием платиносодержащей пастой (оценочный балл А9) – выводы конденсатора К10-17. Сравнительно высокой коррозионной стойкостью обладает сплав 29НК (никель – кобальт) (коррозионное поражение вида Д с площадью поражения 20 %, оценочный балл 3). Все остальные виды покрытий, приведенные в таблице 3, имеют достаточно низкую коррозионную стойкость.

При проведении анализа исследуемых ЭРИ после 10 лет хранения (год закладки 2002) было установлено следующее:

- на КИС гг. Мытищи и Сочи после 8-ми лет хранения в условиях отапливаемого и неотапливаемого хранилища соответственно
не выдержали испытаний на коррозионную стойкость 4 из 34 типов ЭРИ, а именно переключатели ПкН115, ПТ57 и ПМ25 с покрытием выводов серебром, резисторы СП3-19 с покрытием выводов сплавом олово-висмут. Указанные ЭРИ имели коррозионные поражения типа Г с баллами 2-3
по ГОСТ 2759;

- на КИС г. Мончегорска после 8-ми лет хранения в условиях неотапливаемого хранилища не выдержали испытаний на коррозионную стойкость 2 из 34 типов ЭРИ, а именно переключатели ПкН115 и ПМ25 с покрытием выводов серебром. Указанные ЭРИ коррозионные поражения типа Г с баллом 3 по ГОСТ 27597.

Анализ остальных исследуемых ЭРИ показал, что наибольшей стойкостью к коррозионному поражению обладали изделия с золотыми и никелевыми покрытиями деталей (корпус, выводы и т.д.). В таблице 4 приведенные данные по коррозионной стойкости исследуемых микросхем.

Таблица 4

Коррозионная стойкость ЭРИ с золотыми и никелевыми покрытиями

| Обозначение микросхемы | Деталь ЭРИ и вид покрытия | Площадь пораженного участка, % | Вид коррозионного поражения (по ГОСТ 27597) | Оценочный балл коррозионной стойкости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Н1515 ХМ1 | Выводы Н2.Зл3 | 0,4 | А | 8 |
| Н1515 ХМ1 | Выводы Н3 | 0,3 | А | 8 |
| 530ЛА17 | Выводы Н2.Зл3 | 0,3 | А | 8 |
| 530ЛА17 | Выводы Н3 | 0,1 | А | 9 |

Анализ таблицы 4 показывает, что коррозионная стойкость ЭРИ с золотыми и никелевыми покрытиями после 8 лет хранения практически одинакова и достаточно высока.

При проведении анализа исследуемых ЭРИ, находящихся на хранении 6 и 18 месяцев на КИС Российско-Вьетнамского Тропического центра СРВ (год закладки 2012), было установлено следующее:

- после 6 месяцев хранения установлено, что выдержали испытания на коррозионную стойкость 100 % испытываемых ЭРИ отечественного производства, однако имеет место появление ярко выраженных следов коррозионной активности типа Г с баллом 7по ГОСТ 27597 на корпусах изделий, а также отмечено потемнение выводов отдельных видов ЭРИ;

- после 18 месяцев хранения установлено, что основные электрические параметры испытываемых ЭРИ соответствуют требованиям технических условий (ТУ), но в результате визуального контроля выявлены:

1. Следы коррозионной активности на микросхеме 1806ВМ2, представленной на рисунке 1.

В микросхеме применен корпус «4138.42-10.01 (4138.42-3Н)».

а) после 6 мес. испытаний		б) после 18 мес. испытаний

Рисунок 1 – Внешний вид микросхемы 1806ВМ2

В результате проведения углубленного физико-технического анализа качества внешнего вида микросхемы выявлены участки с признаками коррозионных разрушений внешних выводов корпуса и рамки крышки на границе с керамикой. Оптические микрофотографии участков выводов и рамки крышки микросхемы представлены на рисунке 2.

а)                                                     б)

в)                                              г)

Рисунок 2– Участки крышки корпуса и выводов микросхемы 1806ВМ2с маркировкой (а) и признаками коррозионного разрушения (б, в, г)

Элементный анализ участков разрушений показал наличие коррозионно-активных элементов, таких как хлор, сера и калий. Электронные микрофотографии участков коррозионных разрушений представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Участок внешнего вывода корпуса микросхемы 1806ВМ2 с коррозионным разрушением

Наличие хлора на участках под золотым покрытием и его отсутствие на самом покрытии, косвенно свидетельствует о некачественной отмывке поверхности коваровых элементов корпуса перед покрытием их золотом.

2. Следы коррозионной активности на микросхеме Н1515ХМ1, представленной на рисунке 4.

В микросхеме применен корпус «Н18.64-1В»

а) после 6 мес. испытаний          б) после 18 мес. испытаний

Рисунок 4 – Внешний вид микросхем Н1515ХМ1

3. Следы коррозионной активности на микросхеме 530ЛА17, представленной на рисунке 5.

В микросхеме применен корпус «401.14-5.07НБ».

а) после 6 мес. испытаний                     б) после 18 мес. испытаний

Рисунок 5 – Внешний вид микросхем 530ЛА17

4. Незначительное потемнение контактов микропереключателей ПМ 25 после 6 месяцев испытаний и полное потемнение – после 18 месяцев), представленных на рисунке 6. Следует отметить, что работоспособность переключателей в обоих случаях не нарушена.

а) после 6 мес. испытаний                 б) после 18 мес. испытаний

Рисунок 6 – Внешний вид переключателей ПМ25

5. Потемнение центрального контакта резисторов СП3-19 после 6 месяцев испытаний и потемнение всех контактов без исключения, а также появление на них ржавчины– после 18 месяцев испытаний, представленных на рисунке 7.

а) после 6 мес. испытаний                      б) после 18 мес. испытаний

Рисунок 7 – Внешний вид резисторов СП3-19

В результате анализа причин коррозионного поражения резистора СП3-19 установлено, что выводы изделия имеют разное покрытие: средний вывод – серебро, два крайних – олово-висмут. Данные покрытия имеют низкую коррозионную стойкость, о чем было сказано ранее (таблица 3). Так серебряное покрытие моментально темнеет при наличии агрессивных сред (сероводород и т.п.) и повышенной влажности, а покрытие олово-висмут, сохраняя паяемость без дополнительного облуживания 12 месяцев, начинает темнеть уже позже этого срока.

Анализ данных, полученных с КИС Российско-Вьетнамского Тропического центра СРВ, по оценке коррозионной стойкости ЭРИ отечественного производства показывает, что ВВФ тропического климата оказывают существенное отрицательное влияние на их сохраняемость. При достаточно малых сроках хранения, относительно сроков хранения в других климатических районах, имеют место ярко выраженные следы коррозионного поражения ЭРИ (появление ржавчины, плесневелых грибов, окисление контактов ит.д.), существенно снижающие их технико-эксплуатационные показатели и ограничивающие возможность их применения по назначению в составе РЭА образцов ВВСТ.

Учитывая данные проведенного анализа воздействия климатических факторов, в том числе тропического климата, на сохраняемость ЭРИ отечественного производства актуальна постановка задачи по повышению показателей их надежности (безотказности и сохраняемости, в том числе коррозионной стойкости).

На сегодняшний день для защиты от коррозии при хранении ЭРИ используются следующие методы:

- метод защиты барьерными материалами в негерметизированной упаковке;

- метод защиты барьерными материалами в герметизированной упаковке;

- метод защиты барьерными материалами со статическим осушением воздуха в герметизированной упаковке;

- метод защиты барьерными материалами и ингибиторами коррозии в герметизированной упаковке [3].

При проведении представленных натурных испытаний было установлено, что лучшим методом защиты ЭРИ от коррозии является метод защиты барьерными материалами в герметизированной упаковке.
В качестве барьерных материалов для временной противокоррозионной защиты использовались картон, свинец, парафинированная бумага, полиэтиленовая пленка, металлизированная пленка, алюминиевая фольга, пластмассовые ячейки, ячеистые кассеты из термопласта, а из средств временной противокоррозионной защиты, применяемых для защиты ЭРИ от коррозии на КИС, лучшие защитные свойства показали:

- пенополистироловая коробка, заклеенная липкой лентой;

- заваренные полиэтиленовые кассеты и ячейки;

- запаянный свинцовый контейнер;

- пластмассовые коробки и полиэтиленовые коробки с ингибиторами коррозии ВНХ-ЛФ-408 [4].

Однако, по результат исследований было установлено, что упаковка из картона сохраняют защитную способность только в начальный период хранения ЭРИ (в среднем до 3 лет). Затем такая упаковка постепенно начинает впитывать влагу, и сама становятся источником коррозионного поражения ЭРИ.

Ввиду того, что полученные результаты натурных испытаний ЭРИ
с различными методами и средствами противокоррозионной защиты являются лишь основой для разработки рекомендаций по применению данных методов, то имеет место еще одна важнейшая задача при проведении подобных исследований – разработка алгоритма и методики ускоренной оценки надежности и сохраняемости ЭРИ в условиях тропического климата, в том числе с применением средств противокоррозионной защиты.

Выводы и рекомендации

Результаты проведенных исследований дают достаточно достоверную оценку стойкости ЭРИ отечественного производства к воздействию климатических ВВФ (в том числе в условиях тропического климата) и эффективности применения средств и методов противокоррозионной защиты ЭРИ. Однако проведение таких исследований занимает достаточно длительное время и не позволяет оперативно реагировать на оптимальный выбор средств и методов противокоррозионной защиты для конкретных групп ЭРИ.

Проведенные натурные испытания показали, что наиболее эффективными из металлических покрытий применяемых на деталях ЭРИ, в части защиты от коррозии, являются золотые и никелевые покрытия, а также покрытия из палладия с платиносодержащей пастой. Лучшим методом защиты ЭРИ от коррозии при хранении является метод защиты барьерными материалами в герметизированной упаковке.

В целом работоспособность ЭРИ во многом зависит от режимов и условий их эксплуатации, включая условия хранения в нерабочем состоянии. Наибольшие трудности при оценке прогнозирования работоспособности ЭРИ связаны с оценкой сохраняемости. Если информация о минимальной наработке различных типов ЭРИ может быть получена достаточно быстро – методом ускоренных испытаний или расчетными методами, то экспериментальные методы оценки сохраняемости и фактического срока службы могут быть получены за существенно большее время.

В настоящее время методика оценки сохраняемости ЭРИ ускоренными методами, особенно при хранении в условиях тропического климата, проработана недостаточно глубоко и находится в стадии накопления данных и поиска эквивалентов натурным испытаниям. Кроме того информация, получаемая при натурных испытаниях, весьма многозначна и в сильной мере зависит от конструкции и качества подготовки образцов ЭРИ.

В целях повышения боеспособности ВВСТ в условиях воздействия различных климатических ВВФ, в том числе в условиях тропического климата, необходимо, в первую очередь, проводить исследования по изучению климатической стойкости ЭРИ как при хранении в упаковке изготовителя, так и при эксплуатации в составе РЭА, комплектующих данную технику, для определения наилучших методов защиты от данного климатического воздействия.

Общий анализ всех полученных при проведении исследований ЭРИ отечественного производства данных на КИС показывает, что обеспечение высокой надежности и стабильности функционирования ЭРИ в составе РЭА образцов ВВСТ при хранении и эксплуатации в различных климатических районах является задачей требующей многостороннего подхода и постоянного исследования.

Литература

1.  Журавский В.Г., Акимов А.Г., Жоржолиани Б.Л. Коррозионная стойкость радиоэлектронных модулей. М.: Радио и связь, – 1991.

2.  Абрамов Н.Ф., Наплекова Н.Н., Шкулова Г.А. К вопросу о метаболизме плесневых грибов приросте на пластмассах, В сб. Первая всесоюзная конференция по биоповреждениям. -М.: Наука. -1978.

3.  Corvo, T. Perez, Y. Martin, J. Reyes, L.R. Dzib, J. Gonzalez-Sanchez, A. Castafleda, Time of wetness in tropical climate: Considerations on the estimation of TOW according to ISO 9223 standard, Corrosion Science, Volume 50, Issue 1, January 2008.

4.  Методы и средств азащиты техники от коррозии при хранении, Справочно-методическое пособие. М. – 1981.

4.  Груничев А.С., Веденеев Ю.З., Елкин В.М. Надежность электрорадиоизделий при хранении. – М., Энергоатомиздат, 1983.