УДК 621.431.75

Повышение сопротивления высокотемпературной газовой коррозии лопаток компрессора путем комбинированного модифицирования их поверхности

Смыслов А.М.1, д.т.н., Дыбленко Ю.М.1, к.т.н., Таминдаров Д.Р.1, Живушкин А.А.2

1 ФГБОУ ВПО «УГАТУ», г.Уфа

2 ОАО «Климов», г. Санкт – Петербург

Аннотация

Рассматриваются возможности повышения сопротивления высокотемпературной газовой коррозии лопаток компрессора ГТД методами вакуумно-плазменной технологии

Ключевые слова:

ионно-плазменная, осаждение покрытий, шероховатость поверхности

Abstract:

Possibilities of increasing high temperature gas corrosion resistance of GTE compressor blades by vacuum plasma technology methods was examined

Keywords:

ion plasma, coating deposition, surface roughness

Повышение  ресурса и коэффициента полезного действия газотурбинного двигателя (ГТД) во многом зависит от состояния поверхности рабочих лопаток (РЛ) и направляющих аппаратов (НА) компрессора: шероховатость, сопротивление высокотемпературной газовой коррозии и другие эксплуатационные характеристики.

Целью проведения данной работы являлось:

- Снижение шероховатости поверхности профильной части  РЛ и  НА методом электролитно-плазменного полирования (ЭПП) с последующей комплексной вакуумной ионно-плазменной обработкой (КВИПО) – упрочнением ионно-имплантационным модифицированием поверхности и нанесением вакуумных ионно-плазменных функциональных покрытий (сокращенно ЭПП+КВИПО).

- Повышение сопротивления высокотемпературной газовой коррозии лопаток компрессора.

В качестве объекта исследований использовались рабочие лопатки компрессора  из сталей ЭП866-Ш и ЭП-718-Ш с покрытием СДП-1+ВСДП-20, нанесенным по технологии разработанной ФГБОУ ВПО «УГАТУ».

Методики исследования.

Коррозионные испытания проводились по методике ФГУП «ВИАМ» ГНЦ для ускоренных испытаний материалов (сталей и защитных покрытий), применяемых в ГТД и  для изделий все климатического исполнения. Равномерность нанесения покрытия, морфология поверхности и состав поверхностных слоев лопаток в исходном состоянии и после проведения испытаний изучались на растровых электронных микроскопах TESKAH  5130 YEGALM с приставкой INCA ENERGY во вторичных и отраженных электронах на продольных и поперечных микрошлифах. Шероховатость поверхности исследовалась на профилометре «АБРИС ПМ7». Потеря массы лопаток измерялась на аналитических весах «METTLER TOLEDO XP 26».

Оценка коррозионного состояния поверхности  лопаток с покрытием, нанесенным по технологии УГАТУ, производилось в сравнении с коррозионным состоянием лопаток с тем же покрытием нанесенным по базовой технологии ФГУП «ВИАМ» ГНЦ.

Экспериментальная часть.

Для реализации выше указанной цели специалистами УГАТУ была разработана технология и изготовлено оборудование для комплексной обработки лопаток включающая в себя:

- электролитно-плазменное полирование лопаток с достижением заданной шероховатости;

- ионно-имплантационное модифицирование поверхности;

- нанесение вакуумных ионно-плазменных покрытий СДП-1+ВСДП-20 в едином вакуумном цикле.

Рис.1. Экспериментальная установка ЭПП

На рисунке 1 представлена опытная установка ЭПП позволяющая проводить электролитно-плазменное полирование одновременно до 20 лопаток. На этой же установке отрабатывалась технология удаления двухслойного покрытия СДП-1+ВСДП-20 с лопаток из сталей ЭПП866-Ш и ЭП718Ш при их ремонте.

Рис.2. Установка нового поколения для реализации ионно-имплантационных и вакуумно-плазменных технологий

Установка для ионно-имплантационной модификации поверхности лопаток представленная на рисунке 2, оснащена турбомолекулярным насосом позволяющим откачивать вакуумную камеру до давления 1х10-3 Па, автоматизированной системой управления откачкой и технологическим процессом. На вакуумной камере размещен широко-пучковый ионный источник, позволяющий получать пучки газовых ионов (Nr, Ar) сечением 100х600 мм с энергиями 20÷60 КЭВ.

Приемное устройство планетарного типа позволяет проводить равномерную имплантацию всех поверхностей лопаток.

Рис.3. Установка комплексной вакуумно-плазменной обработки УВН-2М с протяженными электродуговыми испарителями

На рисунке 3 представлена вакуумная установка, оснащенная планетарным приводом,  обеспечивающим высокую равномерность покрытий по толщине на всей поверхности лопаток. На камере установлено 4 протяженных электродуговых испарителей с размерами катодов 120х600 мм. Два испарителя оснащены катодами из сплава СДП-1, а два других из ВСДП-20. Все четыре испарителя оснащены подвижными заслонками, позволяющие поочередно напылять вначале покрытием СДП-1, а затем ВСДП-20 в одном вакуумном цикле без разгерметизации камеры.

Использование протяженных испарителей позволило резко снизить количество микро капельной  фазы в покрытии.

По технологии разработанной в УГАТУ было обработано по 4 рабочих лопатки компрессора 4.7 и 9 ступени.

Суммарная  толщина покрытий СДП-1+ВСДП-20 составила ≈10 мкм. Толщина покрытия и равномерность по сечению  лопатки, внешний вид соответствовали техническим требованиям чертежа.

Шероховатость поверхности лопаток с покрытиями не превышала Ra≤0,4 мкм в соответствии техническим заданиям.

Коррозионные испытания лопаток с покрытием нанесенным по базовой и вновь разработанной технологиям проводились в отделе главного металлурга ОАО «Климов».

а).                                              б).                                                 в).

Рис.4. а). лопатки ротора компрессора после ЭПП;

б). направляющий аппарат компрессора после ЭПП;

в). направляющий аппарат компрессора после покрытия СДП1+ВСДП20.

На рисунке 4 представлены рабочие лопатки и направляющий аппарат компрессора после ЭПП, ионно-имплантационной модификации и нанесения покрытий СДП-1+ВСДП-20.

В результате электронно-микроскопических исследований представленных на рисунке 5 установлено, что толщина покрытия СДП-1+ВСДП-20 и равномерность его по сечению лопатки соответствует техническим требованиям.

а).                                                                         б).

Рис.5. а). толщина покрытия на спинке лопатки;

б). вид покрытия на входной кромке лопатки

Результаты коррозионных испытаний рабочих лопаток из сталей 
ЭП-866Ш и ЭП-718Ш с покрытием СДП-1+ВСДП-20 нанесенным по технологии ФГБОУ ВПО «УГАТУ» следующие:

- покрытие СДП-1+ВСДП-20 наносимое по технологии ФГБОУ ВПО «УГАТУ» обладает лучшей равномерностью, сплошностью (отсутствие расслоения и фрагментации), окислов по границе с основным металлом по сравнению с серийно изготавливаемыми покрытиями;

- высокотемпературные коррозионные испытания показали следующие преимущества новых покрытий:

- низкая солевосприимчивость (в 1,5-2 раза) более низкий удельный привес солью в течение 10 циклов испытаний  по сравнению с серийными покрытиями;

- относительно низкая скорость коррозии (особенно для лопаток РК4 и РК9)  по критерию удельной убыли массы после удаления продуктов коррозии;

- отсутствие коррозионных повреждений основного металла по всей поверхности пера.

Выводы.

- Разработанный технологический процесс электролитно-плазменного полирования позволяет на лопатках из сталей ЭП-866Ш и ЭП-718Ш получать шероховатость поверхности Ra≤0,06.

- Ионно-имплантационные модификации поверхности с последующим нанесением покрытий СДП-1+ВСДП-20 в едином вакуумном цикле позволяет повысить сопротивление высокотемпературной газовой коррозии лопаток компрессора по сравнению с базовой технологией, а также снизить шероховатость до Ra≤0,6.

- Покрытие СДП-1+ВСДП-20, наносимое по технологии ФГБОУ ВПО «УГАТУ» может быть рекомендовано к нанесению на опытную партию рабочих лопаток и направляющих аппаратов компрессора.