УДК 621.3/539.3/620.1

Обратные задачи кинетики накопления повреждений и разрушения конструкционных материалов

Яковлев Н.Н., к.ф.-м. н., Лукашев Е.А., д.т.н.

amntksoyuz@mail.ru

ОАО ТМКБ "Союз"

Аннотация:

Представлен подход к моделированию процесса разрушения конструкционных материалов, включающий разработку гипотетической кинетики накопления повреждений - прямая задача, расчет численных значений кинетических констант путем аппроксимации экспериментальных распределений, представляющих статистику разрушения материалов, кинетическими зависимостями, - обратная задача

Постановка проблемы. Значительных успехов в областях авиационного и ракетного двигателестроения удалось достичь благодаря применению высоколегированных дисперсионно упрочненных сплавов, имеющих дендритную структуру [1 - 3]. Идеи армирования показали свою перспективность при разработке современных композиционных материалов, в частности, жаропрочных - углерод-углеродных и углерод-карбидкремниевых.

Одной из серьезных проблем наукоемких отраслей (двигателестроение, материаловедение и др.) является обмен информацией между специалистами, создающими материал, и специалистами, эксплуатирующие изделие из него. Эта проблема является следствием того, что разные группы специалистов используют различающиеся по уровню детальности и обобщения физические представления и соответствующий им математический аппарат. Поэтому для успешного продвижения вперед требуется постоянный контакт этих специалистов, в ходе которого интерпретация свойств и характеристик материала может быть представлена на "языках" различных дисциплин. Современная техника разработки математических моделей, а также методы математического моделирования и вычислительного эксперимента, позволяют в формализованном виде представить разные по уровню детальности описания характеристик материала, технологических процессов производства и процессов деградации материала при эксплуатации.

Решение многих проблем может быть достигнуто детальной интерпретацией экспериментальных результатов, касающихся эксплуатационных свойств материалов особенно по параметрам надежности. Цель такой интерпретации заключается в предоставлении разработчикам материалов особенностей поведения материалов под нагрузкой в сложных термических и коррозионно-химических условиях. Определенную помощью в решении этих проблем может предоставить математическое моделирование при постановке обратных задач, предполагающих восстановление по статистике отказов (разрушения образцов) хода процесса накопления повреждений с реконструкцией механизмов с некоторой степенью детальности. В механике разрушения принято различать два подхода [4]. Один акцентирует внимание на напряженно-деформированном состоянии в окрестности "особых" точек или сечений. Второй основное внимание уделяет различным непрерывным распределениям дефектов и функциям, определяющим степень поврежденности. Следует отметить, согласование подходов даже в рамках этой одной дисциплины представляет непростую задачу.

В этой работе в рамках второго подхода мы представляем формулировку обратных задач кинетики накопления повреждений, при достижении высокого уровня которого происходит нарушение сплошности и разрушение конструкционных материалов, включая композиционные.

Любой конструкционный материал является, как правило, дисперсным, например, поликристаллическим или армированным. С точки зрения термодинамики конструкционные материалы являются метастабильными системами - металлические сплавы в большей степени, керамики в меньшей. Поэтому их стремление к равновесию с окружающей средой приводит к их деградации. Но деградация протекает во времени и поэтому может быть представлена некоторой кинетикой. С термодинамической и геометрической точек зрения в материале можно выделить отдельные точки (атомы) и локальные области, различающиеся уровнем метастабильности. Если рассмотреть кристаллит, то наибольшим запасом потенциальной (неуравновешенной) энергии будут обладать атомы вершин, меньшим атомы ребер, еще меньшим атомы поверхностей и наименьшим атомы внутри кристаллита. В этом ключе более подробно эти вопросы рассмотрены в [5]. Это позволяет предложить следующую схему кинетики накопления повреждений: первыми активируются точечные или нуль-мерные дефекты - атомы вершин - зародыши повреждений, затем линейные или одномерные дефекты - атомы ребер, после этого поверхностные или двумерные дефекты и в последнюю очередь - атомы внутри объема кристаллита.

Первоначально ставится задача построения гипотетической кинетики накопления повреждений. Это является прямой задачей. После ее построения ставится обратная задача: подобрать кинетические константы модели по экспериментальным данным статистики разрушения образцов, т.е. по распределению для некоторой выборки. На последующем этапе появляется возможность сравнением нескольких вариантов приемлемой аппроксимации экспериментального распределения дать интерпретацию механизмов разрушения, т.е. в рамках построенной модели кинетики предложить сценарий развития разрушения [6].

Постановка обратной задачи предполагает справедливость эргодической гипотезы, т.е., как в статистической физике, предполагается, что большое число последовательных наблюдений над одной системой (в нашем случае кинетика накопления повреждений в одном образце, прослеженная до его разрушения) эквивалентно большому числу одновременных наблюдений над ансамблем (в нашем случае статистическим распределением разрушения некоторой выборки образцов). В практических приложениях допущение того, что для оценки вероятности любого возможного результата испытаний одного образца необходимо провести испытания выборки образцов, считается разумным, а справедливость эргодической гипотезы для данной конкретной системы постулируется. Таким образом, в данном подходе предполагается, что кинетические зависимости, фиксирующие накопление повреждений в образце, фактически дают оценку вероятности разрушения образца из некоторой выборки в некоторый момент времени испытаний.

Гипотетическая кинетика накопления повреждений в конструкционном материале строится следующим образом. Предполагается, что процесс образования ассоциированной линейной цепи дефектов может быть представлен в виде следующей кинетической схемы. В объеме или на поверхности материала присутствуют  одиночных (мономерных) неактивных центров – потенциальных зародышей трещин (дефектов, дислокаций и т.п.). В результате активационного перехода эти зародыши переходят в активно растущие ядра , которые в последующем присоединяют неактивные дефекты с образованием линейных дислокаций в форме димеров (), тримеров () и т.д. Изменение распределения зародышей и активно растущих ядер во времени можно представить в форме следующей системы кинетических дифференциальных уравнений: ; ; ; ...; ; ..., где  - исходная концентрация зародышей цепи ассоциированных точечных дефектов,  - цепи ассоциированных дефектов - одномерные дефекты. Начальное условие: , , . Величина  может выражать поток дефектов с поверхности в объем материала или из объема на его поверхность, а также скорость образования зародышей цепи в независимом процессе. Для некоторого квазистационарного режима можно принять ; для нестационарного процесса: .

Эта кинетическая схема подобна схеме Багдасарьяна Х.С., которая была разработана для описания кинетики радикальной полимеризации; она должна строится по предложению Семенова Н.Н. как кинетика цепных реакций, поскольку в этом процессе, также как и в горении, развитие цепи происходит в результате элементарного акта передачи цепи.

Процесс ассоциации активно растущих одномерных ядер и зародышей является конденсационным и поэтому экзотермическим.  В связи с этим предполагается, что наращивание цепи сопровождается снижением энергии активации (). Откуда следует, что можно принять . Для последующих актов наращивания цепи разница в энергиях активации должна нивелироваться, поэтому для целей качественного анализа можно принять . Правомерность этих соображений вытекает также из того, что в первой реакции перехода участвуют потенциальные зародыши, а в последующих – активно растущие одномерные ядра.

Для одной из схем принято : , , тогда  и .

Процесс объединения дефектов в цепи идет интенсивно в первые моменты времени, а в последующие моменты дефекты распределяются все более равномерно по цепям различной длины. Последующие стадии ассоциации дефектов должны приводить к объединению растущих линейных цепей, т.е. к их перекрыванию. Этот процесс, когда данное перекрывание цепей станет пронизывать в виде некоторой сетки весь образец материала, принимается в качестве модельного для описания приближения образца к некоторой «критической зоне», в которой наступает его разрушение.

Задача об объединении линейных цепей дефектов формулируется следующим образом. При достижении некоторой концентрации линейных цепей на поверхности или в объеме фазы, а также при достижении ими некоторой длины, начинается процесс интенсивного их объединения (поглощение малых цепей большими) с образованием сетки поверхностных или объемных микротрещин. Под поглощением малых цепей большими понимается следующий процесс: рост цепи происходит до тех пор, пока наращиваемый конец не встретит ранее прошедшую цепь. Это означает, что неактивный дефект может перейти в активный и породить цепь или присоединиться к растущей цепи только один раз, после чего он выбывает из последовательности превращений.

Для интегрального представления вводится величина - степень превращения, под которой понимается доля зародышей цепи дефектов, которые вошли в состав растущих линейных ядер ассоциации, т.е. эта величина представляет собою отношение числа дефектов, перешедших в активные (), к общему числу дефектов (): . Это выражение дает относительное количество цепей дефектов в начальные моменты времени, т.е. до момента перекрывания цепей, когда их относительная концентрация будет снижаться за счет поглощения малых цепей большими.

Изменение длины одной цепи может быть представлено как удельная скорость увеличения длины цепи на одно звено . Таким образом, одномерный объем линейного ассоциата растет пропорционально его радиусу (). Тогда заполнение потенциально возможного одномерного объема (объема одномерных повреждений) будет пропорционально концентрации активно растущих ядер ассоциации () и скорости их роста (). Это приводит к следующей зависимости степени превращения в форме отношения одномерного объема реализованных цепей к одномерному объему всех потенциально возможных цепей . Изменение степени превращения может быть представлено в форме , где . Изменение  при перекрывании цепей задается уравнением . Этот прием был предложен Колмогоровым А.Н. в работе о статистическом описании процесса кристаллизации. Интегрирование дает .

Рассмотрена также задача с начальными условиями : , , также задачи при .

Функция распределения отказов в соответствии с принятым механизмом определяется уравнением , а функция надежности, - уравнением . Плотность распределения вероятностей накопления повреждений в материале  (), т.е. будет определяться как . Эти зависимости подобны распределению Рэлея (распределение Вейбулла при параметре формы кривой распределения: ). Интенсивность накопления повреждений (интенсивность отказов)  может быть представлена в явном виде .

Сравнение с распределением для постепенных отказов Вейбула, показывает что кинетические константы отражают режим нагружения материала, точнее, реализацию механизмов накопления повреждений, как и параметры в распределение Вейбула (,,), а переменная  представляет долговечность . Показано, что кинетическая схема процесса накопления повреждений в форме линейных цепей ассоциированных дефектов качественно подобна распределению Вейбулла при параметре формы кривой  (экспоненциальное распределение) и  (или ) (распределение Рэлея). При  (распределение Вейбулла) качественного подобия нет, что особенно хорошо видно из сравнения плотностей  и интенсивностей элементарных переходов . Для достижения требуемого подобия была построена кинетическая схема образования и роста двумерных (поверхностных) и трехмерных (объемных) перекрывающихся микротрещин.

Эта кинетическая схема также строилась по алгоритму Колмогорова А.Н. для линейно растущих сферических ядер (в одномерном случае шаром является отрезок, в двумерном случае - круг, в трехмерном - шар), которые при росте поглощают позднее возникшие ядра, а на последней стадии перекрываясь полностью заполняют предоставленный им для роста объем (одномерный, двумерный и трехмерный). Эта кинетическая схема фактически соответствует кинетике твердотельных топохимических реакций Ерофеева Б.В., разработанной им для описания кинетики разложения активных компонентов порохов, твердых топлив и взрывчатых веществ.

В двумерном случае для степени превращения () получено выражение , где ; здесь ,  - начальная и текущая поверхностные концентрации потенциальных центров в межфазном слое, ,  - свободная поверхность в начальный и текущий моменты времени,  - кинетическая константа для реакции первого порядка перехода центров из потенциальных а активные, дающие начало росту цепи,  - константа линейного роста активно растущего двумерного ядра.

Для процесса образования трехмерных зародышей, предполагается, что существует некоторый минимальный критический размер последнего (определяется балансом свободной энергии компонентов на поверхности в зоне межфазного слоя). Трехмерный зародыш критического размера ("гиббсовский" зародыш) образуется при реализации нескольких последовательных стадий (), после чего эти ядра становятся стабильными, и дальнейший рост начинается с стадии. Предполагается, что с первых стадий роста двумерного ядра начинается рост на их поверхности трехмерных ядер, т.е. существует  трехмерных зародышей, и их количество пропорционально поверхности, образованной двумерными ядрами. На начальных стадиях образования трехмерных зародышей  пропорционально поверхности двумерных ядер, на последующих стадиях - суммарной поверхности как двумерных, так и трехмерных ядер.

Изменение распределения по размерам во времени в предположении первого кинетического порядка задается схемой Багдасарьяна Х.С. , , где  число частиц, присоединившихся в единицу времени к ядрам класса , при этом они переходят в класс  (принимается ). Для степени превращения суммарного потенциального объема трехмерных дефектов с учетом их линейного роста ( - константа скорости радиального роста трехмерного ядра), перекрывания и поглощения меньших большими схема получено выражение: ; здесь , ,  - исходный объем (часть объема межфазного слоя),   , .

Таким образом, функция распределения, отражающая заполнение потенциально возможного объема микротрещин, растущих статистически, имеет вид ; здесь ; . Соответственно, могут быть представлены функции плотности распределения () и интенсивности потока дефектов (). Анализ показал качественное подобие построенного кинетического распределения и распределения Вейбулла, описывающего распределение постепенных отказов механических систем за счет процесса накопления повреждений.

Для решения обратной задачи: получения численных значений кинетических констант путем сопоставления кинетического распределения с экспериментальным была разработана компьютерная программа. Численные значения этих констант по принятому предположению должны отражать воздействие нагружения на материал, результат которого определяется как характеристиками материала, так и режимом нагружения. Это предположение было проверено на большом экспериментальном материале, собранном в [7]

Функция распределения  в переобозначенных параметрах имеет вид  (  ,   ,   ,   ,   . Для иллюстрации результатов расчета на рис. 1 показана аппроксимация экспериментальной функции распределения теоретической для результатов испытаний на изгиб образцов листового алюминия со знакопеременной нагрузкой  (а),  (б) и  (в); по оси абсцисс отложена долговечность – 1 соответствует одному блоку циклов нагружения: 1000 циклов.

Рис. 1.а

Рис. 1.б

Рис. 1.в

Вектор рассчитанных значений кинетических параметров модели

| Кинетические параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рис. 1.а |  |  |  |  |  |
| Вектор рассчитанных значений | 0,347 | 2,353 | 1,178 | 3,476 | 2,500 |
| Рис. 1.б |  |  |  |  |  |
| Вектор рассчитанных значений | 19,014 | 149,958 | 25,000 | 78,569 | 30,413 |
| Рис. 1.в |  |  |  |  |  |
| Вектор рассчитанных значений | 690,540 | 411,377 | 3,097 | 140,974 | 18,989 |

Для кинетических констант ,  и  наблюдается рост с увеличением нагрузки от  до  (табл.). Константы  и  являются сложными и в них присутствуют параметры, отражающие приведенные характеристики материала, и кинетические константы, отражающие ход процесса накопления повреждений. В  входит  (константа скорости линейного роста трехмерного ядра после стадии формирования "гиббсовского" зародыша). Отсюда можно заключить, что с ростом нагрузки увеличивается скорость формирования трехмерных микротрещин в виде поровой структуры. Этот вывод является вполне закономерным. Этот же вывод будет справедливым и для изменения константы , в которую входит  (константа, отражающая линейную скорость роста двумерного ядра – микротрещины; ее можно представить как удельный поток мономерных дефектов на поверхность растущего ядра), т.е. с ростом нагрузки естественно ожидать большую скорость формирования двумерных трещин. С ростом нагрузки монотонно растет и константа  (т.е.  - константа скорости роста и разрушения («схлопывания») трехмерного ядра (микропоры), т.е. перехода из класса  в класс  на начальных временах формирования "гиббсовского" зародыша). Эта тенденция также является закономерной.

Другой характер изменения наблюдается для кинетических констант  и , т.е. отсутствует монотонность изменения при росте нагрузки. Константа  представляет собою переобозначенную константу  для реакции первого порядка перехода центров из потенциальных в активные, дающие начало росту цепи ассоциирующихся дефектов. Константа  отражает число стадий, необходимых для формирования трещины, которая по "обратимости" и размеру является аналогом "гиббсовского" зародыша (). Для константы  можно констатировать, что увеличение нагрузки приводит к росту числа стадий «захлопывания» микропор (микротрещин). Это может быть связано с большими деформациями при больших нагрузках. В то же время дальнейшее увеличение нагрузки может давать меньший эффект "захлопывания" микропор.

В рамках обратных задач в соответствии с кинетическим квазивейбулловским распределением обработаны данные испытаний при различных температурах растягивающей пульсирующей нагрузкой образцов стали пруткового проката, данные испытаний резца на износ, надрезанных образцов листовой стали на малоцикловую усталость, статистические данные роста длины макротрещины; обработаны данные качественно соответствующие кинетическому квазирэлеевскому распределению: испытаний вала на изгиб при вращении, шариков подшипников качения; статистические данные для испытаний, в которых явно проявлялась неоднородность выборки образцов.

Результаты анализы данных для растяжения, знакопеременного изгиба, роста магистральной макротрещины под статической нагрузкой показали, что они хорошо аппроксимируются квазивейбулловским распределением. Это в рамках кинетической модели соответствует большому вкладу в накопление повреждений двумерных перекрывающихся микротрещин, но на заключительной стадии процесса накопления всех видов повреждений разрушение, соответствующее в рамках принятой кинетической концепции нарушению сплошности материала, происходит в основном за счет формирования структуры трехмерных перекрывающихся микропор (микротрещин).

В случае износа при трении экспериментальные данные также хорошо аппроксимируются квазивейбулловским распределением, однако в отличие от предыдущих, здесь основную роль в разрушении играют двумерные перекрывающиеся микротрещины. Этот сценарий вполне правдоподобно иллюстрирует действительный механизм разрушения, поскольку при относительном перемещении поверхностей при трении формируются значительные касательные напряжения. В предыдущих же случаях внутри материала преобладали нормальные напряжения.

Для случаев вращения (вала, шариков), когда материал образца испытывает и значительные нормальные, и значительные касательные напряжения, прикладываемые на отдельные участки материала в режиме пульсаций, характерно разрушение по механизму потери сплошности образцом за счет образования сетки перекрывающихся одномерных микротрещин.

Работоспособность кинетической модели разрушения была также проверена аппроксимацией статистичсеких данных износа шин - классического композиционного материала. Хорошей аппроксимации удается достичь тогда, когда в модель закладывается гипотетический механизм, предполагающий образование, рост и перекрывание независимо одномерных и двумерных трещин. В данном случае функция распределения накопления повреждений и функция надежности имеют вид  (рис. 2) , ; здесь  - весовые коэффициенты, отражающие вклад в общий процесс накопления повреждений по механизмам образования, роста и перекрывания одномерных и двумерных трещин.  , .

По результатам расчета численных значений кинетических констант предложена следующая интерпретация: одномерные трещины возникают как результат роста жесткости цепей эластомера, происходящего за счет механического и термического воздействия при эксплуатации шины; двумерные трещины формируются по межфазным границам эластомер – технический углерод. Эта информация позволяет наметить пути улучшения эксплуатационных характеристик шин. Одним из таких путей может быть развитие поверхности технического углерода, вторым – формирование менее резкой межфазной границы за счет модификации поверхности технического углерода. Введение компонентов, имеющих высокую адсорбционную способность к поверхности технического углерода и, в то же время, имеющих достаточно высокое сродство к полимеру может дать повышение адгезии эластомера к техническому углероду. Кроме того, формирование более "размытой" межфазной границы должно способствовать снижению механических напряжений в этой области композиционного материала шины и, как следствие, к снижению скорости образования активных ядер роста двумерных трещин.

Рис. 2. Аппроксимация экспериментальной функции надежности работы грузовых радиальных шин по усталостным дефектам; экспериментальные результаты [8] показаны точками (по абсциссе отложен пробег в тыс. км), кривая аппроксимации пунктирной линией

Таким образом, эти иллюстрации использования кинетического подхода показывают, что у обратных задач кинетики накопления повреждений в конструкционных материалах, приводящих к разрушению из-за нарушения сплошности, есть определенный потенциал для решения задач разработки новых конструкционных материалов, а также для повышения надежности изделий, характеризующихся постепенными отказами. Решение многих задач теории разрушения особенно актуальны для вновь создаваемых волоконных композиционных материалов, так как известно, что механизмы разрушения композиционных материалов в значительной степени определяются их структурой.

Литература

1. Каблов Е.Н. Литые лопатки газотурбинных двигателей. Сплавы. Технологии. Покрытия. М.: МИСИС, 2001, 632 с.

2. Яковлев Н.Н., Лукашев Е.А., Радкевич Е.В. Проблемы реконструкции процесса направленной кристаллизации. // Доклады РАН, 2008, т. 421, № 5, С. 625 - 629.

3. Яковлев Н.Н., Лукашев Е.А., Радкевич Е.В. Исследование процесса направленной кристаллизации методом математической реконструкции. // Доклады РАН, 2012, т. 445, № 4, С. 1 - 4.

4. Морозов Н.Ф. Математические вопросы теории трещин. М.: Наука, 1984, 256 с.

5. Веснин Ю.И. Вторичная структура и свойства кристаллов. Новосибирск, 1997, 106 с.

6. Лукашев Е.А., Коптев Н.П., Юркин Ю.А. Кинетические модели статистики накопления повреждений в конструкционных материалах. М.: РГУТиС, 2007, 296 с.

7. Богданофф Дж., Козин Ф. Вероятностные модели накопления повреждений. М.: Мир, 1989, 344 с.

8. Третьяков О.Б., Гудков В.А., Тарновский В.Н. Трение и износ шин. М.: Химия, 1992, 176 с.