Актуальные вопросы по развитию методологии оценки ресурса деталей ГТД с учетом коррозионных повреждений, вызванных эксплуатационными и климатическими факторами

Бояршинов М.В.

office@avid.ru

ОАО «Авиадвигатель», г. Пермь

ОАО «Авиадвигатель» является одним из ведущих разработчиков газотурбинных двигателей для гражданской и военной авиации, а также наземных газотурбинных установок. По результатам достаточно длительной эксплуатации двигателей нашей разработки – Д-30, Д-30КУ/КП, ПС-90А и модификации, а также наземных ГТД на их основе (в особенности в зонах с морским климатом) были выявлены проблемы, связанные с коррозионными повреждениями деталей, вызванными воздействием эксплуатационно-климатических факторов. В процессе эксплуатации изделий ОАО «Авиадвигатель» выявлены следующие виды коррозионных повреждений основных и особо ответственных деталей:

- по виду агрессивной среды: высокотемпературное окисление и сульфидно-оксидная коррозия;

- по характеру дополнительного воздействия: фреттинг-коррозия;

- по характеру изменения поверхности: сплошная и язвенная коррозия.

Во многих случаях съем деталей с двигателя осуществляется не по выработке циклического ресурса (МЦУ или МнЦУ), а вследствие коррозионных повреждений. Особенно остро стоит проблема коррозионных повреждений деталей проточной части двигателя, в первую очередь лопаток.

Необходимо отметить, что ресурсоспособность деталей с представленными коррозионными повреждениями подтверждается испытаниями, в этом случае повреждения не влияют на летную годность. По данным случаям коррозии проводились мероприятия, направленные на замену материала, покрытия или доработку конструкции.

Коррозионное состояние не основных деталей двигателя в значительной степени зависит от воздействия климатических факторов. При эксплуатации двигателей в условиях тропического морского климата мы сталкиваемся с атмосферной коррозией деталей наружной обвязки двигателя.

Влияние климатических условий является также основной проблемой для деталей из полимерных композиционных материалов. Такие факторы, как повышенные и пониженные температуры, влажность, осадки, солнечное излучение, соляной туман, агрессивные жидкости, пыль, являясь активаторами старения ПКМ, способствуют развитию физико-химических процессов в материалах и за время эксплуатации изделий (25-30 лет) могут существенной снизить их прочностные свойства.

При испытании ПКМ ставятся следующие задачи:

- определение Характерной несущей способности типовых конструкций из ПКМ, оперативная оценка возможности использования материалов для изготовления агрегатов изделий;

- определение влияния климатического воздействия, термоциклов и ускоренных климатических испытаний (УКИ) на развитие и образование новых дефектов;

- определение эффективности средств защиты от климатического воздействия.

Климатические испытания ПКМ проводятся с целью обосновать назначенный срок службы. При этом ПКМ рассматривается в рамках паспортизации, в составе конструктивно-подобных элементов, в составе полноразмерных узлов. Методология исследования влияния климатических условий на свойства полимерных композиционных материалов основывается на определении механических свойств в исходном состоянии, после ускоренных тепловлажностных испытаний, на разных этапах атмосферной экспозиции в различных климатических зонах без нагрузки и в условиях термоциклического нагружения. На основании анализа результатов ускоренных и натурных климатических испытаний материалов составляется итоговой прогноз свойств на заданный срок службы. Указанные испытания проводятся в настоящее время совместно с ФГУП «ВИАМ».

Таким образом, на данный момент времени учет влияния агрессивной среды и коррозионных повреждений на прочность и, в особенности, ресурсные показатели деталей ГТД и ГТУ является актуальной для ОАО «Авиадвигатель» проблемой.

Проведенный анализ зарубежной и отечественной научно-технической литературы и существующей в отрасли нормативной документации по данной тематике показал следующее. Из данных открытой печати видно, что на западе ведется активная работа по данной тематике и проводится большое количество испытаний для оценок влияния коррозии на МЦУ, МнЦУ и циклическую трещиностойкость. Вместе с тем, анализ литературы, а также результатов дополнительного поиска в сети Internet не привел к обнаружению годных к применению, апробированных и верифицированных методике оценки коррозионного ресурса деталей ГТД. В найденных западных статьях в основном констатируется сам факт влияния коррозионно-активных сред на прочностные и ресурсные показатели металлических деталей, но, несмотря на проводимые испытания, обобщающих математических моделей, учитывающих коррозию, так и не приводится.

В настоящее время в РФ отсутствует рекомендованная отраслевыми институтами методология расчета и подтверждения ресурса основных и особо ответственных деталей в условиях коррозионных повреждений. Особенно плохо проработанным является вопрос о моделировании совместного воздействия на детали двигателя термосиловых нагрузок и коррозионных сред. Адекватной методики для оценки влияния коррозионных повреждений на малоцикловую усталость и циклическую трещиностойкость ни ЦИАМ, ни ВИАМ пока предложить не могут.

Изучение нормативной документации также не проясняет вопрос: в Нормах прочности авиационных газотурбинных двигателей (редакция 2006 года) в некоторых местах присутствуют требования о необходимости учета влияния коррозионных сред, однако никаких конкретных указаний и рекомендаций о том, как это необходимо делать, нет.

С Нормами прочности для морских газотурбинных установок ситуация аналогичная – вскользь упоминается необходимости учета коррозии при отсутствии четких указаний и ссылок на конкретные методики.

В Циркуляре АП-33 в разделе «33.15А. Технология изготовления» присутствует следующая формулировка: «Детали и агрегаты двигателя должны быть защищены от коррозии в эксплуатации и при хранении», других явных требований к коррозионному ресурсу деталей двигателя больше нет. Также, согласно рекомендательному циркуляру РЦ-АП-33.70-1, требуется учет коррозии в системе прогнозирования циклического ресурса, но, опять-таки, отсутствуют какие-либо указания о том, в чем конкретно выражается «защита от коррозии, и как учитывать коррозию при прогнозировании ресурса.

Изучение опыта организаций, имеющих опыт в области морского и наземного газотурбостроения – ФГУП «Крыловский государственный научный центр (КГНЦ), а также ОАО «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им И.И. Ползунова (НПО «ЦКТИ), позволило сделать следующие выводы:

- еще с советских времен накоплен обширный массив экспериментальных исследований (в особенности по сульфидно-оксидной коррозии) по влиянию коррозии на материалы и детали ГТУ (вплоть до натурных испытаниях на двигателях АИ-25 в КГНЦ);

- эксперименты преимущественно касались проточной части двигателя и лопаточных покрытий;

- испытаний на целенаправленное контролируемое совместное действие термосиловых нагрузок и коррозионной среды было крайне мало;

- работы носили преимущественно качественный характер, до обобщающих математических зависимостей доходило редко;

- прямых оценок влияния коррозионной среды на малоцикловую усталость и скорость роста трещин не проводилось;

- всеобъемлющего статистического обобщения и анализа экспериментальных исследований с целью получения математических моделей, которые бы могли увязать испытания отдельных образцов с ресурсом детали и ГТД в целом в условиях коррозии, на данный момент проведено не было ни в одной организации.

Таким образом, при анализе опыта организаций отрасли не обнаружено готовой методологии оценки и назначении ресурса деталей и узлов ГТД при наличии коррозионных повреждений (при этом, за наши деньги таковую методологию берутся разработать практически все).

Особо следует отметить, что выбор методик проведения коррозионных испытаний будет неразрывно связан с характеристиками материала и среды, требуемыми для расчета ресурса деталей и узлов при наличии коррозионных повреждений, которые в свою очередь, в существенной степени зависят от  применяемых математических моделей и обобщающих статистических зависимостей.

В заключение можно сделать следующий вывод: до настоящего момента времени работы по коррозионной тематике в отрасли имели в основном качественный характер и сводились к разработке конкретных мероприятий по замене материала и нанесению покрытий снижающих коррозионное воздействие на детали в заданных условиях эксплуатации без обоснования ресурса в условиях коррозии.