Новые материалы и технологии изготовления деталей компрессора ГТД

Криони Н.К., Астанин В.В., д.ф.-м.н., Бычков В.М., Будилов В.В.

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический университет

Уфимская научная школа материаловедения, посвященная изучению явления сверхпластичности в различных классах материалов [1,2], была основана профессором О.А. Кайбышевым в 70-х годах прошлого столетия. За эти годы разработана концепция сверхпластичности (СП), основанная на модели кооперированного зернограничного проскальзывания (КЗГП), объясняющая такие особенности этого явления, как высокоскоростная и низкотемпературная СП. Главная предпосылка к возникновению КЗГП – это наличие в материалах границ зерен с различными углами в тройных стыках. Тогда появляется возможность последовательного образования полос сдвига и преодоления сопротивления тройных стыков границ зерен. Эта особенность деформации многократно наблюдалась экспериментально и рассмотрена в динамике путем моделирования методом молекулярной динамики [3].

Одно из важных направлений практического применения СП – технология диффузионной сварки со сверхпластической формовкой (ДС/СПФ), используемая для получения полых ячеистых конструкций, например полых лопаток вентилятора  ГТД. Это направление развивалось с 1982 г. в УГАТУ, ИПСМ РАН, и на ОАО УМПО. Явление СП здесь используется в трех процессах: обеспечение физического контакта поверхностей для диффузионной сварки, получения сложной пространственной формы лопатки и вытяжке стенок наполнителя. В докладе раскрыты основные проблемы неразрушающего контроля таких лопаток, предложен комплексный метод их решения с использованием систем технического зрения и акустической эмиссии.

Новые технологические возможности предоставляют ультрамелкозернистые (УМЗ) материалы, обладающие повышенными прочностными свойствами и пониженной температурой СП. Так, снижение температуры СП титановых сплавов до 560…650°С позволяет получать тонкостенные детали деформационными методами без применения защитной атмосферы [4]. Особый интерес представляют тонкие листы и фольги из высокопрочных титановых сплавов с УМЗ структурой, получаемые методом изотермической прокатки [5] и обладающие эффектом низкотемпературной СП. Эти полуфабрикаты привлекательны для пневмоформовки тонкостенных изделий, для использования в качестве прослоек, улучшающих сварку давлением, а также в качестве матриц волокнистых композитов на основе алюминия и титана, или защитных оболочек композитов Mg – C.

Среди новых технологических процессов, развиваемых УГАТУ совместно с УМПО, отмечается получение блисков методом линейной сварки трением. Метод опробован в лабораторных и промышленных условиях, отработаны режимы, обеспечивающие прочность сварного соединения на уровне или выше прочности основного материала [6]. Образованию прочного твердофазного соединения способствует эффект высокоскоростной сверхпластичности.

Повышение уровня эксплуатационных свойств наиболее нагруженных, ответственных и дорогостоящих деталей ГТД, таких как лопатки компрессора, осуществляется модифицированием поверхности и нанесением защитных покрытий, в том числе многослойных покрытий на основе нитридов и алюминидов титана с различной микроструктурой [7, 8].

В докладе рассматриваются также элементы технологии получения композиционных материалов систем Al – B и Mg – C.

Литература

- Кайбышев О.А. Сверхпластичность промышленных сплавов. М.: Металлургия, 1984.

- Kaibyshev O.A. Superplasticity of Alloys, Intermetallides and Ceramics. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1992.

- В. В. Астанин, Ю. А. Баимова, С. В. Дмитриев, А. И. Пшеничнюк. Кинетика преодоления стопора при кооперированном зернограничном проскальзывании в двумерном кристалле. ФММ, 2012, том 113, № 9, с. 956–962.

- Каримбаев Т.Д., Луппов А.А., Афанасьев Д.В., Мулюков Р.Р., Астанин В.В., Слобода А.А. Способ изготовления накладки передней кромки композиционной лопатки вентилятора. Патент РФ № 2503519.

- Астанин В.В., Кайбышев О.А. Способ изготовления листового полуфабриката из титанового сплава. Патент RU № 2320771.

- Медведев А.Ю., Бычков В.М., Селиванов А.С., Павлинич С.П., Даутов С.Х., Супов А.В. Применение линейной сварки трением для соединения сплавов ВТ6 и ВТ8-1 Вестник УГАТУ, том 16, № 7(52) (2012), с. 63-67.

- Будилов В.В., Агзамов Р.Д., Рамазанов К.Н., Рамазанов И.С. Технология ионного азотирования титанового сплава ВТ6 с применением эффекта полого катода // Упрочняющие технологии и покрытия. – 2014. – № 8 (116). – С. 37-39.

- Патент № 2489514. Способ получения износостойкого покрытия на основе интерметаллида системы Ti-Al / Варданян Э.Л., Будилов В.В., Киреев Р.М.