УДК 54.052

Разработка высокотехнологичного полимерного материала для трехмерной печати и прототипирования методом селективного лазерного спекания

Кузнецова Я.А.1; Мещанкина М.Ю.2; Харламова Е.Н.1; Харламов А.А.1; Щербина М.А.3, к.ф.-м.н.; Рипецкий А.В.1, к.т.н.

kuzka0108@yandex.ru

1 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

2 Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова

3 Московский физико-технический институт (государственный университет)

Аннотация:

Трехмерная печать, позволяет создавать части корпуса, крепежные элементы, а также элементы салона для применения в авиации. Успешное применение технологии прототипирования методом трехмерной печати требует получения новых или модификации уже существующих на рынке материалов с целью улучшения их технологических и эксплуатационных характеристик. Исходя из особенностей технологии, для изготовления изделий с помощью трехмерной печати требуются материалы с низкой вязкостью и хорошей текучестью, помимо этого температура плавления ненаполненных марок должна быть минимальна. Также, материал должен обладать высокими физико-механическими характеристиками, иметь высокую износостойкость, ударопрочность, низкую истираемость и высокую химическую стойкость

Ключевые слова:

прототипирование, модификация, полимерные материалы, термопласты, 3D печать, селективное лазерное спекание, структура и свойства

Abstract:

Development of hi-tech knowledge-intensive import-substituting polymeric material for the 3D printing and prototyping by method of the selective laser sintering with properties required for application in aircraft and space equipment

Keywords:

Prototyping, modification, polymeric materials, thermoplastics, 3D printing, Selective Laser Sintering (SLS), structure and properties

Аддитивные технологии представляют собой новое перспективное направление, позволяющее создавать изделия высокого класса точности. Трехмерная печать открывает новые горизонты в технологии переработки полимерных материалов. Создание дискретных изделий традиционными методами, такими как горячеканальное литье под давлением или прессование, имеют ряд недостатков и многие из них лишены методики прототипирования.

В области аддитивных технологий ведется множество исследований, но на сегодняшний момент в России трехмерная печать все еще не достигла высокого уровня.

Однако уже сегодня развитие аддитивных технологий привело к созданию новых биосовместимых материалов и изделий, пригодных для имплантации и регенеративной медицине: биосовместимых или биоразлагаемых штифтов, скоб, протезов, коронок, мостов для челюстно-лицевой хирургии и замещения утраченного костного материала.

Наиболее перспективным и многообещающим является применение аддитивных технологий в авиационной и космической отраслях. Конкретными примерами задач, для которых такие технологии могут обеспечить качественно новый уровень развития данных отраслей производства, являются: разработка и создание новых отечественных материалов для решения задач создания ракетно-космической и транспортной техники нового поколения; создание исследовательской компоненты, направленной на формирование и отработку перспективного облика беспилотной авиации.

В первую очередь для создания ракетно-космической и транспортной техники нового поколения необходимо разрабатывать комплексные технологии создания перспективных композиционных материалов и производства изделий.

При использовании существующих материалов, создаются изделия с большим количеством дефектов, мешающих их полноценной эксплуатации. К сожалению, основной причиной дефектности изделий является именно материал с неверным комплексом эксплуатационных и технологических свойств. Помимо этого, переработка при повышенной температуре всегда вызывает термоусадку в большей или меньшей степени, приводящую к изменению размеров и формы получаемого изделия.

В связи с этим, проблему образования дефектов и изменения размеров изделия в процессе получения и эксплуатации необходимо решать созданием нового материала с его последующей модификацией.

Успешное применение технологии прототипирования методом селективного лазерного спекания, в силу особенностей процесса, требует получения новых или модификации уже существующих на рынке материалов с целью улучшения качества готовой продукции. Метод селективного лазерного спекания предполагает использование высокомощного лазерного излучения, расплавляющего полимерные или металлические частицы, а также керамические или стеклянные порошки, тело с заданной трехмерной формой. Исходя из особенностей технологии, для изготовления изделий этим методом требуются материалы с низкой вязкостью и хорошей текучестью, помимо этого температура плавления ненаполненных марок должна быть минимальна. Материалы должны иметь варьируемую степень кристалличности: от практически аморфного состояния вплоть до 50% у материалов конструкционного назначения. С другой стороны, материал должен обладать высокими физико-механическими и трибологическими характеристиками, иметь высокую износостойкость, ударопрочность, высокую химическую стойкость, в том числе и к топливам, растворителям, гидравлическим маслам, быть биосовместимым для человеческого организма, а также иметь невысокую себестоимость.

На данный момент материалы для аддитивных технологий производят исключительно зарубежные фирмы: EOS и Evonik Industries (Германия) и 3D Systems (США) и др. Зарубежные материалы, имея высокую стоимость, не отвечают многим необходимым требованиям и  не позволяют получать на своей основе качественную продукцию. Сегодня, когда на рынок РФ прекращены поставки существующих иностранных материалов для прототипирования, создание широкого ассортимента продукции, удовлетворяющей всем потребностям промышленности, начато отечественными материаловедами практически с нуля.

Как уже говорилось ранее, создание сравнительно дешевого материала, полный производственный цикл которого осуществлялся бы на территории РФ, и не зависел бы от политической ситуации и поставок критически важной высокотехнологической продукции извне, является чрезвычайно актуальным для развития целого ряда критических технологий Российской Федерации, в частности: базовых и критических военных и промышленных технологий для создания перспективных видов вооружения, военной и специальной техники; биомедицинских и ветеринарных технологий; нано-, био- информационных, когнитивных технологий; технологий биоинженерии; технологий наноустройств и микросистемной техники; технологий создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления новыми видами транспорта; технологии создания ракетно-космической и транспортной техники нового поколения. Кроме того, разработка отечественных материалов для трехмерной печати станет абсолютно необходимой при создании принтеров трехмерной печати российского образца.

В связи с вышесказанным, задачей нашей работы является разработка отечественного дисперсного полимерного материала для трехмерной печати методом селективного лазерного спекания с не уступающими или лучшими характеристиками, чем аналогичные материалы производства фирм EOS (Германия) и 3D Systems (США), обладающего высокой степенью коммерциализации. Созданные материалы будут иметь относительно высокую термо- и теплостойкость, химическую стойкость, хорошую перерабатываемость. Высокие физико-механические свойства таких полимеров позволят изготавливать из них изделия с низкой степенью дефектности методом 3D печати. Себестоимость полученных материалов будет ниже, чем у аналогов, например, чем у материалов производства Evonik Industries таких марок, как VESTAMID®, VESTAMELT®, VESTOSINT® и VESTENAMER®.

На данном этапе работы нами выбран полимер, имеющий необходимый спектр физико-химических свойств, а также подобран способ его модификации, для получения из него дискретных изделий методом селективного лазерного спекания. На сегодняшний день проводятся исследования первых образцов полученного материала.

Дальнейшее выполнение задач настоящей работы приведет к существенному углублению научной базы технологии переработки, не типичной для полимеров (селективное лазерное спекание), позволит в дальнейшем моделировать и создавать целый спектр материалов, пригодных для трехмерной печати, и одновременно обладающих набором свойств, удовлетворяющим требованиям той или иной области промышленности. Создаваемые композиции можно будет применять как конструкционный, электроизоляционный и антифрикционный материал в электротехнической, радиотехнической, автомобильной, авиационной, машиностроительной, химической нефтедобывающей, приборостроительной, медицинской и других отраслях межотраслевого применения.