Многоуровневое моделирование композиционных материалов и конструкций на их основе с помощью DIGIMAT

Н.А. Демкович

dna@beepitron.com

ООО «Би Питрон СП», Россия, г. Санкт-Петербург

Аннотация:

Доклад посвящен методам разработки композиционных материалов и изделий на их основе с использованием технологий многоуровневого моделирования, реализованных в программном комплексе Digimat. В докладе рассматриваются функциональные возможности Digimat, обеспечивающие реализацию многоуровневого конструкторско-технологического подхода к проектированию изделий из композиционных материалов.

Ключевые слова:

многоуровневое моделирование, композиционные материалы, Digimat

Введение

В настоящее время к изделиям, предназначенным для нужд оборонной, авиационно-космической и других отраслей промышленности, предъявляются повышенные требования по надежности. Это обусловлено тем, что современные приборы и аппараты должны обеспечивать полное сохранение функциональных характеристик при использовании в крайне жестких эксплуатационных условиях, характеризующихся совокупностью механических, тепловых, электромагнитных, радиационных и других факторов, а ремонт изделия в ходе эксплуатации затруднен или невозможен. Достижение заданных эксплуатационных характеристик осуществляется за счет применения в составе конструкций изделий новых материалов, обладающих более предпочтительными механическими, тепловыми и другими специальными свойствами по сравнению с традиционными материалами.

В частности, одной из тенденций авиационной и космической промышленности является растущий интерес к применению композиционных материалов (КМ), в частности, полимерных композиционных материалов (ПКМ) для изготовления деталей и узлов [1, 2, 3]. ПКМ характеризуются высокими прочностными характеристиками, близким к нулю коэффициентом линейного температурного расширения, малой удельной массой, износо- и ударостойкостью. Применение ПКМ для изготовления несущих конструкций и корпусных элементов обеспечивает температурную стабильность конструкции, а также дает возможность в несколько раз уменьшить массу конструкции по сравнению с конструкцией из традиционных материалов [1].

Чтобы оценить эксплуатационные характеристики разрабатываемого изделия, выполняется расчет прочностных характеристик конструкции изделия. Эти виды расчетов проводятся на основе данных о механических, тепловых и других свойствах материалов деталей в составе изделия. Функциональные свойства изделий из полимерных материалов во многом определяются технологией их изготовления. По этой причине при применении в составе конструкции изделия полимерных изделий исследование чувствительности конструкции разрабатываемого изделия к внешним воздействиям необходимо производить с учетом особенностей технологического процесса [4]. Современные программные комплексы позволяют выполнять моделирование процесса изготовления деталей из КМ и учитывать прогнозируемые прочностные характеристики готовых деталей при проектировании и отработке на технологичность конструкции изделия.

Таким образом, поскольку характерной особенностью изделий из КМ является тесная взаимосвязь между функциональными свойствами изделия и технологией его изготовления [4, 5, 6], тенденция к использованию новых материалов заставляет пересмотреть существующие подходы к организации процесса проектирования и технологической подготовки производства  (ТПП) изделий авиационно-космической промышленности. Возникает потребность в комплексном использовании методов и систем компьютерного моделирования в ходе проектирования и ТПП новых изделий.

Для решения этой задачи предлагается использовать программные комплексы моделирования технологических процессов изготовления изделий из полимерных материалов (Moldex3D, Simulayt и др.), программные комплексы для проведения инженерного анализа методом конечных элементов (ANSYS, Abaqus, MSC Nastran, и др.) и программный комплекс для анализа свойств композиционных материалов на основе данных о свойствах отдельных компонентов (Digimat). Комплексное использование методов и средств компьютерного моделирования на этапах проектирования и ТПП предполагает наличие системы управления данными, а также программных интерфейсов и модулей, обеспечивающих автоматизированный обмен данными между программными комплексами и реализацию обратных связей.

Использование предлагаемого подхода к проектированию и ТПП с использованием методов и средств компьютерного моделирования обеспечивает принятие обоснованных конструкторско-технологических решений на всех этапах технической подготовки производства, и, как результат, достижение требуемых функциональных характеристик разрабатываемого изделия.

Конструктивно-технологический принцип при проектировании изделий из КМ

Под композиционным материалом понимают искусственно созданный неоднородный сплошной материал, состоящий из двух или более компонентов с чёткой границей раздела между ними. В большинстве композитов (за исключением слоистых) компоненты можно разделить на матрицу (или связующее) и включённые в неё армирующие элементы (или наполнители).

Детали из КМ применяются в составе новых изделий авиационной, автомобильной, оборонной промышленности.  Интерес к изделиям из КМ связан с тем, что КМ обладают более высокими удельными механическими характеристиками по сравнению с традиционными конструкционными материалами. За счет этого их использование является более предпочтительным в тех случаях, когда необходимо существенно снизить массу конструкции при сохранении той же массы полезной нагрузки, повысить уровень шумо- и вибропоглощения, обеспечить требования к прочности, жесткости и долговечности конструкции при условии минимизации ее массы.

Возможность управления свойствами готового изделия за счет варьирования состава и микроструктуры материала является существенным преимуществом КМ над традиционными материалами. Это дает возможность создания материалов с произвольными свойствами, оптимальными для конкретной сферы применения.

Реализация этого преимущества, однако, возможна только при соблюдении конструктивно-технологического принципа [7, 11], который заключается в том, что этапы конструкторского и технологического проектирования должны рассматриваться совместно, с учетом всех взаимосвязей между ними.

При разработке изделия из КМ особенности конструкции изделия влияют на технологию его изготовления; технология определяет локальную микроструктуру материала; параметры микроструктуры определяют конечные свойства материала и эксплуатационные свойства конструкции в целом.

Таким образом, существует необходимость учитывать большое число связанных конструктивных, технологических и материаловедческих факторов на ранних этапах разработки изделия. Это ведет к тому, что эффективность процесса проектирования нового изделия может быть обеспечена только за счет комплексного применения методов и средств инженерного анализа и компьютерного моделирования.

Программное обеспечение, применяемое для анализа микроструктуры изделия, должно обладать следующими функциональными возможностями:

- детальное исследование микроструктуры материала, включая анализ процессов накопления и развития повреждений, анализ образования пластических деформаций при разных видах нагрузки, оценка тепловых и проводящих свойств материала за счет исследования явлений перколяции и кластеризации;

- анализ прочностных характеристик конструкции изделия с учетом его микроструктуры, конструктивных и технологических факторов.

Методы гомогенизации в решении задачи исследования микроструктуры материала

Для решения задачи исследования микроструктуры материала применяется метод «гомогенизации», который заключается в численном определении локальных свойств гетерогенного материала на основе данных о свойствах отдельных его компонентов. При использовании метода целью является оценка влияния микроструктуры изделия на эксплуатационные свойства изделия. Задача при этом рассматривается на двух уровнях: микроскопическом, на котором материал считается гетерогенным (многокомпонентным), и макроскопическом, на котором материал считается гомогенным (однородным). Связь двух уровней осуществляется путем введения понятия репрезентативного объема. На макроуровне каждая точка материального тела считается центром соответствующего репрезентативного объема, который должен быть достаточно большим для описания гетерогенной микроструктуры материала, но достаточно малым относительно размеров изделия.

Таким образом, процесс двухуровневого моделирования осуществляется следующим образом:

- Переход от  микроуровня к макроуровню:

- Точка материального тела рассматривается как центр репрезентативного объема;

- На микроуровне: репрезентативный объем содержит конечное число компонентов.

- Составляется модель, описывающая состояние каждого из компонентов.

- Переход от микроуровня к макроуровню: применение метода «гомогенизации» для определения макросвойств репрезентативного объема.

- Решение уравнений механики сплошной среды на макроуровне с учетом уравнений состояния репрезентативных объемов.

- Переход от макроуровня к микроуровню:

- В каждый момент времени в каждой точке материального тела производится численное масштабирование для проверки состояния компонентов материала на микроуровне (например, напряжения и деформации матрицы и связующего).

Процесс моделирования проиллюстрирован на рис. 1 [8].

Рис. 1. Слева направо: гетерогенная среда, эквивалентная гомогенная среда, репрезентативный объем.

При использовании описанного двухуровневого подхода наибольшую сложность представляет решение задачи на уровне репрезентативного объема [8].

Классическая задача механики сплошной среды решается на макроуровне. В каждой точке тела X известны макродеформации E(X) и требуется найти макронапряжения σ(X), либо обратная задача.

Среднее значение по репрезентативному объему (область ω, объем V), определяется формулой (9.1):

f(X,x)≡1Vω fX,xdV						(9.1),

где интегрирование производится по микрокоординатам, а f(X,x) – микрополе внутри репрезентативного объема.

Рассмотрим два типа граничных условий: 1) линейные перемещения; 2) равномерное растяжение. Первый тип подразумевает, что известна величина деформаций на макроуровне, второй – напряжений на макроуровне.

В первом случае, на микроуровне для репрезентативного объема имеем уравнение (9.2):

uix=Gijxj, x∈∂ω							(9.2),

из чего следует, что средние деформации равны макродеформациям, то есть:

εij=Eij									(9.3).

Во втором случае, на микроуровне имеем уравнение (9.4):

Fix=σijnj(x), x∈∂ω						(9.4),

из чего следует, что средние напряжения равны макронапряжениям, то есть:

σij=σij									(9.5).

Таким образом, для задачи репрезентативного объема с классическими граничными условиям, макродеформации и макронапряжения равны усредненным по репрезентативному объему неизвестным значениям микродеформаций и напряжений внутри репрезентативного объема.

С точки зрения механики сплошной среды проблема «гомогенизации» формулируется как задача определения макронапряжений в каждой точке тела на основе известных значений макродеформаций (или обратная задачи). С учетом приведенных выше уравнений, формулируется следующий вывод:

взаимозависимые E и σ   взаимозависимые E и σ.

Для задачи линейной упругости постановка задачи упрощается до определения эквивалентной макрожесткости конструкции, такой, что:

σ=С:ε									(9.6).

Таким образом, фундаментальная проблема «гомогенизации» для задачи линейной упругости состоит в определении эквивалентного гомогенного материала, который имеет такую же эффективную макрожесткость, как и реальный гетерогенный композиционный материал. Для решения этой задачи существует ряд методов, из которых будут рассмотрены два наиболее распространенных:

- метод конечных элементов;

- метод среднего поля.

Использование метода конечных элементов предполагает построение полной трехмерной модели репрезентативного объема на микроуровне. Этот метод обеспечивает высокую точность результатов, позволяет получить детальную информацию о поведении материала на микроуровне. Однако он обладает рядом серьезных недостатков. Для сложных и реалистичных микроструктур построение конечно-элементной сетки может быть очень трудоемким и времязатратным процессом. Нелинейные задачи будут иметь очень высокую ресурсоемкость с точки зрения машинного времени решения задачи, потребуют задействования больших объемов оперативной памяти. Кроме того, практически невозможным из-за большой ресурсоемкости становится связанное решение задачи моделирования конструкции на микро- и макроуровне.

Метод среднего поля основывается на аналитических моделях. Его основными преимуществами является простота использования, высокая скорость решения, малое задействование оперативной памяти. Его недостатком является то, что рассчитанные значения усредненных по объему напряжений и деформаций являются приблизительными, как на макроуровне, так и для каждой фазы. Детальное моделирование репрезентативного объема не производится, поэтому отсутствует возможность подробного рассмотрения микронапряжений и полей деформаций в каждой фазе.

Выбор конкретного метода моделирования зависит от поставленных целей исследования. При выборе следует учитывать описанные выше достоинства и недостатки каждого из методов.

Независимо от выбранного метода моделирования, построение модели гетерогенного материала включает в себя следующие этапы:

- описание материалов всех компонентов КМ:

  - модель материала;

  - физические свойства материала;

- описание микроструктуры материала:

  - материал матрицы;

  - материал наполнителя;

  - объемное/массовое соотношение матрицы и наполнителя;

  - форма и ориентация включений;

  - наличие пустот – пористость материала.

- описание репрезентативного объема;

- выбор способа нагружения;

- запуск расчета;

- постобработка результатов расчета.

Описанные методы гомогенизации реализованы в программном комплексе Digimat (e-Xstream engineering, an MSC Company, Бельгия), в модулях Digimat-FE (Finite Element) и Digimat-MF (Mean Field), соответственно [8]. Эти модули могут применяться для анализа и оптимизации свойств композиционных материалов на микроуровне.

Результаты численных исследований микроструктуры материала методом среднего поля применяются для анализа прочностных характеристик конструкции изделия с учетом его микроструктуры, конструктивных и технологических факторов.

Анализ конструкции изделия с учетом микроструктуры материала, параметров и режимов технологического процесса

Как было показано в 9.1.1, условием эффективности процесса проектирования изделий из КМ является совместное использование систем моделирования и инженерного анализа, так как это позволяет уже на ранних этапах разработки принимать в расчет тесную взаимосвязь конструктивных и технологических факторов, характерную для КМ.

В 9.1.2. были рассмотрены методы моделирования композиционного материала на микроуровне для исследования и оптимизации микроструктуры. Теперь рассмотрим, каким образом эти методы могут применяться совместно с методами моделирования технологических процессов изготовления КМ и традиционным прочностным анализом конструкций на основе метода конечных элементов.

Обязательным условием построения интегрированного процесса проектирования и ТПП изделий из КМ является наличие программных интерфейсов между системами компьютерного моделирования различного назначения. По типам систем моделирования могут быть выделены четыре типа интерфейсов [8]:

- системы моделирования процессов литья под давлением;

- системы моделирования процессов вакуумного формования;

- системы конечно-элементного анализа для прочностных расчетов;

- системы конечно-элементного анализа для усталостных расчетов.

Первые два типа систем относятся к системам моделирования технологических процессов изготовления КМ и позволяют проанализировать зависимость параметров микроструктуры материала от технологических факторов.

Моделирование процесса литья под давлением позволяет получить для материалов, армированных коротким волокном, следующие виды исходных данных:

- ориентация армирующих волокон в каждой точке изделия;

- распределение температур в конструкции;

- величины остаточных напряжений;

- наличие пор в материале;

- наличие и положение линий спая.

Моделирование процессов вакуумного формования позволяет получить для однонаправленных и тканых композиционных материалов следующие виды исходных данных:

- ориентация волокон основы;

- ориентация волокон поперечного волокна;

- толщина слоя.

Модель материала, полученная с помощью метода среднего поля, и данные о микроструктуре материала из технологических систем моделирования используются в качестве исходных данных для анализа прочностных и усталостных свойств изделия из КМ методом конечных элементов.

Таким образом, в ходе проектирования изделия из КМ решаются следующие основные задачи [6]:

- создание базы данных для хранения и поиска данных о КМ и их компонентах;

- расчет усредненных характеристик многокомпонентных КМ в зависимости от характеристик связующего и армирующих материалов, функциональных включений и др.;

- исследование поведения КМ в условиях эксплуатации с учетом его микроструктуры с использованием технологий конечно-элементного анализа;

- комплексный анализ характеристик изделия из КМ с учетом влияния параметров и режимов технологического процесса изготовления изделия.

Схема проектирования изделий из КМ показана на рис. 2 [6].

Рис. 2. Схема проектирования изделий из КМ.

Описанные программные интерфейсы реализованы в программном комплексе Digimat (e-Xstream engineering, an MSC Company, Бельгия), в модулях Digimat-CAE (Computer Aided Engineering) и Digimat-MAP (Mapping), а также в решении Digimat-RP (Reinforced Plastics) [8]. Реализованы интерфейсы со следующими системами моделирования:

- системы моделирования процессов литья под давлением:

  - Digimat-CAE/Moldflow

  - Digimat-CAE/Moldex3D

  - Digimat-CAE/SIGMASOFT

  - Digimat-CAE/3D TIMON

  - Digimat-CAE/REM3D

  - Digimat-CAE/Magmasoft

- системы моделирования процессов вакуумного формования:

  - Digimat-CAE/Simulayt

  - Digimat-CAE/PAM-FORM

- системы конечно-элементного анализа для прочностных расчетов:

  - Digimat-CAE/Abaqus

  - Digimat-CAE/ANSYS

  - Digimat-CAE/Marc

  - Digimat-CAE/MSC Nastran

  - Digimat-CAE/SAMCEF

  - Digimat-CAE/LS-DYNA

  - Digimat-CAE/PAM-CRASH и др.

- системы конечно-элементного анализа для усталостных расчетов.

  - Digimat-CAE/nCode DesignLife

  - Digimat-CAE/Virtual.Lab Durability

Таким образом, с применением технологий компьютерного моделирования и инженерного анализа реализуется конструктивно-технологический принцип проектирования изделий из КМ, подразумевающий учет взаимовлияния конструктивных, технологических факторов и микроструктуры изделия на ранних стадиях проектирования.

Виртуальная лаборатория композиционных материалов

Под виртуальной лабораторией композиционных материалов понимается программное обеспечение, позволяющее проводить компьютерное моделирование образцов композиционных материалов в условиях неопределенности параметров.

Основной особенностью реальных КМ является случайный характер механических и других свойств материалов, используемых в составе КМ. Случайность свойств материалов является одним из источников неопределенности. Источники неопределенности так же могут быть связаны с параметрами и режимами технологического процесса изготовления образцов КМ.

Например, применительно к ПКМ, армированным непрерывным волокном, можно выделить следующие параметры, случайный характер которых ведет к появлению неопределенности:

- На уровне материала:

  - модуль Юнга матрицы;

  - прочность на растяжение матрицы;

  - прочность на сжатие матрицы;

  - модуль Юнга волокна в осевом направлении;

  - прочность на растяжение волокна;

  - прочность на сжатие волокна и др.

- На уровне технологического процесса:

  - объемная доля волокна и др.

- На уровне эксперимента:

  - ориентация образца относительно направления волокон;

  - размер отверстия в образце и др.

Таким образом, для описания свойств КМ с учетом неопределенностей требуется проведение большого объема экспериментальных исследований, для реализации которых необходимы значительные финансовые и временные затраты.

Для сокращения затрат и повышения эффективности процессов проектирования КМ применяют технологии конечно-элементного моделирования в сочетании с вероятностными методами.

При этом решение задачи исследования свойств КМ в условиях неопределенности включает следующие этапы:

- Построение таблицы режимов проведения испытаний:

  - построение и калибровка модели материалов матрицы и волокон с учетом неопределенностей свойств;

  - выбор числа панелей для изготовления опытных образцов – учет источников неопределенности, связанных с параметрами и режимами технологического процесса;

  - выбор числа образцов, изготавливаемых из одной панели – учет неопределенностей, связанных с неоднородностью свойств по площади панели;

  - выбор типа образцов;

- Построение расчетной модели:

  - задание граничных условий;

  - построение конечно-элементной сетки;

- Запуск расчета и постобработка результатов.

Параметры моделируемого КМ определяются на основе исходных значений прочности/жесткости, получаемых из рассчитанных кривых напряжения-деформации. Обработка результатов производится в соответствии с методами, описанными в [9].

Описанные методы реализованы в программном комплексе Digimat (e-Xstream engineering, an MSC Company, Бельгия), в решении Digimat-VA (Virtual Allowables) [8].

Выводы

1. Показана необходимость разработки и внедрения новых методов технологической подготовки производства изделий из КМ и полимерных оптических материалов, основанных на применении систем компьютерного моделирования.

2. Рассмотрен конструктивно-технологический принцип проектирования изделий из КМ, который предполагает учет взаимосвязей между конструкцией изделия, микроструктурой материала, параметрами и режимами технологического процесса при разработке изделия с заданными эксплуатационными характеристиками. Показано, что конструктивно-технологический принцип проектирования из КМ может быть реализован с помощью существующих систем компьютерного моделирования и автоматизированных интерфейсов между ними.

3. Рассмотрены возможности программного комплекса Digimat в части многоуровневого моделирования композиционных материалов.

Литература

- C. C. Wilcox et al. Structural Analysis of the 0.4 meter Lightweight CFRP OTA at the NRL. – Proc. of The Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies Conference, held in Wailea, Maui, Hawaii, September 10-14, 2006, Ed.: S. Ryan, The Maui Economic Development Board, p.E107. – [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.amostech.com/TechnicalPapers/2006/Poster/Wilcox.pdf . Дата обращения: 07.07.2014

- Jonathan R. et al. Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) Optics Quality Assessment for Lightweight Deployable Optics. – Proceedings of the Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies Conference, held in Wailea, Maui, Hawaii, September 14-17, 2010, Ed.: S. Ryan, The Maui Economic Development Board., p.E46. – [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.amostech.com/TechnicalPapers/2010/Posters/Andrew.pdf. Дата обращения: 07.07.2014

- Серова В. Н. Оптические и другие материалы на основе прозрачных полимеров: монография. / В. Н. Серова; Федер. агентство по образованию, КГТУ. – Казань: КГТУ, 2010. – 540 c.

- Яблочников Е.И., Восоркин А.С., Цупиков А.В. Интегрированная система для разработки изделий из полимерных композиционных материалов на основе методологии PLM // Программные продукты и системы. №2.-2014. C.100-105.

- Яблочников Е.И., Брагинский В.А., Восоркин А.С. Применение систем виртуального моделирования при выборе и проектировании полимерных композиционных материалов. - Известия вузов. Приборостроение. 2012. Т.55, № 7. С. 75-80.

- Яблочников Е.И., Васильков С.Д., Фомина Ю.Н. Интегрированные технологии проектирования изделий из полимерных композиционных материалов. - Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2012. № 2 (78). С. 109-113.

- Маняк И. С. Digimat – виртуальная лаборатория полимерных композиционных материалов. // CAD/CAM/CAE Observer №2 (86). – 2014. С. 45-47.

- Digimat 6.0.1 User Manual. 2015 MSC Software Belgium SA. – [Электронный ресурс] Режим доступа: http://e-xstream.com/sites/default/files/Digimat_manual.pdf Дата обращения: 27.06.2015.

- Composite materials handbook (CMH-17), volume 3. ASTM International, West Conshohocken, Pennsylvania, USA, 2009. – [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.lib.ucdavis.edu/dept/pse/resources/fulltext/HDBK17-3F.pdf . Дата обращения: 27.06.2015.

- Барвинский И.А., Барвинская И.Е. Методические материалы «Компьютерный анализ литья термопластов: основы анализа течения (основные принципы анализа, оценка технологичности литьевых изделий и пресс-форм, анализ причин брака)». В 2-х частях. - М.: ЗАО "СиСофт", 2013. 774 с.

- Яблочников Е.И., Пирогов А. В., Грибовский А. А. Совместное применение аддитивных технологий и систем виртуального моделирования при подготовке производства полимерных изделий // Известия вузов. Приборостроение. 2014, Т. 57, выпуск №5. С. 72-76