УДК 656.2.022.846:629.4.027.11

Основы требований к прочности колёсных пар для высокоскоростного подвижного состава

Коссов В.С., д.т.н., Грек В.И., к.т.н. Волохов Г.М., д.т.н., Никольская Э.Н., к.т.н., Огуенко В.В., Князев Д.А.

vnikti_kp@list.ru

ОАО «ВНИКТИ», г. Коломна

Аннотация:

Приводятся основные технические требования к колесным парам  высокоскоростного подвижного  состава  (до скорости  400 км/час)  с учетом  их безопасной  эксплуатации и инновационным материалам изготовления для улучшения  эксплуатационных характеристик колесных  пар

Ключевые слова:

высокоскоростной подвижной состав, колесная пара, полая ось, цельнокатаное колесо

Динамичное развитие всесторонних связей в современном обществе, проведение многоплановых международных спортивных, научных и экономических мероприятий потребовало реализации в России высокоскоростного железнодорожного сообщения, особенно, в направлениях Москва - Санкт-Петербург - Хельсинки, Москва - Нижний Новгород, Москва ­ Казань, Север - Юг и в Западном направлениях. В соответствии с «Программой развития скоростного и высокоскоростного движения на железных дорогах России до 2020 г.» строится и приобретается за рубежом подвижной состав нового поколения с конструкционными скоростями в диапазоне 160...300 км/ч. Для России с её огромными территориями и протяжённостью железных дорог такая программа актуальна с общественной точки зрения и выгодна экономически. Поставлена задача создать подвижной состав с конструкционной скоростью 360 км/ч.

В истории железных дорог Министерства путей сообщения (МПС) и его приемника Российских железных дорог ОАО «РЖД» уже имеется обобщение опыта эксплуатации скоростного от 141 км/ч до 200 км/ч [1] и высокоскоростного свыше 200 км/ч подвижного состава [2]. В 70-х годах был введён в эксплуатацию и успешно использовался электропоезд ЭР-200 с  конструкционной скоростью 200  км/ч советской  постройки, в  начале 2000-х годов прошёл ходовые испытания на скорости до 250 км/ч поезд «Сокол-250» российского производства. Позднее были приобретены электропоезда Velaro Rus «Сапсан» (фирма Сименс) - скорость 250 км/ч, Desiro Rus «Ласточка» (Сименс) - скорость 160 км/ч, Pendolino Sm6 «Аллегро» (Альстом) - скорость 220 км/ч.

Условия эксплуатации в России и в Европе отличаются как по конструкции пути, так и по его техническому содержанию и интенсивности движения, коэффициенту использования подвижного состава, климату, включая негативное влияние на свойства отрицательных температур 
до -60°С. Отличаются и нормативные документы и требования к конструкциям. Поэтому для допуска европейских скоростных и высокоскоростных поездов на Российские железные дороги необходимо, чтобы они прошли сертификацию по Российским нормам. В [2] установлены обязательные для применения в системе сертификации на федеральном железнодорожном транспорте технические требования к колёсным парам (КП) локомотивов, вагонов и моторвагонного подвижного состава (ПС). Обязательный минимально необходимый объём испытаний и расчётов прочности колёсных пар устанавливает стандарт [3].

Основным требованием к КП скоростного и высокоскоростного подвижного состава является гарантированная безопасность движения при максимально возможном облегчении конструкции, являющейся неподрессоренной массой, что, кроме экономии высококачественного металла, улучшает динамические свойства экипажа, уменьшает усилия взаимодействия ПС и рельсов, способствует увеличению  срока их службы. Безопасность движения, обеспечиваемая прочностью  колёсной пары в целом и её элементов, достигается правильным выбором конструкции и материала деталей КП - колёс, оси, колеса зубчатого (для приводной КП) и осуществлением их надёжного соединения с осью. Отметим некоторые особенности конструкции КП для высокоскоростного ПС.

Номинальная нагрузка от колёсной пары на рельсы, являющаяся основой определения всех расчётных сил, Q не должна превышает 20 тс, поколёсная развеска  контролируется  с точностью до ± 50 кгс. Масса колёсной пары не более 2000 кгс. С этой целью применяются плоские (без офсета)  цельнокатаные  колёса  с  небольшими  (920...890 мм)  диаметрами  по кругу катания, дисковая часть подвергается механической обработке и поверхностному упрочнению, используются полые оси.

Механическое торможение осуществляется дисковыми тормозами, установленными на оси и/или на ходовых колёсах.

Вращающиеся  детали  приводных  КП  подвергаются  статической  и динамической балансировке, допускаемы остаточный дисбаланс КП не более 0,05 кг•м при Vk < 300 км/ч, 0,03 кг•м при  300 км/ч.

Предусматривается  максимальная  унификация  комплектующих  узлов (раздельно для приводных и неприводных КП).

Более жёсткие требования предъявляются к чистоте металла, ультразвуковой прозвучиваемости, шероховатости поверхностей оси и колеса, недопущению поверхностных дефектов, к твёрдости поверхности и допускаемой её разнице по кругу катания колёс одной КП. Внутренняя  поверхность осей должна быть гладкой и не иметь следов технологического инструмента.

С целью повышения прочности и снижения чувствительности к концентраторам напряжений с наружной поверхности полая ось, как и сплошная, упрочняется накатыванием роликами. Если диаметр внутренней полости оси не более 0,5 наружного, то, как показали исследования, она имеет такие же пределы выносливости, как сплошные оси (табл. 1).

Участки осей без насаженных на них деталей должны быть защищены от коррозии, иметь надежную защиту от механических воздействий (ударов, воздействия щебня и т.д.).

Таблица 1

Пределы выносливости осей (полых и сплошных)

| Часть оси | Минимальный предел выносливости при изгибе с вращением и базовом числе циклов |  |
| --- | --- | --- |
|  | 50 млн. | 100 млн. |
| Буксовая часть | 145 | - |
| Подступичные части | - | 140 |
| Свободные от посадок | 160 | - |

Колёса и оси КП должны подвергаться неразрушающему контролю на наличие поверхностных и внутренних дефектов. Выполняется контроль остаточных напряжений в колёсах после процесса термообработки.

В табл. 2 приведены некоторые конструкционные данные колёсных пар для высокоскоростного ПС.

Таблица 2

Основные конструкционные данные :КП высокоскоростного ПС разных производителей

| Параметры | «Сокол-250» | «Сапсан» | «Ласточка» | «Аллегро» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ук , км/ч | 250 | 300 | 160 | 220 |
| Q, тс | 16,5; 15,0 | 19,0 | 19,0 | 17,5 |
| D,м | 0,95 | 0,92 | 0,92 | 0,89 |
| Механическое торможение | Дисковое |  |  |  |
| Диаметр оси КП, м: -буксовой шейки; -подступичной части·* - средней части - продольного отверстия | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,130 |
|  | 0,215 | 0,214/0,198 | 0,214/0,208 | 0,198 |
|  | 0,180 | О,186/0,172 | О,186/0,180 | 0,172 |
|  | 0,070 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Вес: колеса, кг* оси* ' тормозного диска* |  | 359/364 | 395,6/365,1 | 312 |
|  |  | 451/395,5 | 450,8/431,2 | 350 |
|  |  | 123/130 | 118/120 | 123 |
| Примечание: *через дробь указаны размеры для немоторной КП |  |  |  |  |

Учитывая полувековой опыт ОАО «ВНИКТИ» в области исследований прочности колесной пары подвижного состава, и тот факт, что институтом разработан пакет отечественной нормативной документации по оценке прочности колёсных пар, ему было поручено провести расчёты и натурные испытания элементов колесной пары упомянутых скоростных и высокоскоростных электропоездов, позволивших получить производителям сертификаты безопасности и допуск на эксплуатацию в России. В процессе работы были сопоставлены российские и зарубежные методики исследований и обнаружены некоторые различия.

Сопоставление российских  и европейских требований по сопротивлению усталости колёс и осей высокоскоростного подвижного состава показывает их существенные различия. Так требования к прочности, базирующиеся на оценке коэффициентов запаса по сопротивлению усталости осей и колёс и на их базе безопасности [2, 3], методически оцениваются по разному.

Например, предел выносливости,  использующийся  в оценках сопротивления усталости, в Европе определяется для колеса и оси на базе 107 циклов [4] нагружений круговым изгибом, а в России:

- для колеса 2•107 циклов;

- для оси 5•107 циклов для иткрытыхзон и 108 циклов нагружений для закрытых зон оси.

Учитывая худшие климатические условия, по влиянию на прочность отрицательных температур предполагаемых зон эксплуатации в восточном направлении России, следует сохранить более жёсткие требования по оценке сопротивления усталости осей и колёс высокоскоростного подвижного состава.

Литература

1. ТР  ТС 001/2011. Технический регламент таможенного союза о безопасности железнодорожного подвижного состава. 2011. 66 с

2. ТР  ТС 002/2011. Технический регламент таможенного союза о безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта. 2011. 72 с.

3. ГОСТ 31373-2008. Колесные пары локомотивов и моторвагонного подвижного состава. Расчеты и испытания на прочность. - М.: Издательство стандартов. 2009. 12 с.

4. EN 13260-2003. Рельсовый транспорт. Колесные пары и тележки. Колёсные пары. Требования к продукции. 2006. 52 с.