УДК 678.067.7 : [620.187 : 620.179.152]

Исследование армирующих углепластиковых стержней методом рентгеновской компьютерной томографии

Симачко А.И., Зайченко О.В., Шарипов Р.Г., Лахин А.В., к.т.н., 
Тащилов С.В., к.т.н.

simachkoartem@rambler.ru

ОАО «Композит»

Аннотация:

В данной статье рассмотрены методы оценки совершенства микроструктуры углепластиковых (УП) стержней, используемых для изготовления армирующих структур в УУКМ, одним из которых является метод компьютерной рентгеновской томографии. Показано, что данный метод позволяет количественно оценить внутреннюю структуру стержня и, так как метод является неразрушающим, позволяет сохранить исследованный образец для последующих испытаний

Ключевые слова:

УУКМ, углепластик, микроструктура, контроль качества, рентгеновская компьютерная томография

Abstract:

This article discusses different methods of assessing excellence of carbon fiber rods microstructure. Carbon fiber rods are used for the manufacture of CIC rein-forcing structure. One of those methods is X-ray computed tomography method. It is shown that this method allows us to quantitatively estimate internal carbon fiber rods structure and, because this method is non-destructive, it allows us to save the sample examined for the next research

Keywords:

CIC, CFRP, microstructure, quality сontrol, X-ray computed tomography

1 Введение

Одним из видов материалов, характеризующихся химической инертностью, малой плотностью, хорошими электрофизическими свойствами, возможностью регулирования теплопроводности и электрического сопротивления в широких пределах, являются углеродные материалы (УМ).

Стремление совместить свойства традиционных углеродных материалов с преимуществами композиционных материалов привело к созданию композиционных материалов на основе углеродного волокна, в качестве наполнителя, и углеродной матрицы, получивших название углерод-углеродные композиционные материалы (УУКМ). Такие материалы находят широкое применение, прежде всего, в тех отраслях науки и техники, где они определяют научно-технический прогресс, а именно, авиационная и космическая промышленности. [1]

В связи с ростом требований к УУКМ и невозможностью удовлетворить эти требования сегодняшними методами, проблема повышения качества УУКМ является актуальной. Прогресс в этой области связан с поиском новых связующих и армирующих наполнителей, снижением длительности технологического цикла, затрат энергии, повышением качества получаемого материала и улучшением его характеристик.

Одним из видов УУКМ является материал на основе объемно-армированного каркаса из углепластиковых (УП) стержней и объемно-изотропной коксовой матрицы, получаемый путем пропитки каркаса среднетемпературным каменноугольным пеком и последующей карбонизации. В процессе производства УУКМ такого рода стадия изготовления УП стержней, используемых для формирования армирующего каркаса, является одной из наиболее важных стадий. Выход на новый уровень качества УУКМ на основе стержневых каркасов невозможен без повышения качества УП стержней, а именно: достижения совершенства микроструктуры и стабильности значений геометрических характеристик УП стержней. Так, гомогенная углепластиковая структура стержня с уменьшенным содержанием пустот позволяет достичь стабильности геометрической формы стержня, лучше реализовать его прочностные характеристики, равномерно распределяя напряжения между филаментами, возникающие при различных технических переделах.

Между тем, с увеличением содержания пустот в стержне увеличивается отклонение формы сечения стержня от окружности, что может привести к дестабилизации формы структурной ячейки стержневого каркаса, увеличению внутренних напряжений в нем, разбросу значений плотности материала и ухудшению физико-механических характеристик УУКМ в целом.

Применяемыми методами оценки совершенства микроструктуры УП стержня являются: оптическая микроскопия и рентгеновская компьютерная томография.

Целью данной работы было показать целесообразность применения рентгеновской компьютерной томографии при анализе микроструктуры углепластиковых стержней.

2 Методика

Одними из методов оценки совершенства микроструктуры УП стержня являются: оптическая микроскопия и рентгеновская компьютерная томография.

2.1 Для проведения исследования методом оптической микроскопии необходимо изготовление специального образца – шлифа, что делает данное исследование разрушающим для УП стержня. На рисунке 1 представлены фотографии УП стержня, заключенного в шлиф, при 10 и 50-ти кратном увеличении изображения.

Рисунок 1 – Изображение УП стержня, заключенного в шлиф, при 10 и 50-ти кратном увеличении изображения соответственно

Метод оптической микроскопии является низко-информативным методом без соответствующего программного обеспечения (ПО), так как оценка микроструктуры производится только визуально. Однако при наличии соответствующего ПО, возможна оценка процентного содержания пустот только в видимой области образца.

2.2 Исследование методом рентгеновской компьютерной томографии проводится для оценки микроструктуры и объемной доли содержания пустот в стержне.

Каждый объект состоит из частиц с различной плотностью. Рентгеновское излучение проходя сквозь каждую частицу объекта, теряет мощность и регистрируется ячейками матрицы приемника. Каждый элемент (пиксель) приемника регистрирует интенсивность рентгеновского излучения. Снимки получают при разных углах поворота объекта от 0 до 360°. Оптимальное количество снимков более 3000, состоящих из 1024 × 1024 = 1048576 пикселей каждый. Полная математическая трёхмерная модель, получаемая при реконструкции, состоит из 1 млрд трёхмерных кубиков с рассчитанным значением серого цвета в диапазоне от 0 (черный цвет) до 65536 (белый цвет) пропорционально рентгеновской плотности частицы исследуемого объекта, которая, в свою очередь, прямо пропорционально зависит от номеров атомов, составляющих частицу в периодической системе химических элементов Менделеева и от физической плотности частицы.

Вычисление объемного содержания пустот в исследуемых стержнях производилось в объеме исследуемого участка стержня, выбранного с учетом геометрии и структуры образцов для получения наиболее достоверных результатов. Применяя математическую обработку полученного в результате томографического исследования  объема данных,  вычислен полный объем выбранного участка стержня Vполн. и объем, занимаемый пустотами Vпуст.

Для проведения исследования микроструктуры УП стержней методом рентгеновской компьютерной томографии были изготовлены три опытные партии УП стержней, на основе трех различных составов связующего. Методом рентгеновской компьютерной томографии было исследовано по 3 стержня из каждой опытной партии. Данные об опытных партиях УП стержней приведены в таблице 1.

Таблица 1

Опытные партии УП стержней

| Связующее | Углеродная нить | № партии УП стержней | № стержня |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 % водный раствор ПВС (типовое связующее) | УКН-М | 001-УП | 1 |
|  |  |  | 2 |
|  |  |  | 3 |
| 8 % водный раствор ПВС |  | 002-УП | 1 |
|  |  |  | 2 |
|  |  |  | 3 |
| 8 % водный раствор ПВС + ПАВ |  | 003-УП | 1 |
|  |  |  | 2 |
|  |  |  | 3 |

Типовым связующим для изготовления УП стержней является поливиниловый спирт (ПВС) марки 16/1, полученный методом щелочного омыления поливинилацетата. [2]

Одним из основных факторов при выборе связующего являлось ожидаемое повышение смачивающей способности связующего – поливинилового спирта, вследствие снижения вязкости, при понижении концентрации раствора связующего. При добавлении ПАВ – смачивателя Пента-69 также ожидалось повышение смачивающей способности связующего за счет снижения поверхностного натяжения на границе раздела фаз углеродная нить – связующее. Повышение смачивающей способности связующего, предположительно, приведет к интенсификации процесса пропитки углеродной нити и образованию гомогенной углепластиковой структуры стержня с уменьшенным содержанием пустот. [3]

3 Экспериментальная часть

В результате исследования трех опытных партий УП стержней методом рентгеновской компьютерной томографии были получены следующие результаты. Поперечный и продольный томографические срезы УП стержней партий 001-УП, 002-УП, 003-УП представлены на рисунках      2 – 4.

Рисунок 2 – Поперечные и продольные томографические срезы УП стержней партии 001-УП

Рисунок 3 – Поперечные и продольные томографические срезы УП стержней партии 002-УП

Рисунок 4 - Поперечные и продольные томографические срезы УП стержней партии 003-УП

Полученные значения объемного содержания пустот УП стержней, исследованных методом рентгеновской компьютерной томографии, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Значения объемного содержания пустот исследованных УП стержней.

| № партии | Тип связующего | № УП стержня | Объемное содержание пустот, % | Среднее значение объемного содержания пустот,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001-УП | 12% водный раствор ПВС | 1 | 24,1 | 25,76 |
|  |  | 2 | 25,7 |  |
|  |  | 3 | 27,5 |  |
| 002-УП | 8% водный раствор ПВС | 1 | 17,3 | 18.06 |
|  |  | 2 | 19,0 |  |
|  |  | 3 | 17,9 |  |
| 003-УП | 8% водный раствор ПВС + ПАВ | 1 | 14,8 | 14,00 |
|  |  | 2 | 12,5 |  |
|  |  | 3 | 14,7 |  |

В ходе анализа результатов рентгеновской компьютерной томографии УП стержней установлено влияние состава связующего на качество микроструктуры УП стержней, проявляющееся в изменении значения объемного содержания пустот в УП стержнях, при переходе на другой состав связующего, и заключающееся в гомогенизации структуры УП стержней  за счет увеличения содержания связующего в нем, вследствие лучшего проникновения в поры и межфиламентное пространство углеродной нити связующего с более высокой смачивающей способностью.

4 Выводы

Метод рентгеновской компьютерной томографии является наиболее информативным методом оценки микроструктуры углепластиковых стержней, так как он позволяет не только визуально охарактеризовать микроструктуру УП стержня в продольном и поперечном сечениях, но и количественно оценить гомогенность микроструктуры углепластика. Кроме того, так как метод является неразрушающим, появляется возможность сохранить исследованный образец для последующих испытаний, что необходимо для установления корреляции между микроструктурой и другими характеристиками УП стержней, а также повысить степень достоверности полученных результатов, что является существенным преимуществом в процессе повышения качества углепластиковых стержней.

Литература

1. Комарова, Т.В. Углеродные материалы [Текст] : учеб. пособие для вузов/ Т.В.Комарова, С.В.Вержичинская. – М.: РХТУ им.Д.И.Менделеева, 2012. – 192 с. – Библиогр. С. 191 – 192.

2. Ушаков С.Н. Поливиниловый спирт и его производные. Том 1. – Москва-Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1960. 213-220

3. Пента – 69. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.penta-91.ru/wetting-agents-66-69.htm (дата обращения: 29.07.2015).