Перспективные свариваемые алюминий-литиевые сплавы третьего поколения

Антипов В.В., к.т.н., Клочкова Ю.Ю., к.т.н.

antipovvv@viam.ru

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» ГНЦ РФ, г. Москва

Аннотация:

В статье представлены основные направления развития в области алюминий-литиевых сплавов. Рассмотрены сплавы третьего поколения с усовершенствованными химическим составом, технологиями изготовления и термической обработки полуфабрикатов. Приведены результаты выполнения работ по разработке новых высокопрочных и высокоресурсных алюминий-литиевых сплавов и технологий изготовления из них полуфабрикатов, слоистых алюмостеклопластиков, технологий изотермической штамповки

Ключевые слова:

алюминий-литиевые сплавы, прочность, трещиностойкость, коррозионная стойкость, сварная панель, СИАЛ, изотермическая штамповка.

Снижение веса конструкции перспективных изделий авиационно-космической техники возможно за счет применения алюминиевых деформируемых сплавов, легированных литием [1; 2, с. 64]. В последние годы, как в России, так и за рубежом проблеме разработки алюминий-литиевых сплавов и технологий изготовления полуфабрикатов из них уделяют все больше внимания [3; 4]. Следует отметить большую роль ОАО «КУМЗ», единственного производителя и поставщика алюминий-литиевых сплавов в России, в освоении различных видов полуфабрикатов из отечественных алюминий-литиевых сплавов.

К настоящему времени в России и за рубежом разработаны алюминий-литиевые сплавы различного назначения и освоено их производство. Высокотехнологичный среднепрочный высокомодульный алюминий-литиевый сплав 1441 системы Al-Сu-Mg-Li обладает высокой технологической пластичностью, что позволяет холодной рулонной прокаткой получать тонкие листы (толщиной до 0,3 мм), высокими ресурсными характеристиками (усталость и трещиностойкость) и рекомендуется как альтернатива сплаву 1163АТ для обшивки фюзеляжа центральной части изделия (листы), стрингерного набора (прессованные профили), а также для элементов внутреннего набора. Применение листов из сплава 1441 в планере самолетов Бе-200 и Бе-103 обеспечило повышение весовой эффективности конструкции на 10 %  (рис. 16) [5].

В ВИАМ из сплава 1441Т11 создан и в настоящее время осваивается алюмостеклопластик 1441-СИAЛ – перспективный конструкционный слоистый гибридный материал, состоящий из тонких (0,3-0,5 мм) листов и прослоек (0,2-0,5 мм) пластика на основе клеевых препрегов, армированных высокопрочными стеклонаполнителями [6; 7].

По сравнению с монолитными листами из алюминиевых сплавов СИАЛ отличает, прежде всего, чрезвычайно высокое сопротивление росту трещины усталости – менее 0,3 мм/кикл при ∆К = 31 МПа√м, пониженная на 10-15 % плотность (d 2,4 г/см3), высокая прочность (в > 600 МПа), а также повышенная пожаростойкость и хорошая коррозионная стойкость.

GLARE (зарубежный аналог СИАЛ) применен для обшивок и соединительных лент отсеков фюзеляжа крупнейшего самолета А-380 с весовой эффективностью более 500 кг.

Особый научно-практический интерес представляют сплавы системы 
Al-Cu-Li, которые обладают наилучшим среди алюминий-литиевых сплавов сочетанием прочности и пластичности [8, с. 34].

Перспективные российские высокопрочные свариваемые сплавы третьего поколения В-1461 и В-1469 системы Al-Cu-Li разработаны в качестве альтернативы высокопрочному сплаву В95оч.

Сплав В-1461 системы Al-Cu-Li-Zn применен в изделии 
ПАО «Компания «Сухой» в виде плит, из которых изготавливаются детали силового набора (шпангоуты, лонжероны, стенки, нервюры и пр.) Замена сплава В95пч сплавом В-1461 позволила обеспечить выигрыш в массе около 150 кг только за счет пониженной плотности [9].

Зарубежные аналоги сплава по химическому составу – 2099 (1,6-2,0 масс. % Li) и 2199 (1,4-1,8 масс. % Li), нашли применение в конструкциях самолетов компании Airbus (A380) [10].

В ВИАМ разработан высокопрочный высокомодульный (Е = 
78-80 ГПа) свариваемый сплав В-1469 пониженной плотности (d = 2,67 г/см3) системы Al-Cu-Li-Mg – первый в России алюминий-литиевый сплав, легированный серебром. По удельной прочности превосходит существующие алюминиевые деформируемые сплавы и обладает, при этом, высокими характеристиками коррозионной стойкости, трещиностойкости и усталостной долговечности. Ввиду повышенной технологической пластичности возможно изготовление из него различных видов полуфабрикатов: листов рулонной прокаткой (толщиной до 0,5 мм), плит, раскатных колец, прессованных профилей различного сечения и др. [11].

Сплав В-1469Т1 по сравнению со сплавом В95очТ2 обладает повышенной удельной прочностью более чем на 20 %, модулем упругости на 10 %, сопротивлением коррозионному растрескиванию на 10 %, сваривается всеми основными видами сварки.

Сплав В-1469 сопоставим по составу и свойствам сплаву 2195 фирмы Alcoa, являющегося поздней модификацией сплава Weldalite 049. Сплав 2195 широко используется для сварных конструкций ракетно-космической техники, обеспечивая около 13 % снижения веса по сравнению с ранее применявшимся сплавом 2219 системы Al-Cu-Mn [12; 13]. Известно применение сплава 2195 в сварном топливном баке 
(SLW ET) космического корабля разработки NASA, запуск которого произошел в 1998 г. (рис. 1.13). По сравнению со сплавом 2219 применение сплава 2195 обеспечивает снижение веса до 3175 кг, до 30 % повышает прочность при криогенных температурах. Сплавы-аналоги 2098 и 2198 применены в конструкциях самолетов компании Airbus [8, с. 20].

На сегодняшний день существует общемировая тенденция применения монолитных прессованных панелей из алюминий-литиевых сплавов в конструкции крыла. Основным материалом для верха крыла отечественных самолетов является  высокопрочный сплав В95очТ2, он относится к несвариваемым из-за высокой склонности к образованию горячих трещин. Поэтому, при изготовлении конструкции крыльевой панели из сплава В95оч применяют болтовое и заклепочное соединение с усиливающими накладками.

С целью снижения веса и повышения несущей способности конструкции ОАО «Туполев» были рассчитаны геометрические характеристики сечения прототипа верхней сварной панели крыла из сплава В-1469. В условиях ОАО «КУМЗ» были изготовлены прессованные панели со свойствами: В = 640-670 МПа, 0,2 = 610 МПа,  = 8,5-11,0 % (рис. 1). Разработанный фрагмент прототипа сварной гибридной панели крыла, изготовленный сваркой трением с перемешиванием, имеет преимущества по сравнению со сплавом В95очТ2 в весовой эффективности – 10 %, несущей способности – 36 % [14].

Рис. 1. Прессованная панель из сплава В-1469

С целью повышения материалоэффективности процессов изготовления деталей изделий авиационной техники в ВИАМ также проводятся работы по разработке технологий изготовления высокоточных штамповок из сплава В-1469 методами изотермической деформации, позволяющие по сравнению с традиционными технологиями получения поковок и штамповок повысить КИМ в 2-3 раза и снизить трудоемкость при последующей механической обработке сложноконтурных деталей (рис. 2) [15].

Рис. 2. Колесо шасси (изотермическая штамповка)

Перспективно применение алюминий-литиевых сплавов в элементах конструкции, которые работают в условиях знакопеременных нагрузок, при которых характеристики надежности материала определяются условиями зарождения и распространения трещин.

Применение для сплава В-1461 разработанного ступенчатого режима старения, а для сплава В-1469 смягчающего одноступенчатого режима позволило повысить характеристики трещиностойкости листов 
( на 30 %) при сохранении высокого уровня прочности. В таблицах 1 и 2 приведены свойства катаных полуфабрикатов из сплавов В-1461 и В-1469 в сравнении с зарубежными сплавами 2060 и 2199, применяющимися для обшивки фюзеляжа [16].

Таблица 1

Сравнительные свойства листов из сплавов В-1461, В-1469, 2199 и 2060

| Сплав | Направление вырезки образца | В, МПа | 0,2, МПа | , % | КСу, МПам В=200 мм | d, г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-1461ТХ | Д П | 530 520 | 460 450 | 9 11 | 77 79 | 2,63 |
| В-1469ТХ | Д П | 510 550 | 490 510 | 10,5 | 74 85/120** | 2,67 |
| 2199Т8Е74 | Д П | 415 430 | 355 345 | 8 6 | 100* | 2,64 |
| 2060Т8Е30 | Д | 480 | 435 | 12 | 128* | 2,72 |

* ширина образца 400 мм;

** испытания ФГУП «ЦАГИ» при ширине образца 750 мм

Таблица  2

Сравнительные свойства плит толщиной 30-40 мм из сплавов В-1461, В-1469, 2199 и 2060

| Сплав | В, МПа | 0,2, МПа | , % | К1С, МПам В=200 мм | d, г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-1461ТХ | 540 | 490 | 8 | 46 | 2,63 |
| В-1469ТХ | 580 | 550 | 8 | 30 | 2,67 |
| 2199Т86 | 450 | 414 | 12 | 30 | 2,64 |
| 2060Т8Е86 | 534 | 510 | 14 | - | 2,72 |

* ширина образца 400 мм

За рубежом помимо приведенных выше разработан целый ряд сплавов, легированных серебром. Сплав 2196 фирмы Alcan применен в современном дальнемагистальном пассажирском лайнере А380, в его грузовом варианте (А380F) применен сплав C47A. Также известно применение среднепрочного сплава 2098 в самолете А350 [8, с. 22, 518-519].

Алюминиевый сплав 2050 нового поколения разработан для замены сплавов серии 2000 и 7000 в элементах, где необходима высокая прочность и высокая устойчивость к повреждениям. Сплав отличается повышенной прочностью, коррозионной стойкостью, сопротивлению к распространению трещин усталости. По сравнению со сплавом 
7050-T7451, он обеспечивает повышенную прочность и живучесть в сочетании с пониженной на 5 % плотностью [17].

В соответствии со Стратегическими направлениями развития материалов и технологий их переработки до 2030 года работы в области материалов на основе алюминия актуальной является разработка высокопрочных сплавов с высокой вязкостью разрушения [18].

В связи с этим в ВИАМ разработаны новые алюминий-литиевые высокопрочный и высокоресурсный сплавы В-1480 и В-1481 системы Al-Cu-Li с пониженным содержанием примесей железа и кремния, а также лития для повышения характеристик трещиностойкости и технологичности. В условиях ОАО «КУМЗ» разработаны опытно-промышленные технологии и изготовлены полуфабрикаты (таблица 3).

Таблица 3

Свойства новых алюминий-литиевых сплавов и аналогов по применению

| Сплав | В | 0,2 | Ксу (В=400 мм) | K1C | МЦУ Nср, кциклы (max=157 МПа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MПa |  | MПa√м |  |  |
| Плиты толщиной 40 мм |  |  |  |  |  |
| В-1480 | 600 | 550 | - | 40 | - |
| В95пч | 490 | 420 | - | 35 | - |
| 2195 (США) | 575 | 530 | - | 37 | - |
| Листы толщиной 1,5-3,0 мм |  |  |  |  |  |
| В-1481 | 490 | 400 | 130 | - | 150 |
| 1163 | 420 | 275 | 104 |  | 115 |
| 2060 (США) | 480 | 400 | 128 | - | - |

Применение полуфабрикатов из новых высокопрочного и высокоресурсного сплавов для силового набора и обшивки фюзеляжа позволит снизить вес изделий за счет повышенной удельной прочности на 15-20 %, при сохранении высокого уровня трещиностойкости и усталостной долговечности по сравнению с серийными сплавами-аналогами В95очТ2 и 1163Т [15].

Заключение

- Разработаны алюминий-литиевые сплавы третьего поколения В-1461 и В-1469, обладающие высокой технологичностью при изготовлении полуфабрикатов, удельной прочностью, характеристиками трещиностойкости и усталостной долговечности.

- Сплав В-1461 системы Al-Cu-Li-Zn применен в изделии 
ПАО «Компания «Сухой» в виде плит, из которых изготавливаются детали силового набора (шпангоуты, лонжероны, стенки, нервюры и пр.) Замена сплава В95пч сплавом В-1461 позволила обеспечить выигрыш в массе около 150 кг только за счет пониженной плотности.

- С целью повышения материалоэффективности процессов изготовления деталей изделий авиационной техники в ВИАМ также проводятся работы по разработке технологий изготовления высокоточных штамповок из сплава В-1469 методами изотермической деформации, позволяющие по сравнению с традиционными технологиями получения поковок и штамповок повысить КИМ в 2-3 раза и снизить трудоемкость при последующей механической обработке сложноконтурных деталей.

- Применение для  сплава В-1461 разработанного ступенчатого режима старения, а для сплава В-1469 смягчающего одноступенчатого режима позволило повысить характеристики трещиностойкости листов 
( на 30 %) при сохранении высокого уровня прочности.

- В соответствии со Стратегическими направлениями развития материалов и технологий их переработки до 2030 года работы в области материалов на основе алюминия направлены на разработку высокопрочных сплавов с высокой вязкостью разрушения. В связи с этим в ВИАМ разработаны алюминий-литиевые сплавы нового поколения В-1480 и В-1481 системы Al-Cu-Li с пониженным содержанием примесей железа и кремния, а также лития для повышения характеристик трещиностойкости и технологичности. Применение полуфабрикатов из новых высокопрочного и высокоресурсного сплавов для силового набора и обшивки фюзеляжа позволит снизить вес изделий за счет повышенной удельной прочности на 15-20 %, при сохранении высокого уровня трещиностойкости и усталостной долговечности по сравнению с серийными сплавами-аналогами В95очТ2 и 1163Т.

- Разработана линейка СИАЛов на основе тонких листов алюминий-литиевых сплавов, обладающие сниженной в 10 раз скоростью развития усталостных трещин. Проводятся работы по разработке схем и технологий соединений, слоистых алюмостеклопластиков различными способами, обеспечивающими равнопрочные основному материалу соединения.

Литература

- Каблов Е.Н. Материалы и химические технологии для авиационной техники // Вестник Российской академии наук. 2012. Т. 82. № 6. С. 520.

- Фридляндер И.Н. Воспоминания о создании авиакосмической и атомной техники из алюминиевых сплавов. М.: Наука. 2005. 275 с.

- Антипов В.В., Сенаторова О.Г., Ткаченко Е.А., Вахромов Р.О. Высокопрочные Al–Zn–Mg–Cu-сплавы и легкие Al–Li-сплавы //МиТОМ. 2011. №9. С. 27–32.

- Белов Н.А., Антипов В.В., Кайбышев Р.О., Эскин Д.Г. Международная конференция по алюминиевым сплавам ICAA12 //МиТОМ. 2011. №9. С. 3–5.

- Антипов В.В. Технологичный алюминий-литиевый сплав 1441 и слоистые гибридные композиты на его основе //Металлург. 2012. №5. С. 36–39.

- Каблов Е.Н., Антипов В.В., Сенаторова О.Г. Слоистые алюмостеклопластики СИАЛ-1441 и сотрудничество с Airbus и TU Delft //Цветные металлы. 2013. №9. С. 50–53.

- Антипов В.В., Сенаторова О.Г., Сидельников В.В., Шестов В.В. Конструкционные слоистые материалы СИАЛ //Клеи. Герметики. Технологии. 2012. №6. С. 13–17.

- Prasad N.E., Gokhale A., Wanhill R.J.H. Aluminium-lithium alloys: processing, properties, and applications. 2013. 608 p.

- Оглодков М.С., Хохлатова Л.Б., Колобнев Н.И., Филатов А.А., Попова Ю.А. Перспектива применения плит из высокопрочного сплава В-1461 пониженной плотности в самолетных конструкциях //Все материалы. Энциклопедический справочник. 2014. №2. С. 16–22.

- Giummarra C., Rioja R.J., Bray G.H., Magnusen P.E., Moran J.P. Development of corrosion resistant, high toughness aluminium-lithium aerospace alloys /Proceedings of the 11 ICAA. 2014. P. 176–188.

- Клочкова Ю.Ю., Грушко О.Е., Ланцова Л.П., Бурляева И.П., 
Овсянников Б.В. Освоение в промышленном производстве полуфабрикатов из перспективного алюминий-литиевого сплава В-1469 // Авиационные материалы и технологии. 2011. № 1. С. 8–12.

- Troeger P., Domack M.S., Wagner J.A. Microstructural and Mechanical Property Characterization of Shear Formed Aerospace Aluminum Alloys /NASA. Langly Research Center Hampton. Virginia. 2000.

- Hales S.J., Hafley R.A. Structure-Property Correlations in Al-Li Alloy Integrally Stiffened Extrusions /NASA, Langly Research Center Hampton. 2001.

- Романенко В.А., Клочкова Ю.Ю., Клочков Г.Г., Бурляева И.П. Прессованная панель из алюминий-литиевого сплава В-1469 // Авиационные материалы и технологии. 2015 (в печати).

- Антипов В.В. Вклад Е.И. Кутайцевой в создание высокопрочных алюминиевых сплавов и научные задачи для разработки легких материалов нового поколения / В сб. докл. конф. «Перспективные высокопрочные алюминиевые сплавы для изделий авиационной, ракетной и атомной техники», посвященной 100-летию со дня рождения к.т.н. 
Е.И. Кутайцевой. М.: ВИАМ. 2014 (CD-диск).

- Колобнев Н.И., Хохлатова Л.Б., Оглодков М.С., Клочкова Ю.Ю. Высокопрочные сплавы системы Al-Cu-Li с повышенной вязкостью разрушения для самолетных конструкций // Цветные металлы. 2013. № 9. С. 66-71.

- Richard S., Sarrazin-Baudoux C., Peti J. Fatigue Crack Propagation in New Generation Aluminium Alloys /Prime Institute, ENSMA. Department of physics and mechanics of materials, France. Key Engineering Materials. 2012. 
V. 488–489. P. 476–479.

- Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» 
ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3–33.