УДК 621.762.2

Получение металлических микропорошков для технологии селективного лазерного сплавления

Лыков П.А. 1, к.т.н; Байтимеров Р.М. 1; Ваулин С.Д. 2, д.т.н.; Сафонов Е.В. 2, к.т.н.

pavel2504@yandex.ru, baitimerovrm@susu.ac.ru

1 Научно-образовательный центр «Аэрокосмические технологии», ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ), 
г. Челябинск

2 Аэрокосмический факультет, ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ), г. Челябинск

Аннотация:

В докладе представлены результаты работ по производству металлических микропорошков различных сплавов и определен режим процесса селективного лазерного сплавления для медного порошка

Ключевые слова:

распыление расплава, аддитивные технологии, селективное лазерное сплавление

Abstract:

The report presents the results of work of the production of metallic micro-powders of various alloys and determine the process parameters of selective laser melting for copper powder

Keywords:

atomization of molten metal, additive technologies, selective laser melting

Широкое распространение аддитивных технологий в мире обусловлено рядом очевидных преимуществ данного метода перед традиционными методами производства изделий. В первую очередь к преимуществам стоит отнести скорость изготовления деталей экспериментальной формы, возможность создания изделий со сложной геометрией, возможность изготовления деталей с внутренними каналами, минимальное количество отходов, технологичность метода.

Препятствием для широкого внедрения аддитивных технологий на отечественных предприятиях является отсутствие российского оборудования (3D-принтеров) по производству изделий методами селективного лазерного сплавления, лазерной наплавки электронно-пучкового сплавления, а также узкий диапазон сплавов и высокая стоимость предлагаемых иностранными производителями микропорошков. В то же время, конкурентоспособность в таких высокотехнологичных отраслях, как аэрокосмическая отрасль и самолетостроение, в ближайшие годы предполагает использование аддитивных технологий на предприятиях этих отраслей. В таких условиях зависимость от импорта может стать серьезным сдерживающим фактором.

Работы по созданию российского 3D-принтера на сегодняшний день проводятся в Московском государственном университете «СТАНКИН» [1, 2].

Замещение расходных материалов иностранного производства продукцией российских предприятий порошковой металлургии зачастую невозможно по причине высоких требований (гранулометрический состав, химическая чистота, форма частиц), предъявляемых к микропорошкам, используемым в аддитивных технологиях. Выходом из сложившейся ситуации является создание российской технологии и оборудования по производству металлических микропорошков.

Рис.1 – Установка распыления жидких металлов УРМ-001

В Южно-Уральском государственном университете была разработана установка распыления жидких металлов УРМ-001 [3]. Принцип работы установки заключается в следующем: в плавильной печи осуществляется расплавление и перегрев металла до необходимых температур, далее в результате наддува герметичной рабочей полости печи сжатым газом расплав вытесняется в распылительную форсунку. В качестве распыляющего газа используют воздух или аргон. Установка позволяет получать металлические порошки размером менее 50 мкм. Схема, применяемая в УРМ-001, позволяет получать микропорошки, пригодные для использования в аддитивных технологиях:

- использование индукционной печи исключает загрязнение металла в процессе плавления;

- принцип принудительной подачи расплава в распылительную форсунку обеспечивает возможность регулирования дисперсности получаемого порошка посредством изменения расхода металла, а также возможность экстренной остановки процесса распыления;

- дробление расплава в газовой струе предполагает возможность получения порошка со сферической формой частиц.

Рис.2 – Результаты анализа формы частиц порошков различных сплавов, полученные на оптическом грануломорфометре OCCHIO 500 nano

На рисунке 2 представлены графики, характеризующие сферичность [5] некоторых микропорошков (М1, БрХ 08, 82Н7ХСР: фракция менее 50 мкм), полученных на УРМ-001, а также сферичность микропорошков (TiAl6V4, 316L) производства SLM Solutions Gmbh, предназначенных для использования в технологии селективного лазерного сплавления. Полученные результаты свидетельствуют о более высокой сферичности частиц порошков, полученных на УРМ-001, в сравнении с аналогичным показателем у порошков, иностранного производителя.

Фото частиц порошка (рисунок 3), полученные на растровом микроскопе JSM-6400LV, также свидетельствуют о том, что большая часть частиц микропорошка, полученного на установке распыления жидких металлов УРМ-001, характеризуется сферической формой частиц.

Рис.3 – Фото микропорошков Stainless Steel 316L (а) и М1 (б), полученное на растровом микроскопе JSM-6400LV

На настоящий момент в технологии селективного лазерного сплавления широко и успешно используются микропорошки следующих металлов и сплавов: нержавеющие, инструментальные и жаропрочные стали, титан и титановые сплавы, алюминиевые сплавы, сплавы на основе никеля, кобальт-хром. Ведущие производители установок селективного лазерного сплавления предоставляют на указанные порошки отработанные стандартные режимы сплавления.

С точки зрения аддитивных технологий особый интерес представляет медь благодаря уникальным физическим свойствам (высокая теплопроводность, высокая электрическая проводимость) [5, 6]. Однако из-за низкой абсорбции медным порошком лазерного излучения и высокой теплопроводности для спекания меди требуются низкие скорости сканирования и высокая мощность лазера. Согласно исследованиям, проведенным в Институте Лазерных Технологий Фраунгофера (Германия), мощность лазера для успешного сплавления меди должна составлять не менее 300 Вт [7]. В работе [6] использовался лазер мощностью 800 Вт, в работе [7] – 1000 Вт.

Однако большинство существующих установок оснащены лазерами с максимальной мощностью не более 200 Вт. Таким образом, определение режимов спекания меди на установках селективного лазерного сплавления с мощностью лазера до 200 Вт является актуальной задачей.

Для решения данной задачи была проведена серия экспериментов по селективному лазерному сплавлению микропорошка сплава М1 на установке селективного лазерного сплавления SINTERSTATION® Pro DM125 (производства фирмы 3D Systems). Данная установка оснащена углекислотным лазером redPower SP-200C-04 мощностью 200 Вт. Полученные образцы кубической формы выращивались с использованием пяти различных режимов. Сплавление осуществлялось в инертной атмосфере аргона. Толщина слоя - 50 мкм. В качестве расходного материала использовался сферичный медный порошок фракцией до 50 мкм, полученный методом распыления в газовой струе на установке УРМ-001.

Основные параметры режимов спекания представлены в таблице 1. Режимы №1-3 предполагали стандартный режим сплавления, когда лазер делает один проход на каждый слой. В режимах №4-5 использован другой подход, на каждый слой осуществлялось два прохода с разными режимами, причем первый проход с более мощным режимом. Предполагалось, что такой подход позволит уменьшить пористость материала.

Таблица 1

Режимы спекания медного порошка

| Номер режима | Диаметр пятна лазера, мм | Мощность лазера, Вт | Скорость сканирования, мм/с | Шаг сканирования, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,2 | 200 | 100 | 0,12 |
| 2 | 0,2 | 200 | 150 | 0,12 |
| 3 | 0,2 | 200 | 150 | 0,12 |
| 4 | 0,2 | 200 | 100 | 0,12 |
|  | 0,2 | 100 | 200 | 0,12 |
| 5 | 0,2 | 200 | 100 | 0,12 |
|  | 0,2 | 150 | 300 | 0,12 |

На рисунке 4 представлена фотография образцов, полученные из микропорошка М1 на установке селективного лазерного сплавления SINTERSTATION® Pro DM125.

Рис. 4 – Образцы, полученные из микропорошка М1 на установке селективного лазерного сплавления SINTERSTATION® Pro DM125

Рис.5 – Результаты измерения удельной поверхности полученных образцов на анализаторе ASAP 2020 Micromeritics

Для определения удельной поверхности полученных образцов был использован анализатор ASAP 2020 Micromeritics (метод адсорбции азота при температуре жидкого азота). Минимальным значением удельной поверхности характеризуется (рисунок 5) образец, изготовленный с использованием режима №2. Средний размер пор в образце составил 25,22 нм.

Литература

1. Назаров, А. П. Разработка технологического процесса изготовления сложнопрофильных деталей из жаропрочного кобальтового сплава методом селективного лазерного плавления : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.07 / Назаров Алексей Петрович. М., 2013. 20 с.

2. Тарасова, Т.В. Исследование процессов модификации поверхностного слоя и изготовления трехмерных машиностроительных деталей посредством селективного лазерного плавления / Т.В. Тарасова, А.П. Назаров // Вестник МГТУ «Станкин». – 2013. – № 2 (25). – С. 17-21.

3. Лыков, П.А. Механизм формирования частиц порошка при диспергировании расплавов различных металлов // П.А. Лыков, Е.В. Сафонов, А.О. Шульц / Металлург. – 2013. – № 3. – С. 84-87.

4. ISO 9276-6:2008 Representation of results of particle size analysis - Part 6: Descriptive and quantitative representation of particle shape and morphology, 2008.

5. Chua, C.K. Proceedings of the International Conference on Progress in Additive Manufacturing / C.K. Chua, Y.W. Yee, M.J. Tan and L. Erjia. – Research Publishing Services, 2014. – 482 p.

6. Bartolo, P.J. High Value Manufacturing Advanced Research in Virtual and Rapid Prototyping / P.J. Bartolo et al. – CRC Press, 2014. – 675 p.

7. Becker, D. Selektives Laserschmelzen von Kupfer und Kupferlegierungen: Dissertation von Doktor-Ingenieur / D. Becker. – Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT. – 2014. – 142 p.

8. Gu, D. Laser Additive Manufacturing of High-Performance Materials / D. Gu. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015. – 322 p.