УДК 621.791.754.29

Технология и оборудование для плазменной сварки алюминиевых сплавов

Назарук В.К., Лабутин И.Н., Игнатова Е.Ю.

inbox@sstc.spb.ru

АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»

Аннотация:

АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» имеет значительный опыт по созданию плазменного оборудования для сварки на постоянном токе обратной полярности с подачей нетоковедущей присадочной проволоки. Управление формой, степенью обжатия и стабилизацией плазменно-дугового разряда следует осуществлять за счет оптимальных конструктивных решений плазмотрона и оптимизации остальных параметров. В результате проведенных исследований была отработана технология и разработан автомат плазменной сварки стыковых соединений алюминиевых сплавов толщиной до 20 мм за два прохода

Ключевые слова:

плазменная сварка, автоматическая сварка, алюминиевые сплавы, плазматрон, plasma welding, automatic welding, aluminum alloys, plasmatron

# В АО «ЦТСС» разработана технология и оборудование для плазменной сварки алюминиевых сплавов на обратной полярности толщиной от 1,5 до 20 мм. Преимущество плазменной сварки на обратной полярности алюминиевых сплавов заключается в разрушении окисной пленки Al2O3, что позволяет вести сварку практически по чистому металлу, происходит хорошее формирование сварного шва, с плавным переходом к основному металлу.

Для сварки листовых конструкций толщиной от 16 до 20 мм был разработан и изготовлен автомат АПС – 01 (рисунок 1). Автомат построен по модульному принципу.

Рисунок 1– Автомат для плазменной сварки АПС – 01

В состав автомата входят следующие модули: портал с самоходной головкой и кабелеукладчиком, плазматрон, шкаф управления, насосная станция системы охлаждения плазматрона, источник сварочного тока ВДУ1202, пульт управления, соединительные кабели и шланги.

Портал устанавливается на сборочное устройство при помощи двух стоек. По порталу перемещается самоходная головка, на которой установлены: плазматрон, осциллятор, механизм подачи присадочной проволоки, кассета с проволокой.

Автомат может работать в ручном и автоматическом режимах. В автоматическом режиме сварка выполняется следующим образом: оператор нажимает на пусковую кнопку и плазматрон автоматически подводится к изделию до соприкосновения с последним, при этом сенсор касания вырабатывает соответствующий сигнал управления, плазматрон поднимается от изделия на высоту около 3 мм, после чего включается осциллятор. В момент пробоя осциллятором промежутка электрод-изделие возбуждается мало амперная дуга. Далее плазматрон автоматически отводится от изделия на рабочее расстояние, ток нарастает до заданного значения. На изделии образуется сварочная ванна, при этом включается подача присадочной проволоки и перемещение плазматрона относительно свариваемого соединения. Выдержка времени начала сварки (перемещения плазматрона относительно свариваемого соединения и включения подачи присадочной проволоки) задаётся автоматически или устанавливается оператором визуально. Процесс сварки заканчивается, когда сварочная головка проходит заданное расстояние и останавливается, при этом происходит заварка кратера, ток и скорость подачи проволоки плавно снижаются до полного выключения, а подача защитного газа отключается через 4±1с после выключения тока.

При разработке автомата необходимо было создать плазматрон для сварки на обратной полярности на ток до 700 А (рисунок 2). При разработке плазматрона учитывали опыт эксплуатации плазматронов полуавтомата ППН-200 и автомата АПС-300, однако для создания плазматрона на ток до 700 А потребовались дополнительные исследования. Наиболее сложным узлом в плазматроне для сварки на обратной полярности является электрод. При плазменной сварке алюминия на обратной полярности больших толщин (15-20 мм) необходимо применять сварочный ток 500-700А. Сварочная ванна в этом случае может достигать в диаметре 20-30 мм и она становиться зависимой от плотности сварочного тока. При плотностях тока выше 20 А/мм2 сварочная ванна начинает возмущаться (вскипать) и процесс сварки становится невозможным. Электрод является главным органом в плазматроне, формирующим необходимую плотность тока, на втором месте – плазмообразующее сопло и далее другие параметры. Кроме управления плотностью тока электрод должен иметь определенную температуру рабочего торца вольфрамовой вставки. При сварке на обратной полярности анодное пятно является местом входа и нейтрализации свободных электронов в материале анода и его температура может превышать 2500⁰С. Экспериментальным путем было установлено, что если анод переохладить, то нарушаются процессы, протекающие в столбе дуги, в результате чего на поверхности анода образуется серая корка, толщина которой увеличивается с течением времени, что отрицательно влияет на формирование сварного шва. Когда температура анода превышает температуру плавления вольфрама, то торец электрода меняет форму и начинает испаряться, что также отрицательно сказывается на формировании шва. При создании электрода для автоматической плазменной сварки требуется оптимизации размеров электрода, например, соотношения его наружного диаметра с размерами вольфрамовой вставки. Кроме, этого на работу электрода оказывает влияние способ соединения вольфрама с медью. Были проверены следующие варианты: запрессовка, пайка, диффузионная сварка и соединение вольфрама с медью в вакууме. Проверка электродов проводилась на токах от 300 до 700 А при сварке на образцах толщиной 16 и 20 мм как с присадочной проволокой, так и без подачи проволоки. Наилучшие результаты при сварке у электрода с залитой в вакууме вольфрамовой вставкой, которая и была применена в автомате АПС – 01 (рисунок 3). Выбранные соотношения вольфрамовой вставки и наружного диаметра электрода обеспечили устойчивое горение дуги за счет распределения анодного пятна дуги по всей поверхности вольфрамовой вставки. Исследованиями установлено, что вольфрамовая вставка обязательно должна выступать из корпуса медного электрода, чтобы торец вольфрама нагревался до температуры ~ 2500⁰С. При таких условиях анодное пятно распределяется равномерно по всей поверхности вольфрамовой вставки и не происходит повышения плотности тока более 20А/мм2, что обеспечивает формирование сварного шва при спокойной сварочной ванне без «вскипания».

Рисунок 2– Плазматрон автомата  АПС – 01

(а)                                           (б)

Рисунок 3 – Электрод с залитой в вакууме вольфрамовой вставкой до испытаний (а) и после сварки на токе 650 А (б), в центре отпечаток анодного пятна

При разработке технологии автоматической плазменной сварки использовали пластины из сплава АМг5 и АМг6. Сборку выполняли на стенде, к подкладной планке образцы прижимали струбцинами. Разделку кромок выбрали по ГОСТ 14806 – 80 для одностороннего С18 и двустороннего шва С39. Для двустороннего шва после сварки первого прохода зачищали проплав с обратной стороны. При выполнении сварного соединения С39 сварку начинали со стороны меньшего скоса кромок. При такой схеме сварки стабильнее получается проплавление притупления сварного шва. Если начинать сварку с другой стороны, то с кромок стекает больше металла в сварочную ванну и для проплавления притупления требуется дополнительная энергия и сварной шов увеличивается по ширине. При плазменной сварке с подачей нетоковедущей проволоки схема ввода присадки в ванну имеет свои особенности. Проволока подаётся в ванну под углом 40⁰ относительно оси плазматрона таким образом, чтобы проволока плавилась над сварочной ванной вблизи её поверхности. Проволока может и входить в расплавленную ванну (рисунок 4), но когда она плавится над ванной больше проплавление сварного соединения.

Рисунок 4 – Присадочная проволока расплавляется в ванне

Характер плавления присадочной проволоки во многом зависит от качества защитного газа, если газ чистый, без примесей, проволока расплавляется без разбрызгивания, если качество газа плохое, то появляются брызги различного размера. Разбрызгивание проволоки может наблюдаться и от неправильно выбранных параметров сварки: диаметра проволоки, скорости подачи проволоки и длины дуги. Выполнив множество наплавок на пластинах из АМг5 и АМг6, при одинаковых условиях, с применение газа от разных поставщиков была установлена зависимость количества пор в шве от качества газа (рисунок 5). Размер этих пор от 0,05 до 0,15 мм, но их отрицательного влияния на механические свойства шва не зафиксировано.

(а)                                           (б)

Рисунок 5 – Макрошлифы наплавок на пластинах при использовании качественного газа (а) и некачественного (б)

При сварке на токе 600-700 А возникает отклонение дуги на несколько миллиметров в результате действия внешних магнитных полей (магнитное дутьё), что значительно затрудняет ведение процесса сварки. Для устранения магнитного дутья изменили схему токоподвода: минусовой кабель, идущий к изделию, закончили «вилкой» с одинаковыми отрезками, которые и присоединили по диагонали к образцу с двух сторон симметрично относительно сварного соединения. Если присоединить кабели по линии параллельной сварному соединению со смещением от центра, дутьё остаётся. Следует отметить, что отрезки «вилки» должны иметь одинаковое электрическое сопротивление, чем точнее, тем лучше эффект.

В процессе разработки технологии автоматической плазменной сварки листов толщиной 20 мм из алюминиевых сплавов были определены основные типы швов, а также установочные режимы сварки на автомате АПС– 01 (таблица 1).

Таблица 1

Режимы автоматической сварки стыковых соединений

| Тип шва по ГОСТ 14806-80 | Номер прохода | Сила тока, А | Скорость сварки, м/ч | Скорость подачи проволоки, м/мин | Расход аргона, л/мин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Плазмообразующий | Защитный | Защ. дополнительный |
| Односторонний со скосом кромок на съёмной подкладке, С18 | 1 | 600 | 10 | 12 | 3,0 | 36 | 56 |
|  | 2 | 600 | 9 | 12 | 3,0 | 36 | 56 |
| С двумя несимметричными скосами кромок, С39 | 1 | 600 | 9 | 12 | 3,0 | 36 | 56 |
|  | 2 | 600 | 12 | 8 | 3,0 | 36 | 56 |

После определения основных типов швов, а также установочных режимов были сварены стыковые соединения толщиной 20 мм в нижнем положении из АМг5 и АМг6, и проведены испытания на статический изгиб и статическое растяжение согласно требованиям РМРС (Российского морского регистра судоходства). Результаты полностью удовлетворяют требованиям РМРС (рисунок 6). При испытании сварного соединения на статический изгиб угол загиба составил 180о. При испытании сварного соединения на статическое растяжение получили временное сопротивление от 260 МПа до 306 МПа, при минимально допустимом 255 МПа.

(а)                                           (б)

Рисунок 6 – Результаты испытаний на статическое растяжение (а) и статический изгиб (б)

Разработанное оборудование и технология демонстрировались на международных выставках в Москве и Санкт-Петербурге. Разработки были удостоены наградами – грамотами и медалями. Получен патент      RU 2318639 C2 «Сварочный электродуговой плазматрон». В настоящее время получено положительное решение по заявке №2013144161 на изобретение «Неплавящийся электрод для дуговых процессов и способ сварки постоянным током неплавящимся электродом».