УДК 621.791

Диффузионная сварка титановых слоистых конструкций

Пешков В.В.1, д.т.н., Булков А.Б.1, к.т.н., Коломенский А.Б.2, д.т.н., 
Егоров В.Г.3, д.т.н.

bulkov_ab@mail.ru

1 Воронежский государственный технический университет

2 АО «Воронежское акционерное самолётостроительное общество», 
г. Воронеж

3 ОАО "Научно-исследовательский институт автоматизированных средств производства и контроля", г. Воронеж

Аннотация:

В статье рассмотрены перспективы применения диффузионной сварки для создания титановых слоистых конструкций аэрокосмической техники. На основании экспериментальных исследований, выполненных на образцах и натурных конструкциях, установлено, что диффузионная сварка обеспечивает более высокое качество конструкций по сравнению с традиционными способами сварки и пайки

Ключевые слова:

диффузионная сварка, титановые сплавы, композиционные слоистые материалы, тонкостенные конструкции

Abstract:

The article deals with the prospects for the use of diffusion bonding of titanium to create layered structures Aerospace Engineering. Based on the experimental studies carried out on the samples and natural structures found that diffusion bonding provides higher quality designs as compared to traditional methods of welding and soldering

Keywords:

diffusion bonding, titanium alloys, composite laminates, thin-walled constructions

Создание новейших образцов авиационно-космической техники связано с решением проблем снижения массы летательных аппаратов, повышения их эксплуатационных характеристик и надежности, а также изготовления эффективных систем звукопоглощения, охлаждения (или обогрева), бронезащиты их узлов и т.д. Эти проблемы могут во многом быть решены использованием для изготовления элементов планера летательных аппаратов и узлов их двигателей из титановых композиционных слоистых материалов, которые характеризуются высокой удельной прочностью в области температур до 500 °С и коррозионной стойкостью во многих агрессивных средах [1,2].

Композиционные слоистые материалы представляют собой сочетание несущих слоев с заполнителем. Тонкостенные слоистые конструкции, изготавливаемые из этих материалов, это в большинстве случаев, конструкции большой протяженности с развитой поверхностью контактирования несущих слоев с заполнителем и представляющие собой сочетание повторяющихся однотипных соединений простейшей формы с малым сечением элементов. Такие конструкции могут иметь одно- и двухсторонние несущие слои, быть двухслойными и многослойными, плоскими и иметь кривизну (рис. 1).

Рис. 1.  Тонкостенные слоистые конструкции

Типичными представителями этого класса конструкций являются звукопоглощающие кожухи (ЗПК) авиационных двигателей, сопла жидкостных реактивных двигателей (ЖРД), элементы мотогондолы самолета ТУ-160, крылья ракет земля-воздух, втулки несущего винта вертолета, выпускные окна ускорителей электронов, крыльчатки турбонасосных агрегатов и т.д.

Исключительно важная роль в создании конструкций из композиционных титановых слоистых материалов принадлежит способу соединения между собой элементов этих материалов. Основным требованием, предъявляемым к процессу соединения, является обеспечение высокой прочности и надежности соединяемых тонкостенных элементов (заполнителя с несущими слоями) без потери их устойчивости.

Звукопоглощающая конструкция (конус стекателя двигателя) состоит из перфорированной и сплошной обшивок, между которыми расположен сотовый заполнитель.

Соединение перфорированной и сплошной обшивок с сотовым заполнителем в настоящее время осуществляется контактной роликовой сваркой через отбортовку заполнителя по периметру ячейки.

Полученным таким образом плоским панелям придают требуемую форму методом гибки с растяжением. Формообразование изгибом с растяжением осуществляется на гибочно-растяжных прессах с программным управлением. Возможности деформации таких трехслойных панелей и их эксплуатационные свойства во многом зависят от прочности соединения обшивок с заполнителем, которая при испытании на отрыв не превышает 80 МПа.

Большими потенциальными возможностями для создания титановых тонкостенных слоистых конструкций обладает диффузионная сварка [1,2]. Диффузионно-сварные плоские титановые трехслойные конструкции с сотовым заполнителем из фольги толщиной 0,08 мм были использованы в конструкции мотогондолы бомбардировщика ТУ-160. Испытания этих конструкций показало, что прочность диффузионно-сварного соединения обшивки с заполнителем на   отрыв достигало 600-700 МПа, что во много раз превышает прочность соединений, полученных контактной сваркой. О характере разрушения диффузионного соединения после испытания на отрыв можно судить по данным, приведенным на рис. 2.

Рис. 2. Характер разрушения трехслойной конструкции, полученной диффузионной сваркой после испытания на отрыв

Одним из основных элементов ЖРД является сопло, представляющее собой двухслойную оболочковую конструкцию, состоящую из внутренней оболочки с оребренной стенкой и гладкой наружной оболочки. Коаксиально собранные оболочки в контакте образуют тракты охлаждения.

Оболочки выполняют из листового титанового сплава путем совместной штамповки и термофиксации конусных сварных заготовок. Внутреннюю оболочку формуют из листа толщиной 3 мм, а наружную из листа толщиной 0,8 мм. Ребра на внешней поверхности оболочки изготавливают фрезерованием, при этом толщина ребра не превышает 1 мм, а расстояние между ними составляет 4 мм.

Для соединения оболочек между собой между собой применяется, например, капиллярная диффузионная пайка, при которой припои образуются в результате контактно-реактивного плавления паяемого металла с тонкими прослойками депрессантов, наносимых на соединяемые поверхности [1].

Для пайки рассматриваемых узлов используют вакуумно-компрессионные агрегаты (ВКА) с радиационным нагревом, автоматизированным управлением температурно-временными параметрами пайки и вращением паяемого узла вокруг  горизонтальной оси (чтобы припой равномерно распределялся по всей поверхности. Поджатие соединяемых поверхностей осуществляется за счет перепада давления газа в межоболочковой полости сопла и камере печи (или дополнительного контейнера).

Контроль качества пайки оболочек производится опрессовкой водой внутренней полости теплообменника до заданного давления и последующим проливом для выявления запаев каналов межоболочковой полости.

Результаты испытаний изделий обнаруживают ряд недостатков соединений, полученных пайкой, основным из которых являются следующие:

– образование в зоне соединений хрупкой фазы с повышенной микротрердостью и наличие непропаев;

– при контрольно-выборочных испытаниях до разрушения узел всегда разрушается по поверхностям контакта, соединенным пайкой, с образованием зоны разрушения площадью до 104 мм2 и более;

– при многократном нагружении узла давление, при котором происходило его разрушении, снижалось до 8…21 МПа. Основной причиной снижения прочности соединения являлось зарождение и накопление микротрещин в местах образования интерметаллидных прослоек;

– после пайки возможны осаждения и запаи каналов межоболочковой полости, что приводит к нарушению теплового режима при работе узла и выходу его из строя.

Проведенные исследования показали, что диффузионная сварка обеспечивает получение более качественных соединений по сравнению с пайкой.

Разрушение конструкции при гидроопрессовке происходило при давлении 80-100 МПа. Типичные микроструктуры зон соединения и виды разрушения диффузионно-сварной конструкции приведены на рис. 3, а, б.

а

б

Рис. 3. Микроструктура зоны соединения (а ×40) и характер разрушения диффузионно-сварной конструкции после гидроопрессовки (б ×135)

При использовании ускорителей электронов в современных технологиях  с выводом пучка ускоренных электронов в атмосферу или в газ повышенного давления используют выпускное окно, состоящее из тонкой фольги, вакуумно-плотно закрепленной между опорными решетками [2].

Материал и геометрические параметры фольги должны обеспечивать прозрачность окна для высокоэнергетичного электронного пучка и представлять физический барьер, отделяющий рабочую среду от окружающей атмосферы, а также обеспечивать  наибольшую устойчивость к действию электронной бомбардировки, достаточную прочность и выносливость.

Этим требованиям отвечает фольга из титана. Согласно расчетным данным фольга из титана толщиной 50 мкм для электрона с Ек=511кэВ имеет прозрачность около 90 %.

В конструкциях выпускных окон, как планарных, так и аксиальных, фольгу традиционно закрепляют между опорными решетками механическим путем через резиновые уплотнители  болтами, винтами, зажимами и т.д., или пайкой. Недостатками такого окна является невысокая надежность соединения фольги с опорной решеткой, низкая теплопроводность, обусловленная наличием резинового уплотнителя.

Перспективным технологическим процессом для создания таких конструкций является диффузионная сварка, которая позволяет соединять детали выпускного окна, обеспечивая требуемый комплекс свойств.

Опытный образец элемента трехслойного выпускного окна ускорителя электронов с радиально сходящимся пучком, полученный диффузионной сваркой, приведен на рис. 4.

Рис. 4. Опытный образец элемента выпускного окна ускорителя электронов

Эффективным способом повышения вязкости разрушения титановых конструкций является использование для их создания слоистых микроструктурных композитов, в которых матрицей является сплав с равноосной (мелкозернистой) структурой, а армирующим компонентом – сплав с пластинчатой микроструктурой.

Перспективным способом получения таких композитов является диффузионная сварка пакетов, набранных в определенной последовательности из листового проката различной толщины с равноосной и пластинчатой структурами [1].

Микроструктурное состояние таких композитов может быть охарактеризовано параметром Vпл, отражающим процентное содержание пластинчатой структуры в объеме образца.

Механические свойства композитов из сплава ОТ4 со слоистой микроструктурой при комнатной температуре оценивали по результатам испытаний на ударную вязкость KCV и КСТ. Надрез выполняли в поперечном (конфигурация торможения трещины) (рис. 5, а) и продольном (конфигурация развития трещины) (рис. 5, б) направлениях по отношению к структурным слоям.

а                                                         б

Рис. 5. Образцы для испытания на ударную вязкость

Экспериментальные исследования показали, что характер разрушения титановых слоистых композитов при ударных испытаниях зависит от Vпл и расположения надреза (трещины) по отношению к структурным слоям (рис. 6). С ростом Vпл значения KCV и КСТ увеличиваются (надрез в продольном направлении (рис. 6, кривые 1,2). Сопротивление материала распространению трещины обеспечивается расщеплением слоя на ряд тонких слоев у ее вершины.

Рис. 6. Зависимость KCV (1,3) и КСТ (2,4) от Vпл при нанесении концентратора в продольном (1,2) и поперечном (3,4) направлениях по отношению к структурным слоям

Во всех случаях, когда надрез выполнялся в поперечном направлении, образцы при испытании на ударную вязкость разрушались лишь при достижении первой плоскости соединения структурных слоев. Остальная часть образца сильно деформируется и расслаивается по поверхности раздела слоев с равноосной	 и пластинчатой структурой, но разрушения не происходит (рис. 7).

Рис. 7. Характер разрушения образцов при испытаниях на ударную вязкость и расположение концентратора в поперечном направлении по отношению к структурным слоям

При распространении трещины перпендикулярно структурным слоям происходит ее торможение в результате ее развития вдоль поверхности раздела слоев вблизи вершины растущей трещины. Для дальнейшего развития процесса разрушения необходимо зарождение новых трещин - процесс, требующий значительно большей энергии, чем распространение уже имеющейся трещины

Значения KCV и КСТ слоистых микроструктурных композитов (концентратор нанесен в поперечном направлении) значительно больше, чем у однородных структур,

Таким образом, приведенные результаты дают основание считать, что диффузионная сварка является эффективным технологическим процессом для создания титановых слоистых конструкций аэрокосмической техники.

Литература

1. Пешков В.В. Диффузионная сварка титановых слоистых конструкций аэрокосмической техники: монография / В.В. Пешков, А.Б. Булков, И.Л. Батаронов, В.Ф. Селиванов, А.И. Стрыгин; под ред. В.С. Рачука, В.Р. Петренко. – Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский    государственный     технический   университет», 2012. - 312 с.

2. Пешков В.В. Микроструктура, топография поверхностей разрушения и свойства титановых сплавов и диффузионно-сварных соединений / В.В. Пешков, А.Б. Булков, И.Л. Батаронов, В.Ф. Селиванов. – Воронеж: Научная книга, 2014. - 247 с.