УДК 621.791.725

Многоцелевая технология лазерной сварки теплообменного оборудования

Жмуренков А.Г., Букато В.К., Афанасьев Н.А., Носырев Н.А.

3221@sstc.spb.ru

АО "Центр технологиии судостроения и судоремонта

Аннотация

Исходя из текущего состояния рынка, предлагающего оборудование для изготовления кожухотрубчатых теплообменных аппаратов, можно сделать вывод, что основным спросом на данный момент пользуются различные комплексы и головки для орбитальной сварки трубок круглого сечения с трубной доской. Приобретая данное оборудование производитель теплообменников стремится сократить затраты на изготовление трубных решеток и максимально автоматизировать данный процесс. Однако данное оборудование является узкоспециализированным и неспособно решить задачи по сварке, например, плоских трубок с трубной доской. В связи с этим, АО «ЦТСС» совместно с ФГАОУ ВО «СПбПУ» разработали многоцелевой универсальный роботизированный комплекс оборудования для лазерной сварки элементов теплообменных аппаратов, позволяющий производить не только сварку трубок различного поперечного сечения с трубной доской, но и выполнять нахлесточные сварные соединения актуальные для пластинчатых теплообменников. При этом, благодаря использованию лазерного луча, как высококонцентрированного источника теплового воздействия, появилась возможность сварки трубок с трубной доской при толщине стенки трубки от 0,5 мм, что весьма проблематично при изготовлении данных узлов дуговыми методами

Ключевые слова

Лазерная сварка (laser welding), теплообменный аппарат (heat exchanger), трубная решетка (tube plate, tube sheet)

Введение

На сегодняшний день в России, в рамках общероссийской программы повышения энергоэффективности, ведется активное развитие технологий энергосбережения. Во многих отраслях промышленности, в частности и в авиастроении, присутствует энергетический сектор, который напрямую связан с теплообменом. Отечественные предприятия, основываясь на опыте зарубежных коллег, все чаще отказываются от кожухотрубчатых теплообменных аппаратов, оснащенных трубками круглого сечения, в пользу пластинчатых или плоскотрубчатых, вследствие более высокого КПД последних. Но несмотря на более низкую энергоэффективность, на данный момент кожухотрубчатые теплообменные аппараты с трубками круглого сечения все еще занимают большую долю рынка благодаря своей надежности и простоте изготовления. Основной задачей при изготовлении кожухотрубчатых теплообменных аппаратов является соединение трубок с трубной доской (т.н. трубная решетка). Для решения данной задачи используются головки для дуговой орбитальной TIG сварки различной конструкции. Лидерами по производству такого рода оборудования являются европейские компании, среди которых Orbitalum Tools GmbH (Германия) (рисунок 1), Polysoude (Франция) (рисунок 2), MAUS (Италия) (рисунок 3).

Рисунок 1 – Сварочная головка для орбитальной сварки компании Orbitalum Tools GmbH (Германия)

Рисунок 2 – Сварочная головка для орбитальной сварки компании Polysoude (Франция)

Рисунок 3 – Установка для орбитальной сварки, с автоматической системой позиционирования сварочной головки компании MAUS (Италия)

Отечественных аналогов данное оборудование не имеет, а основной его недостаток – отсутствие универсальности. Оно позволяет производить вварку трубок только круглого сечения, при этом внутренний диаметр трубки ограничен фиксирующим центратором и, как правило, не может составлять менее 6 мм.

Помимо головок для орбитальной сварки применяется также роботизированная TIG сварка, при помощи которой возможна вварка трубок различного поперечного сечения в трубную доску, но основными недостатками, как и при орбитальной TIG сварке, остаются относительно большие тепловложения и малая глубина проплавления.

Технология лазерной сварки теплообменного оборудования

С целью устранения проблем, возникающих при традиционных методах изготовления трубных решеток, АО «ЦТСС» совместно с ФГАОУ ВО «СПбПУ» была предложена технология роботизированной лазерной сварки, являющаяся универсальной в применении – для вварки трубок с различным поперечным сечением (рисунок 4), а также сварки пластинчатых теплообменников.

Рисунок 4 – Трубные решетки различной конфигурации

В результате работ в 2013 году был создан опытный образец комплекса для лазерной сварки элементов теплообменных аппаратов (рисунок 5), оснащенный иттербиевым оптоволоконным лазером и высокотехнологичной оптической головкой, предназначенной не только для фокусировки лазерного излучения, но и для отклонения луча при помощи управляемых подвижных зеркал.

Рисунок 5 – Роботизированный комплекс для лазерной сварки элементов теплообменных аппаратов АО «ЦТСС»

Принцип работы комплекса при сварке трубных решеток заключается в следующем – иттербиевый волоконный лазер генерирует высококонцентрированный поток лазерного излучения (лазерный луч), передающийся по транспортному волокну к оптической головке, где он коллимируется, проходит через систему управляемых отражающих зеркал, расположенных внутри, и фокусируется на изделии. Управляемые зеркала позволяют произвести развертку луча по двум взаимно перпендикулярным осям в плоскости сварки и, соответственно, повторить контур любой сложности, ограничиваясь полем действия лазерной головки. При помощи робота, а также заложенной в комплекс программы управления, имеется возможность разбить рабочую зону на несколько участков и произвести сварку каждого отдельного сегмента в заданной последовательности.

Благодаря тому, что траекторией движения по стыку управляют зеркала, нет необходимости в перемещении рабочего инструмента, что позволяет избавиться от инерционности комплекса и добиться высоких скоростей сварки, а за счет робота и интегрированной системы управления имеется возможность вести процесс в автоматическом режиме.

Несмотря на явные преимущества лазерной сварки сканирующим лучом, присутствуют некоторые сложности при ее применении, связанные с  защитой сварных швов инертными газами. В связи с тем, что процесс проходит на высоких скоростях, осуществлять локальный ручной поддув в зону сварки весьма проблематично и опасно, а механизированных вариантов защиты сварочной ванны на данный момент не существует. Наиболее простой вариант, примененный при изготовлении конструкций, рассмотренных далее по тексту, – погружение детали целиком в среду защитных инертных газов.

В 2014 году на опытном образце комплекса АО «ЦТСС» была проведена работа по сварке трубок и трубных решеток теплообменных аппаратов типа ВХД 5-1 (рисунок 6), применяемых для охлаждения дизельных двигателей. Работа проводилась совместно с ОАО «Завод «Буревестник», предоставившим материалы для отработки технологии.

Рисунок 6 – Корпус теплообменного аппарата типа ВХД 5-1

Технология изготовления трубной решетки разделялась на 2 этапа:

- Точечная лазерная сварка углублений в стенках трубки между собой (рисунок 7);

- Лазерная сварка трубок с трубной доской (рисунок 8).

Рисунок 7 – Точечная лазерная сварка углублений в стенках трубки

Рисунок 8 – Лазерная сварка трубок с трубной доской

Как видно из рисунка 7 – плоская трубка для теплообменного аппарата типа ВХД имеет в стенках конические углубления, расположенные в шахматном порядке. Данное конструктивное решение было применено с целью турбулизации потоков жидкости, циркулирующей внутри трубок, причем при помощи программного обеспечения FlowVision была доказана эффективность именно шахматного расположения конических углублений. Для этого были построены модели, имитирующие внутреннее пространство трубок с различным расположением обтекателей (рисунок 9).

Вход

Выход

Выход

м/с

а

Вход

б

Рисунок 9 –  Аналитический расчет скорости движения потоков несжимаемой жидкости в трубках с последовательным (а) и шахматном (б) расположением обтекателей.

Как видно из рисунка 9 в случае последовательного расположения обтекателей (рисунок 9а) ламинарный поток разгоняется в пространстве между ними и, при достижении определенной скорости (10 м/с), придерживается ее вплоть до выхода из свободного конца трубки. В пространстве за обтекателями при этом образуется зона где поток, хоть и имеет некоторую нестабильность, является скорее ламинарным, чем турбулентным. При расположении обтекателей в шахматном порядке (рисунок 9б) наблюдаются постоянные ускорения и замедления потоков жидкости, движущейся по извилистым каналам, при этом в пространстве за обтекателями, судя по векторам скорости, имеет место более развитая турбулентность, чем в случае последовательного расположения обтекателей. Оценивая модели на рисунке 9 можно сделать вывод, что за счет конструкции с обтекателями, расположенными в шахматном порядке, на внешней поверхности трубки образуется «теплосъемная сетка», имеющая увеличенный коэффициент теплосъема по сравнению с моделью элемента, где обтекатели располагаются последовательно.

В процессе отработки технологии точечной лазерной сварки углублений в стенках трубки проводился подбор оптимального режима с изменением следующих основных параметров:

- время сварки;

- мощность лазерного излучения;

- скорость нарастания мощности;

- положение фокусной плоскости.

По результатам визуального контроля шлифов и внешнего вида (рисунок 10) сварных соединений был выбран наиболее оптимальный режим сварки, где одним из основных параметров, влияющих на появление деффектов, была выделена скорость нарастания мощности лазерного излучения. При кратковременном воздействии на материал излучением с высокой плотностью мощности фазовые превращения в нем происходят слишком быстро, что сопровождается резким вскипанием и выплесками металла. Если скорость нарастания мощности уменьшить, увеличив при этом общее время сварки, режим становится более «мягким», что позволяет избавиться от выплесков и порообразования.

Рисунок 10 – Шлифы сварных соединений, выполненных точечной лазерной сваркой

При решении задачи по сварке трубок с трубной доской основной проблемой стали неодинаковые зазоры в стыках соединений, которые могли при этом изменяться в хаотичном порядке в процессе сварки из-за тепловых деформаций материала (рисунок 11).

Рисунок 11 – Внешний вид зазоров между трубками и трубной доской

Лазерный луч, имея пятно в перетяжке фокуса 0,6 мм, при прохождении зазора в 0,5 мм по прямолинейной траектории не сплавлял кромки, а при повторном проходе мог образовать прожог (рисунок 12).

Рисунок 12 – Прожог стенки трубки в результате сварки в несколько проходов

Для решения проблемы сварки увеличенных зазоров и снижения требований по позиционированию рабочего инструмента была применена нестандартная траектория перемещения луча по стыку (рисунок 13).

Рисунок 13 – Траектория перемещения луча по стыку.

Как видно из рисунка 13 – траектория движения лазерного луча не повторяет форму стыка, а проходит вдоль него с поперечными колебаниями. Данное решение позволило получать сварное соединение гарантированного качества за один проход (рисунок 14) даже в том случае, если перед сваркой зазор составлял 0,5 мм.

Рисунок 14 – Соединения, сваренные по траектории с поперечными колебаниями

После отработки технологии приварки плоских трубок по траектории с поперечными колебаниями, данное решение было перенесено и на процесс сварки трубок круглого сечения с трубной доской, где получило также положительный эффект от применения (рисунок 15).

Рисунок 15 – Внешний вид и микрошлиф сварного соединения трубки круглого сечения с трубной доской.

Заключение

Возвращаясь к основной задаче, поставленной при проектировании и изготовлении комплекса, и, основываясь на полученных вышеописанных результатах, можно сделать вывод о том, что роботизированный комплекс для лазерной сварки трубных решеток и отработанные на нем технологии могут быть успешно применены для производства теплообменных аппаратов различных типов и размеров, а за универсальности и высокой эффективности комплекса достигается его неоспоримое преимущество над выпускаемым для решения данных задач оборудованием, в том числе и зарубежным.