УДК 669.018.44:669.295

Эффективность применения микродобавок редкоземельных элементов для повышения механических характеристик интерметаллидного титанового сплава

Новак А.В.; Алексеев Е.Б., к.т.н.; Ночовная Н.А., д.т.н.; Ширяев А.А.

admin@viam.ru

ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, Государственный научный центр Российской Федерации

Аннотация:

Исследована закономерность влияния микродобавок редкоземельного элемента гадолиния Gd на структуру и механические свойства деформируемого интерметаллидного титанового сплава на основе фазы Ti2AlNb в литом состоянии и после термомеханической обработки. Установлено, что легирование гадолинием приводит к повышению прочностных и жаропрочных характеристик материала, а также обеспечивает получение мелкозернистой структуры как после выплавки, так и после деформационной и термической обработок

Ключевые слова:

интерметаллидные титановые сплавы, алюминиды титана, редкоземельные элементы, механические свойства, структура

Введение

Развитие современной авиационной промышленности связано с созданием экономичных и экологичных газотурбинных двигателей (ГТД) с пониженными расходом топлива, выбросами выхлопных газов, приводящих к «парниковому эффекту» (CO2, NOx), и уровнем шума, а также с повышенным ресурсом работы и надёжности. Ключевую роль в решении этой задачи играет применение современных лёгких жаропрочных материалов, обладающих высокими эксплуатационными характеристиками. Особые требования предъявляют к жаропрочным сплавам, предназначенным для изготовления лопаток, дисков и корпусных элементов компрессора и турбины, поскольку эти детали подвергаются высоким тепловым и силовым нагрузкам.

В настоящее время в отечественной промышленности и за рубежом для изготовления деталей КВД широко применяются  жаропрочные титановые сплавы ВТ25У и ВТ18У (РФ), IMI834 (Англия), Ti1100 (США) с температурой эксплуатации до 550 ºС. Использование этих титановых сплавов при больших температурах ограничено снижением жаропрочных свойств (длительной прочности и сопротивления ползучести) и повышенным окислением.

Наиболее перспективными конструкционными жаропрочными сплавами с температурой эксплуатации выше 600 ºС  являются сплавы на основе тугоплавких интерметаллидов титана, которые обладают повышенным уровнем прочностных характеристик, имеют высокие упругие, жаропрочные и жаростойкие свойства, низкий коэффициент термического расширения.

С точки зрения наилучших технологических свойств, прочностных характеристик и рабочей температуры наиболее интересны деформируемые интерметаллидные титановые сплавы (в том числе на основе орто-фазы Ti2AlNb). Исследования, проводимые в РФ (сплавы ВТИ-4 и ВИТ1), США (сплав 22-23), Франция (сплав 22-25-2-0.5), Японии (сплав 22-20-2) и КНР (сплав 22-20-3) в области разработки сплавов и технологий производства деталей из интерметаллидных титановых орто-сплавов, показали, что использование сплавов на основе интерметаллида Ti2AlNb при высоких температурах ограничивается разупрочнением, связанным с наличием небольшой доли упрочняющих фаз – сложных карбосилицидов титана.

Одним из наиболее перспективных направлений повышения уровня прочностных свойств  конструкционных жаропрочных сплавов на основе тугоплавких интерметаллидов титана и, прежде всего жаропрочности, является микролегирование редкоземельными металлами (РЗМ), выступающих в роли модификаторов и рафинирующих элементов. Микролегирование РЗМ позволит улучшить однородность макро- и микроструктуры и уменьшить размер структурных составляющих, поскольку данные элементы (РЗМ) располагаются преимущественно на границах раздела фаз (даже при небольшой концентрации в сплаве) и подавляют процессы образования и роста интерметаллидных фаз, в том числе при высокотемпературных выдержках в процессе деформационной и термической обработки. Образуя тугоплавкие соединения с кислородом и азотом, РЗМ рафинируют сплав от вредных примесей внедрения, отрицательно влияющих на технологичность сплава [1]. Таким образом, введение РЗМ позволит повысить эксплуатационные характеристики интерметаллидных титановых сплавов.

Объекты и методы исследования

Исследования проведены на опытной композиции деформируемого интерметаллидного титанового сплава на основе орто-фазы Ti2AlNb, модифицированного добавками редкоземельного элемента гадолиния Gd (табл.1).

Таблица 1

Опытная композиция исследуемого орто-сплава

| Содержание компонентов, масс. % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ti | Al | Nb | Zr | V | Mo | W | Ta | Gd |
| осн. | 11 | 40 | 4,5 |  |  |  |  | 0,3 |

Экспериментальные слитки опытного сплава (диаметром 150 мм, высотой 250 мм) были получены методом тройного переплава с расходуемым электродом в вакуумно-дуговой печи ALD VAR L200. Равномерность распределения гадолиния в слитке определялась рентгено-флуоресцентным методом на спектрометре S4 Explorer. Рентгеноструктурный анализ проводили на рентгеновском дифрактометре Rigaku D/MAX в излучении Cuα, для качественного фазового анализа использовали базу дифракционных данных PDF-2.

Исследование механических свойств проводили на катаных плитах. Плиты изготавливались из слитков всесторонней ковкой, осадкой в изотермических условиях и горячей прокаткой с промежуточными подогревами. После прокатки плиты подвергали двухступенчатой термической обработке по нескольким режимам. Анализ структуры материала в литом, деформированном и термически обработанном состоянии осуществляли на оборудовании фирмы Leica и на растровом электронном микроскопе JSM-6490LV.

Исследования проведены на оборудовании Испытательного центра ВИАМ. Обработка результатов проведена в рамках Центра компетенции на базе ВИАМ по разработке и производству сплавов на основе интерметаллидов титана для авиационных двигателей и наземных энергетических установок.

Результаты и обсуждение

Выбор гадолиния в качестве легирующей микродобавки в исследуемом опытном деформируемом интерметаллидном титановом сплаве на основе фазы Ti2AlNb обусловлен рядом положительных преимуществ. В частности, гадолиний выступает в роли эффективного модификатора литой структуры, улучшает однородность макро- и микроструктуры, уменьшает размер структурных составляющих, поскольку дисперсные соединения с Gd располагаются преимущественно на границах раздела фаз и подавляют процессы образования и роста интерметаллидных фаз. Данный элемент снижает чувствительность к перегреву и обладает повышенным сродством к кислороду, что в свою очередь приводит к существенному снижению количества кислорода в сплаве и, как следствие, к увеличению низкотемпературной и технологической пластичности из-за уменьшения количества барьеров в виде атомов кислорода, которые тормозят движение дислокаций в процессе деформации [1, 2].

Для получения опытного орто-сплава введение легирующих элементов в шихтовую смесь осуществлялось за счет использования специальных лигатур, а для изготовления расходуемых электродов (рис. 1а) применялось повышенное удельное давление прессования, необходимое для обеспечения требуемой сплошности компактов и исключения возможного разрушения электрода в процессе выплавки [2]. Экспериментальная партия слитков (рис. 1б) исследуемого орто-сплава была получена с учетом особенностей плавки интерметаллидных титановых сплавов [3, 4].

| a) | б) |
| --- | --- |

Рис. 1. Внешний вид расходуемого электрода (a) и слитка опытного орто-сплава после выплавки (б)

После выплавки было проведено исследование равномерности распределения гадолиния Gd по всему объему слитка (рис. 2). Было установлено, что трехкратный переплав обеспечивает достаточно однородный химический состав, и разброс по содержанию гадолиния между верхней, срединной и донной частями слитка не превышает 0,05 масс. %.

Рис. 2. Распределение гадолиния Gd по объему слитка опытного интерметаллидного титанового орто-сплава

Исследования структуры опытного интерметаллидного титанового сплава в литом состоянии показали, что макроструктура слитка в поперечном сечении (рис. 3) соответствует 6 баллу по шкале макроструктур, а морфология микроструктуры характеризуется пластинчатыми выделениями орто-фазы в матрице β/B2, частицами α2-фазы по границам β/B2-зерен и мелкодисперсными оксидами гадолиния как в теле, так и по границам β/B2-зерен (рис. 4).

Рис. 3. Макроструктура слитка в поперечном направлении

Рис. 4. Микроструктура слитка

Рентгеноструктурный анализ показал, что фазовый состав опытного интерметаллидного титанового орто-сплава представлен фазами β/B2, О, α2 и оксидами гадолиния Gd2O3 в следовом количестве, что подтверждает выводы, полученные при анализе микроструктуры.

Для оценки влияния микродобавок гадолиния на структуру и механические характеристики ислледуемого материала в деформированном состоянии была проведена двухступенчатая термическая обработка (закалка + старение) по 5 различным режимам,  в которых варьировалась температура первой ступени (табл.2).

Таблица 2

Температура первой ступени режимов термической обработки

| Вид ТО | ТО1 | ТО2 | ТО3 | ТО4 | ТО5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура первой ступени, °С | 890 | 920 | 950 | 980 | 1010 |

Результаты исследования механических характеристик (предела прочности при комнатной температуре σв20, относительного удлинения при комнатной температуре δ20, предела прочности при температуре 700 °С  σв700, относительного удлинения при температуре 700 °С δ700, длительной прочности на базе 100 часов при температуре 700 °С σ100700) показали, что наилучшее сочетание свойств обеспечивает режим ТО3, поскольку позволяет получить максимальный уровень прочностных и жаропрочных свойств при сохранении достаточно высокой пластичности материала (рис. 5,).

а)

б)

в)

Рис.5. Механические свойства опытного орто-сплава в термически обработанном состоянии: а) при комнатной температуре, б) и в) при температуре 700 °С

Анализ микроструктуры, выполненный на растровом электронном микроскопе (РЭМ), показал, что в процессе термической обработки исходная метастабильная структура материала после деформационной обработки, представленная частицами α2-фазы и оксидами гадолиния Gd2O3 преимущественно округлой формы (размером от 1,5 до 3 мкм) и дисперсными зернами первичной О-фазы в матрице (β+вторчные ламелли О-фазы), трансформируется в пластинчатую структуру тонкодисперсных выделений О-фазы в матрице β с частицами α2-фазы и оксидами гадолиния Gd2O3 неправильной формы. Причем с повышением температуры первой ступени с 890 вплоть до 980 °С толщина пластин О-фазы уменьшается с 0,2-1 мкм до 0,01-0,3 мкм (рис. 6).

| исх | ТО2: 920 °С | ТО4: 980 °С |
| --- | --- | --- |
| а) | б) | в) |
| г) | д) | е) |

Рис.5. Изображения структуры опытного орто-сплава, полученные на РЭМ, в исходном деформированном состоянии (а, г) и после термической обработки 
(б, в, д, е)

Основные выводы

Проведено исследование влияния микродобавок редкоземельного элемента гадолиния Gd на структуру и свойства опытной композиции деформируемого интерметаллидного титанового орто-сплава в литом, деформируемом и термически обработанном состоянии.

- Установлено, что в процессе выплавки гадолиний распределяется равномерно по всему объему слитка, причем разброс по содержанию между верхней, срединной и донной частями слитка не превышает 0,05 масс. %.

- Анализ структурно-фазового состава литого материала показал, что макроструктура слитка соответствует 6 баллу по шкале макроструктур, а морфология микроструктуры характеризуется пластинчатыми выделениями орто-фазы в матрице β/B2, частицами α2-фазы по границам β/B2-зерен и мелкодисперсными оксидами гадолиния Gd2O3 как в теле, так и по границам β/B2-зерен/

- Результаты исследования механических характеристик показали, что наилучшее сочетание свойств обеспечивает двухступенчатый режим термической обработки ТО3 (температура первой ступени – 950 °С), поскольку позволяет получить максимальный уровень прочностных и жаропрочных свойств при сохранении достаточно высокой пластичности материала. Причем полученные значения жаропрочных характеристик превышают уровень жаропрочных свойств таких интерметаллидных титановых сплавов, как ВИТ1 и ВТИ-4.

- Анализ микроструктуры, выполненный на растровом электронном микроскопе (РЭМ), показал, что в процессе термической обработки исходная метастабильная структура материала после деформационной обработки трансформируется в пластинчатую структуру тонкодисперсных выделений О-фазы в матрице β с частицами α2-фазы и оксидами гадолиния Gd2O3 неправильной формы. Причем с повышением температуры первой ступени термической обработки с 890 вплоть до 980 °С толщина пластин О-фазы уменьшается.

Литература

- Хорев А.И., Ночовная Н.А., Яковлев А.Л. Микролегирование редкоземельными металлами титановых сплавов //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 206–212.

- Ночовная Н.А., Панин П.В., Алексеев Е.Б., Новак А.В. Закономерности формирования структурно-фазового состояния сплавов на основе орто- и гамма-алюминидов титана в процессе термомеханической обработки. Вестник РФФИ. 2015. №1. С. 18-26.

- Каблов Д.Е., Панин П.В., Ширяев А.А., Ночовная Н.А. Авиационные материалы и технологии, 2014, №3, 27.

- Новочная Н.А., Скворцова С.В., Анищук Д.С., Алексеев Е.Б., Панин П.В., Умарова О.З. Титан. 2013. №4, 33.