УДК 621.7:539.26

Особенности текстурообразования в двухфазных титановых сплавах при холодной прокатке

Исаенкова М.Г., д.ф.-м.н.; Перлович Ю.А., д.ф.-м.н.; Фесенко В.А., Савельев И.И.

mgisaenkova@mephi.ru

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Аннотация:

Изучены закономерности формирования кристаллографической текстуры в α- и -фазах одно- и многокомпонентных сплавов на основе титана (ВТ1-0 и ВТ-16). Методами рентгеновского анализа оценивали изменение структуры, фазового состава и текстуры прокатки листов на последовательных этапах пластической деформации, а также изменение механических свойств по результатам обработки кривых непрерывного индентирования. Рассмотрены возможные механизмы пластической деформации, обеспечивающие формирование наблюдаемой текстуры прокатки, среди которых двойникование, базисное, призматическое и пирамидальное скольжение, а также фазовые превращения. Анализ кристаллографической текстуры проводился по полным прямым полюсным фигурам с расчетом текстурных параметров Кернса, построение которых проводилось путем их восстановления через функцию распределения ориентаций

Ключевые слова:

кристаллографическая текстура, титановые сплавы, холодная прокатка, скольжение, двойникование

Изучению закономерностей текстурообразования в сплавах на основе титана посвящено большое число работ, выполненных как у нас в стране, так и за рубежом [1-7]. Важность таких исследований обусловлена зависимостью анизотропии свойств изделий из титановых сплавов от кристаллографической текстуры и чувствительностью ориентации зерен к действовавшим при деформации механизмам.  Титановые сплавы, состоящие из двух и более фаз, отличаются существенной анизотропией физико-механических свойств благодаря гексагональной α-фазе, характеризующейся более низкой симметрией по сравнению с кубической -фазой. Производство изделий с заданными свойствами становится возможным только в случае систематического исследования процесса текстурообразования в материале при его пластической деформации и термообработке и досконального изучения структурообразующих процессов в обеих фазах на различных этапах изготовления изделий, что и предопределило актуальность проводимого исследования.

В настоящее время при разработке все более сложнолегированных сплавов требуется использование все более совершенных методик анализа их структуры. В рамках данной работы проиллюстрированы новые возможности структурного и текстурного анализа одно- и двухфазных сплавов на основе титана (ВТ1-0 и ВТ-16), а также проведен анализ закономерностей текстурообразования в обеих фазах титановых сплавов и предложен механизм влияния β-фазы на формирование текстуры прокатки в α-титане двухфазного сплава.

Методы исследования и изученные образцы

В работе использованы следующие методы рентгеноструктурного и текстурного анализа:

1) метод рентгеновского фазового анализа;

2) метод съемки неполных прямых полюсных фигур - НППФ;

3) метод построения полных ППФ (0001) и расчет интегральных текстурных параметров Кернса с использованием функции распределения кристаллитов по ориентациям (ФРО), восстановленной по 3-4 НППФ.

Кроме того, для оценки механических свойств материала – микротвердости H, модуля упругости E и характеристики пластичности H, определяемой по отношению энергии пластической деформации к полной – регистрировали кривые непрерывного индентирования.

Изучение структуры и текстуры образцов рентгеновскими методами осуществлялось на дифрактометрах Bruker D8 Discover и ДРОН-3 с автоматизированной текстурной приставкой при использовании фильтрованного медного излучения. Для обработки данных применялось программное обеспечение, поставленное компанией Bruker, а также оригинальные программы, созданные в лаборатории текстурного анализа НИЯУ МИФИ. Для восстановления полных прямых полюсных фигур (ПППФ) по 3 частичным ПФ {1010}, {1120} и {1124} через ФРО использовали программное обеспечение LABOTEX [8-9]. Расчет интегральных текстурных параметров Кернса [10] для трех взаимно перпендикулярных направлений изделия НН, НП и ПН проводили по ПППФ (0001) α-фазы, где НП, НН и ПН – направление прокатки, нормальное и поперечное направления в листе соответственно.

Работа проведена на образцах, полученных из горячекатаных прутков титановых сплавов, состав которых приведен в таблице 1. Образцы в виде дисков толщиной t  2,43,4 мм отрезали от горячекатаных прутков разных сплавов перпендикулярно их оси. После шлифования отрезанного диска проводили химическое травление поверхностных слоев в смеси разбавленных плавиковой и азотной кислот. Далее образцы прокатывали до 90% с обжатием за проход 3-5%. На каждом последовательном шаге деформации проводили рентгеновский анализ структуры и текстуры образцов и оценивали механические свойства.

Таблица 1

Описание прокатанных образцов

| № | Сплав | Легирующие элементы, мас.% | Исходные размеры, мм | Фазовый состав | Степени деформации , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВТ1-0 | Нелегированный титан | Ø 7,7 t~2,4 | α 100% | 0; 21; 29; 50; 71; 90 |
| 2 | ВТ16 | 2,5Al – 5Mo – 5V | Ø 16,4 t~3,4 | α 72% β 28% | 0; 21; 50; 70; 90 |

Экспериментальные результаты и их обсуждение

Дифракционные спектры образцов исследованных сплавов приведены на рис. 1. Результаты количественного фазового анализа исходных прутков представлены в таблице 1. Наличие дополнительной фазы в сплаве ВТ16 препятствует съемке ППФ (0001), используемой для расчета интегральных текстурных параметров Кернса [10], из-за наложения отражений (110) и (0002)α при использовании стандартных методов изучения текстуры.

Интенсивность, имп/с

(1010)α

(0002)α

(1011)α

(110)β

(1011)α

(1010)α

2θ, град.

а

2θ, град.

б

Рис. 1.  Дифрактограммы прутков из сплавов ВТ1-0 (а) и ВТ16 (б) для поверхности, перпендикулярной осевому направлению

Результаты изучения формирования текстуры при холодной прокатке листов из титановых сплавов приведены на рис. 2, где показано изменение ППФ (0001) для α-фазы и ППФ {110} для -фазы на последовательных этапах их пластической деформации.  Зависимость текстурных параметров Кернса от степени деформации иллюстрирует рис. 3.

| (0001)α НП ПН а | (0001)α е | {110} НП ПН НП ПН л |
| --- | --- | --- |
| НП ПН НП ПН НП ПН НП ПН НП ПН НП ПН б | ж | м |
| НП ПН НП ПН НП ПН в | з | н |
| г | НП ПН НП ПН НП ПН и | о |
| д | к | п |
| а) 0%; б) 21%; в) 50%; г) 71%; д) 90% | е) 0%; ж) 21%; з) 50%, и) 70%; к) 90% | л) 0%; м) 21%; н) 50%, о) 70%; п) 90% |

Рис. 2. Изменение кристаллографической текстуры при повышении степени деформации при прокатке сплавов ВТ1-0 (а-д) и ВТ-16 (е-п): а-к) ППФ (0001)α; л-п) ППФ {110}

б

а

Рис. 3. Изменение параметров Кернса с увеличением степени деформации при холодной прокатке листов из сплавов ВТ1-0 (а) и ВТ16 (б)

Рис. 4. Диаграмма преобладающих механизмов пластической деформации в зернах ГПУ-металла с разной ориентацией базисной оси относительно внешних направлений [11]

НП

НН

ПН

Исходная текстура горячекатаных прутков характеризуется расположением текстурных максимумов, строго соответствующим текстуре фазовых превращений α  . С увеличением степени деформации при прокатке отожженного прутка наблюдается усиление базисной текстуры с последующим отклонением текстурных максимумов на ППФ (0001) к своему конечному положению, соответствующему текстуре прокатки α-Ti. Образование центрального текстурного максимума на ППФ (0001) обусловлено активизацией двойникования в зернах, базисные нормали которых отклонены от нормального направления более, чем на 70. С увеличением степени деформации, прежде всего, происходит переориентация базисных нормалей из областей преимущественной активизации двойникования по плоскостям {1012} и {1121} в соответствие с диаграммой активизирующихся в ГПУ-металле механизмов пластической деформации в зернах с разной ориентацией базисной оси относительно внешних направлений: НП, НН и ПН (рис. 4) [11].

Процесс двойникования продолжается до тех пор, пока остаются зерна, базисная нормаль которых расположена вблизи направления прокатки (отклонена от направления сжатия на угол более 70) [12]. Это приводит к снижению величины fНП-параметра до 0,1-0,15 и одновременному росту fНН-параметра, который достигает величины 0,65 уже при степенях деформации 50% при прокатке чистого титана. Стадия устойчивости текстурных максимумов, отклоненных от НН на 15-25 в сторону НП и ПН, сопровождается сохранением величин f-параметров. Дальнейшее отклонение текстурных максимумов в направлении ПН обусловлено торможением двойникового процесса в сильно искаженной и раздробленной структуре и активизацией процессов скольжения по призматическим, базисным и пирамидальным плоскостям.

Процесс текстурообразования в α-фазе двухфазного сплава (30% -фазы) несколько заторможен, что хорошо видно из графиков рис. 3, характеризующих скорость повышения fНН-параметра по мере увеличения степени деформации листа. Задержка в развитии текстуры α-фазы приводит к устойчивости текстуры с плоскостями прокатки (0001)15-20НН-НП и (0001)20-30НН-ПН до степеней деформации более 90%. Одной из причин устойчивости текстурной компоненты (0001)15-20НН-НП (рис. 2-и,к) в двухфазном сплаве могут являться особенности текстуры прокатки -фазы (сравнить с ППФ{110} (рис. 2-о,п) и учесть ориентационное соотношение для α- и -фаз, при котором плоскости (0001) параллельны {110}). В двухфазном сплаве в процессе прокатки из-за неустойчивости искаженной структуры возможно протекание фазовых превращений как в одну, так и в другую сторону.

Из анализа изменений профиля рентгеновских линий обеих фаз можно сделать вывод, что обе фазы в равной степени участвуют в процессе пластической деформации, что приводит к сдвигу рентгеновских линий и их уширению. Причем параметр с ГПУ-структуры уменьшается, параметр а – увеличивается, параметр а ОЦК-структуры также уменьшается.

| Рис. 5. Зависимость микротвёрдости Нμ сплавов от степени деформации ε | Рис. 6. Зависимость доли энергии пластической деформации H от её степени ε |
| --- | --- |

Согласно данным, полученным из анализа кривых непрерывного индентирования [13-15], пластичность двухфазного сплава (30% -фазы) H оказалась существенно ниже по сравнению с чистым металлом. При увеличении степени деформации исследованных материалов их пластичность H снижается. Согласно данным рентгеновского структурного анализа увеличение наклепа в чистом металле, оцениваемого по интегральной ширине рентгеновских линий, происходит медленнее, нежели в α- и -фазах двухфазного сплава. Заметим, что упрочнение в -фазе происходит быстрее, нежели в α-фазе двухфазного сплава.

Выводы

- Разработана методика анализа кристаллографической текстуры в двухфазных сплавах на основе титана по неполным (частичным) прямым полюсным фигурам {1010}, {1120} и {1124}. Восстановление полной прямой полюсной фигуры (0001) осуществляется через функцию распределения ориентаций, построенную по данным частичных полюсных фигур, что позволяет рассчитать интегральные текстурные параметры Кёрнса.

- Установлены закономерности текстурообразования в однофазных и двухфазных титановых сплавах. Кинетика развития текстуры альфа-Ti в однофазном сплаве происходит следующим образом:

- формирование текстуры базисного типа ( < 30%);

- устойчивость текстурных компонент c плоскостями (0001)15-20НН-НП и (0001)20-30НН-ПН (30%<< 50%);

- формирование конечной текстуры прокатки (0001)30-40НН-ПН<1010> (>50%).

- В двухфазных сплавах переориентации базисных нормалей α-Ti происходит по тем же траекториям, что и в чистом металле, однако процесс развития останавливается на 2 стадии - стадии устойчивости текстурных компонент с плоскостями прокатки (0001)15-20НН-НП и (0001)30-40НН-ПН.

- На начальных этапах пластической деформации во всех исследованных сплавах в α-фазе активизируется двойникование, предопределяющее формирование в ней кристаллографической текстуры.

- Устойчивость текстурной компоненты (0001)15-20НН-НП может быть обусловлена динамическими фазовыми превращениями, происходящими в искаженных структурах α- и -фаз в процессе холодной прокатки.

- Текстура холодной прокатки -фазы описывается двумя текстурными компонентами {001}<110> и {111}<110>, первая из которых усиливается с повышением степени деформации листа.

Литература

- Теория образования текстур в металлах и сплавах / Вишняков Я.Д., Бабарэко А.А., Владимиров С.А., Эгиз И.В. – М.: Наука, 1979. – 343 с.

- Адамеску Р.А., Алсагаров А.А., Каганович А.З. и др. Влияние способа получения листов из сплава ВТ6С на текстуру и анизотропию механических свойств // Цветные металлы, 1979, № 1, с. 59.

- Скрябин Д.А., Адамеску Р.А., Кочегарова Г.Б. Влияние способа прокатки на текстуру рекристаллизации сплавов ВТ1-0 и ОТ4-1 // Техн. легких сплавов, 1978, № 6, с. 51.

- Алсагаров А. А., Адамеску В. А., Гельд П. Ф. Формирование текстур прокатки и рекристаллизации в титане и цирконии. - Изв. АН СССР. Сер. Металлы, 1977, № 2, с. 139-143.

- Dewobroto N., Bozzolo N., Batberis P., Wagner F. On the mechanisms governing the texture and microstructure evolution during static recrystallization and grain growth of low alloyed zirconium sheets. – Int. J. Mat. Res., 2007, 97, р. 826-833.

- Wagner F., Bozzolo N., Van Landuyt O., Grosdidier T. Evolution of recrystallization texture and microstructure in low alloyed titanium sheets. – Acta Mater., 2002, 50, p. 1245-1259.

- Gerspach F., Bozzolo N., Wagner F. On the stability of recrystallization texture in low alloyed titanium sheets. - Application of Texture Analysis, Ceramic Transactions, 2008,   v. 201, p. 593-600.

- Pawlik K. Determination of the orientation distribution function from pole figures in arbitrarily defined cells, phys. stat. sol. (b) 134, 477 (1986)

- Jura J., Pospiech J. The Determination of orientation distribution function from incomplete pole figures, J.Textures of Crystalline Solids, 1978, vol.3, pp.   1-25.

- Tempest P.A. Preferred orientation and its effect on bulk physical properties of hexagonal polycrystalline materials. – J. Nucl. Mater., 1980, v. 92, p. 191-200.

- Мацегорин И.В., Русаков А.А., Евстюхин А.И. Анализ механизма текстурообразования в -цирконии с применением моделирования на ЭВМ. - В сб.: Металлургия и металловедение чистых металлов - М.: Атомиздат, 1980. вып. 14, с. 39-52.

- Исаенкова М.Г., Перлович Ю.А., Cое Сан Тху и др. Развитие кристаллографической текстуры при прокатке          монокристаллов циркония и их рекристаллизации – Цветные металлы, 2014, №12, с. 73-78.

- Головин Ю.И. Наноиндентирование и его возможности – М.: Машиностроение, 2009. – 312 с.

- Sakai M. Simultaneous estimate of elastic-plastic parameters in depth-sensing indentation tests // Scripta Mater., 2004, V. 51, р. 391-395.

- Мильман Ю.В., Чугунова С.И., Гончарова И.В. Характеристика пластичности, определяемая методом индентирования // Вопросы атомной науки и техники, 2011, № 4, с.  182-187.