УДК 669.295:62-412/[669-14+669-15]

Проблемы получения химически и структурно однородных слитков из жаропрочных сплавов на основе гамма-алюминида титана

Ночовная Н.А., д.т.н.; Панин П.В., к.т.н.; Кочетков А.С.

admin@viam.ru

ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, Государственный научный центр Российской Федерации

Аннотация

В работе приведены результаты систематических прикладных исследований по отработке технологии выплавки слитков из жаропрочных сплавов основе -TiAl с высокой степенью однородности химического состава и микроструктуры по сечению. Слитки получали методом многократного переплава в вакуумно-дуговой плавильной печи ALD VAR L200. Даны рекомендации по выбору компонентов шихтовых смесей, режимам прессования расходуемых электродов и режимам выплавки слитков. Показано, что для получения химически и структурно однородных слитков массой до 30 кг достаточно проводить двукратный переплав при условии обеспечения максимальной сплошности электродов по их образующей поверхности на глубину не менее 0,1D, где D – диаметр электрода

Ключевые слова:

жаропрочные гамма-сплавы, вакуумно-дуговая плавка, расходуемый электрод, слиток, химический состав, структура

Abstract

The article contains the results of systematic applied research on ingots melting process optimization for high-temperature -TiAl base alloys by means of manifold remelting with the help of ALD VAR L200 vacuum-arc furnace. Recommendations have been given concerning the choice of charge components, consumable electrodes compaction, and ingots melting parameters. It has been shown that one should carry out at least a twofold remelting in order to obtain a chemically and structurally homogeneous 30 kg ingot wherein maximal density of electrodes along lateral surface thereof is to be provided to the depth of 0.1D, where D is electrode diameter

Keywords:

high-temperature gamma alloys, vacuum-arc remelting, consumable electrode, ingot, chemical composition, structure

Введение

По оценкам специалистов, качественное улучшение технико-эксплуатационных показателей новых авиационных двигателей и энергетических установок во многом зависит от разработки и внедрения новых материалов, обладающих комплексом свойств, который был ранее недостижим. Одновременно с созданием новых материалов особое внимание также должно уделяться разработке и внедрению инновационных технологий их получения и обработки, что отражено в «Стратегических направлениях развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года», разработанных и реализуемых в ВИАМ [1].

В настоящее время особое внимание исследователей-материаловедов привлекают жаропрочные интерметаллидные сплавы на основе алюминидов титана и никеля [2–5], которые специально разрабатываются для ответственных деталей газотурбинных двигателей (ГТД) и установок (ГТУ) нового поколения. Перспективность интерметаллидных сплавов обусловлена их уникальным комплексом свойств, принципиально недостижимым в традиционных жаропрочных сплавах с твердорастворным и/или дисперсионным упрочнением [6, 7].

С точки зрения удельных характеристик наиболее перспективными жаропрочными материалами для авиационной и аэрокосмической техники считаются сплавы на основе эквиатомного алюминида титана -TiAl – так называемые «гамма-сплавы» [8]. Гамма-сплавы обладают низкой плотностью (≤4,1 г/см3) наряду с высоким комплексом жаропрочных характеристик и рабочими температурами до 850°С, что позволяет рассматривать их в качестве альтернативы жаропрочным сталям и никелевым суперсплавам, которые обладают большей плотностью.

В качестве исходного полуфабриката в металлургическом производстве используется слиток, от качества которого во многом зависят свойства получаемых в дальнейшем деформированных полуфабрикатов, отливок, а также готовых изделий. Выплавка химически и структурно однородных слитков интерметаллидных гамма-сплавов представляет собой нетривиальную технологическую задачу, которая осложняется целым рядом факторов как физической, так и термодинамической природы [9, 10]. В связи с этим в данной работе приведены результаты систематических исследований по отработке технологии выплавки слитков опытных композиций гамма-сплавов с использованием вакуумно-дуговой печи ALD VAR L200, функционирующей во ФГУП «ВИАМ» с 2013 г.

Материалы и методы исследования

Исследования проводили на опытных сплавах, отличающихся химическим и фазовым составом (табл. 1). Выбор опытных композиций для исследования был осуществлен на основании проведенных патентно-технических исследований, позволивших определить научный уровень и основные тенденции развития гамма-сплавов. Кроме того, для исследования градиентов концентраций легирующих элементов в слитках был выбран дополнительный модельный гамма-сплав, содержащий все основные легирующие элементы в установленном номинальном количестве (по 2 ат.% каждого), а также микродобавки бора, углерода и РЗМ (гадолиния).

Таблица 1

Химический и фазовый состав опытных гамма-сплавов

| № п/п | Содержание легирующих элементов, ат.% |  |  |  |  |  |  |  |  | Фазовый состав |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al | Nb | Mo | V | Zr | Cr | B, C | Gd | Ti |  |
| 1 | 44 | – |  |  |  | – | 0,1B | –/0,05 | ост. | +2+(A2+B2) |
| 2 | 47 |  | – |  | – | – | 0,1/0,1 | –/0,10 | ост. | +2 |
| 3 | 49 | – | – |  |  |  | – | –/0,15 | ост. | +2 |
| 4 | 45,5 |  | – |  |  | – | 0,1B | –/0,10 | ост. | +2+(B2) |
| 5 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,1/0,1 | 0,2 | ост. | н.д. (модельный сплав для исследования градиентов концентраций) |

Экспериментальные слитки опытных сплавов массой 30 кг получали методом многократного вакуумно-дугового переплава в печи ALD VAR L200 с расходуемым электродом (рис. 1).

Рисунок 1 – Внешний вид вакуумно-дуговой печи ALD VAR L200

В качестве шихтовых материалов использовали: титан губчатый ТГ90/100/110, высокочистый алюминий А99, ванадий металлический ВнМ-1, цирконий иодидный ЦрИ, хром электролитический ЭРХ-1, гадолиний металлический ГдМ-1, бор-порошок (ТУ 113-12-11-102-88), карбид титана TiC, а также лигатуры ВнАл и АМТ-1. Расходуемые электроды готовили на вертикальном прессе П454 с усилием 160 тс методом проходного прессования шихтовой смеси в конусную матрицу. После изготовления прессованные электроды выдерживали в сушильном шкафу при температуре 120–150°С не более 8 часов.

Структуру и фазовый состав слитков исследовали методами оптической микроскопии (инвертированный металлографический микроскоп Olympus GX51, программный комплекс для анализа изображений SIAMS-700) и рентгеноструктурного анализа (дифрактометр Bruker D8 ADVANCE). Подготовку шлифов осуществляли по стандартным методикам. Анализ химического состава проводили рентгено-флуоресцентным (спектрометр Bruker S4 Explorer) и микрорентгеноспектральным (анализатор Jeol JCMA-733) методами.

Результаты и обсуждение

Получение качественных слитков интерметаллидных титановых сплавов методом дуговой плавки с расходуемым электродом в вакууме, является сложной многофакторной задачей. Так, при выборе основных технологических параметров плавки (ток и напряжение дуги, временные интервалы плавления и выведения усадочной раковины и др.) необходимо учитывать следующие факторы:

- температуры плавления компонентов (сплавы на основе гамма-алюминида титана содержат большое количество алюминия, температура плавления которого в несколько раз ниже температур плавления остальных легирующих элементов – ниобия, молибдена, ванадия и др.);

- плотности компонентов (плотность алюминия так же в несколько раз меньше плотностей других компонентов сплава, что в большой степени провоцирует перманентное «расслаивание» расплава в ванне с последующим формированием химической неоднородности и сегрегаций);

- термодинамический фактор (протекание нонвариантных фазовых превращений – перитектического и эвтектоидного – в процессе затвердевания и последующего охлаждения).

Для приготовления расходуемых электродов гамма-сплавов наибольший практический интерес представляет метод проходного прессования порционной шихтовой смеси через конусообразную матрицу. При массе электрода до 50 кг и длине до 500 мм данный метод не требует дополнительной операции сварки в защитной атмосфере и позволяет достичь более равномерного объемного распределения компонентов (в том числе микродобавок РЗМ) в готовом электроде. Наличие в шихтовой смеси гамма-сплавов большого количества алюминия, выступающего в роли пластичного «связующего», позволяет исключить возникновение трудностей, связанных с достижением необходимой сплошности и прочности электродов. В данной работе плотность расходуемых электродов, приготовленных для выплавки гамма-сплавов опытных композиций (см. табл. 1), составляла 0,7–0,8 от расчетной плотности опытных сплавов.

Экспериментальные слитки опытных гамма-сплавов массой 30 кг получали методом двойного и тройного вакуумно-дугового переплава в медных кристаллизаторах 160 мм и 200 мм, соответственно [10]. Кроме того, для изучения градиентов концентраций и степени однородности распределения легирующих элементов в модельном сплаве Ti-47Al-2Nb-2Mo-2V-2Zr-2Cr-0,2(B+C)-0,2Gd (ат.%) слитки трехкратного переплава разрезали вдоль основной оси на 4 сектора и осуществляли два дополнительных переплава. Так были получены слитки четырех- и пятикратного переплава массой 7,5 кг каждый.

Отработку режимов выплавки слитков в вакуумно-дуговой печи ALD VAR L200 проводили как в ручном, так и в автоматическом режимах, варьируя значения тока и напряжения, а также временные параметры процесса с целью исключения возможного появления поверхностных дефектов слитков. Во всех случаях осуществлялся визуальный контроль процесса плавки в режиме реального времени.

В процессе отработки режимов первого переплава было экспериментально установлено, что недостаточная сплошность прессованного электрода может провоцировать переход горения дуги на стенку кристаллизатора, что крайне негативно сказывается на качестве получаемого слитка. Кроме того, в результате разогрева державки существует опасность её расплавления и падения непереплавленной части электрода в кристаллизатор, что, в свою очередь, неминуемо приведет к неустранимому браку. Описанные риски могут быть практически полностью исключены, если плотность поверхностного слоя переплавляемого электрода составляет ≥0,85 от расчетной плотности соответствующей композиции сплава. В результате проведенных экспериментальных плавок было показано, что минимальная эффективная толщина поверхностного слоя электрода при этом должна быть не менее 0,1D, где D – диаметр электрода.

В результате анализа качества слитков, полученных при разных соотношениях тока и напряжения, выбраны оптимальные режимы плавки и установлено, что плотность тока необходимо поддерживать в интервале 16–18 А/см2. При этом во всех случаях при первом переплаве вследствие наличия несплошностей в прессованных электродах целесообразно поддерживать плотность тока на 15–20 % ниже, чем на втором и последующих переплавах. С учетом выявленных особенностей плавки получены слитки двойного и тройного переплава с достаточно высоким качеством поверхности – без непроплавов, затёков и рыхлот (рис. 2).

| а | б |
| --- | --- |
| Рисунок 2 – Внешний вид экспериментальных слитков гамма-сплава двойного (а) и тройного (б) переплава |  |

Полученные экспериментальные слитки, имеющие минимальное количество поверхностных дефектов, подвергали механической обработке для удаления верхней и донной частей, а также обточке по образующей поверхности. После этого из различных сечений слитков вырезали образцы для проведения исследований.

Рисунок 3 – Макроструктура слитка опытного гамма-сплава в поперечном сечении после двойного переплава

Исследования макроструктуры показали, что периферийная зона слитков состоит из крупных вытянутых макрозерен (рис. 3). Наличие внешнего пояса грубой макроструктуры является вполне типичным и объясняется условиями направленного теплоотвода в процессе кристаллизации, которая, в частности, для большинства гамма-сплавов (за исключением так называемых -затвердевающих) обязательно протекает через однофазную -область, где скорость роста зерен достигает своего максимума вследствие благоприятных термодинамических условий.

Микроструктура всех композиций сплавов качественно одинакова и морфологически представлена колониями чередующихся пластин -TiAl и 2-Ti3Al фаз, расположенных в пределах бывшего ()-зерна (рис. 4, а, б), на границах которого присутствует избыточная -фаза, хорошо различимая на темнопольных изображениях (рис. 4, в, г). Объемная доля -фазы не превышает 1,5–3,5 %. Следствием модифицирующего действия РЗМ является значительно меньший (практически в два раза) средний размер бывшего зерна исследуемого опытного РЗМ-содержащего гамма-сплава в литом состоянии, в отличие от того же сплава, но без микродобавок РЗМ (рис. 4). Более подробное обсуждение выявленных закономерностей формирования структурно-фазового состояния описаны авторами настоящего доклада в статье [11].

Концентрационные градиенты легирующих элементов были изучены на слитках модельного сплава Ti-47Al-2Nb-2Mo-2V-2Zr-2Cr-0,2(B+C)-0,2Gd (ат.%). Для этого после каждого переплава вырезали образцы из верхнего, срединного и донного поясов слитка.

Исследования показали, что степень неоднородности химического состава по вертикальному сечению после первого переплава достигает 2,3 ат.% для алюминия и 0,2–0,5 ат.% для ниобия, молибдена и ванадия (табл. 3).

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |
| Рисунок 4 – Микроструктура сплавов Ti-47Al-Nb-V-Mo (а, в) и Ti-47Al-Nb-V-Mo-Gd (б, г): оптическая микроскопия; а, б – светлое поле; в, г – темное поле |  |

Таблица 3

Химический состав слитков из модельного гамма-сплава после каждой стадии вакуумно-дугового переплава

| Кратность переплава | Место анализа слитка | Содержание, ат.% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | основных легирующих элементов |  |  |  |  |  |  | микродобавок |  |
|  |  | Al | Nb | Mo | V | Zr | Cr | Ti | B, C | Gd |
| Номинальный состав |  | 47,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ост. | 0,2 | 0,2 |
| Первый | Верх. пояс | 48,2 | 1,85 | 1,82 | 1,94 | н.д. | н.д. | ост. | н.д. | 0,15 |
|  | Нижн. пояс | 45,9 | 2,32 | 2,36 | 2,14 |  |  |  |  | 0,23 |
| Второй | Верх. пояс | 48,0 | 1,92 | 1,87 | 2,01 | н.д. | н.д. | ост. | н.д. | 0,17 |
|  | Нижн. пояс | 46,2 | 2,21 | 2,25 | 2,08 |  |  |  |  | 0,23 |
| Третий | Верх. пояс | 47,6 | 1,98 | 1,93 | 1,98 | 1,97 | 1,97 | ост. | 0,22 | 0,19 |
|  | Нижн. пояс | 46,5 | 2,17 | 2,20 | 2,04 | 2,04 | 2,08 |  | 0,20 | 0,22 |
| Четвертый | Верх. пояс | 47,1 | 2,03 | 1,97 | 1,94 | 1,98 | 1,99 | ост. | н.д. | 0,19 |
|  | Средн. пояс | 46,9 | 2,06 | 2,02 | 1,97 | 2,01 | 2,01 |  |  | 0,21 |
|  | Нижн. пояс | 46,2 | 2,11 | 2,16 | 2,00 | 2,04 | 2,05 |  |  | 0,22 |
| Пятый | Верх. пояс | 46,4 | 2,02 | 1,99 | 1,94 | 1,98 | 1,98 | ост. | 0,21 | 0,20 |
|  | Средн. пояс | 46,1 | 2,02 | 2,04 | 1,95 | 2,00 | 2,01 |  | 0,19 | 0,20 |
|  | Нижн. пояс | 45,8 | 2,09 | 2,08 | 1,99 | 2,02 | 2,04 |  | 0,19 | 0,21 |

Степень неоднородности распределения химического состава (т.е. абсолютная величина разброса по содержанию элементов в верхнем и нижнем поясах слитка) после второго переплава снижается практически в 2 раза по сравнению с первым переплавом.

Алюминий вследствие низкой плотности в большей степени сосредоточен в верхнем слое расплава – таким образом, в конечном итоге наблюдается обратный градиент концентрации алюминия по отношению к остальным легирующим элементам.

Ванадий также имеет склонность к выгоранию, однако в значительно меньшей степени, чем алюминий. Содержание ниобия и молибдена в сплаве даже после четвертого переплава не выходит за рамки номинальных значений (с учетом погрешности), а незначительное увеличение их процентного содержания после пятого переплава объясняется уменьшением количества алюминия, что в свою очередь влечет изменение массового баланса элементов.

С точки зрения достижения оптимальных механических свойств литого материала немаловажную роль играет также степень однородности микроструктуры. Исследования, проведенные с помощью оптической микроскопии, позволили выявить однозначную закономерность: с каждым последующим переплавом степень микроструктурной неоднородности по сечению слитка уменьшается.

Основные выводы

- Экспериментально установлено, что для получения качественных слитков гамма-сплавов в вакуумно-дуговой печи ALD VAR L200 необходимо поддерживать плотность тока в процессе плавки в интервале 16–18 А/см2.

- Для сохранения номинального баланса легирующих элементов при высокой степени однородности химического состава по сечению слитка количество переплавов при выплавке не должно превышать трех, так как при четвертом и последующих переплавах «выгорание» легких элементов (например, алюминия) при номинальной массе слитка от 30 кг и более начинает превышать погрешность измерения. При этом оптимальным следует считать двукратный переплав (по схеме «ВДП + ВДП»).

- В целях поддержания равномерного горения дуги в процессе плавления, при компактировании электрода следует поддерживать равномерное распределение плотности прессованной смеси в радиальных направлениях и обеспечивать максимальную сплошность по боковой поверхности на глубину не менее 0,1D, где D – диаметр электрода.

Литература

- Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1(34). С. 3–33.

- Kunal Kothari, Ramachandran Radhakrishnan, Norman M. Wereley. Advances in gamma titanium aluminides and their manufacturing techniques //Progress in Aerospace Sciences. 2012. V. 55. P. 1–16.

- Имаев В.М., Имаев Р.М., Оленева Т.И. Современное состояние исследований и перспективы развития технологий интерметаллидных -TiAl сплавов //Письма о материалах. 2011. Т. 1. С. 25–31.

- Базылева О.А., Аргинбаева Э.Г., Туренко Е.Ю. Жаропрочные литейные интерметаллидные сплавы //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 57–60.

- Каблов Е.Н., Ломберг Б.С., Оспенникова О.Г. Создание современных жаропрочных материалов и технологий их производства для авиационного двигателестроения //Крылья Родины. 2012. №3–4. С. 34.

- Ильин А.А., Колачев Б.А., Полькин И.С. Титановые сплавы. Состав, структура, свойства: Справочник. М.: ВИЛС–МАТИ. 2009. 520 с.

- Кашапов О.С., Новак А.В., Ночовная Н.А., Павлова Т.В. Состояние, проблемы и перспективы создания жаропрочных титановых сплавов для деталей ГТД //Труды ВИАМ. 2013. №3. Ст. 02 (viam-works.ru).

- Ночовная Н.А., Панин П.В., Кочетков А.С., Боков К.А. Современные жаропрочные сплавы на основе гамма-алюминида титана: перспективы разработки и применения //Металловедение и ТОМ. 2014. №7(709). С. 23–27.

- Ночовная Н.А., Алексеев Е.Б., Ясинский К.К., Кочетков А.С. Специфика плавки и способы получения слитков интерметаллидных титановых сплавов с повышенным содержанием ниобия //Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Машиностроение». 2011. №SP2. С. 53–59.

- Каблов Д.Е., Панин П.В., Ширяев А.А., Ночовная Н.А. Опыт использования вакуумно-дуговой печи ALD VAR L200 для выплавки слитков жаропрочных сплавов на основе алюминидов титана //Авиационные материалы и технологии. 2014. №2. С. 27–33.

- Ночовная Н.А., Панин П.В., Алексеев Е.Б., Новак А.В. Исследование закономерностей формирования структурно-фазового состояния сплавов на основе орто- и гамма-алюминидов титана в процессе термомеханической обработки //Вестник РФФИ. 2015. №1(85). С. 18–26.