УДК 669.055:669.71

Термодинамические и кинетические особенности взаимодействий при металлотермическом получении титан - алюминиевых сплавов, легированных никелем и молибденом

Красиков С.А., д.т.н., Пичкалева О.А., к.т.н., Жилина Е.М., Ведмидь Л.Б., к.х.н., Жидовинова С.В., к.х.н., Пономаренко А.А., Гельчинский Б.Р., д.ф.-м.н.,  Осинкина Т.В.

sankr@mail.ru

Институт металлургии УрО РАН, г. Екатеринбург

Аннотация

Выполнено термодинамическое моделирование фазообразования при совместном алюминотермическом восстановлении титана, никеля и молибдена из оксидов. Результаты выявили последовательность образования интерметаллических соединений и согласовались с исследованиями методом совмещенной сканирующей калориметрии

Ключевые слова:

металлотермическое восстановление, фазообразование, интерметаллические соединения, титан, никель, молибден, оксиды

The Abstract

Thermodynamic modeling of joint alumothermic reduction of the titan nickel and molybdenum oxides have been carried out. The results were coordinated with research of this process by a method of the combined scanning calorimetry.

Key words:

metallothermic reduction, phase formation, intermetallic compounds, titanium, nickel, molybdenum, oxides

Интерметаллидные сплавы на основе титана и алюминия в сочетании с легирующими добавками никеля и молибдена очень востребованы как перспективные материалы для авиа- и ракетной техники. Они могут быть использованы в качестве конструкционных материалов для деталей газотурбинных двигателей, как материалы защитного покрытия, характеризующегося высокими механическими и антикоррозионными свойствами, а также как лигатуры, используемые для последующего получения специальных алюминиевых и титановых сплавов. Одним из основных требований, предъявляемых к лигатурам является высокое содержание целевого компонента, что отражается на эффективности реализации процесса легирования.

Из известных способов производства титан - алюминиевых сплавов [1] применяется метод, когда брикеты из смеси чистых порошков металлов переплавляют в вакууме. Также известны методы металлотермического восстановления титана из оксидных соединений, среди которых можно выделить процессы как с использованием только тепла экзотермических реакций [1,2], так и с применением дополнительного подвода электрической энергии [3-5].

Для успешной реализации металлотермического процесса требуются данные о последовательности образования металлических и оксидных соединений и целесообразности использования того или иного восстановителя. В настоящей статье представлены результаты термодинамических и кинетических исследований образования интерметаллидов при взаимодействии алюминия с оксидами титана, никеля и молибдена.

Алюминотермическое восстановление титана из оксидов до металла характеризуется следующими основными реакциями:

3TiO2 + 4Al = 3Ti + 2Al2O3,	(1)

3TiO2 +2Al = 3TiO + Al2O3,	(2)

3TiO + 2Al = 3Ti + Al2O3.	(3)

Согласно данным [6] протекание процесса восстановления титана через стадии образования монооксида титана по реакциям (2) и (3) при температурах более 1000оС термодинамически невозможно. Между тем, взаимодействие TiO с Al с образованием интерметаллидов TixAIy, например, по реакции

3TiO + 5Al = 3TiAl + Al2O3	(4)

позволяет осуществить металлотермические реакции и при более высоких температурах [6]. В этом случае, вследствие снижения термодинамической активности титана будет наблюдаться сдвиг металлотермической реакции в сторону образования интерметаллического соединения TixAly.

Согласно сведениям [7], система алюминий - титан характеризуется образованием соединений TiAl3, TiAl, Ti2Al. Более поздние литературные данные [3] указывают также на возможность образования Ti3Al по перитектическим реакциям. Соединения TiAl3 и TiAl плавятся конгруэнтно и наиболее стабильны. Наименьшей устойчивостью характеризуется интерметаллид Ti3Al. С увеличением температуры отрицательные значения энергии Гиббса для реакций образования алюминидов титана уменьшаются и, соответственно, снижаются величины констант равновесия этих реакций и полнота их протекания.

Термодинамическое моделирование совместного алюминотермического восстановления металлов из оксидов титана, молибдена и никеля выполняли с помощью программного пакета HSC-6.1 [6], работа которого основана на принципе минимизации свободной энергии Гиббса исследуемой замкнутой системы. Расчеты выполняли для интервала температур 100 – 1800оС и общего давления 1 атм. Изменение массового отношения алюминия к смесям TiO2-NiO, TiO2-MoO2 и TiO2-NiO-MoO2 рассматривали в интервале от 0 до 200 %. Температура слабо влияла на полноту восстановления элементов. Наибольшее влияние оказывал фактор расхода восстановителя. Поэтому влияние расхода алюминия  на распределение элементов между металлом и образующимся шлаком изучали при наиболее приемлемой по технологическим параметрам (вязкость, температура плавления продуктов плавки и др.) температуре 1600оС [8-11].

Термодинамическое моделирование взаимодействия смеси TiO2 - NiO с алюминием выявило (рис. 1), что с ростом количества Al сначала восстанавливается никель в свободной форме, а затем происходит последовательное образование алюминидов никеля и титана и соединения Ni3Ti. После частичной замены в шихте оксида никеля на MoO2 (рис. 2) образование интерметаллидов наблюдалось в последовательности MoNi4, NiAl, TiAl, Al3Ti, Al3Ni2, NiAl3. Следует также обратить внимание, что в присутствии в шихтах флюсующего компонента – оксида кальция возможно взаимодействие  алюминия  с этим  компонентом  и  образование алюминидов кальция. В оксидной – шлаковой фазе возможно образование молибдата кальция, что вероятно будет несколько затруднять восстановление молибдена.

Рисунок 1. Изменение содержаний компонентов в сплаве от удельного расхода алюминия в смеси TiO2 - NiO – Al при температуре 1600оС

Рисунок 2. Изменение содержаний компонентов в сплаве от удельного расхода алюминия в смеси TiO2 – NiO – MoO2 – Al при температуре 1600оС

Рисунок 3. Кривые ТГ и ДСК при нагреве шихтыTiO2 - NiO – Al со скоростью 5/ мин в среде аргона

Рисунок 4. Кривые ТГ и ДСК при нагреве шихты TiO2 - NiO – MoO3 – Al со скоростью 5/ мин в среде аргона

Таким образом, по результатам термодинамического моделирования установлена последовательность образования интерметаллических соединений. При этом извлечение Ni, Mo и Ti в металлическую фазу составило более 95 %.

При протекании металлотермического процесса его реализация будет зависеть от кинетических условий. Для выявления этих особенностей были выполнены диффренциально-термические исследования (ДТА) с применением метода совмещенной сканирующей калориметрии. Для проведения экспериментов ДТА использовался  синхронный термоанализатор STA 449F3 Jupiter (NETZSCH), позволяющий проводить термогравиметрические (ТГ) и калориметрические (ДСК) исследования на одном образце в идентичных условиях. Измерения выполнялись в тиглях из Al2O3 с крышками в токе аргона. Нагрев шихт от комнатной температуры до 1450оС осуществлялся со скоростью 5 о/ мин. Как видно из примеров, представленных на рис. 3 и 4, на кривых ДТА выявлены эндотермические эффекты при температурах 659.5 – 660.8 оС, вызванные плавлением алюминия. Экзотермические эффекты с максимумами, видимо, свидетельствовали о частичном окислении алюминия (увеличение массы образца на кривой TG при температурах более 800оС) и активной фазе алюминотермического восстановления металлов с образованием интерметаллидов. Рентгенофазовый анализ (РФА) продуктов ДТА, выполненный на дифрактометре XRD7000 (Shimadzu) с автоматическим программным управлением, показал, что при алюминотермическом взаимодействии в системе TiO2 - NiO – Al обнаруженный экзотермический максимум (1306.3 оС) соответствует образованию конгруэнтного соединения Al3Ni2. Частичная замена в шихте оксида никеля на MoO3 (рис. 4) способствовала образованию тройного интерметаллида Al6MoTi при заметно меньшей температуре 995.8 оС. Результаты дифференциально-термического и рентгенофазового анализа в сочетании с представленными выше данными компьютерного термодинамического моделирования показывают, что на начальной стадии алюминотермического восстановления в системе TiO2– NiO – MoO3 – Al происходит образование тройного интерметаллического соединения Al6MoTi, а затем формируются алюминиды никеля и  титана.

Изложенные в настоящей работе результаты по особенностям образования интерметаллидов при совместном восстановлении титана, никеля и молибдена из оксидов были использованы и подтверждены при осуществлении металлотермических плавок в электропечах [5, 12] с получением алюминиевых сплавов, содержащих 50-60 % Ti. Моделирование металлотермического процесса в условиях регулируемого температурного режима позволило использовать легкоплавкие конечные шлаки CaO - Al2O3 - CaF2 [5, 9, 12] и характеризовалось хорошим разделением металлической и шлаковой фаз, извлечением Ti, Ni и Mo в металл более 90 %, образованием сплавов с низкими концентрациями кислорода (менее 0.1 %) и показало перспективность такого подхода в технологии металлотермического получения титан-алюминиевых сплавов.

Заключение

Выявлена последовательность образования интерметаллических соединений при раздельном и совместном металлотермическом восстановлении титана, никеля и молибдена из оксидов. Результаты использованы и подтверждены при разработке перспективной технологии металлотермического получения титан-алюминиевых сплавов.

Выполненные расчеты и эксперименты проводились на оборудовании ЦКП “УРАЛ-М” ИМЕТ УрО РАН

Работа выполнена в рамках Государственного задания ИМЕТ 
УрО РАН по теме № 0396-2014-0007 и при финансовой поддержке РФФИ по проекту 13-08-12111 офи_м

Литература

- 1. Напалков, В.И. / В.И. Напалков, С.В. Махов Легирование и модифицирование алюминия и магния. – М.: МИСИС. 2002. – 376 с.

- 2. Мурач, Н.Н. / Н.Н. Мурач, В.Т. Лисиенко Алюминотермия титана. - М.: ЦНИИцветмет. 1958. - 52с.

- 3. Гасик, М.И./ М.И. Гасик, И.Л. Лякишев, Б.И. Емлин Теория и технология производства ферросплавов. – М.:  Металлургия. 1988. - 784 с.

4. Патент 2485194 Российская Федерация, МПК C22C1/02. Способ получения титаноалюминиевого сплава из оксидного титансодержащего материала / С.А. Красиков, А.Л. Надольский, О.А. Ситникова, А.А. Пономаренко. 2013. Заявл. 10.02.93. Опубл. 20.06.2013. Бюл. № 17.

5. Красиков, С.А. Металлотермическое получение сплавов титан - алюминий в контролируемых температурных условиях / С.А. Красиков, А.Л. Надольский, А.А. Пономаренко, О.А. Ситникова, С.В. Жидовинова // Цветные металлы. - 2012. - № 6. -  С. 68 - 71.

6. Roine, A. / Roine A. Outokumpu HSC Chemistry for Windows. Chemical Reaction and Equilibrium Software with Extensive Thermochemical Database. Pori: Outokumpu Research OY, 2006. - 448 p.

7. Хансен, М. / М. Хансен, К. Андерко Структуры двойных сплавов. - М.: Гос. научно-техническое изд-во лит-ры по чер. и цвет. Металлургии. 1962. Т 1. 608 с.

8. Есин, О.А. / О.А. Есин, П.В. Гельд Физическая химия пирометаллургических процессов. Ч. II. - М.: Металлургия. 1966. 703 с.

9. M. Allibert / M. Allibert, H. Gaye, J. Geiseler, D. Janke et al. Slag Atlas 2nd edition. -Germany: VerlagStahleisen GmbH, 1995. 616 p.

10. О.А. Ситникова / О.А. Ситникова, С.А. Красиков, С.А. Истомин, В.В. Рябов, А.А. Пономаренко Влияние оксидов титана и молибдена на вязкость и электропроводность оксидно-фторидных шлаков // Известия ВУЗов. Цветная металлургия. 2012. № 6.  С. 10 – 14.

11. O.A. Sitnikova / O.A. Sitnikova, A.A. Ponomarenko and S.A. Krasikov Influence of Titanium and Molybdenum Oxides on the Surface and Bulk Properties of Oxide – Fluoride Slags. – Russian Journal of Non-Ferrous Metals, 54, №. 5, 2013, pp. 355-358.

12. Красиков, С.А. / С.А. Красиков, С.А. Ильиных, О.А. Ситникова, А.А. Пономаренко, С.В. Жидовинова, В.П. Ченцов Металлотермическое получение сплавов алюминий – титан – никель для технологии плазменных покрытий. // Перспективные материалы. 2011. № 13. С. 448-451.