УДК 669.295:001.5

3D структурно-геометрическое моделирование полиэдрического структурного строения титановых сплавов в системе интегрированного вычислительного материаловедения и инжиниринга (ICME)

Носов В.К., д.т.н.; Нестеров П.А., к.т.н.; Щугорев Ю.Ю., к.т.н.; Ермаков Е.И.; Благушина Г.И.;Грачев Н.А.

nosovvk@mail.ru

Ступинский филиал Московского авиационного института (национального исследовательского университета) Московская обл., 
г. Ступино

Аннотация

Предложена 3D модель равновесного структурного строения титановых сплавов и иерархические уровни её полиэдрического структурно-геометрического подобия

Ключевые слова:

Титановые сплавы, 3D моделирование структурного строения

Abstract

Proposed 3D structural model of equilibrium structures of titanium alloys and hierarchical levels of its polyhedral structural and geometrical similarity

Keywords:

Titanium alloys, 3D modeling of the structural construction of the alloy

Введение

Комплексный подход к моделированию полного жизненного цикла изделия (ЖЦИ) от проектирования материала, его термомеханической обработки до получения окончательного изделия (продукта) с потенциально заданным уровнем технологических и эксплуатационных свойств заключается в использовании соответствующих программных средств в одновременном или последовательном их сочетании с целью создания физических, графических или математических моделей на каждом этапе ЖЦИ. Основные положения комплексного (интегрированного) вычислительного материаловедения металлов (УСМЕ) изложены в монографии [1], и обзорных статьях [2,3]. Разработка моделей отдельных этапов ЖЦИ наукоёмких и высокотехнологичных отраслей судостроения, авиационной и ракетной техники, основных потребителей титановых сплавов, требует особо глубокого понимания эволюции структурного строения и структурного состояния на протяжении всего ЖЦИ от этапа производства полуфабриката до этапа эксплуатации в составе изделия. Моделирование каждого взаимосвязанного этапа ЖЦИ предполагает создание соответствующей базы данных, основанной на теоретических и экспериментальных разработках. Одной из недостающих моделей на этапе конструирования титановых сплавов, обоснования технологических переходов и режимов ТМО является модель пространственного структурно-геометрического строения. Начальные положения 3D моделирования с использованием подхода структурно-геометрического подобия титановых сплавов изложены нами в работе [4]. Близкие подходы к пространственному строению металлов и сплавов сформулированы в работах [5-7].

Цель работы

Цель настоящей работы заключалась в обосновании принципов 3D структурно-геометрического моделирования равновесного структурного строения титановых сплавов в различных иерархических уровнях, рассмотрении адекватности принятых моделей реальным типам структур, их связи с механическими свойствами и в оценке степени возможного прикладного использования полученных результатов моделирования.

Методика моделирования

Основные подходы к формализации графического 3D моделирования структурно-геометрического подобия пространственного строения металлических материалов изложены в работе [4]. При принятом уровне 3D моделирования чистых металлов и гомогенных однородных α-твёрдых растворов эта модель в равновесном состоянии представлена α-кристаллитом (зерном) в форме тетракаидекаэдра Кельвина (рис.1) и межкристаллитными переходными объёмами (границами зёрен) с кристаллографической толщиной кратной межатомному расстоянию титана (рис.1в). Каждая структурная составляющая принята как сплошная однородная, изотропная, бездефектная, деформируемая среда. Структурная компонента-граница зерна представляет собой непрерывный оболочковый каркас, окружающий все элементы α-кристаллита: вершины, рёбра и грани (рис.1г). 3D модель структурного строения псевдо-α титановых сплавов и сплава ВТ6 с глобулярной α-фазой на мезо-уровне представлена в форме «сборного тетракаидекаэдра»  (рис.2), включающего кристаллит α-фазы в форме усечённого по вершинам и рёбрам тетракаидекаэдра и каркас β-фазы с объёмом равным объёмной доле β-фазы в сплаве и дополняющий объём изолированного «усечённого тетракаидекаэдра» кристаллита α-фазы до объёма тетракаидекаэдра. Сопрягающиеся объёмы смежных смежных каркасов β-фазы «сборного тетракаидекаэдра» формируют в полиэдрической поликристаллической равновесной α+β-структуре единый непрерывный армирующий скелетный каркас (рис.2в). При этом область в месте сопряжения рёбер, т.е. 3-х изолированных «сборных тетракаидекаэдров» представляет собой треугольную призму, а область сопряжения вершин, т.е. 4-х изолированных «сборных тетракаидекаэдров» представлена октаэдром.

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |
| Рисунок 1 – Изолированный многогранник кристаллита равновесной гомогенной структуры в форме тетракаидекаэдра Кельвина (а), заполняющая пространство упаковка (ЗПУ) (б), замкнутый объем полиэдрической структуры (ЗОПС) (в) и сплошной замкнутый по вершинам, ребрам и граням оболочковый каркас межкристаллитного объема гомогенного α-твердого раствора (г). |  |

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) |  |
| Рисунок 2 – «Сборный тетракаидекаэдр» (а) состоящий из α-фазы в форме «усеченного тетракаидекаэдра» и скелетного по вершинам и ребрам каркаса β-фазы с объемной долей Qβ=10%(в), произвольное сечение на его основе ЗПУ (б) равновесной полиэдрической структуры псевдо-α- и α+β-сплавов (в). |  |

Результаты моделирования

Выполнение основной цели 3D моделирования структурного строения титановых сплавов не может рассматриваться вне связи с их механическими свойствами, уровень которых определяется действующими механизмами упрочнения и описывается уже известными физическими и аналитическими моделями. В качестве базовой физической модели, в которой заложена линейная аддитивность между внутризерённым и зернограничным упрочнением, может быть принято эмпирическое соотношение Холла-Петча:

σT=σi+Kd-1/2 	(1)

Где σi и Ky – константы материала; d – средний размер зерна (в плоскостном отображении)

Константаσi рассматривается как напряжение, необходимое для перемещения дислокаций внутри зерна. В него входят все компоненты внутризерённого упрочнения: σ0 – напряжение трения решётки, Δσтр– твёрдорастворное, Δ σд – дислокационное, Δ σду – дисперсионное, Δ σтек – текстурное и Δ σсбз – субзерённое. Константа Ку характеризует зернограничное упрочнение. Соотношение Холла-Петча выполняется для технического титана [8], сплава Ti6Al с α+α2 – структурой после закалки и старения [9], закалённых на β-твёрдый раствор сплавов Ti15,2Mo (ат.%) [10], Ti6,8Mo4,5V1,5Alи Ti10V4,5Fe1,5Al [11].

В работах [12,13] нами рассмотрены комбинированные механизмы упрочнения сплавов Ti6Al и ВТ6. Усиление зернограничного αα упрочнения с уменьшением среднего размера α-зерна (dα) у сплава Ti6Al достигается образованием αα2 приграничных объёмов с дисперсной α2– фазой (рис.3а). У сплава ВТ6 с глобулярной α+β – структурой усиление зернограничного αβ упрочнения с уменьшением dα обусловлено формированием скелетного армирующего каркаса из более прочной и более пластичной β-фазы (рис.3б). Образование внутризерённых дисперсных частиц упорядоченной α2– фазы снижает эффективность зернограничного упрочнения сплавов. Таким образом, показана применимость соотношения Холла-Петча для гетерофазных сплавов. Его использование в качестве физической и математической модели позволяет не только идентифицировать межзеренное и внутризеренное упрочнение, но и дифференцировать составляющие их компоненты, количественно оценить их вклад как раздельно в меж- и внутризерённое упрочнение, так и в общее упрочнение сплавов.

а)

б)

Рисунок 3 – Зависимость предела текучести сплава Ti-6Al (а) и ВТ6 (б) от среднего размера α-зерна, фазового состава объема зерна и приграничных объемов.

Принятый уровень 3D структурно-геометрического моделирования основан на представлении о равновесной полиэдрической структуре, как о регулярной упаковке кристаллитов в форме тетракаидекаэдра Кельвина, обладающего минимумом свободной поверхностной энергии и полностью заполняющим пространство. Этот уровень, как самостоятельный объект исследования, содержит две составляющие, характеризующие структурно-геометрическое подобие пространственного структурного строения. Первая составляющая, при принятых положениях, описывает форму и взаимную пространственную ориентацию структурных элементов сплавов: кристаллита α-фазы в гомогенных α- и гетерофазных α+β – сплавах, межграничные αα и межфазные αβ объёмы, а также их связь с двумерным отображением. Вторая составляющая, в зависимости от принятой кристаллографической толщины межграничных αα и межфазных αβ объёмов, позволяет провести количественную оценку удельных поверхностных и объёмным параметров структурных элементов для α-, псевдо-α- и α+β-сплавов в различных размерных масштабных уровнях α- кристаллита, установить насыщенность структуры межграничными и межфазными объёмами. На рисунке 4 приведены стереологические параметры 3D моделей равновесной гомогенной полиэдрической структуры титана, однофазных твердых растворов α-титановых сплавов (рис. 4а), а так же α+β-сплав ВТ6 (рис. 4б). Соотношение между действительным диаметром α-зерна в 3D модели (Dα) и средний в плоскостных сечениях (dα) составило Dα = 1,53dα для гомогенной α-структуры и  Dα = 1,45dα для  α+β-структуры сплава ВТ6 с Qβ =10%.

Кроме того представления о пространственном структурном строении первого нижнего уровня, в сочетании с известными положениями о различных уровнях свободной энергии отдельных элементов структурного строения [14,15], позволяют объяснить формирование таких типов структур титановых сплавов, как пластинчатая, бимодальная и глобулярная. Насыщенность свободной энергией элементов структурного строения повышается в следующей последовательности: бездефектный объём зерна → одиночные дислокации → субграницы → грани кристаллита → рёбра кристаллита → вершины кристаллита. В свою очередь нужно иметь ввиду тот экспериментально установленный факт, что грани кристаллитов также отличаются уровнем свободной поверхностной энергии [16-18], определяющем их предпочтительный рост.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рисунок 4 – Зависимость удельных межграничных поверхностей S/V и объемов Vгр/V от диаметра α-зерна для равновесной однофазной полиэдрической структуры титана и α–титановых сплавов (а), объемная доля удельных межфазных Vαβ и межграничных Vαα , Vββ составляющих сплава ВТ6 с различным диаметром α-зерна при Qβ=10 и 15%. |  |

Пластинчатая крупнозернистая β-превращённая структура формируется в три стадии. При температурах β-области вершины, рёбра и грани исходного β-зерна, полученного в процессе β-деформации или β-отжига, обладают повышенным уровнем свободной поверхностной энергии. Последующее охлаждение с фазовым β→α+β – переходом сопровождается на первой стадии избирательным и последовательным заполнением α-фазой вершин, рёбер и граней с предпочтительным заполнением более острых двугранных углов. Таким образом на первой стадии формируется единый, непрерывный оболочковый каркас α-фазы. В двумерном отображении на плоскости шлифа этот единый, непрерывный оболочковый каркас  α-фазы представлен в виде α-оторочки. На второй стадии, в связи с исчерпанием мест зарождения в наиболее энергонасыщенных элементах β-зерна вершинах, рёбрах и гранях реализуется механизм зарождения на внутризеренных дефектах кристаллического строения. В случае полигонизованной структуры с малоугловыми границами вторая стадия сопровождается образованием оболочкового каркаса вокруг отдельных субзёрен [19]. И, наконец, на третьей стадии внутри субзёрен в соответствии с принципом размерного и ориентационного соотношения формируется собственно пластинчатая видманштеттова структура.

Бимодальная структура формируется по тому же принципу. Принципиальное отличие её формирования заключается в режимах ТМО, при которых вначале преимущественно в вершинах β-фазы фиксируется монокристаллическая α-фаза, с количеством определяемым фазовой диаграммой и монокристаллической β-фазой. В процессе последующего регламентированного охлаждения в β-фазе формируется пластинчатая структура, параметры которой определяются кинетическими условиями охлаждения. На рисунке 5 приведены стадии формирования бимодальной структуры в сплаве ВТ3-1.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рисунок 5 – Стадии формирования бимодальной структуры в сплаве ВТ3-1: стадия формирования монокристаллических α- и β-фаз (а); стадия формирования пластинчатой αβ-структуры в β-фазе (б). |  |

С позиции пространственного структурного строения удовлетворительно объясняется выраженная химическая неоднородность распределения алюминия в бинарных сплавах Ti-Al с образованием предвыделений упорядоченной α2 – фазы даже в сплавах с 1% масс алюминия [20]. Установленная способность аккумулировать приграничными объёмами алюминия обуславливается направленными диффузионными потоками алюминия, движущей силой которых является разность свободных энергий граничных и внутренних объёмов кристаллита. Предвыделения α2-фазы образуются в условиях высокотемпературного отжига с высокими значениями коэффициента диффузии, а сама α2-фаза – в процессе охлаждения и выдержки при температурах её упорядочения (рис.6).

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |
| Рисунок 6 – Последовательность формирования предвыделений упорядоченной α2-фазы в α-кристаллите на стадии высокотемпературного отжига с направленными диффузионными потоками алюминия к вершинам и ребрам α-кристаллита (а, б, в) и её образования в условиях низкотемпературного отжига при температурах упорядочения (Т≤Тс)(г). |  |

В температурно-кинетических условиях зарождения и начала роста зернограничные выделения α2 – фазы в сплавах ВТ18У и Ti-14Al-4Nb-3V-1Zr при микроструктурном анализе представлены цепочкой глобулярных зернограничных образований (рис.7).

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рисунок 7 – Цепочки выделений упорядоченной α2 – фазы в большеугловых границах сплавов ВТ18У(а) и Ti-14Al-4Nb-3V-1Zr(б). |  |

Структурно-геометрическая 3D модель равновесного полиэдрического строения при принятых допущениях не раскрывает пространственной ориентации и строения таких дефектов кристаллического строения, как межкристаллитные и межфазные объёмы, субграницы, скопления дислокаций (ячеистая структура), единичные дислокации, (нарушения периодичности расположения атомов и т.д.

Следующим, более высоким, уровнем 3D структурно-геометрического моделирования по степени детализации элементов структурного строения и степени влияния на эксплуатационные свойства предлагается рассматривать 3D моделирование межграничных и межфазных объёмов.

В качестве структурной единицы гомо- и гетерофазных сплавов 3D модели структурно-геометрического подобия межграничных и межфазных объёмов для каждой из фаз принята "элементарная ячейка, как геометрическая схема трёхмерной периодичности размещения атомов в кристаллическом пространстве и образующая в условиях термодинамического равновесия форму многогранников" [16-18] с объёмными дефектами - приграничными вакантными объёмами, представляющими собой различные многогранники. Представительный объём и размерные геометрические параметры тетракаидекаэдра α- и β-сплавов, "сборного тетракаидекаэдра" псевдо-α- и α+β-сплавов устанавливали с соблюдением требования периодической повторяемости конфигурации вакантных объёмов в заданном интервале кристаллографических разориентировок. Разнообразие конфигураций вакантных объёмов в межграничных и межфазных объёмах условия и последствия их заполнения находятся в стадии разработки (рис.8).

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) |  |
| Рисунок 8 – Представительный объем изолированного α-кристаллита (а), и изолированный объем «сборного тетракаидекаэдра» (в) α+ β-сплава ВТ6 с усеченным тетракаидекаэдром α- кристаллита заполненным ГПУ решеткой и скелетным каркасом β-фазы (б) заполненным ОЦК решеткой. |  |

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают возможности использования 3D структурно-геометрического моделирования и моделирования структурного состояния при разработке деформируемых сплавов на основе интерметаллидов титана Ti3Al (α2-сплавы) и TiAl (γ-сплавы). Эти сплавы, как потенциально супержаропрочные по отношению к промышленным титановым сплавам, привлекают к себе внимание более 40 лет. Однако их низкие технологические свойства в процессе изготовления деформированных полуфабрикатов и низкие пластические свойства при комнатной и рабочих температурах остались до настоящего времени нерешённой проблемой. Технологические свойства этих классов сплавов - решаемая проблема либо путём использования процессов обработки металлов давлением со схемами всестороннего неравномерного напряжённого состояния сжатия, либо путём использования обратимого легирования водородом.

Авторы имеют некоторый опыт исследования технологических и механических свойств α+α2-сплавов и сплавов на основе интерметаллида Ti3Al - α2-сплавы. С позиции изложенных представлений о пространственном структурном строении гетерофазных сплавов у авторов сложилось понимание ранее не принятых во внимание экспериментальных результатов определяющего влияния структурного состояния и фазового состава переходных межграничных объёмов α2-сплавов. На рисунке 9 приведены микроструктуры сплавов Ti16Al с химическим составом, соответствующим стехеометрическому составу интерметаллида титана Ti3Al, и сплава Ti15Al2Mo2Zr с α2+α+β-фазовым составом. Микроструктура сплава Ti16Al после ковки в β - области с температуры нагрева 1200°С и β-отжига (рис.9а) представлена пластинчатой α2-фазой и α2α2 межграничным оболочковым каркасом. У сплава Ti15Al2Mo2Zr после аналогичного режима ковки и отжига межграничные объёмы представлены пластинами α2- фазы с прослойками β-фазы (рис.9б).

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рисунок 9 – Микроструктура кованых прутков сплавов Ti16Al (а) и Ti15Al2Mo2Zr (б). |  |

При комнатной температуре образцы обоих сплавов разрушаются хрупко в упругой области деформации растяжением. Различное сочетание режимов термической обработки в α+β-, α+α2+β- и α2+β - областях позволяет получить α2+α- пластинчатую структуру (рис.10а), рекристаллизованную с полиэдрической α2-фазой (рис.10б), рекристаллизованную с полиэдрической α2-фазой и скелетным каркасом β-фазы в количестве 4-6% (рис.10в). Из результатов механических испытаний следует, что у образцов сплава Ti15Al2Mo2Zr с пластинчатой α2+α- и полиэдрической α2- структурами разрушение также происходит в упругой области на стадии равномерного удлинения, а полученные значения прочности и пластичности являются кажущимися и не отражают потенциальные возможности сплава, как при комнатной температуре, так и при температуре 600°С. Потенциальный предел прочности сплава при комнатной температуре σв = 1160МПа достигается у образцов с рекристаллизованной α2+β- полиэдрической структурой и количеством β-фазы Qβ= 4-6%, формирующим непрерывный армирующий скелетный каркас более пластичной β-фазы (рис.8в). Усиление скелетного каркаса β-фазы у сплава 14Al4Nb3V1Zr с полиэдрической рекристаллизованной α2+β-структурой (рис.10г) путём увеличения её количества и повышения прочности по сравнению со сплавом Ti15Al2Mo2Zr позволяет получить более высокие показатели пластичности и прочности.

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |
| Рисунок 10 – Микроструктура кованых и термообработанных прутков сплавов Ti15Al2Mo2Zr (а, б, в) и 14Al4Nb3V1Zr (г) с пластинчатой α+α2 (а); рекристаллизованной полиэдрической α2 (б); рекристаллизованной полиэдрической α2+β с Qβ =4-6% (в); рекристаллизованной полиэдрической α2+β с Qβ =12-16% (г) структурой. |  |

Таким образом повышение пластичности сплавов на основе α2- фазы с α2+β-структурой и скелетным каркасом из более пластичной β-фазы подтверждает на наш взгляд определяющее влияние не просто β-фазы как структурной составляющей, а её преимущественное избирательное и последовательное образование в вершинах и рёбрах полиэдрической рекристаллизованной структуры сплавов.

Заключение и выводы по работе

Металловедение ставит своей задачей изучение структурного состояния и структурного строения металлов и сплавов, установление связи между ними и эксплуатационными свойствами с целью получения заданных и прогнозируемых эксплуатационных свойств. Понятие структурного строения подразумевает, в том числе, особенности структурно-геометрического строения металлических материалов, начиная с уровня электронного и межатомного взаимодействия и кончая уровнем конечных размеров изделия. Особенности структурного строения определяются химическим и фазовым составом, кристаллогеометрическими характеристиками и морфологией структурных составляющих, т.е. характером их пространственного распределения, формой, размерами, а также взаимной кристаллографической ориентацией. Эти особенности структурного строения определяют уровень и стабильность эксплуатационных свойств, достигаемых варьированием параметров легирования, режимов и способов ТМО. На решение этих задач, снижения затрат, времени цикла и рисков, повышение конкурентоспособности и национальной безопасности реализуется амбициозный проект «Интегрированного вычислительного материаловедения» ЖЦИ в электронном, атомарном, мезоскопическом и континуальном масштабных уровнях [1-3]. В частности в июне 2015 года в Колорадо-Спрингс прошел 3-й всемирный конгресс по комплексному вычислительному материаловедению (ICME 2015). Участники: США, Канада, Великобритания, Германия, Швеция, Китай, Индия). Перечисленные масштабные уровни в большей или меньшей степени содержат геометрические модели. Изоэнергетические области энергии электрона описываются зонами Бриллюэна, а поверхности максимальной энергии электронов – поверхностями Ферми. Атомное строение кристалла характеризуется трёхмерным, периодически повторяющимся расположением в пространстве составляющих его атомов пространственной (кристаллической) решёткой. Кроме того для описания атомного строения кристалла прибегают к понятию координационный полиэдр. Задача заполнения пространства выпуклыми кристаллитами-многогранниками (пространственный паркет) решена в теории параллелоэдров Б.С. Федорова и развита в комбинациями с другими многогранниками Н.В. Беловым, Б.Н. Делоне, Г.Ф. Вороным [17].

Особого внимания заслуживают существующие геометрические модели структурного строения большеугловых границ. Геометрические модели большеугловых границ подробно изложены в монографиях [21-23]. Исходными параметрами этих плоскостных полигональных моделей являются кристаллографическое строение составляющих границу кристаллов и параметры разворота этих кристаллов по отношению к границе. Вводятся понятия кристаллографической и диффузионной ширины границы, подтверждается положение о большеугловой границе, как о промежуточной, переходной области между смежными кристаллитами, имеющая кристаллическое строение с кристаллической структурой. К сожалению, разработанные геометрические модели большеугловых границ построены в плоскостном двумерном пространстве для чистых металлов и однофазных сплавов и только модель полиэдров, предполагает построение границы из структурных элементов многогранников – полиэдров Бернала восьми типов. По мнению А.Н. Орлова с соавторами [23] модель полиэдров является весьма перспективной поскольку она может быть использована для вычисления энергии граней; описания взаимодействия примесных атомов с границей; анализа элементарных атомных перестроек, связанных с миграцией границы; связи параметров границы наклона и кручения с чередованием одинаковых или различных полиэдров. Кроме того в плоскостных геометрических моделях сопрягающихся плоскостей не принимается во внимание полиэдрическая форма самого равновесного кристаллита и разнообразие кристаллографических разориентировок по граням, рёбрам и вершинам смежных кристаллитов и не подразумеваются термодинамические и кинетические условия формирования фазового состава в переходных смежных объёмах гетерофазного структурного строения (α2– в титановых сплавах, карбидов и γ’- фазы в никелевых сплавах), образования дисперсных упрочняющих фаз, места их предпочтительного образования и форма. Последняя в принципе нерешаемая в плоскостном представлении задача.

В качестве пространственной модели полиэдрического строения чистых металлов и гомогенных твёрдых растворов, как было указано выше, научным сообществом принята [14-18] с комментариями заполняющая пространство упаковка из тетракаидекаэдров Кельвина. К сожалению эта модель подразумевает, но не содержит анализа переходных межграничных объёмов и окрестностей переходной области – прилегающих к ним объёмам.

На основании вышеперечисленных подходов геометрического моделирования пространственного кристаллического строения кристаллических тел, с описанием на всех масштабных (размерных) уровнях структурных составляющих в форме многогранников нами предлагается на обсуждение следующая структурно-геометрическая схема пространственного строения металлических материалов принятая при 3D структурно-геометрическом моделировании (рис.11). Масштабно-размерная в ICME и предположенная организационная структурно-геометрическая иерархическая схемы моделирования структурного строения металлических материалов не противоречат друг другу и основаны на одних физических моделях и общих аналитических выражениях, а предложенная схема представляется как составная часть ICME. Дополнение к ICME заключается только в том, что в предложенной схеме структурные единицы 3D моделирования кристаллит (зерно) и переходная область (межграничные и межфазовые объёмы) в силу их специфического кристаллографического строения и отличного влияния на эксплуатационные свойства в различных температурных областях рассматриваются раздельно, а затем в совокупности в составе гомогенного или гетерофазного поликристалла.

Рисунок 11 – 3D структурно-геометрические уровни пространственного строения металлических материалов с инструментами их моделирования и геометрическими моделями.

3D структурно-геометрическое моделирование, как и вся теория и практика материаловедения и, естественно, моделирование структурного строения базируются на трёх основных положениях:

- на термодинамике как науке о равновесии с учётом особенностей её проявления и свободной энергией – движущей силы всех процессов в пространственном кристаллическом строении;

- кристаллографии как науке об упорядоченном и периодически повторяющемся расположении материальных частиц в пространстве, определяющем форму, физические, химические и механические свойства кристаллических твёрдых тел;

- принципе наилучшего использования пространства, т.е. максимальной плотности упаковки структурных единиц на всех масштабных (размерных) уровнях кристаллической структуры твёрдого тела.

Кроме того для решения основной прикладной задачи 3D моделирования – управление структурным строением и, как следствие, эксплуатационными свойствами необходимы знания о механизмах упрочнения, их месте и вкладе в общее упрочнение. На рис. 12 перечислены известные механизмы упрочнения с указанием их действия в структурных областях внутреннего строения сплавов: объёме кристаллита и переходной граничной области смежных кристаллитов.

Рисунок 12 – Механизмы упрочнения титановых сплавов.

Количественная оценка вклада отдельных механизмов упрочнения и в случае их комбинированного действия общее упрочнение конкретного титанового сплава и/или класса сплавов решаемая на сегодняшний день задача вследствие наличия огромного накопленного экспериментального материала и может быть решена с использованием стандартной задачи оптимизации целевой функции или в первом приближении уравнением регрессии как, например, при твёрдорастворном упрочнении титана [24, 25]:

σв =235+60[Al]эквкрив+50[Mo]эквпр                                    (2)

Особое влияние на эксплуатационные свойства гетерофазных сплавов и их стабильность оказывают переходные межграничные и межфазовые области. Это влияние обусловлено особенностями их кристаллографического строения, наличием вакантных объёмов в сопрягающихся смежных объёмах с несоответствием кристаллических решёток и выражается в повышенной энергонасыщенности, способности аккумулировать атомы примесей и легирующих элементов, ускоренной доминирующей диффузией. В совокупности эти факторы определяют равновесную конфигурацию образующихся с различной степенью когерентности выделений по П. Клемму и Дж. Фишеру (Clemm P.J., Fisher J.C.). Конфигурация равновесных зародышей на плоских гранях двух зёрен, на рёбрах в местах стыка трёх смежных зёрен и в случае стыка вершин четырёх зёрен представляет собой соответственно двояковыпуклую линзу, трёхгранную с выпуклыми сферическими гранями призму и сферический тетраэдр [14]. В структурно-геометрической модели стык трёх изолированных тетракаидекаэдров, т.е. области сопряжения рёбер, представлен трёхгранной призмой, а область сопряжения вершин четырёх изолированных тетракаидекаэдров ограничена октаэдром.

Содержательное достоинство 3D структурно-геометрического подхода  с использованием компьютерного моделирования структурного строения заключается в:

- визуализации, расширяющей и упрощающей восприятие пространственного строения гомогенных и гетерогенных сплавов;

- создании анимационных фрагментов сложных пространственных процессов зарождения и роста структурных составляющих;

- возможности масштабируемости структурных составляющих с целью их детализации;

- возможности целенаправленного воздействия на отдельные параметры или их группу с количественным описанием их соотношения.

Литература

- Horstemeyer M.F. Integrated Computational Materials Engineering (ICME) for Metals: Using Multiscale Modeling to Invigorate Engineering Design Science. Holoren.  Wiley-TMC, 2012, 472p.

- Bolcavage A. Integrated Computational Materials Engineering from a gasturbine engine perspective review. /A. Bolcavage, P.D. Brown, R. Cedoz, N. Cooper, C. Deatok,D.R. Hartman, A. Keskin,J.F. Matlik, G. Modgil, J.D.Stillinger. Integrating Materials and Manufacturing Innovation. 2014, v3.

- Panchal J.H. Key computational modeling in Integrated Computational Materials Engineering. /Y.H. Panchal, S.R. Kalidindi, D.L. McDonell. Computer – Aided Design. 45. 2013 v. 4-25.

- Носов В.К. Трёхмерная модель микроструктурного строения α+β – титанового сплава ВТ6/ В.К. Носов, П.А. Нестеров, О.П. Поляков// Материаловедение. 2014. №4 с.21-27.

- Мусиенко А.Ю. Компьютерное моделирование реальной структуры титановых сплавов при исследовании процессов деформирования и разрушения. ч.1 Постановка задачи и основные соотношения / А.Ю. Мусиенко, В.П. Леонов, И.Р. Козлова, Д. А. Паноцкий // Титан, 2014, № 3, с. 45-54.

- Мусиенко А.Ю. Компьютерное моделирование реальной структуры титановых сплавов при исследовании процессов деформирования и разрушения. ч.2 Результаты и выводы / А.Ю. Мусиенко, В.П. Леонов, И.Р. Козлова, Д. А. Паноцкий // Титан, 2014, № 3, с.55-64.

- Бахтеев О.А. Моделирование роста зерен стехиометрического диоксида урана при изотермической выдержке. / О.А. Бахтеев, А.В. Лысиков, Е.Н. Михеев // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2014. №1(27). С. 61-70.

- Конрад Х. Модель деформационного упрочнения для объяснения влияния величины зерна на напряжения течения металлов // Сверхмелкое зерно в металлах. Пер. с англ. –М.: Металлургия. 1973.- 206 с.

- K. R. Evans The embrittlement and fracture of Ti-8 pct. Al alloys. // Trans. Met. Soc. AIME, 1969, V.245, №6, P. 1297.

- Chia K.H. Dislocation density model for the effect of grain size on the flow stress of Ti-15,2 at.% Mo β-alloy at 4,2-650K. / K.H. Chia, K. Jung, H. Conrad.  // Mater.Sci.Eng. A 409, 2005, P. 32.

- Bhattacharjee A. Room temperature plastic flow behavior of Ti-6,8Mo-4,5Fe-1,5Al and Ti-10V-4,5Fe-1,5Al: Effect of grain size and strain rate. / A. Bhattacharjee, P. Ghosal, A.K. Gogoa, S. Bhargava, S.V. Kamat. // Mater.Sci.Eng. A 452-453. 2007. P. 219.

- Носов, В.К. Влияние начальной концентрации водорода и режимов вакуумного отжига на структуру, фазовый состав и механические свойства листовых заготовок сплава ВТ6. Часть II. Влияние фазового состава и величины зерна на механические свойства листовых заготовок сплава ВТ6. / В.К. Носов, П.А. Нестеров, О.А. Поляков, Ю.Ю. Щугорев, Н.А. Грачев. // Известия высших учебных заведений «Цветная металлургия». № 6. Москва. 2012. С. 42-47.

- Носов В.К. Комбинированное упрочнение листовых заготовок сплава Ti-6Al при обратимом легировании водородом. / Носов В.К., Поляков О.А.,Щугорев Ю.Ю., Грачев Н.А., Нестеров П.А. // Металлы. 2012 № 1. C. 99-107.

- Кристиан Дж. Теория превращений в металлах и сплавах. Часть 1. Термодинамика и общая кинетическая теория. : пер. с англ. / под ред. А.Л. Ройтбурда. М.: Мир, 1978. 806с. [J.W. Christian The theory of transformations in metals and alloys. Second edition. Part 1. Equilibrium and General Kinetic Theory. Oxford : Pergamon Press. 1975. 806p.]

- Мартин Дж., Доэрти Р. Стабильность микроструктуры металлических систем : пер. с англ. / под ред. В.Н. Быкова. М.: Атомиздат, 1978. 280с. [J.W. Martin, R.D. Doherty Stability of microstructure in metallic systems. Cambridge : Cambridge University Press. 1976. 280p.]

- Шаскольская М.П. Кристаллография. Учебное пособие для ВТУЗов. 2-е изд. М.: Высшая шк., 1984. 376с.

- Урусов В.С. Теоретическая кристаллохимия. М.: Изд-во МГУ. 1987, 275с.

- Егоров-Тисменко Ю.К. Кристаллография и кристаллохимия. Под ред. В.С. Урусова. М.: Книжный дом университета. 2005. 592с.

- Титановые сплавы. Металлография титановых сплавов. / Е.А. Борисова, Г.А. Бочвар, М.Я. Брун и др. // М.: Металлургия. 1980. 464с.

- Чечулин Б.Б. Циклическая и коррозионная прочность титановых сплавов. / Б.Б. Чечулин, Ю.Д. Хесин //  М.: Металлургия. 1978. 208с.

- Бокштейн Б.С. Термодинамика и кинетика границ зёрен в металлах./ Б.С Бокштейн, Ч.В. Копецкий, П.С. Швиндлерман// М.: Металлургия, 1986. 224с.

- Кайбышев О.А. Границы зерен и свойства металлов./ О.А. Кайбышев, Р.З. Валиев // М.: Металлургия, 1987. 214с.

- Орлов А.Н. Границы зерен в металлах./ А.Н. Орлов, В.Н. Перевезенцев, В.В. Рыбин («Достижения отечественного металловедения»).// М.: «Металлургия», 1980 - 156 с.

- Колачёв Б.А. Физико-механические свойства лёгких конструкционных сплавов. / Б.А. Колачёв, С.Я. Бецофин, Л.А. Бунин, В.А. Володин //М.: Металлургия, 1995. – 288с.

- Ильин А.А. Титановые сплавы. Состав, структура, свойства. Справочник. / А.А. Ильин, Б.А. Колачёв, И.С. Полькин. // М.: ВИЛС–МАТИ. 2009. – 520 с.