УДК 620.18: 669-419:621.771

Исследование структуры и свойств многослойных материалов на основе титановых сплавов

Путырский С.В.1; Плохих А.И.2, к.т.н; Яковлев А.Л.1, к.т.н

admin@viam.ru

1 ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов ГНЦРФ, г. Москва

2 ФГБОУ ВПО Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, г. Москва

Аннотация:

Представлены результаты работы по созданию многослойных материалов на основе титановых сплавов методом горячей пакетной прокатки. Были проведены исследования структуры материала, химический анализ слоёв композиций и испытания по определению ударной вязкости. Образцы композиций обладают высокими значениями ударной вязкости. Ограниченная диффузия легирующих элементов даёт возможность сохранить ламинарность слоистой структуры при дальнейшем уменьшении толщины пакета путём корректировки режимов деформирования

Ключевые слова:

многослойные материалы,  титановые сплавы, горячая прокатка

Abstract:

Results of work on creation of multilayer materials on the base of titanium alloys by the pack rolling are presented. Study of structure, chemical composition of layers and toughness of materials has been performed. It is shown that samples of multilayer materials have high toughness. Low diffusion of alloy elements in composition gives a possibility to save laminar structure of material during late steps of technological process

Keywords:

multilayer materials, titanium alloys, hot rolling

Перспективным подходом в вопросе создания материалов сочетающих высокие значения характеристик прочности и надёжности является технология синтеза многослойных материалов со стабильной ламинарной структурой по средствам высокопроизводительного метода горячей прокатки [1, 2]. На примере сплавов на основе железа показано, что получение многослойной ламинарной структуры в материале, созданном на основе одного металла возможно, если в исходной композиции участвуют сплавы, имеющие различное кристаллическое строение при температуре прокатки. Также  разработана схема выбора исходной композиции многослойного материала, которая позволяет проводить горячую деформацию в условиях, когда составляющие композиции находятся в изоморфном состоянии. Главным условием сохранения многослойного строения при проведении горячей прокатки, является специальный подбор бинарной композиции сплавов, в которой будет снижена выравнивающая диффузия легирующих элементов и их диффузионное проникновение через межслойные границы [3].

Особый интерес представляет создание подобного материала на основе металлов, чьи сплавы обладают высокими значениями удельных прочностных характеристик. К примеру, сплавы на основе титана. Широкая номенклатура титановых сплавов позволяет исследовать композиции с различным сочетанием структурных состояний исходных материалов при температуре деформации.

Были выбраны титановые сплавы: ВТ5-1 (α-сплав), ВТ14 (α+β-сплав), ВТ35 (β-сплав). На их основе были составлены следующие композиции: ВТ5-1 + ВТ14, ВТ5-1 + ВТ14, ВТ14+ВТ35. Схема технологического процесса представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема технологического процесса

Исходная высота пакетов составляла 50 мм. На первом шаге композиции были деформированы до толщины 10 мм. Структура композиций представлена на рисунке 2.  Видно, что структура материала имеет ламинарное строение.

ВТ5-1 + ВТ14                  ВТ5-1 + ВТ35                    ВТ14+ВТ35

Рисунок 2 – Структура композиций прокатанных до 10 мм.

Из листа толщиной 10 мм были подготовлены образцы для испытаний на определение KCU. Испытания проводились в направлении перпендикулярном и параллельном направлению прокатки. Результаты испытаний представлены в таблице.

Таблица 1

Ударная вязкость композиций

| Материал | KCU //, Дж/см2 | КСU ┴, Дж/см2 |
| --- | --- | --- |
| композиция 5-1 | 100 | 49 |
| композиция 5-3 | 112 | 110 |
| композиция 1-3 | 50 | 140 |

Листы толщиной 10 мм были докатаны до 2 мм. Структура материалов представлена на рисунке 2. Видно, что ламинарность строения нарушается во всех композициях, при этом не наблюдается образование однородного по структуре материала. Нарушение ламинарного строения носит характер искривления и неравномерного утонения отдельных слоев, независимо от их исходного химического состава.

ВТ5-1 + ВТ14                  ВТ5-1 + ВТ35                   ВТ14+ВТ35

Рисунок 2 – Структура композиций прокатанных до 2 мм.

Рентгеноспектральным методом был проведён анализ химического состава слоёв в композиции. С целью исследования межслойной диффузии анализ проводился в середине слоя и у границы. Показано, что подвижность легирующих элементов является минимальной. Наибольшее изменение концентрации наблюдается у олова в композиции ВТ14+ВТ35.

По результатам проделанной работы можно сделать выводы:

- Технология, разработанная для получения многослойных материалов на основе сталей методом горячей пакетной прокатки, применима для создания компактных металлических материалов со слоистой структурой на основе титановых сплавов.

- Нарушение ламинарного строения многослойных материалов на конечных стадиях первого технологического цикла носит характер искривления и неравномерного утонения отдельных слоев, независимо от их исходного химического состава.

- Методом рентгеноспектрального анализа установлено, что подвижность легирующих элементов в слоях композиции является минимальной

- Результаты структурного и химического анализа композиций указывают на возможность сохранения ламинарности строения многослойного материала на основе титановых сплавов посредством корректировки режима деформирования пакетов.

Литература

- Исследование особенностей формирования субмикро- и нанокристаллической структуры в многослойных материалах методом горячей прокатки / А.Г. Колесников, А.И. Плохих, Ю.С. Комиссарчук, И.Ю. Михальцевич // Металловедение и термическая обработка металлов. - 2010. - № 6. - С. 44-49.

- Хорев А.И. Современные методы повышения конструкционной прочности титановых сплавов-М.: Воениздат,1979. - 256с., ил.

- Исследование структуры и свойств многослойных материалов на основе алюминиевых сплавов / Колесников А. Г., Плохих А. И., Миронова М. О. // Наука и образование - 2011. - №11.