Исследование закономерностей формирования зоны пластической деформации, локализованной вблизи вершины магистральной трещины на жаропрочных титановых сплавов псевдо-α-класса при динамическом нагружении в интервале эксплуатационных температур, и при циклическом нагружении при комнатной температуре

Наприенко С.А., Зайцев Д.В., Попов М.А., Заводов А.В.

admin@viam.ru

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственный научный центр Российской Федерации, 
г. Москва

Введение

Материалы с гексагональной плотноупакованной (ГПУ) решеткой характеризуются сильной анизотропией физических параметров, что оказывает влияние на характер пластической деформации [14]. В ГПУ кристаллах, в зависимости от соотношения параметров решетки, пластическая деформация реализуется путём скольжения в базисной {0001}, призматических {1100} и пирамидальных (I {1011} и II {1122} рода) плоскостях. Анализ дислокационной структуры материала, позволяет определить особенности механизма пластической деформации при различных условиях испытаний.

При этом особое внимание уделяется глубокому изучению явлений, лежащих в основе процессов деформации и разрушения

Результаты исследований

В качестве объекта исследований в работе были использованы катаные прутки Ø18мм из титанового псевдо-α-сплава ВТ41.

На исходные заготовки была наложена стандартная термическая обработка: нагрев до 1000 С, выдержка 2 часа, охлаждение на воздухе + нагрев до 620 С, выдержка 4 часа, охлаждение на воздухе.

Из прутков в продольном направлении были изготовлены образцы для испытаний на трехточечный ударный изгиб типа V-Шарпи (5х10(8)х55мм).

Испытания на трехточечный изгиб проводили на маятниковом копре PH300-CHV фирмы «Walter+Bai AG», оснащенным датчиками нагрузки и лазерной опто-электронной системой определения прогиба образца и раскрытия трещины в процессе испытания. Образцы испытывали на ударный изгиб в интервале температур от -196 С до +700 С с записью диаграмм «нагрузка-время».

При значениях максимальной нагрузки определяли временное сопротивление при динамическом нагружении.

Таблица 1

Результаты испытаний на ударный трехточечный изгиб.

| Температура, С | -196 | -100 | +20 | +100 | +200 | +300 | +400 | +500 | +600 | +650 | +700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KCV, кДж/м2 | 155 | 208 | 202 | 281 | 464 | 488 | 531 | 553 | 590 | 561 | 317 |
| σвд, МПа | 2010 | 2280 | 2130 | 2090 | 1950 | 1870 | 1750 | 1710 | 1660 | 1530 | 1310 |

KCV, кДж/м2

σвд, МПа

σвд, МПа

KCV, кДж/м2

Температура испытания, С

Рисунок 2 – Зависимость ударной вязкости KCV и разрушающего напряжения от температуры испытания.

После испытаний проводили фрактографическое исследование образцов на РЭМ JSM6490LV фирмы JEOL.

На исследуемых образцах определяли максимальную полуширину боковых скосов (λ) и максимальную ширину зоны страгивания (s). С целью выявления зависимости максимальной полуширины боковых скосов и максимальной ширины зоны страгивания от ударной вязкости и разрушающего напряжения при различных температурах, были проведены расчеты.

Из полученных результатов видно, что значения ударной вязкости и разрушающего напряжения имеют зависимость от полуширины боковых скосов и ширины зоны страгивания.

Таблица 2

Результаты определения фрактографических особенностей образцов.

| Температура, С | -196 | -100 | +20 | +100 | +200 | +300 | +400 | +500 | +600 | +650 | +700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λ, мм | 0,33 | 0,55 | 0,46 | 1,01 | 1,08 | 1,21 | 1,37 | 1,40 | 1,62 | 1,17 | 1,01 |
| s, мм | 0,13 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,33 | 0,49 | 0,29 | 0,33 | 0,54 | 0,40 | 0,30 |

Исследование микростроения поверхности разрушения проводили в центральной части изломов образцов. Изломы образцов представлены пластичным ямочным рельефом. При повышении температуры испытания, размер ямок увеличивается, а при температурах испытания выше +300 С появляется вытянутость ямок в направлении развития трещины. При температурах испытаний +650 С и +700 С ямки становятся мельче, а вытянутость в направлении разрушения пропадает. Это также коррелирует с  результатами испытаний.

Для исследований методами ПЭМ были отобраны 3 образца: исходное состояние; после испытаний  при -100 С и +600 С. Образцы для ПЭМ – изготавливали из участков, параллельных плоскости излома, на глубине, не превышающей 500 мкм от поверхности разрушения.

В α-фазе исходных образцов встречаются дислокационные сетки с крупной ячейкой, что свидетельствует о минимальных разориентировках участков ГПУ решетки (Рисунок 2 а).

В ГПУ кристаллической решетке α-фазы образца после испытаний при -100 С процессы пластической деформации характеризуются скольжением и двойникованием. При этом, двойникование происходит лишь в базисных плоскостях и встречается реже (Рисунок 2 б). Двойники формируются по механизму скольжения краевых дислокаций со сдвигом плотноупакованных слоёв и ширина двойников не превышает нескольких атомных слоев (Рисунок 2 в, г).

В структуре образцов после испытаний при 600 ºС плотность полос скольжения и отдельных дислокаций в α-фазе значительно выше по сравнению с образцами, испытанными при -100ºС, в то время, как двойникование не наблюдается. Так же после высокотемпературного испытания  наблюдаются дислокационные петли и сложные дислокационные образования (Рисунок 2 д, е).

Рисунок 2 – Структура, исследованная методом ПЭМ:

а – Дислокационная  сетка в α-фазе исходного образца;

б – Пластическая деформация α-фазы после испытаний при -100 ºС;

в – Двойникование в α-фазе после испытаний при -100 ºС, полосы муара на плоскостях двойникования;

г – Двойникование в α-фазе после испытаний при -100 ºС,  снимок в оси зоны [1010] (плоскость двойникования параллельна электронному пучку);

д, е –Дислокационная структура в α-фазе образца после испытаний при 600 ºС.

Результаты

Проведенные исследования показали, что разрушение образцов из сплава ВТ41 при динамическом нагружение происходит по механизму формирования пластичного ямочного рельефа с образованием боковых скосов и зоны страгивания.

Исследование микростроения изломов образцов после испытаний при различных температурах показали, что повышение температуры испытания приводит к увеличению пластичности ямочного рельефа, ширины боковых скосов и зоны страгивания. При этом величины максимальной полуширины боковых скосов и максимальной ширины зоны страгивания достигают своего максимума при температуре испытания +600С.

На основании выполненных испытаний и фрактографических исследований можно заключить, что рост значений ударной вязкости при повышении температуры испытания связан с увеличением пластичности материала, за счет увеличения ширины боковых скосов, ширины зоны страгивания и пластичности ямочного рельефа.

Проведенные исследования микроструктуры α-фазы методом ПЭМ под поверхностью разрушения образцов из сплава ВТ41 после испытаний на ударный изгиб показали, что при низких температурах испытаний формирование зоны пластической деформации идет по механизмам сдвига в системах скольжения и двойникования. Двойникование происходит в базисной плоскости {0001} по механизму скольжения краевых дислокаций со сдвигом плотноупакованных слоёв в направлении [1210], а ширина двойников не превышает нескольких атомных слоев.

При температуре испытаний 600 С, формирование зоны пластической деформации реализуется как по механизму сдвига в системах скольжения, так и в результате генерирования дислокационных петель, формирующих сложные дислокационные конструкции.

По видимому, микродвойники, наблюдаемые в базисных плоскостях, в образцах, испытанных при низких температурах, образуются вследствие ограничения действия систем скольжения в ГПУ решетке при пониженных температурах.