681.586.712

Мониторинг коррозионной агрессивности приморской атмосферы датчиками продолжительности увлажнения

Молоков М.В.

molokovmv@viam.ru

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» ГНЦ  РФ, ГЦКИ ВИАМ им. Г.В. Акимова, г. Геленджик

Аннотация:

Проведена оценка показаний датчиков DAVIS 6420, используемых для регистрации времени увлажнения поверхности. Исследованы датчики продолжительности увлажнения, эксплуатируемые длительное время в условиях приморской атмосферы. Приведены показания датчиков различного срока экспозиции в сравнении с новым датчиков.

Ключевые слова:

датчик продолжительности увлажнения, деградация поверхности датчика, DAVIS 6420

Одним из наиболее распространённых видов коррозионного разрушения материалов является атмосферная коррозия. Для оценки коррозионной агрессивности атмосферы используются различные параметры: продолжительность увлажнения, относительная влажность, скорость выпадения коррозионно-агрессивных примесей. Одним из наиболее важных параметров коррозионной агрессивности атмосферы считается продолжительность увлажнения поверхности [1]. Наиболее распространенным методом измерения продолжительности увлажнения является способ, регламентированный стандартом ISO 9223: за продолжительность увлажнения τ принимается время с сочетанием относительной влажности более 80% и температуры выше 0°C [2]. Недостаточность методики, регламентированной стандартом ISO, была неоднократно показана для регионов с экстремальными климатическими условиями, такими как побережье Антарктики [3] и влажных тропиков [4]. Показано, что присутствие коррозионно-агрессивных примесей, например, хлоридов на поверхности образца может приводить к образованию пленки электролита при малой относительной влажности [5]. Так, для NaCl кристаллизация наблюдалась при относительной влажности 43-44% [6]. Поэтому использование продолжительности увлажнения по методике ISO 9223 может привести к неправильным оценкам.

В Геленджикском центре климатических испытаний им. Г.В Акимова (ГЦКИ ВИАМ) ведутся многолетние измерения продолжительности увлажнения по методикам, регламентированным ISO 9223 и ГОСТ 9.039, а  также с использованием датчика продолжительности увлажнения Davis (рис. 1). Сравнение времени увлажнения, определяемого по методикам ISO 9223 и ГОСТ 9.039, не выявило соответствия между значениями, полученными по методикам и с помощью датчика продолжительности увлажнения [1]. Достоверное определение продолжительности увлажнения поверхности образцов может быть достигнуто  прямыми методами измерений с помощью чувствительных датчиков или за счет усовершенствования косвенных методов [7]. Широкое применение датчиков увлажнения ограничено низким соответствием показаний датчиков различных конструкций и производителей [5].

Для инструментального определения времени продолжительности увлажнения  наиболее часто используются датчики на основе токопроводящих гребенок, расположенных на диэлектрической подложке. Рабочая поверхность датчика опрашивается встроенной электрической схемой. Металлические дорожки датчиков, изготовленных в соответствии с стандартом ASTM G84-89 (2012), выполнены из цинка или меди, с напылением золота. В состав металлических дорожек нестандартизованных датчиков, таких как Davis LWS 6420 помимо меди и золота входит никель.

Рис. 1. Поверхность датчика продолжительности увлажнения: 
а - после 6 лет эксплуатации на открытой площадке ГЦКИ ВИАМ, б - новый датчик

Для датчиков с различным сроком эксплуатации в приморской атмосфере разработана схема опроса, позволяющая единовременно регистрировать данные со всех подключенных датчиков. Регистрация показаний со всех подключенных датчиков осуществляется автоматически, через равно заданные для каждого датчика отрезки времени. Опрос датчиков производится длительное время при неизменных параметрах температуры и влажности в каждой точке[8]. Полученные данные для каждого датчика изображены в табл. 1. По мере деградации датчика в процессе эксплуатации несложно корректировать его показания путем периодического сравнения с эталоном, чтобы не увеличивать погрешность определения продолжительности  фазовой пленки влаги.

Таблица 1

Показания датчиков продолжительности увлажнения после длительной выдержки при заданных термовлажностных параметрах, а – новый датчик, б – 6 лет эксплуатации под навесом, в – 6 лет эксплуатации на открытой площадке.

| а |  |
| --- | --- |
| б |  |
| в |  |

Для эксплуатируемых датчиков из экспериментальных данных определены значения для корректировки их показаний (таблица 2).

Таблица 2

Корректирующие значения для датчиков после эксплуатации в условиях приморской атмосферы

|  | Температура, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 |  |  |  | 32 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Относительная влажность, % | 9 | 36 | 78 | 99 | 22 | 38 | 73 | 99 | 12 | 39 | 57 | 99 |
| 6л навес, В | -0,3 | -0,2 | -1,5 | -1,5 | -0,6 | -0,2 | -1,6 | -1,5 | -0,2 | -1,7 | -1,6 | -1,9 |
| 6л ОП, В | 0,1 | -2,1 | 0,2 | -1,5 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 0,1 |

Получены экспериментальные подтверждения влияния деградации датчиков продолжительности увлажнения на их показания. Под действием коррозионно-агрессивной атмосферы происходит деградация датчиков продолжительности увлажнения: изменяется сопротивление дорожек.

Литература

- Каблов Е.Н., Старцев О.В., Медведев И.М., Панин С.В. Коррозионная агрессивность приморской атмосферы. Ч. 1. Факторы влияния (обзор) // Коррозия: материалы, защита. 2013. № 12. С. 6–18.

- Corvo F., Pérez T., Martin Y., Reyes J., Dzib L.R., González-Sánchez J., Castañeda A. Time of wetness in tropical climate: Considerations on the estimation of TOW according to ISO 9223 standard // Corrosion Science. 2008. Vol. 50, № 1. P. 206–219.

- Mikhailov A.A., Strekalov P. V., Panchenko Y.M. Atmospheric corrosion of metals in regions of cold and extremely cold climate (a review) // Protection of Metals. 2008. Vol. 44, № 7. P. 644–659.

- Veleva L., Pérez G., Acosta M. Statistical analysis of the temperature-humidity complex and time of wetness of a tropical climate in the Yucatán Peninsula in Mexico // Atmospheric Environment. 1997. Vol. 31, № 5. P. 773–776.

- Schindelholz E., Kelly R.G., Cole I.S., Ganther W.D., Muster T.H. Comparability and accuracy of time of wetness sensing methods relevant for atmospheric corrosion // Corrosion Science. Elsevier Ltd, 2013. Vol. 67. P. 233–241.

- Schindelholz E., Kelly R.G., Cole I.S. Comparability and Accuracy of Indirect Time of Wetness Sensing Methods during Short Term Atmospheric Exposure // DoD Corrosion Conference. 2011. P. 20.

- Старцев О.В., Медведев И.М., Кротов А.С., Панин С.В. Зависимость температуры поверхности образцов от характеристик климата при экспозиции в натурных условиях // Коррозия: материалы, защита. 2013. № 7. С. 43–47.

- ISO 483:2005. Пластмассы. Небольшие камеры для кондиционирования и испытаний с применением водяных растворов для поддержания относительной влажности на постоянном уровне.