УДК 620.193.21

Закономерности коррозионного разрушения деформируемых алюминиевых сплавов при испытаниях натурно-ускоренным методом

М.Г. Курс, А.Н. Головков, С.И. Куличкова

KursMG@viam.ru

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» ГНЦ  РФ, ГЦКИ ВИАМ им. Г.В. Акимова, г. Геленджик

Аннотация:

Проведен анализ коррозионного разрушения деформируемых алюминиевых сплавов 1370Т1, 1424Т1, В-1461Т1, 1913Т, В-1341Т1, В96ц3пчТ12, 1441Т1, В-1469Т1 после 4х лет натурно-ускоренных испытаний под навесом ГЦКИ ВИАМ им. Г.В. Акимова при ежедневном повышении концентрации хлоридов методом облива. Исследования проводились с использованием комплексного подхода, включающего в себя как анализ непосредственного степени коррозионного разрушения, так и причин развития того или иного вида коррозии. По результатам работы сделаны выводы о влиянии отдельных параметров коррозионного разрушения на усталостные и прочностные потери свойств материалов.

Ключевые слова:

коррозия, алюминиевые сплавы, натурно-ускоренные испытания, показатели коррозионной стойкости.

Abstract:

The analysis of corrosion damage of wrought aluminium alloys 1370Т1, 1424Т1, В-1461Т1, 1913Т, В-1341Т1, В96ц3пчТ12, 1441Т1, В-1469Т1 after four years of  full-scale accelerated tests under the roof of GCTC VIAM named after G. V. Akimov with everyday increase of chloride concentration by flow coating was carried out. The investigations were being carried out with usage of comprehensive approach including both analysis of direct degree of corrosion damage and analysis of development causes of different corrosion types.  By results of work conclusions about influence of separate parameters of corrosion damage on fatigue and strengthening losses of material properties were drawn.

Keywords:

corrosion, aluminium alloys, full-scale accelerated tests, coefficients of corrosion resistance

Введение

Изготовление из алюминиевых сплавов ответственных несущих деталей воздушных судов требует исключения даже минимальных рисков потери прочности и несущей способности материала конструкции. Проведение климатических испытаний алюминиевых сплавов для обеспечения безопасности эксплуатации воздушных судов и, в частности, защиты изделий и конструкций из алюминиевых сплавов от коррозии относится к приоритетным стратегическим направлениям развития материалов и технологий [1, 2].

Климатические испытания помогают оценить поведение материалов в условиях, приближенных к эксплуатационным и являются неотъемлемой частью исследования свойств материалов при паспортизации. В свете высоких темпов развития современной авиационной промышленности при разработке новых сплавов не всегда возможно проведение натурных испытаний в условиях открытой атмосферы ввиду их высокой длительности. В связи с этим, актуальным является вопрос развития методик проведения натурно-ускоренных испытаний, позволяющих оценить максимум коррозионного развития алюминиевых сплавов в сжатые сроки (1-2 года) по сравнению с традиционными климатическими испытаниями.

Целью данной работы является анализ результатов натурно-ускоренных испытаний 8 марок деформируемых алюминиевых сплавов на климатической станции в умеренно теплом климате приморской зоны с использованием комплексных методов оценки свойств материалов.

1. Методика эксперимента и материалы для испытаний.

Исследованиям коррозионной стойкости материалов при испытаниях натурно-ускоренными методами посвящен ряд работ [3-7]. Для разработки методики проведение испытаний осуществлялось натурно-ускоренным методом, позволяющим за 1-2 г. экспозиции оценить максимум коррозионного разрушения алюминиевых сплавов по сравнению с испытаниями в открытой атмосфере с необходимыми сроками испытаний 3-5 лет. Кроме того, результаты данных испытаний позволяют прогнозировать поведение материалов в жестких эксплуатационных условиях [8-9].

В настоящей работе проведение натурно-ускоренных испытаний осуществлялось в ГЦКИ ВИАМ им. Г.В. Акимова [10], представляющим умеренно теплый климат, характеризующийся повышенным содержанием хлоридов в атмосфере. Для проведения испытаний были определены следующие условия:

- установка образцов в горизонтальном положении на стенде под навесом климатической станции;

- экспозиция образцов без и с повышением поверхностной концентрации хлоридов (ПКХ) методом распыления мелкодисперсного раствора морской соли  в концентрации 5 г/л с помощью пульверизатора 1 раз в день в вечернее время [11];

- общий срок экспозиции составил 4 года с промежуточными съемами после 3, 6 мес., 1, 2 лет.

Для испытаний были применены листы деформируемых алюминиевых сплавов 1424Т1, В-1341Т1, В96ц3пчТ12, 1913Т3, 1441Т1, В-1461Т1, В-1469Т1, 1370Т1 толщиной ~ 2 мм (Таблица 1). Данные сплавы рекомендуются к применению в широкой номенклатуре изделий авиационной техники от элементов обшивки до силового набора, а также в изделиях автомобильной промышленности, гидроавиационного назначения и др.[12-16].

Таблица 1

Характеристика алюминиевых сплавов, использовавшихся для проведения испытаний.

| Сплав, т/о | Полуфабрикат, толщина | Система |
| --- | --- | --- |
| В-1461Т1 | Лист 2,0 мм | Al-2,8Cu-Li |
| 1424Т1 | Лист 1,6 мм | Al-5Mg-1,5Li |
| 1370Т1 | Лист 1,6 мм | Al-1,4Mg-1,2Si-1,4Cu |
| В-1341Т1 | Лист 1,5 мм | Al-0,7Mg-Si |
| 1441Т1 | Лист 1,7 мм | Al-Li-Mg-Si |
| В96ц3пчТ12 | Лист 1,8 мм | Al-4,5Zn-2,3Mg-2Cu |
| 1913Т3 | Лист 2,5 мм | Al-2Mg-4,5Zn |
| В-1469Т1 | Лист 2,4 мм | Al-1,8Cu-Li-Mg |

2. Результаты испытаний и обсуждение.

2.1. Скорость коррозии.

Снижение скорости коррозии со временем обуславливается образованием слоя продуктов коррозии на поверхности образца, который препятствует доступу активной среды к поверхности. При испытаниях образцов с ПКХ площадь коррозионных поражений уже после 3-х месяцев испытаний составляет до 95% площади поверхности (диаметр коррозионных очагов достигает 10 мм) с образованием плотного слоя продуктов коррозии, затрудняющих доступ кислорода к поверхности образца, результатом чего становится снижение скорости коррозии. При испытаниях без ПКХ площадь коррозионных поражений после 1 года испытаний составляла около 50% площади поверхности с гораздо меньшим диаметром коррозионных очагов (≤ 1 мм), т.е. поверхность остается более доступной воздействию коррозионно-активных компонентов, в результате чего скорость коррозии продолжает расти.

На Рис. 1 представлено изменение скорости коррозии для сплавов с наименьшими и наибольшими значениями данного показателя.

Рис.1. Изменение скорости коррозии образцов алюминиевых сплавов 1424Т1 и В96ц3пчТ12 в процессе натурно-ускоренных испытаний.

2.2. Оценка склонности сплавов к межкристаллитной и питтинговой коррозии.

В то время как коррозия чистого алюминия относится больше к свойствам самого алюминия, в алюминиевых сплавах коррозия зависит от распределения и состава большого количества интерметаллидных частиц с композициями, которые зависят от химического состава и условий обработки [17]. Процесс межкристаллитной коррозии (МКК) сплавов А1-Сu начинается, прежде всего, с разрушения алюминия, входящего в интерметаллическое соединение CuAl2. Поэтому границы зерен, у которых первоначально выпадает фаза CuAl2 из твердого раствора, являются самым уязвимым местом для коррозии [18]. По результатам исследований наименьшая склонность к МКК зафиксирована для сплавов с малым содержанием Cu: сплавы 1424Т1 и 1913Т3 не проявили склонности к МКК, для В-1341Т1 глубина МКК не превышает 0,15 мм (Рис. 2).

На сплавах 1424Т1 и 1913Т3 за период проведения испытаний МКК обнаружено не было. При испытаниях без ПКХ после 2х лет экспозиции глубина МКК продолжает  расти для сплава 1370Т1, для остальных сплавов не меняется. При испытаниях с ПКХ наблюдается торможение роста МКК после 6 месяцев для сплавов В-1469Т1, В-1341Т1, В-1461Т1, для сплавов 1370Т1 и 1441Т1 наблюдается продолжение роста МКК.

Алюминиевые сплавы склонны к питтинговой коррозии, которая может достигать значительной глубины и являться концентратором напряжений при приложении нагрузки к образцу. На питтинговую коррозию алюминиевых сплавов значительное влияние оказывают структурные неоднородности и несовершенства кристаллической структуры. Не вызывает сомнений возможность растворения анодных составляющих сплава. Скорость питтинговой коррозии замедляется во времени. В основном это обусловлено образованием продуктов коррозии, которые препятствуют взаимодействию участков металла, подвергнутого коррозии с агрессивной средой [19].

При оценке питтинговой коррозии алюминиевых сплавов важное значение имеет не только глубина питтинга, но и объемный фактор, а также процент пораженной поверхности образца. Проведенный методом смыва анализ поверхностного содержания хлоридов показал, что увеличение площади  и диаметра коррозионных поражений способствует большему удержанию хлоридов на поверхности образцов. Наименьшие значения площади, диаметра корр. очагов и количества хлоридов обнаружены для сплавов 1424Т1, В-1341Т1 и 1913Т3.

Среди исследованных сплавов наименьшие значения глубины питтинга были обнаружены на сплавах 1424Т1 и В-1461, средние значения для В-1341Т1 с локальным характером, для остальных сплавов наблюдаются значительные поражения поверхности при глубине ~ 200-400 мкм. В отличие от скорости коррозии и глубины МКК, для всех сплавов наблюдается рост глубины питтинга в течение всего периода испытаний. Скорость роста питтинга сокращается с продолжительностью испытаний. Наибольшие значения глубины питтинга по результатам исследований характерны для сплавов с высоким содержанием Zn, который для сплавов В96ц3пчТ12 и 1913Т3 является основным легирующим элементом (Рис. 2).

Рис.2. Глубина межкристаллитной и питтинговой коррозии алюминиевых сплавов после 4х лет натурно-ускоренных испытаний.

Таким образом, в зависимости от содержания легирующих элементов, в алюминиевых сплавах может преобладать либо межкристаллитная, либо питтинговая коррозия, примером чего являются сплавы 1370Т1 и В96ц3пчТ12. В источнике [20] также приведены результаты, показывающие, что дополнительное легирование Zn сплава 6056 (зарубежный аналог российского 1370) позволяет устранить МКК, но при этом появляется  питтинговая коррозия.

2.3. Расслаивающая коррозия.

Из восьми исследованных сплавов РСК была зафиксирована на трех. На сплаве 1441Т1 уже после 6 мес. испытаний с обливом был обнаружен 3 балл РСК; после 4х лет экспозиции РСК составила 8-9 балл с множественными вспучиваниями и отслоениями по торцам.

Для сплава В96ц3пчТ12 РСК была зафиксирована после 2 лет экспозиции с обливом раствором в конц. 5 г/л, – 5 балл. После 4 лет испытаний РСК составляла 8 балл с расслоениями по торцам и диаметром вспучиваний до 2 мм. Для сплава В-1341Т1 РСК была зафиксирована лишь после 4х лет испытаний – 6 балл на образцах при испытаниях как с ПКХ, так и без.

2.4. Капиллярный метод исследования.

Для исследований на образцы со снятыми продуктами коррозии был нанесен слой индикаторного пинетранта, который под воздействием капиллярных сил проникает в коррозионные поражения и удерживается в них. Под воздействием проявителя, тонкий слой которого наносится на контролируемую поверхность, за счет сорбционных и диффузионных процессов индикаторный пенетрант извлекается из дефекта, образуя индикаторный след дефекта [21].

Таким образом, капиллярный метод позволяет оценить площадь коррозионного поражения поверхности материалов, склонных к локальным видам коррозии, как по площади (Рис. 3, а), так и по сечению (Рис. 3, б-в).

1441           1370       1424      В-1341      В-1461      1913       В96ц3пч      В-1469

а)

б) в)

Рис. 3. Поверхность образцов с нанесенным пенетрантом.

2.5 Рентгеноспектральный микроанализ.

Методом рентгеноспектрального микроанализа было проведено  определение локального химического состава продуктов коррозии (ПК) образцов испытывавшихся алюминиевых сплавов после натурно-ускоренных испытаний.

Для проведения натурно-ускоренных испытаний применялся раствор морской соли, полученной из морской воды методом выпаривания. В состав морской воды входят следующие элементы: Na+, Cl-, HCO3-, SO42-, Ca2+, Mg2+, K+, при этом содержание NaCl  превалирующее. В Таблице 2 приведены результаты анализа состава ПК; изображения микроструктуры представлены на примере сплавов В-1461Т1 и В96ц3пчТ12 на Рис. 4.

Как видно из таблицы, в составе ПК помимо элементов, входящих в состав морской воды, присутствуют Si, Cu, Zn, Mg, являющиеся основными легирующими элементами соответствующих сплавов.

Таблица 2

Локальный химический состав продуктов коррозии.

| Название спектра | O | Na | Mg | Al | S | Cl | Ca | Р | Si | К | Др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-1461Т1 | 58,1 | 3,3 | 0,5 | 33,4 | 0,8 | 0,9 | 0,5 |  |  |  | Cu: 2,7 |
| В-1469Т1 | 58,3 | 7,1 | 5,4 | 25,0 | 0,2 | 0,5 | 2,7 |  | 0,9 |  |  |
| 1424Т1 | 51,0 | 0,6 | 4,5 | 38,2 | 2,7 | 0,4 | 1,6 |  | 1,0 |  |  |
| В-1341Т1 | 55,4 | 1,6 | 9,8 | 27,6 | 1,1 | 1,1 | 2,4 |  | 1,1 |  |  |
| В96ц3пчТ12 | 51,0 | 8,7 | 7,1 | 14,7 | 2,0 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 6,3 | 0,9 |  |
| 1370 | 42,6 | 3,9 | 3,4 | 38,3 | 3,6 | 2,0 | 3,4 |  | 2,4 | 0,5 |  |
| 1441Т1 | 51,0 |  | 1,9 | 37,8 | 1,9 | 0,7 | 2,5 | 0,3 | 1,8 | 0,3 | Zn: 1,4 |
| 1913Т3 | 46,7 | 3,4 | 2,8 | 41,6 | 0,6 | 0,6 | 3,1 | 0,2 | 0,6 | 0,4 |  |

Рис. 4. Микроструктура алюминиевых сплавов В-1461Т1 (слева) и В96ц3пчТ12 (справа).

2.6. Фрактографические исследования.

Среди физических методов изучения связи состава и структуры материала с его механической прочностью особое место отводится исследованию поверхностей разрушения (изломов), поскольку излом наиболее четко отражает строение и свойства материала в локальном объеме, в котором протекает процесс разрушения. В ряде случаев эксплуатационных разрушений и повреждений только по излому можно сделать заключение о характере и причинах поломки или аварии [22].

Исследования изломов проводились с помощью сканирующего электронного микроскопа JSM-6490LV фирмы «JEOL». Фрактографический анализ изломов был проведен на образцах после определения исходных механических свойств при испытаниях на растяжение и на образцах после 4х лет натурно-ускоренных испытаний с ПКХ.

Исследования исходных образцов показали преимущественное разрушение от поверхности образцов, проходящее преимущественно по механизму вязкого среза с отдельными зонами ямочного рельефа. На Рис. 5 представлено строение излома на примере исходного образца из сплава В-1461Т1.

а) б)

в) г)

д) е)

Рисунок 5  Строение излома образца из сплава В-1461Т1 (исходный): а – общий вид излома; б – внутризеренное разрушение; в, г – вязкий ямочный рельеф; д, е – разрушение по механизму среза от поверхности.

Для сплава 1370Т1 после 4х лет испытаний в местах коррозионных повреждений на поверхности образца разрушение развивается по границам зерен. Вне участков с коррозионными повреждениями разрушение от поверхности развивается по механизму вязкого среза. В центральной зоне образца разрушение проходит внутризеренно, с образованием ямочного рельефа.

Для остальных сплавов разрушение развивается преимущественно от коррозионных повреждений на поверхности образцов и проходит преимущественно по механизму вязкого среза с единичными участками ямочного рельефа (Рис. 6). При сравнении изломов до и после коррозионного воздействия практически во всех исследуемых образцах независимо от сплава наблюдается снижение вязкости при разрушении, что может быть связано с проникновением атомарного водорода в процессе реализации реакции катодного восстановления водорода в кристаллическую структуру металла, особенно при локальных видах коррозии.

а)б)

в) г)

д)е)

Рисунок 6  Строение излома образца сплава В-1461Т1 после 4х лет натурно-ускоренных испытаний с ПКХ: а – общий вид излома; б – строение излома; в, г – разрушение от коррозионных повреждений; д, е – вязкий  срез.

Таким образом, неоднородность рельефа поверхности, являющейся следствием развития РСК и питтинговой коррозии, выступает в качестве концентратора напряжений при испытаниях на растяжение (Рис. 7).

а) б)

в) г)

Рис. 7. Разрушение образца сплава 1370Т1 по очагу с МКК (а, б) и 1913Т3 по очагу питтинговой коррозии (в, г) при испытаниях на растяжение (а, в – внешний вид,  б, г – изображение, полученное на металлографическом шлифе, х100).

2.7. Оценка изменения механических свойств материалов.

После натурной экспозиции были проведены стандартные испытания на осевое растяжение при температуре +200С (по ГОСТ 1497), а также испытания на малоцикловую усталость (МЦУ) при температуре +200С, коэффициенте асимметрии R = 0,1, частотеf = 35 Гц (по ГОСТ 25.502-79).

В процессе экспозиции произошло значительное увеличение потерь относительного удлинения практически для всех сплавов. Потери σв и σ0,2 увеличились в 1,5-2 раза за период экспозиции с 1 по 4 г. Потери МЦУ достигают значительных величин уже после 1 года испытаний, а после 2х лет составляют ~ 80-95% (Рис.8).

Рис.8. Потери механических свойств алюминиевых сплавов после 4х лет испытаний, потери МЦУ – после 2х лет испытаний.

В таблице 3 приведена градация сплавов по коррозионным характеристикам в сопоставлении с потерями механических свойств. Данные по общей коррозионной стойкости образцов коррелируют с градацией по потерям мех. свойств: для сплавов 1424Т1, В-1341Т1 и 1913Т3 характерен наименьший диаметр коррозионных поражений и седиментация хлоридов, что обуславливало их меньшую подверженность коррозии, – потери мех. свойств для этих сплавов минимальны. Несмотря на то, что для сплавов 1441Т1 и 1370Т1 характерны средние значения удержания хлоридов на поверхности образца, по результатам оценки потерь мех.свойств для них получены наивысшие значения ввиду высоких значений глубины МКК, а также значительной РСК для сплава 1441.

Таблица 3

Градация сплавов по коррозионным потерям после 1 года натурно-ускоренных испытаний.

|  | min |  |  | med |  |  | max |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø корр. очага | 1424 | В-1341 | 1913 | 1370 | В96ц-3 | 1441 | В-1461 | В-1469 |
| Cl- на пов-ти | В-1341 | 1913 | 1424 | 1441 | В96ц-3 | 1370 | В-1469 | В-1461 |
| Скорость коррозии | 1424 | В-1341 | 1913 | 1370 | В-1469 | 1441 | В96ц-3 | В-1461 |
| Глубина МКК | 1424 | 1913 | В-1341 | В-1461 | В-1469 | В96ц-3 | 1370 | 1441 |
| Глубина питтинга | 1424 | В-1341 | 1370 | В-1469 | В-1461 | 1441 | В96ц-3 | 1913 |
| Потери мех.св-в | 1424 | В-1461 | 1441 | 1913 | В-1469 | В-1341 | В96ц-3 | 1370 |
| Потери МЦУ | 1424 | 1913 | В-1469 | В-1461 | В-1341 | В96ц-3 | 1370 | 1441 |

Выводы.

- Установлено, что динамика изменения скорости коррозии при испытаниях с ПКХ для всех сплавов практически одинакова: наибольшие значения получены после 3-х месяцев испытаний, далее происходит значительное снижение скорости коррозии, после 1 года испытаний Vкорр практически не изменяется. Максимум значений скорости коррозии для большинства сплавов при испытаниях без ПКХ – после 1 года. Для сплавов 1424Т1 и В-1341Т1 отмечена наиболее низкая скорость коррозии, для В96ц3пчТ12 и В-1461Т1 – наиболее высокая.

- Наименьшая глубина питтинга была обнаружена на сплавах 1424Т1 и В-1341Т1, наибольшая – для 1913Т3 и В96ц3пчТ12. Для всех сплавов отмечен рост глубины питтинга в течение всего периода испытаний. Для сплавов В-1461Т1 и 1441Т1 глубина питтинга образцов с ПКХ гораздо больше по сравнению с образцами без ПКХ.

- По результатам металлографических исследований сплавы 1424Т1 и 1913Т3 не проявили склонности к МКК, наибольшая глубина МКК обнаружена для сплавов 1370Т1 и 1441Т1. Для всех сплавов наблюдается торможение роста МКК после 1 года испытаний.

- На основании проведенного фрактографического анализа отмечено, что из всех исследованных образцов наиболее явно склонность к формированию разрушения по границам зерен под воздействием коррозионной среды проявляется для сплава 1370Т1. При сравнении изломов до и после коррозионного воздействия практически для всех исследуемых сплавов наблюдается снижение вязкости при разрушении после натурно-ускоренных испытаний, что связано с окклюзией водорода, особенно при протекании МКК. Так на примере сплава В-1461Т1 видно, что высокая скорость общей и питтинговой коррозии не приводят к значительному снижению пластичности.

- По результатам определения  потерь механических свойств образцов алюминиевых сплавов установлено, что наименьшие потери прочности получены для сплавов, не подверженных МКК, – 1424Т1 и 1913Т3, наибольшие – для 1441Т1, наиболее подверженного РСК и МКК. Потери МЦУ достигают значительного уровня уже после 1 года испытаний – до 85%, после 2х лет – до 95%. Наименьшие значения потерь МЦУ после 1 года испытаний получены для сплавов 1424Т1, В-1341Т1 и 1913Т3, наибольшие – для 1441Т1, 1370Т1 и В96ц3пчТ12. Таким образом, коррозионное разрушение материала в наибольшей степени оказывает влияние на падение пластических и усталостных свойств материалов.

- По результатам комплексной оценки наибольшей коррозионной стойкостью обладают сплавы  1424Т1 (Al-5Mg-1,5Li), 1913Т3 (Al-2Mg-4,5Zn), средней – В-1469Т1 (Al-1,8Cu-Li-Mg), В-1341Т1 (Al-0,7Mg-Si), В-1469Т1 (Al-1,8Cu-Li-Mg), В96ц3пчТ12 (Al-4,5Zn-2,3Mg-2Cu), низкой – 1370Т1 (Al-1,4Mg-1,2Si-1,4Cu) и 1441Т1 (Al-Li-Mg-Si).

Автор выражает благодарность Ларисе Владимировне Морозовой и Дмитрию Александровичу Мовенко за помощь в проведении фрактографических исследований и рентгеноспектрального анализа.

Литература

- Каблов Е.Н., Старцев О.В., Медведев И.М. Обзор зарубежного опыта исследований коррозии и средств защиты от коррозии //Авиационные материалы и технологии. 2015. №2. С. 76–87.

- Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3–33.

- Каримова С.А., Жиликов В.П., Михайлов А.А., Чесноков Д.В., Игонин Т.Н., Карпов В.А. Натурно-ускоренные испытания алюминиевых сплавов в условиях воздействия морской атмосферы //Коррозия: материалы, защита. 2012.  № 10. С. 1-3.

- Синявский В.С., Калинин В.Д., Александрова Т.В. Новый метод ускоренных коррозионных испытаний алюминиевых сплавов // Технология легких сплавов. 2013. № 2.С. 89-93.

- Семенычев В.В. Коррозионная стойкость образцов сплава 1201 в морских субтропиках// Коррозия: материалы, защита. 2015. №3. С. 1-5.

- Панченко Ю.М., Стрекалов П.В., Чесноков Д.В., Жирнов А.Д., Жиликов В.П., Каримова С.А., Тарараева Т.И. Зависимость коррозионной стойкости сплава Д16 от засоленности и метеопараметров приморской атмосферы //Авиационные материалы и технологии. 2010. №3. С. 8–13.

- Семенычев В.В. Коррозионная стойкость листов сплава Д16ч.-Т в морских субтропиках //Труды ВИАМ. 2014. №7. Ст. 08 (viam-works.ru).

- Курс М.Г., Каримова С.А. Натурно-ускоренные испытания: особенности методики и способы оценки коррозионных характеристик алюминиевых сплавов //Авиационные материалы и технологии. 2014. №1. С. 51–57.

- Курс М.Г., Каримова С.А., Махсидов В.В. Сравнение коррозионной стойкости деформируемых алюминиевых сплавов при натурно-ускоренных климатических испытаниях // Вопросы материаловедения. 2013. № 1(73). С. 182-190.

- Каблов Е.Н., Старцев О.В., Медведев И.М., Панин С.В. Коррозионная агрессивность приморской атмосферы. Ч.1. Факторы влияния (обзор) // Коррозия: материалы, защита. 2013. № 12. С. 6-18.

- ММ 1.595-591-444-2012. Проведение климатических испытаний образцов и элементов конструкций с обливом морской водой или растворами морской соли.

- Антипов В.В., Сенаторова О.Г., Ткаченко Е.А., Вахромов Р.О. Алюминиевые деформируемые сплавы //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 167–182.

- Хохлатова Л.Б., Колобнев Н.И., Оглодков М.С., Михайлов Е.Д. Алюминийлитиевые сплавы для самолетостроения //Металлург. 2012. № 5. С.31-35.

- Антипов В.В., Колобнев Н.И., Хохлатова Л.Б. Развитие алюминийлитиевых сплавов  и многоступенчатых режимов термической обработки //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 183–195.

- Клочков Г.Г., Грушко О.Е., Попов В.И., Овчинников В.В., Шамрай В.Ф. Структура, технологические свойства и свариваемость листов из сплава В-1341 системы Al-Mg-Cu //Авиационные материалы и технологии. 2011. №1. С. 3–8.

- Рябов Д.К., Колобнев Н.И., Самохвалов С.В., Махсидов В.В. Влияние предварительного естественного старения на свойства сплава 1913 в искусственно состаренном состоянии //Авиационные материалы и технологии. 2013. №2. С. 8–11.

- A. Boag, A.E. Hughes , A.M. Glenn, Т.Н. Muster, D. Mc Culloch Corrosion of AA2024-T3 Part I: Localized corrosion of isolated IM particles // Corrosion science. 2011. № 53. Р. 17-26

- Фридляндер И.Н. Алюминиевые сплавы. Металловедение алюминия и его сплавов. Справочное руководство/М.: «Металлургия». 1971. С.78

- Синявский В.С., Вальков В.Д., Калинин В.Д. Коррозия и защита алюминиевых сплавов. 2-е издание. — М.: Металлургия, 1986. — 368 с.

- Махсидов В. В., Самохвалов С. В., Колобнев Н. И., Сбитнева С. В., Попов А. И., Дорошенко Н. М., Савенок М. Г.Влияние деформации после закалки и режимов старения на склонность к межкристаллитной коррозии сплавов системы Al-Mg-Si-Cu/

- ПИ 1.2.423-89 Выявление коррозионных поражений деталей и узлов планера методами неразрушающего контроля.

- Гордеева Т.А., Жегина И.П. Анализ изломов при оценке надежности материалов. /М.: Машиностроение. 1978. 200 с.