УДК 620.172

Испытания металлов и сплавов на длительную прочность и ползучесть по российским и зарубежному стандартам

Савельева И.Л.; Асланян И.Р., д.т.н.

admin@viam.ru

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственный научный центр Российской Федерации, 
г. Москва

Аннотация

Проведен сравнительный анализ стандартов РФ и США, регламентирующих проведение испытаний на длительную прочность и ползучесть. Рассмотрены стандарты РФ ГОСТ 3248 «Металлы. Метод испытания на ползучесть» и ГОСТ 10145 «Металлы. Метод испытания на длительную прочность» и стандарт США ASTM E 139 «Методика испытаний металлических материалов на ползучесть и длительную прочность». Показано, что существенных различий между размерами рабочей части образцов и требований, предъявляемых к испытательному оборудованию, установленными в отечественных и зарубежном стандартах, не имеется. Стандарт ASTM содержит подробное изложение всех основных методических и метрологических факторов с оценкой их возможного влияния на результаты испытаний.

Ключевые слова:

ползучесть, длительная прочность, стандарт

Abstract:

The comparative analysis of standards of the Russian Federation and the USA regulating carrying out tests for long durability and creep is carried out. Standards of the Russian Federation of GOST 3248 «Metals are considered. Test method on creep» and GOST 10145 «Metals. Test method on long durability» and standard of the USA of ASTM E 139 «Technique of tests of metal materials on creep and long durability». It is shown that essential distinctions between the sizes of working part of samples and the requirements shown to test equipment, established in domestic and foreign standards, are not available. The ASTM standard contains detailed statement of all major methodical and metrological factors with assessment of their possible influence on test results.

Keywords:

creep, long durability, standard

Введение

В современных условиях работа конструкций часто бывает сопряжена с высокими температурами. Так, рабочая температура деталей авиационных газотурбинных двигателей составляет от 600 оС и выше. При повышенных температурах важное значение имеют такие характеристики металлических материалов как ползучесть и длительная прочность [1-5]. При испытаниях на ползучесть оценивается способность металла сопротивляться пластической деформации под воздействием, как правило, постоянной нагрузки (особенно при высоких температурах). При испытаниях на длительную прочность оценивается способность металла сопротивляться механическому разрушению под действием длительно приложенной постоянной нагрузки. На определение [6-10] данных характеристик в разных странах действуют разные стандарты. Целью данной работы является проведение сравнительного анализа действующей нормативной документации, регламентирующей определение ползучести и длительной прочности, в Российской Федерации и США, в части касающейся применяемого оборудования и требований к образцам.

Методы исследования

Рассматривали методы испытания на ползучесть и длительную прочность черных и цветных металлов и сплавов при температуре до 1200 оС. В Российской Федерации для определения ползучести и длительной прочности применяют два документа: для определения ползучести – ГОСТ 3248 «Металлы. Метод испытания на ползучесть» [11], для определения длительной прочности – ГОСТ 10145 «Металлы. Метод испытания на длительную прочность» [12]. Американский стандарт ASTM E 139 «Методика испытаний металлических материалов на ползучесть и длительную прочность» [13] объединил определение данных характеристик.

Сущность метода испытания на ползучесть состоит в том, что образец подвергается воздействию постоянной растягивающей нагрузки при постоянной температуре и фиксировании (записи) деформации образца во времени. В результате испытания определяют время накопления деформации. Результаты испытаний представляют графически в виде первичных кривых ползучести в координатах «относительное удлинение – время» для ряда значений напряжений при заданной температуре, которые используют для определения напряжения, соответствующего условному пределу ползучести материала. Условный предел ползучести – напряжение, которое вызывает за установленное время испытания при данной температуре заданное удлинение образца (суммарное или остаточное) или заданную скорость ползучести на прямолинейном участке кривой ползучести. Определение условного предела ползучести проводят следующим образом: испытывают серию образцов при заданной температуре и трех – четырех уровнях напряжений; количество образцов в серии должно обеспечивать необходимую точность определения условного предела ползучести, при этом при каждом уровне напряжений должно быть испытано не менее двух образцов.

Сущность метода испытания на длительную прочность заключается в доведении образца до разрушения под действием постоянной растягивающей нагрузки при постоянной температуре. В результате испытаний устанавливается зависимость между напряжением и временем до разрушения при заданной постоянной температуре. При этом число уровней напряжений должно быть не менее трех. Каждому напряжению должно ориентировочно соответствовать время до разрушения. По результатам испытаний серии образцов для каждого напряжения определяется среднее значение времени до разрушения. Количество образцов в серии должно обеспечивать необходимую точность определения средних значений времени до разрушения.

Обычная схема напряженного состояния при испытаниях на ползучесть и длительную прочность – это одноосное растяжение. Испытания образцов проводят на испытательных машинах, которые обеспечивают постоянство нагрузки на образце в течение всего времени испытания – с момента нагружения до момента разрушения образца. Принимается допущение, что в процессе всего испытания напряжение в поперечном сечении рабочей части образца остаётся постоянным. Испытания проводятся при температурах до 1200 оС. Температура поддерживается постоянной в течение всего времени испытания. Современные испытательные машины, на которых определяются характеристики длительной прочности и ползучести, подробно описаны в работе [14].

Экспериментальная часть

Сравнительный анализ нормативной документации РФ и США по содержанию и структуре стандартов показал, что российские стандарты ГОСТ 3248 и ГОСТ 10145 имеют одинаковую структурную основу, которая состоит из разделов: введение, форма и размеры образцов, применяемая аппаратура, проведение испытаний, результаты испытаний, форма записи результатов испытания. Американский стандарт отличается от отечественных по структуре, содержит больше разделов: область действия стандарта, справочные документы, терминология, применение, применяемая аппаратура, образцы для испытаний, калибровка и стандартизация, проведение испытаний, вычисления, определение условий испытаний и обработка результатов испытаний, отчет по результатам испытаний, точность измерений, ключевые слова, ссылки на использованные источники. Несмотря на выявленные отличия, все три стандарта содержат разделы – требования к образцам и применяемая аппаратура.

Как отечественные, так и зарубежные стандарты предусматривают испытания цилиндрических и плоских прямоугольного сечения образцов. Образцы можно применять двух видов: с обработанной поверхностью или с сохранением поверхностного слоя (например, образцы из листового проката или образцы, изготовленные методом точного литья) в соответствии с условиями поставки, применением и технологией изготовления полуфабрикатов и изделий. При этом стандарты предусматривают запрет на испытание образцов, имеющих коробление, механические повреждения, поверхностные дефекты в виде инородных включений, расслоений, пор, раковин, трещин (возникающих в результате механической или термической обработки).

Технические требования, предъявляемые к качеству поверхности образцов, точности их изготовления и размерам по существу идентичны во всех стандартах и не должны при их соблюдении оказывать влияние на сопоставимость результатов испытаний.

Технические требования, предъявляемые к оборудованию для испытания металлов, как на ползучесть, так и на длительную прочность в отечественных стандартах должны соответствовать стандарту ГОСТ 28845 [15]. Отечественные машины предусматривают плавное приложение нагрузки, при этом предел допустимой относительной погрешности при нагружении составляет  0,5-1 %.

Оборудование для испытания металлов на ползучесть и длительную прочность, применяемое за рубежом, регламентируется стандартом E 4. Данный стандарт предусматривает плавное, ступенчатое нагружение с увеличением нагрузки 10 % от первоначальной. При этом точность нагружения составляет  1 % от прилагаемой нагрузки.

Требования к точности нагружения (погрешность испытательной машины по нагрузке), порядку приложения нагрузки (плавность, ступенчатость) и точности измерения деформации (если такое измерение производится) практически одинаковы во всех стандартах.

Во всех стандартах подчеркивается также необходимость тщательного центрирования образца в захватах и обеспечения соосности приложения растягивающего усилия с указанием процедуры и норм контрольной поверки.

Однако только в стандарте США [13] эта процедура детально регламентирована как при калибровке, так и в процессе эксплуатации испытательных машин (состояние резьбового соединения «головка образца-захват», износ захвата и т.д.) при испытании материалов с различной пластичностью, особенно хрупких.

Требования к нагревательной аппаратуре, стабильности температурного режима испытания, продолжительности нагрева и предварительной выдержки при заданной температуре, методика измерения и регулирования температуры практически одинаковы во всех стандартах. Небольшие различия в допусках на отклонение температуры от заданной в стандарте США в 2 раза меньше. Отечественные стандарты предусматривают возможность испытаний не только в воздушной среде, но и в вакууме или инерционных газовых средах.

Заключение

Сравнение отечественных и зарубежного стандартов, проведенное по двум методическим факторам, в частности требованиям к образцам и применяемой аппаратуре, показали, что рассмотренные стандарты не имеют различий принципиального характера, однако стандарт ASTM содержит детальную регламентацию, более строго нормирован и содержит подробное изложение всех основных методических и метрологических факторов с оценкой их возможного влияния на результаты испытаний.

Литература

1. Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1. С. 3-33.

2. Каблов Е.Н., Мубояджян С.А. Жаростойкие и теплозащитные покрытия для лопаток турбины высокого давления перспективных ГТД //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 60–70.

3. Каблов Е.Н. Материалы для изделия «Буран» – инновационные решения формирования шестого технологического уклада //Авиационные материалы и технологии. 2013. № 2. С. 3–10.

4. Kablov E.N. Ways for improving the heat resistance of nickel alloys // Металлург. 2000. № 4. С. 26-28.

5. Литые лопатки газотурбинных двигателей. Сплавы, технологии, покрытия. 2-е изд. // Под общ. ред. Е.Н. Каблова. М.: Наука. 2006. 632 с.

6. Каблов Е.Н. Материалы и технологии ВИАМ в конструкциях перспективных двигателей разработки ОАО «Авиадвигатель» //ИБ «Пермские авиационные двигатели». 2014. № 31. С. 43-47.

7. Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Ломберг Б.С. Стратегические направления развития конструкционных материалов и технологий их переработки для авиационных двигателей настоящего и будущего // Автоматическая сварка. 2013. № 10. С. 23-32.

8. Доспехи для «Бурана». Материалы и технологии ВИАМ для МКС «Энергия-Буран» // Под общ. ред. Е.Н. Каблова. М.: Фонд «Наука и жизнь». 2013. 128 с.

9. Каблов Е.Н., Толорайя В.Н. ВИАМ – основоположник отечественной технологии литья монокристаллических турбинных лопаток ГТД и ГТУ // Авиационные материалы и технологии. 2012. № 3. С. 105-117.

10. Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Ломберг Б.С. Комплексная инновационная технология изотермической штамповки на воздухе в режиме сверхпластичности дисков из супержаропрочных сплавов // Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 129-141.

11. ГОСТ 3248-81. Металлы. Метод испытания на ползучесть.

12. ГОСТ 10145-81. Металлы. Метод испытания на длительную прочность.

13. ASTM E-139. Методика проведения испытаний на ползучесть, ползучесть до разрыва и на разрыв металлических материалов.

14. Соловьев А.Е., Голынец С.А., Хвацкий К.К., Асланян И.Р. Проведение статических испытаний на растяжение на машинах Zwick/Roell // Труды ВИАМ. 2015. № 3. стр. 8 (viam-works.ru)

15. ГОСТ 28845-90. Машины для испытания материалов на ползучесть, длительную прочность и релаксацию.