УДК 553.495

Неразрушающие методы оценки содержаний радионуклидов и химических элементов в горных породах и ограждающих конструкциях

Филатов-Рожин В.М.; Степанов В.Е., д.т.н.

spinor@rambler.ru

Физико-технический институт Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова

Аннотация.

Исследованы содержания радионуклидов и ряда химических элементов в горных породах в Алданском районе Республики Саха «Якутия) и строительных материалов в районе города Якутска гамма-спектрометрическим и рентгено-спектральным  методами и установлен класс радиационной опасности строительных материалов.

Вводная часть.

В полевых и выездных работах быстрое определение содержания радионуклидов для оценки радиационного состояния несет определяющий характер для дальнейшего более подробного исследования. Использование переносных спектрометров на месте проведения исследовательских работ позволяет быстро определить содержание радионуклидов и химических элементов и оценить радиационное состояние объекта.

Данные о методике исследования.

Гамма-спектрометрический метод позволяет сократить время выполнения анализа и предусматривает возможность одновременного определения  238U и 226Ra из одной навески подготовленной пробы. Геометрия измерений  – сосуд «Дента» объемом 120 мл.  Диапазон измеряемых значений удельной активности 238U и 226Ra составляет от 103 до 105 Бк/кг, при этом в наиболее востребованном интервале от 2,5×103 до 1,2×105 Бк/кг (или от 0,02 % до 1 %  U) методика  с вероятностью Р = 0,95  обеспечивает  получение  результата суммарной относительной неопределенностью не более 30 %.

Экспериментальная часть.

Для определения класса ограничения содержания природных радионуклидов в компонентах горной породы были отобраны пробы с отвалов шахт №2 и №3 Эльконского урановорудного месторождения. Измерения активности горных пород показали, что в четырех точках отбора проб с отвалов шахты №2 эффективная активность варьируется от 477,608 до 627,2102 Бк/кг - соответствуют 2 классу, в двух точках от 814,0511 до 993,7102 Бк/кг - 3 классу и в 6 точках от 1878,222 до 79298,77 - соответствуют 4 классу. Остальные точки отбора проб шахт №2 и №3 превышают нормы эффективной удельной активности строительных материалов и могут применяться как урановорудный материал.

Для определения радионуклидного состава горной породы произведена сортировка дозиметрическим и гамма-спектрометрическим методами на «богатые» и «бедные» по содержанию урана и трансурановых элементов. В таблице 1 приведен радионуклидный состав проб горной породы, активность в Бк/кг (погрешность в %).

Таблица 1

Радионуклидный состав проб горной породы

| Нуклид | Проба 1 | Проба 2 | Проба 3 | Проба 4 | Проба 5 | Проба 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Активность (Бк/кг), погрешность (%) |  |  |  |  |  |
| Ac-228 | 230 (40) | 3400 (23) | 6100 (18) | - | - | 170 (21) |
| Bi-212 | - | - | - | - | - | 470 (50) |
| Bi-214 | 18700 (13) | 590000 (9) | 259000 (10) | 1680 (12) | 1290 (14) | 9500 (16) |
| K-40 | 2500 (21) | 36000000 (21) | 3100 (27) | 2100 (19) | 2000 (17) | 3500 (19) |
| Pa-234m | 360000 (29) | 23600000 (12) | 16700000 (13) | - | - | 310000 (30) |
| Pb-210 | 10000 (40) | 140000 (40) | 98000 (22) | - | - | 4000 (40) |
| Pb-212 | 240 (22) | - | - | 30 (30) | 20 (21) | 180 (18) |
| Pb-214 | 18400 (10) | 420000 (18) | 280000 (15) | 1480 (11) | 990 (12) | 14200 (10) |
| Ra-226 | 17300 (14) | 1110000 (13) | 850000 (12) | - | - | 3900 (17) |
| Rn-219 | 340000 (29) | 19000000 (40) | 12700000 (16) | - | - | 230000 (40) |
| Th-234 | 8000 (20) | 20000 (30) | 150000 (29) | 400 (25) | - | 3400 (19) |
| Tl-208 | 910 (30) | - | - | - | 520 (50) | 1300 (29) |
| U-235 | 420 (15) | 24000 (13) | 15900 (9) | 36 (29) | - | 230 (15) |

Измерение удельной эффективной активности и класса ограничения содержания природных радионуклидов в строительных материалах производилось в лабораторных условиях на стационарном гамма-спектрометре с детектором на особо чистом германии ОЧГ.  Для энергетической калибровки  и градуировки детектора по эффективности регистрации были использованы эталонные источники в геометрии «Дента» с объемом 120 мл Am-241_Eu-152 различной плотности. Для минимизации погрешности измерения каждые четыре дня проводилась энергетическая калибровка детектора.

Готовые материалы (кирпич, шлакоблок и т.д.) дробили и просеивали через контрольное сито с округлыми отверстиями диаметром 1 мм и высушивали до постоянной массы. Масса проб определялась взвешиванием на электронных весах с точностью ±0.01 г. В дальнейшем наполняли 120 грамм в соответствующий сосуд «Дента». С целью исключения возможного нарушения равновесия, в цепочках распада радона исследуемые пробы герметично укупоривались за неделю до измерения. Из-за малой активности исследуемых строительных материалов для измерения каждой пробы проводилось с экспозицией в 12 часов. В таблице 2 показаны результаты определения радионуклидного состава строительных материалах.

Таблица 2

Радионуклидный состав строительных материалов.

| Керамзит |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нуклид | Масса пробы | Активность, Бк/кг | Погрешность |
| K-40 | 0,120 | 754,63 | 5,6 |
| Pb-212 | 0,120 | 49,236 | 7,9 |
| Bi-212 | 0,120 | 88,498 | 8,7 |
| Pb-214 | 0,120 | 79,147 | 9,3 |
| Ra-226 | 0,120 | 149,68 | 5,1 |
| Ac-228 | 0,120 | 48,364 | 6,2 |
| Bi-214 | 0,120 | 82,163 | 7,4 |
| Цемент |  |  |  |
| Нуклид | Масса пробы | Активность, Бк/кг | Погрешность |
| K-40 | 0,120 | 131,42 | 4,3 |
| Pb-212 | 0,120 | 15,101 | 7,2 |
| Bi-212 | 0,120 | 12,009 | 8,9 |
| Pb-214 | 0,120 | 26,614 | 10,2 |
| Ra-226 | 0,120 | 47,166 | 7,4 |
| Ac-228 | 0,120 | 22,540 | 8,1 |
| Bi-214 | 0,120 | 18,518 | 7,6 |
| Гипсокартон |  |  |  |
| Нуклид | Масса пробы | Активность, Бк/кг | Погрешность |
| K-40 | 0,12 | 54,2529457 | 1,2 |
| Pb-212 | 0,12 | 7,216442855 | 21,0 |
| Bi-212 | 0,12 | 20,48608709 | 48,3 |
| Pb-214 | 0,12 | 40,84364137 | 14,7 |
| Ra-226 | 0,12 | 46,51017745 | 82,6 |
| Ac-228 | 0,12 | 0 | 222,3 |
| Bi-214 | 0,12 | 31,47209416 | 5,9 |
| Песок |  |  |  |
| Нуклид | Масса пробы | Активность, Бк/кг | Погрешность |
| K-40 | 0,120 | 998,1194109 | 1,3 |
| Pb-212 | 0,120 | 24,76674558 | 5,4 |
| Bi-212 | 0,120 | 19,2498577 | 36,9 |
| Pb-214 | 0,120 | 20,07617633 | 6,5 |
| Ra-226 | 0,120 | 75,40120533 | 50,9 |
| Ac-228 | 0,120 | 27,18085958 | 11,3 |
| Bi-214 | 0,120 | 13,88867522 | 6,3 |
| Шлакоблок |  |  |  |
| Нуклид | Масса пробы | Активность, Бк/кг | Погрешность |
| K-40 | 0,120 | 131,42 | 1,1 |
| Pb-212 | 0,120 | 15,101 | 18,1 |
| Bi-212 | 0,120 | 12,009 | 55,7 |
| Pb-214 | 0,120 | 26,614 | 39,3 |
| Ra-226 | 0,120 | 47,166 | 52,9 |
| Ac-228 | 0,120 | 22,540 | 40,8 |
| Bi-214 | 0,120 | 18,518 | 8,7 |

Таблица 3

Определение класса ограничения содержания природных радионуклидов в строительных материалах по удельной эффективной активности.

| № | Наименование материала | Активность, Бк/кг |  |  | Удельная эффективная активность | Класс ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ra226 | Th232 | K40 |  |  |
| 1 | керамзит | 53,4 | 149,6 | 754,6 | 283,7 | 1 |
| 2 | цемент | 11,5 | 47,2 | 131,4 | 73,4 | 1 |
| 3 | гипсокартон | 63,0 | 54,0 | 63,0 | 141,9 | 1 |
| 4 | песок | 37,1 | 75,4 | 998,1 | 208,9 | 1 |
| 5 | шлакоблок | 15,0 | 71,0 | 184,0 | 106,3 | 1 |

Выводы и рекмомендации.

Установлено что часть отвалов горных пород геологической разведки на Эльконском урановом месторождении могут быть использованы в составе бетона, для пылеподавляющего дорожного покрытия на гравийных и грунтовых породах. Показано что строительные материалы в районе города Якутска имеет высокое радиационное качество и применимо для любых видов строительства.