УДК 621.382.002

Окисление легированных и нелегированных пленок поликристаллического кремния путем химического осаждения из парогазовых смесей

Малаев И.М.; Шангереева Б.А., к.т.н.

Дагестанский государственный технический университет

Аннотация

В статье изложены различные методы получения тонких пленок. На поверхности кремниевых пластин формируют тонкий слой пленки за счет горения водорода и сухого кислорода  в среде азота (N2) при расходе газов: N2=500 л/ч; H2 =65±5 л/ч; O2 =500±50л/ч.

Ключевые слова:

температура, пленка, подложка, кремний, термическое окисление

Abstract

The article describes various methods of producing thin films. On the surface of wafer thin film layer is formed by combustion of hydrogen and oxygen in a dry nitrogen atmosphere (N2) at a flow rate of gases: N2 = 500 l / h; H2 = 65 ± 5 L / h; O2 = 500 ± 50 l / h.

Keywords:

temperature, a film substrate, the silicon, thermal oxidation.

Среди всех полупроводниковых материалов кремний в течение длительного времени занимает лидирующее положение и является базовым сырьевым материалом электронной и электротехнической промышленности для производства широкого спектра дискретных и интегральных полупроводниковых приборов на его основе. В последние годы определилась возможность применения кремния как перспективного материала для структур наноиндустрии, приборов микромеханики и др.

Все эти производства начинаются с поликристаллического кремния, который затем перерабатывается в монокристаллический кремний, пластины, структуры и другие изделия, необходимые для производства приборов. В настоящее время, в мире окончательно сформировалась новая отрасль потребления поликристаллического кремния – солнечная энергетика, поскольку этот материал имеет оптимальные свойства для промышленного изготовления солнечный батарей (фотоэлектрических преобразователей - ФЭП) наземного и космического применения.

Солнечные батареи зарекомендовали себя как надежные, экологически чистые энергетические системы, которые могут составить конкуренцию традиционным источникам электрической энергии. Ужесточение экологического законодательства во многих развитых странах и постоянный рост цен на углеводородные энергоносители способствуют популярности ФЭП.

Поликристаллический кремний (ПКК) - стратегическое сырьё полупроводниковой промышленности. В основном ПКК используется для получения монокристаллического кремния (МКК) и мультикремния (МК). По качеству ПКК разделяют на кремний «солнечного» качества и «электронного» качества.

ПКК «электронного» качества с массовой долей примесей - 10-7 - 10-8% используется в современной микроэлектронике, промышленной и силовой электронике.

ПКК «солнечного» качества используется в энергетике для производства солнечных батарей.

Сырьем для производства ПКК является кремний «металлургического качества» с чистотой до 98-99%

Более 90% мирового рынка поликристаллического кремния контролируют компании США, Японии, Германии и Италии.

В настоящее время в мире существует дефицит ПКК, в связи с чем в ряде стран приняты программы по развитию кремниевого производства.

Ранее в СССР производилось до 12% мирового поликристаллического кремния, основные производственные мощности располагались в Украине и Киргизии.

Среди российских производителей поликристаллического кремния можно перечислить:

- Подольский химико-металлургический завод;

- Красноярский Горно-химический комбинат (г. Железногорск);

- Предприятие ООО «Усолье-Сибирский Силикон» группы НИТОЛ.

В настоящее время в России монокристаллический кремний на предприятиях вырабатывается из высокочистого зарубежного сырья, поэтому вопрос развития производства поликристаллического кремния остается актуальным.

Поликристаллический кремний используется в технологии ИС для создания проводящих шин между приборами и для формирования затворов МОП-структур. Термическое окисление поликристаллического кремния обеспечивает создание электрической изоляции, которая может быть использована в качестве межслойного диэлектрика для структур с многослойной металлизацией. Необходимо хорошее понимание механизмов окисления, поскольку надежность прибора зависит от качества окисла. Различные параметры поликристаллического кремния, включая способ выращивания, температуру роста, уровень легирования, размер зерен и морфологию, подвергались изучению с точки зрения их влияния на скорость окисления и свойства формируемого окисла, такие, как электропроводность и пробивные напряжения. Чаще всего результаты сравниваются с данными для окисных пленок, выращенных на монокристаллическом кремнии.

Известно, что окислению подвергались легированные пленки поликристаллического кремния, полученные химическим осаждением из парогазовых смесей, скорости окисления поликремния, осажденного при атмосферном давлении и температуре 960°С и осажденного при пониженном давлении и температуре 625°С, были одинаковы [1]. Однако при этом была замечена значительная разница в скорости окисления по отношению к монокристаллическому кремнию. При среднем уровне легирования концентрация электрически активной примеси на поверхности определяется скоростью окисления. В тех случаях, когда общее количество легирующей примеси, введенной в поли- и монокристаллический кремний, было одинаковым, наблюдалась ее более глубокая диффузия в поликристаллический кремний, что приводило к уменьшению скорости окисления последнего по сравнению с монокристаллическим кремнием.

Толщина окисла после загонки фосфора до уровня, соответствующего удельному поверхностному сопротивлению 70 Ом/м2, и окисления во влажном кислороде при температуре 850°С составляла ~300—320 нм для поликремния, ~385 нм. Для монокристаллического кремния с ориентацией поверхности (100) и 425 нм для монокристаллического кремния с ориентацией поверхности (111) [1]. Отношение толщины поликремния, затрачиваемого на выращивание окисла в ходе окисления, к толщине окисла составляло ту же самую величину, что и для монористаллического кремния (0,45).

Существует и другая технология, где окислению подвергались нелегированные пленки поликристаллического кремния, полученные химическим осаждением из парогазовых смесей при температуре 625 °С, и слаболегированные подложки монокристаллического кремния, скорость окисления возрастала в следующей последовательности: монокристаллический кремний с ориентацией (100), (111), поликристаллический кремний и монокристаллический кремний с ориентацией (110) [2]. Эти результаты находятся в соответствии с электронно-микроскопическими исследованиями, которые показали, что поликремний был ориентирован между (111) и (110). Для сильнолегированного фосфором поликремния параболическая константа скорости достигает насыщения при уровне концентрации выше 2-1020 см-3, в то время как линейная константа скорости продолжает возрастать и далее.

Если скорость окисления зависит от случайной ориентации зерен, что справедливо в случае поверхностного (кинетического) контроля реакции окисления, то следовало бы ожидать возникновения шероховатости поверхности. Однако шероховатость не проявляется в случае окисления при высоких температурах, когда преобладает диффузионный контроль. Результаты исследования методом просвечивающей электронной микроскопии [3] показали, что формируемая пленка окисла имеет неоднородную толщину, причем более толстый окисел растет на границах зерен первоначальной пленки поликремния. На участках поверхности между границами зерен окисел тоньше примерно на 25%. Помимо формирования на поверхности окисел образуется и между зерен. При более высоких температурах окисления неоднородность толщины становится менее выраженной, поскольку появляется возможность течения окисла и кремния, а реакция может перейти в область диффузионного контроля.

Процесс вскрытия контактных окон к поликремнию в окисле может сказываться на надежности приборов, поскольку при этом может быть случайно удален окисел в межзеренных областях. При последующей металлизации может произойти формирование проводящих каналов вдоль вскрытых областей между зернами в поликремнии, что приведет к шунтированию  или короткому замыканию [3].

При производстве современных полупроводниковых структур, к которым относятся приборы с диэлектрической изоляцией, требуются знания процессов формирования окисных пленок, не вводящих дефекты в расположенные под ними слои кремния. При этом существенную роль играет вязкость окисла, а температуры окисления выше 950°С сводят к минимуму процессы формирования дефектов, связанных с упругими напряжениями.

Все более важное значение в технологии приобретает использование поликристаллического кремния, в связи с чем проводятся его интенсивные исследования в отношении как процессов формирования пленок поликристаллического кремния, так и процессов его окисления. На окисление поликремния оказывают влияние и метод осаждения пленки, и размер зерен поликремния, и ориентация, и уровень легирования. Формирование окисла в районе межзеренных границ и его удаление при вскрытии контактных окон к поликремнию могут привести к возникновению короткозамкнутых участков в ходе последующей металлизации.

Современные тенденции непрерывного сокращения размеров элементов ИС по вертикали и горизонтали, более жесткие правила проектирования и развитие низкотемпературной технологии не могут не сказаться на направлении дальнейших исследований. Последние достижения в области создания промышленного оборудования для окисления при повышенном давлении позволяют выращивать толстые пленки окисла при низких и средних температурах. Дополнительное преимущество таких процессов заключается в подавлении образования окислительных дефектов упаковки. Этот метод пока еще не нашел широкого применения, однако его перспективность несомненна.

Очень широкими потенциальными возможностями обладает метод анодного плазменного окисления, реализуемый при низких температурах и позволяющий получать относительно толстые окисные пленки (~1 мкм за 1 ч). Низкотемпературный технологический процесс способствует устранению образования дефектов и минимизирует размытие предварительно сформированного диффузионного профиля. Свойства окисных пленок, сформированных с помощью этого метода, сравнимы со свойствами окисных пленок, полученных термическим окислением. По мере создания промышленного оборудования применение этого метода получит широкое распространение.

Предотвращение возникновения конфигурации типа «птичий клюв» в ходе локального окисления - другая область, которой в настоящее время уделяется много внимания. Решение этой задачи сулит большие преимущества. Возникновение указанной конфигурации связано с наличием тонкого подслойного окисла, необходимого для предотвращения образования дефектов структуры. Этот окисел («птичий клюв») расположен между кремнием и маскирующим слоем нитрида кремния и возникает из-за диффузии кислорода, приводящей к образованию SiO2. Успешное решение этого вопроса было продемонстрировано на примере технологического процесса, когда кремний предварительно подвергался локальному подтравливанию, а формирование маскирующей пленки нитрида кремния перед последующим окислением проводилось таким образом, что она оставалась и на боковых стенках протравленных участков [4]. Обнадеживающие результаты также были получены при использовании метода анодного плазменного окисления для незаглубленных окисных пленок [5].

Очевидно, что при необходимости формирования защитной окисного слоя на поверхности металлического слоя (а это характерно для процессов формирования многослойной металлизации) пригодными оказываются только методы газофазного осаждения.

Требования к окисным пленкам для современных структур претерпевают изменения. Как обсуждалось выше, эти требования охватывают получение при умеренных температурах как высоконадежных тонких окисных пленок, так и толстых изолирующих окисных пленок. Поэтому еще раз подчеркнем особое значение таких технологических методов, как окисление при повышенном давлении и плазменное окисление. Несомненно, что в ближайшем будущем будут достигнуты новые успехи в методах выращивания окисных пленок, технологии создания схем и понимании механизмов окисления.

Но также известны различные методы получения тонких пленок: термическое окисление кремния в парах воды, сухое окисление и т.д. [6].

Так как, скорость образования оксидного слоя в парах воды значительно выше, чем в сухом кислороде, то скорость процесса окисления кремния зависит от содержания влаги в потоке кислорода. Процесс окисления кремния во влажном кислороде проводят на установке, показанной рис.1.

N2

O2

O2

1

1

2

3

4

8

H2O

9

5

6

7

Рис.1. Схема установки для проведения технологического процесса окисления: 1- краны; 2- осушитель;  3- фильтр; 4- рабочая камера; 5- печь; 6- пластины кремния; 7- вытяжная вентиляция; 8- увлажнитель;

9- подогреватель.

Пленки окисла кремния играют исключительно большую роль в процессе создания кремниевых структур и полупроводниковых приборов.

Защитные окисные слои, выращенные во влажном кислороде обладают худшими электрическими и защитными свойствами, чем слои выращенные в сухом кислороде. Поэтому, на практике используются комбинированные режимы окисления - чередование этапов выращивания окисла в сухом и влажном кислороде.

Нами был проведен ряд экспериментов для получения равномерного окисного слоя на поверхности кремниевых структур.

Тонкие пленки кремния получают различными методами, в том числе химическим осаждением из паровой фазы испарением, ионным распылением, нанесением на керамические подложек, осаждением на многократно используемые кремниевые пластины с последующим отделением пленок за счет неравномерного теплового расширения, электролитическим и электрогидродинамическим методами.

Недостатками этих методов является неоднородность получения тонких пленок диоксида кремния на поверхности подложек и получения пористого слоя.

Целью исследования является получение на поверхности кремниевых пластин однородной и равномерной диэлектрической пленки диоксида кремния при низких температурах.

Поставленная цель достигается использованием газовой фазы в состав, которого входят: азот, водород и кислород.

Сущность способа заключается в том, что на поверхности подложки формируют тонкий слой пленки диоксида кремния за счет горения водорода и сухого кислорода  в среде азота (N2) при расходе газов: N2=500 л/ч; H2 =65±5 л/ч; O2 =500±50л/ч.

Технологический процесс проводят в однозонной диффузионной печи типа СДОМ-1/100 при температуре 850±50С и применением кварцевой оснастки. Кремниевые пластины предварительно нагревают до температуры 600±50С, при расходе азота N2 =500 л/ч. Сухое окисление при расходе азота О2 =500 л/ч проводят в течение 10 мин. Контроль осуществлялся на установке «MPV-SP».  Разброс по толщине пленки кремния на кремниевой пластине составило 1,5÷2,0 %.

Таким образом, исходя из этого можно сделать следующий вывод, что предлагаемый метод позволяет получать на поверхности кремниевой пластины однородный и ненарушенный тонкий слой пленки.

850±50  С

600 C

600 C

500 л/ч

N2

O2

H2O

400 л/ч

500 л/ч

400 л/ч

400 л/ч

400 л/ч

1           2            3                 4             5             6                                                        7                                                                8                     9

1 =12 мин.;        6 = 180 мин.;

2 =15 мин.;        7 = 30 мин.;

3 =15  мин.;       8 = 15   мин.;

4 =15 мин.;        9 = 12 мин.;

5 =10 мин.;

Рис.2. Гистограмма технологического процесса

Литература

- Технология СБИС. В 2-х кн. Кн.1. Пер. с англ./Под редакцией С. Зи. –М.: 1986.-с.406.

- Sunami H. ThermalOxidaton of Phosph0rus-Depod Polycristalline Silicon in Wet Oxygen, J, Elechtrocem. Soc., 125, 892 (1978).

- Irene E.A., TherneyE., Dong D.W., Silicon in Wet Oxidation Studis: Morphological Aspects of the Oxidation of Polycristalline Silicon, J, Elechtrocem, Soc., 127, 705 (1980).

- Kahng D., Shankoff T.A.,Sheng T.T., Haszko S.E., A. Method for Area Saving Planer Isolation  Oxides Using Oxidation Protected Sidewall, /. Electrochem. Soc., 127, 2468 (1980).

- Ho V. Q., Sugano Т. Selective Anodic Oxidation of Silicon in Oxygen Plasma, IEEE Trans. Electron. Devices, ED—27, 1436 (1980).

- Технология производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем. /Под редакцией А.И. Курносова, В.В. Юдина. М.: «Высшая школа», 1996, с. 387.