Особенности испытания клеесварных соединений

Коноплин А.Ю.

konoplin_al@mail.ru

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)

В последние годы большинство автопроизводителей переходят от традиционных рамных кузовов к модульным (несущим). Основной причиной перехода к несущим кузовам является облегчение конструкции в целом и повышение безопасности. Пространственные коробчатые конструкции кузова состоят из двух металлических фланцев, соединенных между собой с использованием контактной точечной сварки или клепки. Прежде чем передать энергию удара дальше, такие конструкции сминаются сами и поглощают существенную часть этой энергии. Таким образом, безопасность пассажиров значительно повышается.

При ремонте кузовных элементов (типа лонжерона, порога, продольной и поперечной балки основания кузова и т.д.) сварные и клепанные соединения все чаще заменяют на клеесварные или клееклепанные соответственно. В клеесварных и клееклепанных конструкциях в промежутках между сварными точками (заклепками) находится клеевой материал (рис. 1).

а)

б)

Рис. 1. Схема и фото клеесварного образца для испытания пространственных коробчатых конструкций: 1 – сварная точка, 2 – клеевой шов, 3- околошовная зона.

Традиционно при оценке прочностных свойств сварных и клепанных конструкций все испытания принято проводить на стандартных плоских или цилиндрических образцах. Но, стандартные испытания металлических образцов на сжатие (ГОСТ 25.503-97), растяжение (ГОСТ 1497-84) и изгиб (ГОСТ 14019-80) позволяют определить только прочность сварной точки или заклепки и не позволяют объективно судить о прочностных характеристиках этих соединений.

В литературе показано, что для получения объективной информации о прочностных характеристиках клеесварных и клееклепанных соединений необходимо проводить испытания на образцах выполненных в виде пространственных коробчатых конструкций и контролировать прочностные свойства не только в зоне сварной точки или заклепки, но и между сварными точками или заклепками. Но в настоящее время устройств для испытания пространственных коробчатых конструкций на сжатие, растяжение и изгиб не существует.

В настоящее время при испытании сварных и клепанных соединений наибольшее распространение получили универсальные разрывные гидравлические машины типа «РГМ» выпускаемые в соответствии с ГОСТ 28840-90 «Машины для испытаний материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования», предназначенные для создания нормированного значения меры силы, при проведении механических испытаний образцов высокой прочности на значительных нагрузках, в режиме растяжения, сжатия и изгиба. Также, известны машины испытательные универсальные с увеличенным ходом активного захвата и управлением с ПК модели РГМ-У предназначенные для испытания на растяжение различных заготовок и готовых изделий, имеющих металлическую или неметаллическую природу, на растяжение, сжатие или изгиб.

Основным недостатком универсальных испытательных машин типа РГМ и РГМ-У является сложность конструкции, высокая масса и большая трудоемкость подготовительных работ по монтажу. Кроме того, данные машины не позволяют проводить испытания пространственных коробчатых конструкций. Все испытания проводятся только на плоских или цилиндрических образцах, по результатам испытаний которых невозможно получить объективную картину распределения напряжений в клеесварном или клееклепанном шве.

В данной работе предлагается принципиально новое устройство для испытания пространственных коробчатых конструкций, изготовленных с использованием сварки, клеесварки, клепки или клееклепки, позволяющее проводить оценку прочностных характеристик конструкции в различных зонах (зона сварной точки или заклепки, зона между сварными точками или заклепками).

Предлагаемое устройство состоит из двух захватов 2 для испытуемого образца (один из которых жестко закреплен на раме путем сварного шва, а другой является подвижным), металлической рамы 3, ресивера 4, фильтра-масловлагоотделителя 5, редуктора 6, лубрикатора 7, центрального пневмораспределителя 8, двух пневмодросселей 9, двух регуляторов потоков 10, двух пневмоцилиндров 11 и полиуретановых трубок 12 (d 9х12), которые соединяют между собой все элементы (рис. 2). Пневмоцилиндры служат для обеспечения движения захватов. Они могут работать синхронно (вверх, вниз), обеспечивая вертикальное движение захватов (испытания на изгиб) или по Х-образной схеме, обеспечивая нагрузку на испытуемый образец в виде крутящего момента (испытания на кручение). Применение регуляторов потоков необходимо для изменения направления движения пневмоцилиндров. Применение пневмодросселей необходимо для регулирования давления в каждом пневмоцилиндре, это вызвано тем, что пневмоцилидры имеют разные площади рабочих поверхностей и для уравнивания усилия при кручении необходимо применение пневмодросселей .

Рис.2. Схема стенда для испытания пространственных коробчатых конструкций: 1 – испытуемый образец, 2 – захваты, 3 – рама, 4 – ресивер, 5 – фильтр-масловлаговыделитель, 6 – редуктор, 7 – лубрикатор, 8 – центральный пневмораспределитель, 9 – пневмодроссели, 10 – регуляторы потоков, 11 – пневмоцилиндры, 12 - полиуретановые трубки 12 (d 9х12), 13, 14 – тензодатчики.

При включении 220 В сжатый воздух нагнетается в ресивер 4. Воздух из ресивера под давлением 10 атм поступает в фильтр-масловлагоотделитель 5. Затем воздух поступает в редуктор 6. Из редуктора воздух поступает в лубрикатор 7 (в нем воздух насыщается маслом) и затем поступает в центральный пневмораспределитель 8, в котором сжатый воздух через пневмодроссель 9 распределяется на два регулятора потоков 10 и затем поступает в рабочие полости пневмоцилидров 11 (рис. 2).

При проведении испытаний, образец жестко (при помощи болтов) фиксируется в захваты, которые расположены на раме. Захваты могут перемещаться вдоль рамы в зависимости от размеров испытуемого образца (см. рис. 2-3). Далее при включении установки к испытуемому образцу с одной стороны прикладывается вертикальная (испытания на изгиб) или крутящая (испытания на кручение) нагрузка.

Нагрузка на испытуемый образец может прикладываться вертикально (в верх, вниз) и в виде крутящего момента. Вертикальная нагрузка создается при синхронной работе пневмоцилиндров (давление рабочей полости пневмоцилиндров подается параллельно). Изменение направления движения пневмоцилиндров с вертикального движения на вращательное осуществляется через регуляторы потоков. Для создания крутящей нагрузки (крутящего момента) воздух под давлением из регуляторов потоков 10 подается в пневмоцилидры по Х-образной схеме (то есть когда один пневмоцилиндр движется вверх, другой пневмоцилиндр движется вниз и наоборот).

Тензодатчики для измерения прикладываемой нагрузки закрепляются на подвижных захватах. Используется два тензодатчика для измерения прикладываемой нагрузки. Тензодатчики для измерения напряжений в испытываемом образце, закрепляются на тех зонах образца, с которых необходимо проводить измерения (как правило, это зона сварки или заклепки, и зона между сварными точками или заклепками). Количество тензодатчиков для измерения напряжений в испытуемом образце выбирается индивидуально, в зависимости от требуемого количества контрольных зон (может использоваться от 2 до 20 тензодатчиков). В данном устройстве использовались проволочные тензодатчики 2ПКБ-10-100ХВ (2-количество слоев, П – проволочный, Б – бумажный, первые цифры обозначают длину базы в мм, вторые цифры – величину номинального сопротивления в Ом, последние буквы указывают на тип клея, который может быть использован для крепления данного датчика, Х – холодного отверждения, А – класс качества тензорезистора) [12-13].

В движение система приводится посредством центрального пневмораспределителя. В дальнейшем возможна установка пневмораспределителя с электронным управлением.

Управление распределением движения осуществляется вручную, путем переключения регуляторов потоков посредством рычагов. В дальнейшем возможно установка электронного управления посредством применения регулятора потоков с электронным управлением.

При испытаниях фиксируются деформационно-прочностные характеристики пространственных коробчатых конструкций.

Таким образом, предлагаемое устройство с небольшой трудоёмкостью монтажа и простотой реализации предлагаемой конструкции позволит простыми средствами проводить испытания пространственных коробчатых конструкций изготовленных с использованием сварки, клеесварки, клепки или клееклепки.

На данное устройство для испытания пространственных коробчаты конструкций подана заявка на патент. Эта установка может изготавливаться в промышленных масштабах и найдет применение в испытательных лабораториях.