Экспериментальные исследования деформационных и прочностных свойств пакетов плетеных сеток

Модин И.А.

mianet@mail.ru

НИИ механики Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского

Аннотация

Пакеты из металлических плетеных сеток являются перспективным демпфирующим элементом с точки зрения защиты конструкций от ударных и взрывных воздействий. Для проектирования подобных конструкций необходимо знать деформационные и прочностные свойства этих элементов. По своему конструктивному строению пакеты сеток представляют собой элемент, имеющий различные деформационные свойства в направлениях нормали к слоям и в направлениях нитей.

- Методики испытаний и образцы

Экспериментальные исследования динамических свойств проводились в системе разрезного стержня Гопкинсона. Образцы изготавливались из двух типов сеток НУ ГОСТ 3826-82 – 2х2х0.5 и 3.2х3.2х0.8. Здесь первые две цифры – шаг плетения, последняя цифра - диаметр проволоки.

При сжатии по нормали испытания проведены в соответствии с рис. 1, для двух видов образцов: цилиндрических, имеющих диаметр стержней 20 мм, и квадратных в плане со стороной 50 мм. Испытывались образцы состоящие из 10 и 20 слоев. Схема испытаний показана на рис. 1. Образец 3, состоящий из N слоев металлической сетки, помещался между двумя мерными стержнями 1 и 4. Один из стержней нагружался ударом короткого стержня-ударника 5, движущегося со скоростью V0. При этом в стержне 4 формировался прямоугольный импульс сжатия, который нагружал образец. В процессе эксперимента с помощью тензодатчиков 2 регистрировались деформации в сечениях нагружающего и опорного мерного стержней. Данная информация позволяет с помощью формул Кольского рассчитать временную историю изменения длины образца, а также действующую на него при этом силу.

1-опорный стержень, 2-тензодатчики, 3-образец, 4-нагружающий стержень, 5-ударник.

Рис. 1. Динамическое сжатие пакета по нормали к слоям сетки

Для испытания сборки в условиях ударного растяжения использовался аналог схемы Николаса, представляющей из себя модификацию метода Кольского. Схема эксперимента показана на рис. 2. Суть её состоит в следующем: Плоский образец (рис.4), предварительно обжатый, закрепляется в вилках мерных стержней с помощью болтовой стяжки. Торцы стержней при этом оказываются состыкованы. Система нагружается ударом бойка, разогнанного в пневматической пушке. Сформировавшийся при этом сжимающий импульс проходит через стык, не деформируя образец. Отражаясь от свободного торца стержня 1, этот импульс меняет знак и превращается в импульс растяжения, который движется в сторону образца и нагружает его. Регистрация деформации в тензодатчиках 2 позволяет по формулам, описанным выше, рассчитать деформацию образца и силу, которая действовала на образец в процессе нагружения. Использованная в экспериментах установка состояла из дюралевых мерных стержней диаметром 30 мм.

1-опорный стержень, 2-тензодатчики, 3-образец, 4-нагружающий стержень, 5-ударник.

Рис. 2. Схема испытаний образцов в условиях высокоскоростного растяжения

- Результаты динамических испытаний на сжатие

Скорость деформации изменялась в пределах 1500-3500 с-1. Нагружение проводилось стальным ударником длиной 300 мм. Начальная скорость ударника для каждого испытания фиксировалась. Деформирование образца проходило в несколько циклов, связанных с распространением волн сжатия и растяжения в стержнях. На рис. 3 слева показаны диаграммы деформирования, включающие участки активного нагружения и разгрузки 1 - сетка 2×2×0,5 мм образец из 10 слоев, 2 - сетка 2×2×0,5 мм образец из 20 слоев, 3 - сетка 3,2×3,2×0,8 мм образец из 10 слоев, 4 - сетка 3,2×3,2×0,8 мм образец из 20 слоев. Деформирование носит ярко выраженный нелинейный характер. Разгрузки близки к прямым линиям. Разгрузочный модуль для проведенных испытаний Er от 19×103 МПа до 26×103 МПа. Кривые деформирования слабо зависят от количества слоев и типа рассматриваемых сеток. Полученные динамические кривые в сравнении со статическими испытаниями располагаются значительно выше, т.е. наблюдается высокая зависимость от скорости деформации.

Рис. 3

- Результаты динамических испытаний на растяжение

При испытании на растяжение испытывался пакет из 10 слоев сеток  2х2х0.5 мм, размеры образца 110 × 20 мм. Толщина образца варьировалась в зависимости от предварительного обжатия. Длина рабочей части разрезных стержней (не зажатой части пакета) равна 14 мм. На рис. 5 приводится вид образца, разрушенного в процессе ударного растяжения. На рис. 3 справа показаны усредненные по нескольким опытам диаграммы на растяжение при различных напряжениях предварительного обжатия σсж. Кривые имеют обозначения 1 - σсж= 37,5 МПа, 2 - σсж=100 МПа, 3 - σсж=150 МПа, 4 - σсж=200 МПа. Влияние предварительного обжатия незначительно, динамические кривые лежат в интервале с учетом разброса эксперимента. При статическом растяжении влияние предварительного обжатия более значительно.

Рис. 4. Вид образца для испытаний на растяжение

Рис. 5. Вид образца, разрушенного в процессе ударного растяжения