Разработка стандартных образцов металлических материалов

Ф. Н. Карачевцев, А. Ф. Летов

admin@viam.ru

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственный научный центр Российской Федерации, 
г. Москва

Ключевые слова:

стандартные образцы, сплавы, технологии изготовления.

Введение

Контроль химического состава сплавов в условиях современного металлургического производства проводят оптико-эмиссионным методом анализа. Однако, на точность результатов анализа существенно оказывают влияние матричные эффекты и спектральные наложения. Минимизировать систематические ошибки можно путем применения близких по химическому составу к анализируемому сплаву стандартных образцов. Поэтому весьма актуальны задачи разработки и применения стандартных образцов состава новых перспективных сплавов. В данной работе приведены сведения о проводимых во ФГУП «ВИАМ» работах в области разработки стандартных образцов состава перспективных сплавов авиационного назначения, а также о новых разработанных СО.

ВИАМ занимается разработкой и производством СО жаропрочных никелевых сплавов более 60 лет. В последние годы были разработаны следующие перспективные жаропрочные сплавы: ВЖЛ21, ВЖМ4, ВЖМ7, ВЖМ8, ВИН3. Для  изготовления сопловых и рабочих лопаток газотурбинных двигателей. Также во ФГУП «ВИАМ» в последние годы были разработаны деформируемые алюминиевые сплавы авиационного назначения нового поколения: В-1167, В-1977, В-1461, В-1469, В-1480, В-1481 для конструкции фюзеляжа и крыла самолета.

Материалы и методы

За последние годы во ФГУП «ВИАМ» накоплен большой опыт разработки СО различных типов, отличающихся по перечню и содержанию контролируемых элементов. За последние семь лет в ВИАМ были разработаны и выпущены 19 типов монолитных ГСО для спектрального анализа сплавов на различных основах в виде комплектов. СО сплавов утвержденных типов выпускают, как правило, в виде комплектов, состоящих из нескольких экземпляров СО, имеющих форму цилиндра, с диаметром аналитической поверхности 30–45 мм и высотой до 40 мм.

Переход к технологии изготовления СО в виде цилиндров был сопряжен с рядом технологических сложностей,  а именно, отливки плотного материала из жаропрочных никелевых сплавов. Так например, при выплавке в вакуумных индукционных печах с последующей заливкой в стальные трубы диаметром 90 мм и длиной 300 мм в материале никелевого сплава образуются усадочные раковины, а также поры размером до 150 мкм, что недопустимо для оптико-эмиссионного спектрального анализа.

С целью получения плотного и бездефектного материала СО проводится переплав на установках направленной кристаллизации. При этом заготовку материала СО расплавляют и заливают в литейные формы. После чего форма с расплавленным металлом с контролируемой скоростью (2-30 мм/мин) опускают в расплавленный алюминий, материал СО кристаллизуется фронтом без образования крупных пор.  При этом получают заготовки диаметром 42 мм и длиной 230 мм.

Применение приведенной выше технологии обеспечивает однородность распределения легирующих элементов и примесей в материале СО (отклонение содержания элемента не превышает 1,5 % относительно среднего значения). В таблице 1 приведены значения неопределенности (погрешности) от неоднородности СО состава сплава ВЖМ7, рассчитанные по ГОСТ 8.531 на основании результатов исследования образцов рентгено-флуоресцентным методом.

Таблица 1

Неопределенность от неоднородности СО состава сплава ВЖМ7, % отн.

| Индекс СО | Al | Cr | Co | W | Mo | Ta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЖМ7-1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 0,2 | 1,3 |
| ВЖМ7-2 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 1,4 | 0,3 | 1,4 |
| ВЖМ7-3 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 0,2 | 0,6 |
| ВЖМ7-4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
| ВЖМ7-5 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,5 | 0,2 | 1,1 |

В полученном материале СО отсутствуют усадочные раковины и зоны пористости. Выход годного материала СО повысился с 10–20 % до 70–85 %.

Для разработки и изготовления стандартных образцов состава алюминиевых сплавов В-1167, В-1461, В-1469, В-1480, В-1481 и В-1977 для спектрального анализа отработаны технологии выплавки и термической обработки материала стандартных образцов

С целью выбора технологических параметров, обеспечивающих максимальную однородность распределения элементов в материале стандартных образцов проведена отработка технологических режимов выплавки, термической обработки и деформации материалов СО с использованием технологических приемов ковки и прессования.

Для отработки технологии изготовления стандартных образцов были выплавлены материалы сплавов В-1167, В-1461, В-1480 и В-1977 среднего состава. Выплавка материала СО осуществлялась в электрической печи сопротивления с использованием шамотно-графитового тигля. При проведении плавок в тигель сначала загружали куски чушкового алюминия, после расплава которого вводили чистые металлы и лигатуры при соответствующих температурах. После тщательного перемешивания и снятия шлака расплав разливали в водоохлаждаемую изложницу  70 мм. Было получено по четыре слитка каждого сплава.

Для устранения последствий дендритной ликвации, снятия литейных напряжений и получения стабильной равновесной структуры по сечению слитков была проведена гомогенизация слитков:

- для сплава В-1167: отжиг проведен по одноступенчатому режиму с охлаждением на воздухе;

- для сплавов В-1461, В-1480, В-1977: отжиг проходил по двухступенчатому режиму с охлаждением на воздухе.

Для дальнейшей проработки структуры были проведены ковка и прессование слитков сплавов В-1167 и В-1461 на прессе «Блисс» усилием 1000 т. Изготовлены по 2 прутка и 2 поковки каждого сплава.

Прессование проводили при температуре 420-430 С (выдержка в печи в течение 2-х часов) с исходного диаметра 70 мм на конечный диаметра прутков 45 мм. Коэффициент вытяжки составил ≈ 2,4. От прутков отрезали выходной и утяжинный концы.

Полученные прессованные прутки разрезали на заготовки, из которых затем изготавливали стандартные образцы сплавов В-1167 и В-1461 с размерами Ø 40×30 мм.

Полученные из поковок и прутков заготовки СО сплавов В-1167 и В-1461 обрабатывали на токарных станках до диаметра 40 мм, а затем разрезали.

Проведено исследование химического состава поковок и прутков сплавов В-1167 и В-1461. Определение химического состава материалов СО проводили методом атомно-эмиссионной спектрометрии на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой. Полученные значения содержания элементов близки к расчетным, что говорит о корректности технологических режимов отливки сплавов.

Исследована макро- и микроструктура слитков и прутков материала СО состава алюминиевого В-1167 и алюминий-литиевого В-1461 сплавов. Установлено, что макроструктура слитков из сплава В-1167 плотная, визуальных дефектов металлургического происхождения (трещины, неметаллические включения, грубая пористость и т.п.) не обнаружено. Макроструктура прутков из сплава В-1461 и В-1167 мелкозернистая, плотная, характерная для прессованных полуфабрикатов из этих сплавов. Исследования микроструктуры прутков из сплавов В-1167 и В-1461 показали, что крупных включений интерметаллидных фаз и нерастворившихся неравновесных эвтектик не обнаружено, что говорит о структурной однородности полученного материала.

Проведено исследование однородности распределения химических элементов в полученном материале СО сплавов В-1167 и В-1461 рентгено-флюоресцентным методом на спектрометре S4 EXPLORER и оптико-эмиссионным методом на спектрометре Q8 Magellan по ГОСТ 7727-81. Были сделаны по два параллельных измерения с каждой рабочей поверхности. На основании результатов исследования однородности в соответствии с методикой расчета, приведенной в ГОСТ 8.531-2002, были получены значения характеристик однородности () материала СО сплавов В-1167 и В-1461. Установлено, что значения характеристик однородности  материала СО, полученного с применением ковки, по ряду элементов превышают допустимых значений характеристик, что указывает на неоднородность распределения элементов в материале. Напротив, значения  в образцах из сплавов В-1167 и В-1461, полученных с применением прессования, не превышают допустимых значений характеристик, что говорит об однородности распределения элементов в данном материале.

Результаты

По результатам приведенных выше исследований разработаны технологии и выпущены технологические инструкции на выплавку и термическую обработку материала стандартных образцов состава сплавов ВЖМ4, В-1167, В-1461, В-1469, В-1480, В-1481 и В-1977 которые, устанавливают требования к оборудованию, к шихтовым материалам, безопасности и охраны окружающей среды, регламентируют технологический процесс выплавки слитков, гомогенизационного отжига, деформации (прессование) с получением прутков Ø 45 мм, закалки, искусственного старения и последующей механической обработки стандартных образцов до размера Ø 4030 мм.

По разработанным технологическим инструкциям были изготовлены стандартные образцы состава сплавов ВЖЛ21, ВЖМ4, ВЖМ7, ВЖМ8, ВИН3, В-1167, В-1461, В-1469, В-1480, В-1481 и В-1977 размерами Ø 40×30 мм. Для изготовления стандартных образцов были выбраны и рассчитаны по пять химических состава каждого сплава. Выбор и расчет шихтовых составов СО проведен с учетом охвата всего диапазона содержания основных легирующих элементов и примесей по ТУ и ОСТ, а также с учетом их содержания выше и ниже (на 10-15 % отн. при содержании элементов от 1,0 до 5,0 % масс. и 50-100 % отн. при содержании элементов менее 1,0 % масс.) пределов, указанных в ТУ и ОСТ. Изготовленные на основании данного расчета стандартные образцы позволят определять состав производственных плавок и сделать заключение об их соответствии требованиям ТУ и ОСТ.

Исследование химического состава комплектов СО состава сплавов ВЖЛ21, ВЖМ4, ВЖМ7, ВЖМ8, ВИН3, В-1167, В-1461, В-1469, В-1480, В-1481 и В-1977  проводили методами атомно-абсорбционной спектрометрии, атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, оптико-эмиссионной спектрометрии. Полученные данные показывают хорошую сходимость результатов определения содержания элементов различными методами и использованы для оценки метрологические характеристики СО сплавов В-1167, В-1461, В-1469, В-1480, В-1481 и В-1977.

Для проведения испытаний в целях утверждения типа ФГУП «ВИАМ» передал во ФГУП «ВНИИОФИ» по одному комплекту СО сплавов ВЖЛ21, ВЖМ4, ВЖМ7, ВЖМ8, ВИН3, В-1167, В-1461, В-1469, В-1480, В-1481 и В-1977 (по 5 образцов – 5 химических составов каждого сплава в виде монолитного образца и стружки). Испытания проводились методами атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой и атомно-абсорбционной спектрометрии на спектрометрах Ultima 2 и AA 280FS, входящих в состав Государственного первичного эталона единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов в жидких и твердых веществах и материалах на основе спектральных методов ГЭТ 196-2011.

По результатам испытаний установлено, что погрешность аттестованных значений массовой доли элементов в комплектах ГСО сплавов В-1167, В-1461, В-1469 В-1480, В-1481, В-1977 в диапазоне от 0,5 до 5 % масс. составляет не более 5 % отн.

За 2014 -2015 год разработаны 10 новых типов СО (табл. 2).

Таблица 2

Перечень ГСО, выпущенных ВИАМ в 2014 -2015 гг.

| Марка сплава | № ГСО | Основа | Аттестованные элементы |
| --- | --- | --- | --- |
| В-1167 | 10489-2014 | Al | Cu, Mg, Mn, Zr, Sc, Ag, Ca, Ti, Ni, Fe, Si |
| В-1461 | 10490-2014 |  | Cu, Mg, Mn, Zn, Li, Zr, Be, Sc, Ni, Cr, Fe, Ca, Si, Ti, Ce, Na |
| В-1469 | 10491-2014 |  | Cu, Mg, Mn, Li, Zr, Sc, Ag, Fe, Si |
| ВЖЛ21-ВИ | 10626-2015 | Ni | Al, Cr, Co, W, Mo, Ta, Ti, C, La, Si, Mn, Fe, P, Zr, B |
| ВЖМ7-ВИ | 10624-2015 |  | Al, Cr, Co, W, Mo, Ta, Re, Ti, Si, Mn, Fe, P, B, Ce, La |
| ВЖМ8-ВИ | 10626-2015 |  | Al, Cr, Mo, W, Ta, Co, Re, Ru, Si, Mn, Fe, P, B |
| ВИН3-ВИ | 10627-2015 |  | Al, Cr, Mo, w, Ta, Co, Re, La, Si, Mn, Fe, P, Ce |
| В-1977 | 10594-2015 | Al | Zn , Mg , Cu , Zr, Mn , Fe , Si , Cr , Be , Ti, B |
| В-1480 | 10595-2015 |  | Cu, Li, Mg, Ag, Zn, Ca, Mn, Zr, Sc, Ti, Ce, Fe, Si |
| В-1481 | 10596-2015 |  | Cu, Li, Mg, Ag, Zr, Zn, Ti, Mn, Sc, Fe, Si |

Обсуждение и заключения

Разработаны технологии изготовления СО состава сплавов на никелевой и алюминиевых основах, обеспечивающие получение однородного, бездефектного материала заданного химического состава, а также выпуск повторных партий СО.

Разработаны и выпущены комплекты стандартных образцов категории ГСО состава жаропрочных сплавов ВЖЛ21, ВЖМ4, ВЖМ7, ВЖМ8, ВИН3, а также алюминиевых сплавов В-1167, В-1461, В-1469, В-1480, В-1481 и В-1977.

Погрешность аттестованных значений массовой доли элементов в комплектах ГСО состава сплавов В-1167, В-1461, В-1469, В-1480, В-1481 и В-1977 в диапазоне от 0,5 до 5 % масс. и составляет не более 5 % отн.

Проведена калибровка и построены градуировочные графики на рентгено-флуоресцентном и оптико-эмиссионном спектрометрах с помощью разработанных комплектов СО категории ГСО состава сплавов. Полученные градуировочные зависимости имеют линейный вид, что дает возможность градуировки аналитического оборудования для спектрального анализа.

Комплекты стандартных образцов категории ГСО состава перспективных жаропрочных сплавов ВЖЛ21, ВЖМ4, ВЖМ7, ВЖМ8, ВИН3, а также алюминиевых сплавов В-1167, В-1461, В-1469, В-1480, В-1481 и В-1977 могут использоваться для экспресс-контроля химического состава сплавов при производстве полуфабрикатов.