УДК 621.793.1; 621.3.049.77

Фазовые превращения в системах металлизации и контактах полупроводниковых структур при воздействии электрических импульсов

Скворцов А.А., д.ф.-м.н.; Корячко М.В.

m.v.koryachko@gmail.com

ФГБОУ ВО «Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)»

Аннотация:

В данной работе рассматриваются фазовые переходы первого рода в алюминиевой металлизации при прохождении через неё одиночных прямоугольных импульсов тока амплитудой до 8.1010 А/m2 и длительностью 100-1000 s., а также экспериментально определены скорости распространения жидкой фазы вдоль дорожки металлизации (~25 m/s) в рассматриваемых условиях, а также предложена методика, позволяющая рассчитывать длину оплавленной зоны после импульсного токового воздействия.

Ключевые слова:

система металлизации, тепловой удар, оплавленная зона, импульс тока

Abstract:

In this paper we consider a first-order phase transitions in the aluminum metallization during the passage through it of a single rectangular current pulse (amplitude j to 8∙10 A/m2 and duration of the i = 100-1000 s)., As well as experimentally determined propagation velocity of the liquid phase along the track metallization (~ 25 m / s) under these conditions , as well as the technique that allows to calculate the length of the melted zone after exposure to pulsed current .

Keywords:

plating, heat stroke, melted zone , the current pulse .

Известно [6,7], что в настоящее время вся микроэлектроника, особенно силовая, стремится к уменьшению топологического размера. В связи с этим элементы полупроводниковых структур: контакты, системы металлизации, другие области находятся в состоянии высоких тепловых нагрузок и перегрузок. Таким образом, деградация, связанная с тепловым разрушением контактных областей и систем металлизации, включая перегибы пленок, переходные области, областей изгибов являются одним из основных источников деградационных процессов полупроводникового чипа.

Целью настоящей работы является изучение фазовых превращений в системах металлизации в условиях тепловых ударов, вызываемых прямоугольными импульсами тока амплитудой j до 8.1010 А/m2 и длительностью i = 100-1000 s.

Экспериментальная установка [8], включала в себя источник (формирователь импульсов амплитудой до 60 А и длительностью до 1 ms),  цифровой запоминающий осциллограф и микроскоп с «цифровым» окуляром для регистрации протяженности оплавленных зон.

В качестве объектов исследования выступали тестовые образцы, выполненные в виде металлической дорожки (длиной 3 mm, шириной 75 µm, толщиной до 5 µm) на полупроводниковой пластине (Рисунок 1).

Рисунок 1. Тестовая структура Si-Al для исследования температурных режимов дорожек металлизации.

А- Фотография текстовой структуры I – токовые, пронумерованные (1-12) – потенциальные контактные площадки.

B- поперечное сечение структуры Al-SiO2-Si

В роли основного токопроводящего слоя выступал алюминий (Al), как наиболее распространенный материал для металлизации полупроводниковых структур. В качестве подложек использовались  легированные фосфором кремниевые пластины (Si), ориентированные  в  направлении  (111), с удельным сопротивлением 0.01 Ω.cm  и 60-микронным n-эпитаксиальным слоем (15 Ω.сm). На некоторых пластинах предварительно выращивались диэлектрические слои оксида (SiO2) или нитрида кремния (Si3N4).

Экспериментальное исследование тепловых режимов тонкой металлической пленки, лежащей на теплоотводящей подложке, проводилось на тестовых структурах по осциллограммам включения U(t) [8,9]. Монотонный рост U(t) при относительно малых временах t после включения импульса связан с нагревом тонкой пленки металла и определяется режимом отвода тепла в пластину полупроводника (рисунок 2).

Рисунок 2. Вид осциллограмм включения U(t) (зонды 1-12) при прохождении одиночного токового импульса через алюминиевую дорожку металлизации, лежащую на кремнии.  Длительность импульса τi=500 μs, амплитуда j (A/m2): 1- ; 
2- (контактное плавление, без оплавления Al); 3- (контактное плавление, с частичным оплавлением Al); 4- и 5- (полное оплавление Al).

В данной работе, на исследуемых структурах было зафиксировано начало фазообразования, проявляющееся на осциллограммах резким ростом потенциала (связан с плавлением Al, температура плавления которого 661 0С, участки АВ, А’B’, A’’B’’) с последующим его «сбросом», обусловленным контактным плавлением на границе алюминий-кремний (температура плавления эвтектики системы Al-Si 577 0С) и расширением токопроводящего слоя (участки ВС, B’С’, B’’С’’).

Фрагмент фотографий закристаллизованной структуры после прохождения импульса тока представлен на рисунке 3, совершено четко видна разность области после прохождения импульса. Видно, что фронт не является прямым, характеризует тепловые процессы самой пленки металлизации. Средняя часть прогревается сильнее чем боковые за счет теплоотвода. Форма оплавления характеризует распределение температуры в пленке.

b

а

а

c

Рисунок 3. Фотография разрушения структур после прохождения одиночных токовых импульсов длительностью =500 мкс;

a – структура Al -Si , j=5.1010 А/м2; b – структура Al -Si , j=6,5.1010 А/м2; c – структура Al -Si , j=7.1010 А/м2;

Рассмотрим механизмам формирования оплавленных зон и их распространение (рисунок 4).

Образование участков расплава связывается нами с процессами токопереноса и термодиффузии в дефектных местах металлической дорожки. Локальное уменьшение поперечного сечения пленки приводит к росту плотности тока, температуры и, как следствие, появлению локального расплавленного участка.

Рассмотрим более детально процесс распространения расплавленной зоны, связанный с тепловыделением на ее границе.

Рисунок 4. Схема распространения оплавленных зон в алюминиевой металлической дорожке.

Граница твердого (s) и жидкого (l) Al представляет собой область сосуществования фаз, имеющую конечную толщину lx. Несбалансированное тепловыделение в этой области может быть рассчитано по формуле [10]

(1)

где I=jS - амплитуда импульса тока, ρol =2.4∙10-7 Ω∙m, ρos=0.98∙10-7 Ω∙m – удельное сопротивление жидкого и твердого алюминия, b=75 µm, h=5 µm - ширина и толщина дорожки, соответственно, S=b.h -площадь поперечного сечения проводника. Если учесть, что Wsl (при температуре плавления алюминия) идёт на плавление некоторого объёма металла Sdx, имеем:

,   			                  (2)

где Н=10.2∙108 J/m3 - удельная теплота плавления алюминия [12],  dx - длина оплавленной части дорожки, которая образовалась в процессе прохождения прямоугольного импульса тока мощностью Wsl за время оплавления d. Тогда из (1) и (2) можно выразить длину оплавленного участка

.		         (3)

Тогда интегрирование уравнения (3) позволяет получить зависимость длины оплавленной части дорожки металлизации xl от времени :

.			(4)

Проверка данного уравнения производилась на структурах Al-SiO2-Si и Al-Si. Для этого через них пропускались одиночные токовые импульсы амплитудой j>5∙1010 A/m2 и длительностью τi>200 µs. При достижении «критических» плотностей тока на поверхности алюминиевой пленки наблюдалось появление расплавленных зон. Формирование таких областей носило случайный характер и зоны возникали в различных местах тестовой структуры. Однако, независимо от места зарождения, межфазные границы при τi>200 µs начинали перемещение. После выключения импульса, расплавленные участки кристаллизовались.

Экспериментальные результаты для систем Al-SiO2-Si и Al-Si приведены на рисунке 5.

Рисунок 5. Зависимость длины оплавленной зоны от времени оплавления τ для систем: 1- Al-Si, 2- Al-SiO2-Si. Амплитуда импульса j=6.1010 А/м2,длительность τi варьировалась от 300 до 500 μs.

Нетрудно видеть, что с учетом используемых числовых значений параметров, величина xl согласуется с экспериментом как для бинарной системы Al-Si, так и для многослойной структуры Al-SiO2-Si, что свидетельствует в пользу описанных механизмов. Однако, обращает на себя внимание различие в динамике оплавления рассматриваемых структур (углы наклона прямых на рисунок 5), что, по нашему мнению, определяется различными условиями теплоотвода в процессе прохождения токового импульса, а также возможностью шунтирования тока приповерхностными слоями полупроводника в системе Al-Si. Действительно, в области рассматриваемых температур (~660 0C) в бинарной системе истинная плотность тока ниже расчетной, по сравнению с системой с диэлектрическим подслоем, в результате шунтирования тока приповерхностными слоями полупроводника. Поэтому при равной электрической мощности воздействующего на структуру импульса, величина оплавленного участка алюминиевой пленки в системе Al-SiO2-Si выше, чем в бинарной системе.  Особенно четко это различие наблюдается при временах оплавления τ>35 s.

Кроме того, были проведены электронно-микроскопические исследования (рисунок 6): проведено травление структуры и исследовалась величина проплавленного слоя. Обнаружилось, что, поскольку процесс оплавления и кристаллизации происходит в нестационарном режиме в очень быстрое время (десятки микросекунд), на межфазной границе алюминий-SiO2 есть фрагменты кремниевых включений, причем процесс проплавления носит по толщине неоднородной характер. За счет быстрой кристаллизации видны включения кремния в алюминий (эвтектика алюминий-кремний).

b

а

Рисунок 6.  Фотографии оплавленных участков тестовых структур, полученное при помощи сканирующего электронного двухлучевого микроскопа Helios NanoLab 660: 
a -структура Al-Si ; c – структура Al-SiO2-Si

Таким образом, рассмотрены механизмы тепловой деградации систем алюминиевой металлизации при прохождении через неё одиночных прямоугольных импульсов тока амплитудой j<8.1010 А/m2 и длительностью 100-1000 s, связанные с формированием расплавленной зоны и ее последующим распространением вдоль дорожки металлизации.

Также выявлены основные механизмы перемещения межфазной границы, связанные с тепловыделением на границе раздела твердой и жидкой фаз в условиях термоудара, создаваемого прямоугольным токовым импульсом. Экспериментально определены скорости распространения жидкой фазы вдоль дорожки металлизации (~25 m/s) в рассматриваемых условиях, а также предложена методика, позволяющая рассчитывать длину оплавленной зоны после импульсного токового воздействия и прогнозировать область безопасной работы систем металлизации на кремнии.

Литература

1.  Soestbergen van M., Mavinkurve A., Rongen R.T.H., Jansen K.M.B., Ernst L.J., Zhang G.Q. //Electrochimica Acta. 2010. V55. P.5459–5469.

2. Hu C.-K., Ohm J., Gignac L.M., Breslin C.M., Mittal S. //Journal of Applied Physics. 2012. V111. 093722.

3. Nguyen T.A., Joubert P.-Y., Lefebvre S., Chaplier G., Rousseau L. //Microelectronics Reliability. 2001.V51. P.1127–1135.

4. Zhenqiang Ma, Gary S. Was. //J. Mater. Res. 1999. V14, №10. P.4051-4061.

5. Zhang J.H., Chan Y.C., Alam M.O., Fu S. //Microelectronics Reliability. 2003, V43. P.1303–1310.

6.  Полищук А.А. //Современная электроника. 2006. №4. С.20-24.

7. Герасимчук О.А., Епифанцев К.А., Павлова Т.В., Скоробогатов П.К. //Микроэлектроника. 2011. Т.40. №3. С.230-240.

8. Скворцов А.А., Рыбин В.В., Зуев С.М.  //ПЖТФ. 2010. Т.36. №6. С.73-79.

9. Скворцов А.А., Орлов А.М., Мурадов В.Е. //ПЖТФ. 2009. Т.35. В.13. С.41-48.

10. Скворцов А.А., Каленков С.Г., Корячко М.В.//ПЖТФ.2014. т.40. В.18. с.24-32.

11. Белащенко Д.К., Орлов А.М., Орлова С.П. //Теплофизика высоких температур. 1976. Т.14. N3. С. 580-585.

12. Физические величины. Справочник. Под ред. Григорьева И.С., Мейлихова Е.З. //М.: Энергоатомиздат. 1991. 1232 с.

13. Карслоу Г., Егер Д. Теплопроводность твердых тел. //М.:Наука. 1964. 489 с.